Федеральное агентство по образованию Российской  Федерации

Государственное образовательное учреждениевысшего профессионального образования

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Декан ФТФ, проф., д.ф.-м.н.

В.И.Бойко

«          »                          2005г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ

методические указания по выполнению лабораторной работы №4 по дисциплине «Материалы ядерной техники»для студентов специальности 140305 (070500)  "Ядерные реакторы и энергетические установки"

## Томск-2005

УДК 621.039.53(07)

Определение среднего коэффициента линейного расширения. Методические указания к лабораторной работе №4 по дисциплине «Материалы ядерной техники». для студентов специальности 140305 (070500).-Томск: Изд. ТПУ, 2005.- 12 с.

Составители: 	доц. каф. ФЭУ Кадлубович Б.Е.
	доц. каф. ФЭУ Долматов О.Ю.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры «Физико-энергетических установок»	«      »                        2005 г.

Зав.каф. ФЭУ, проф., д.ф.-м.н.	В.И.Бойко

Одобрено методической комиссией ФТФ.

Председатель методической комиссии,

доцент, к.т.н.	В.Д. Каратаев

«      »                        2005 г.

Цель работы: определить средний коэффициент линейного расширения на основе измерения динамики тепловых процессов и контроля размеров образцовой трубы.

Оборудование: Установка с закрепленной с одного конца образцовой трубой, регулируемый нагреватель, индикатор удлинения (микрометр), индикатор температуры.

ВВЕДЕНИЕ

### Большинство тел при повышении температуры увеличивают свои размеры. При нагревании тела, имеющего первоначальную длину L, его относительное удлинение пропорционально изменению температуры dt:

### (1)

где - коэффициент пропорциональности, который называется истинным коэффициента линейного расширения:

Коэффициента линейного расширения определяется относительное удлинение тела при изменении температуры на один градус. Практически при небольших изменениях температуры  изменяется незначительно, поэтому для расчетов можно пользоваться величиной среднего  коэффициента линейного расширения:

(2)

где  и - начальная и конечная температуры тела,  и - длины тела, соответствующие этим температурам. Длина тела при любой температуре может быть выражена через длину при . Из формулы (2) следует, что

(3)

В результате линейного расширения увеличивается объем тела. Рассмотрим тело в виде куба с ребром L. Первоначальный его объем при  будет:

Очевидно, при температуре t объем тела будет равным:

;

(4)

Здесь, возводя 1+t в куб, пренебрегем членами, содержащими  и , принимаем =3-средний коэффициент объемного расширения. Истинный коэффициент объемного расширения равен:

(5)

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Прибор состоит из длинной металлической трубы длиной l1 и диаметром d0 . Один конец трубы закреплен жестко, а второй конец на скользящей опоре.. При включении тэн (теплового пистолета) труба нагревается и удлиняется. Для фиксации удлинения на конце трубы прикреплена планка, в которую упирается рычажок индикатора часового типа. Индикатор, высокочувствительный прибор, измеряет удлинение трубы l. Его цена деления 0,01мм.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Ознакомьтесь с установкой, оборудованием и порядком работы.

- Определите начальную длину l1 и диаметр трубы d0, температуру трубы и воздуха в помещении.

- Включить нагреватель и фиксируйте изменения температуры трубы в пяти отмеченных точках при изменении показаний микрометра на 10 делений, но не реже 1 раза за 10 минут.

- Данные занести в таблицу:

| tт, [C] = l0 [мм] = tв, [C] = d0 [мм] = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , чч:мм | l | t1, C | t2, C | t3, C | t4, C | t5, C | tср* |  |

- * Средняя температура фиксируется по результатам измерения в 5 точках.

- После выхода на стационарный режим, определяемом по прекращению изменения температуры и длины трубы, по индикатору определите максимальное изменение длины l.

- Определите средний коэффициент температурного расширения по удлинению трубы и по изменению ее диаметра.

| l0, мм | l, мм | t,  C | , K-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| d0, мм. | d, мм | t,  C | , K-1 |

- Постройте зависимости t(), l(t) и  (t). Объясните их характер.

- Рассчитайте изменение размеров циркониевой трубы длинной 10 м при нагреве до 287 оС и прутка из диоксида урана длинной 3 м при нагреве до 1500 оС.

- Проанализируйте факторы влияющие на погрешность измерения коэффициента теплового расширения.

- Предложить способ измерения других теплофизических характеристик по имеющимся экспериментальным данным.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Как объяснить с точки зрения молекулярно-кинетической теории тепловое расширение тел?

- Как влияет на точность определения коэффициента теплового расширения точность измерения температуры и ее градиент?

- Как скажется на погрешности измерения точность определения длины и диаметра трубы и их изменения?

- ПРИЛОЖЕНИЕ

| Истинный температурный коэффициент линейного расширения, 10-6К-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Алюминий | Al |  | 0,051 | 1,04 | 3,62 | 12,3 | 20,2 | 23,3 | 24,5 | 26,2 | 28,1 | 32,6 |  |
| Бериллий | Be |  |  |  |  | 0,66 | 5,25 | 9,20 | 11,5 | 12,9 | 14,0 | 15,9 | 17,6 |
| Железо | Fe | 0,017 | 0,04 | 0,22 | 1,0 | 5,09 | 9,96 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,5 | 16,5 | 14,7 |
| Золото | Au | 0,026 | 0,228 | 4,22 | 7,65 | 11,5 | 13,3 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,5 | 17,7 | 19,1 |
| Сталь Х18Н12Т |  | 16,6 (373К) | 17,0 (473К) | 17,2 (573К) | 17,5 (673К) | 17,9 (773К) | 18,2 (873К) | 18,6 (973К) | 18,9 (1073К) | 19,3 (1173К) |  |  |  |
| Никель | Ni | 0,02 | 0,05 | 0,26 | 1,64 | 6,61 | 11,4 | 13,0 | 13,7 | 14,9 | 16,9 | 16,7 | 18,2 |
| Плутоний | Pu |  |  |  |  |  | 39,5 | 48,7 | 41,3 (440К) |  | 8,61 (650К) |  | -16,3 (750К) |
| Серебро | Ag | 0,0177 | 0,111 | 3,36 | 7,94 | 14,7 | 17,8 | 18,9 | 19,5 | 20,2 | 21,0 | 23,1 | 25,6 |
| Титан | Ti |  | 0,03 | 0,5 | 1,76 | 4,59 | 7,23 | 8,3 | 8,82 | 9,34 | 9,86 | 10,96 | 12,08 |
| Торий | Th |  |  | 7,3 (70К) |  | 9 | 10,3 | 11,2 | 12,3 | 13,1 | 13,7 | 14,8 |  |
| Графит | ¦¦ |  |  | 3,8 | 8,7 | 17,6 | 24,9 | 26,7 | 27,5 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,2 (950К) |
|  |  |  |  | -0,09 | -0,50 | -1,07 | -1,33 | -1,22 | -0,91 | -0,53 | -0,18 | 0,39 | 0,66 (950К) |
| Уран | a |  | -136 (36К) |  | 23,9 (90К) |  | 25,7 | 26 | 26,2 | 30,2 | 35,2 | 46,6 | 54,7 (900К) |
|  | b |  | -28.2 (36К) |  | 2.9 (90К) |  | 1.6 | 0.4 | -0.8 | -2.5 | -5.6 | -17.2 | -25 (900К) |
|  | c |  | 52.1 (36К) |  | 10.9 (90К) |  | 15.0 | 18.0 | 21.6 | 25.8 | 30.7 | 41.6 | 47.2 (900К) |
| Цирконий | Zr |  | 0.02 | 0.75 | 1.9 | 4.09 | 5.71 | 6.18 | 6.65 | 7.12 | 7.59 | 8.52 | 9.89 (1100К |
|  | UO2 | 12,9 (800-1260К) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Теплопроводность Вт/м К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Азот | N |  |  |  |  | 0.0078 | 0.0139 | 0.0183 | 0.0257 | 0.0324 | 0.0446 | 0.0554 | 0.065 |
| Алюминий | Al | 15700 | 23500 | 11700 | 2400 | 430 | 248 | 237 | 237 | 240 | 230 | 220 | 93L |
| Бериллий | Be | 720 | 1800 | 3500 | 4600 | 1600 | 450 | 300 | 200 | 160 | 126 | 106 | 91 |
| Водород | H |  |  | 0.0158 | 0.0308 | 0.055 | 0.101 | 0.131 | 0.183 | 0.226 | 0.305 | 0.38 | 0.45 |
| Гелий | He | 0.0083 | 0.0171 | 0.026 | 0.04 | 0.064 | 0.095 | 0.116 | 0.152 | 0.183 | 0.224 | 0.301 | 0.355 |
| Железо | Fe | 680 | 1480 | 1540 | 620 | 175 | 104 | 94 | 80 | 70 | 55 | 43 | 32 |
| Золото | Au | 2100 | 3200 | 1580 | 520 | 332 | 325 | 323 | 317 | 311 | 298 | 284 | 270 |
| Кислород | O |  |  |  |  | 0.0074 | 0.0138 | 0.0183 | 0.0267 | 0.034 | 0.047 | 0.058 | 0.07 |
| Магний | Mg | 3800 | 5600 | 2700 | 720 | 200 | 161 | 159 | 156 | 153 | 149 | 146 | 84 |
| Медь | Cu | 16200 | 24000 | 10800 | 2170 | 560 | 429 | 413 | 401 | 393 | 379 | 366 | 352 |
| Молибден | Mo | 61 | 150 | 290 | 360 | 210 | 149 | 143 | 138 | 134 | 126 | 118 | 112 |
| Никель | Ni | 860 | 1800 | 1650 | 580 | 210 | 122 | 107 | 91 | 80 | 66 | 68 | 72 |
| Олово | Sn | 18000 | 1900 | 320 | 130 | 92 | 78 | 73 | 67 | 62 | 32L | 36L | 41L |
| Плутоний | Pu |  |  |  |  | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5.2 | 7.3 | 11 | 12 |  |
| Серебро | Ag | 14700 | 16800 | 5100 | 1050 | 470 | 432 | 430 | 429 | 425 | 412 | 396 | 379 |
| Титан | Ti | 5.8 | 14 | 28 | 39 | 33 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 |
| Торий | Th | 360 | 470 | 170 | 84 | 63 | 56 | 55 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Углерод | С | 10 | 81 | 420 | 1600 | 4300 | 4500 | 3200 | 2000 | 1400 | 890 | 670 | 530 |
| Графит |  |  | 1.2 | 4 | 12 | 18 | 13 | 9.2 | 5.7 | 4.1 | 2.7 | 2 | 1.6 |
| Уран | U | 4.4 | 9.8 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 30 | 34 | 39 | 44 |
| Цирконий | Zr | 44 | 100 | 110 | 59 | 37 | 28 | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 |