Лекция №12

ОТПУСК СТАЛИ

Закаленная сталь, имея высокую твердость, обладает существенными недостатками - низкой пластичностью, большими внутренними напряжениями, хрупкостью. Такие изделия неработоспособны. Поэтому для уменьшения внутренних напряжений и повышения уровня пластических свойств после закалки всегда следует дополнительная операция термической обработки, которая называется отпуском. Заключается она в нагреве закаленных деталей до температур в диапазоне 150 - 650С, выдержка некоторое время и затем охлаждение, чаще всего на воздухе.

При отпуске изменяется структура стали и ее свойства. При низкотемпературном отпуске (150 - 300С)  из мартенсита выделяется часть избыточного углерода с образованием мельчайших карбидных частиц. Но поскольку скорость диффузии еще мала, то в мартенсите остается некоторая часть углерода. Такая структура представляет собой малоуглеродистый мартенсит и очень мелкие карбидные частицы. Обычно ее называют отпущенный мартенсит.

При более высоких температурах отпуска (300 - 450С) из мартенсита уже выделяется весь избыточный углерод  с образованием цементитных частиц. При этом тетрагональные искажения кристаллической решетки железа снимаются, она становятся кубической. В результате в место мартенсита остается феррит. Такая феррито- цементитная смесь называется троститом отпуска, а процесс называется среднетемпературным отпуском.

В интервале 450 - 650С - скорость диффузионных процессов уже настолько возрастает, что при распаде мартенсита образуется более крупная феррито - цементитная смесь, называемая сорбитом отпуска, а процесс называется высокотемпературным отпуском.

В закаленной стали имеется некоторое количество остаточного аустенита, но при отпуске он превращается в отпущенный мартенсит при температурах 200-300С.

С повышением температуры отпуска и его продолжительности происходит увеличение пластических свойств стали и снижение ее твердости, прочности. При термической обработки стали режим отпуска назначается в соответствии с требуемыми свойствами, которые определяются условиями работы детали.

Сталь с содержанием 0.4 %С.

| Температура отпуска,С | в, МПа | НВ | ,% | ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без отпуска | 1400 | 600 | 3 | 3 |
| 200 | 1400 | 510 | 4 | 18 |
| 400 | 1080 | 330 | 11 | 40 |
| 600 | 700 | 190 | 22 | 58 |

Отжиг стали

Если закалка - это упрочняющая термическая обработка, то отжиг - разупрочняющая обработка. Он проводится для максимального уменьшения твердости, улучшения обрабатываемости резанием и давлением, для снятия внутренних напряжений, исправления структуры перегретой стали, повышения пластических свойств.

Иногда отжиг преследует цель - выравнивание состава, повышение однородности распределения элементов в литом сплаве.

При отжиге сталь нагревается несколько выше критической точки Ас3 (иногда выше Ас1), и после некоторой выдержки следует очень медленное охлаждение. Существует несколько разновидностей этой термической обработки. Но основные виды таковы:

Полный отжиг

Неполный отжиг

Нормализация

Диффузионный отжиг

Полный отжиг - производится для доэвтектоидных сталей. Для этого производится нагрев выше точки Ас3 на 20 - 40С (выше линии GS) и после небольшой выдержки медленное охлаждение. Практически детали охлаждаются вместе с печью со скоростью 30 - 100С / час.

При нагревании феррит и перлит дозвтектоидной стали превращаются в аустенит, а при медленном охлаждении распад аустенита происходит в верхней части С - образной диаграммы с образованием новых зерен феррита и перлита. Таким образом, если структура была дефектная (крупные зерна, искаженные зерна и т.п.), то при полном отжиге она исправляется. Так как в стали присутствуют мелкие структурные составляющие феррит и перлит, то она имеет хорошие пластические свойства и низкую твердость. Это обеспечивает хорошую обрабатываемость стали резанием и давлением.

Неполный отжиг - отличается от полного тем, что в этом случае нагрев производится выше критической точки Ас1 (линия PSK) на 20 - 40С. Эта операция производится как для доэвтектоидных, так и для заэвтектоидных сталей. Охлаждение производится, так же как и при полном отжиге, вместе с печью. При неполном отжиге не происходит изменений ферритной составляющей структуры, т.к. феррит сохраняется при нагреве. Поэтому полного исправления структуры не происходит. Обычно эта операция производится для уменьшения твердости и улучшения обрабатываемости стали, снятия внутренних напряжений.

Нормализация - заключается в нагреве стали до температур выше линии GSE по диаграмме железо - углерод на 30 - 50С и в последующем охлаждении на воздухе после небольшой выдержки при температуре нагрева. В этом случае сталь нагревается до аустенитного состояния, и при последующем медленном охлаждении распад аустенита происходит в верхней части С - образной диаграммы, но при несколько меньших температурах, чем при полном и неполном отжиге. Это связано с более ускоренным охлаждением, чем при отжигах. Поэтому при нормализации основная структура получается перлитная, но более мелкая, чем при полном отжиге. В отдельных случаях в структуре стали даже может образоваться сорбит - более мелкая, чем перлит, феррито-цементитная смесь.

Нормализация часто заменяет полный отжиг как более производительная и экономичная операция. Разница в свойствах после полного отжига и нормализации для низкоуглеродистых сталей получается незначительная. Но для высокоуглеродистых сталей после нормализации получаются несколько повышенные прочностные свойства и твердость.

Диффузионный отжиг - применяется для выравнивания химического состава литой стали, уменьшения внутрикристаллической ликвации. Это достигается за счет диффузионных процессов. Поэтому, чтобы обеспечить высокую скорость диффузии, сталь нагревают до высоких температур в аустенитной области. Такой нагрев производится намного выше линии GSE. Для сталей это чаще всего температуры 1000 - 1200С.

При этих температурах делается длительная выдержка (8 - 15час.) и затем медленное охлаждение. Выравнивание состава стали положительно сказывается на механических свойствах, особенно на пластичности.