Лекция №4

Механизм деформации и разрушение материалов

Напряжения

Под механическими свойствами понимают характеристики, определяющие  поведение материала под действием приложенных внешних механических сил. К механическим свойствам металлов обычно относят прочность, под которой понимают сопротивление металла или сплава деформации и разрушению и пластичность, т.е. способность материала к остаточной деформации, остающейся после удаления деформирующих сил, без разрушения.

Деформацией называется изменение размеров и формы тела под действием приложенных сил. Деформация может вызываться не только действием внешних сил, приложенных к телу, но и различными физико - механическими процессами, возникающими в самом теле (изменение объема при фазовых превращениях или вследствие температурного градиента).

При деформации в теле возникают нормальные и касательные напряжения. Нормальные напряжения - направлены по нормали к площадке. Нормальные напряжения подразделяются на растягивающие (положительные) и сжимающие (отрицательные). Касательные напряжения  - лежат в плоскости этой площадки.

Наличие в исследуемом материале (изделии) механических надрезов, трещин, внутренних дефектов, резких переходов с толстого на тонкое сечение приводит к неравномерному распределению напряжений, создавая у основания вышеназванного дефекта пиковую концентрацию напряжений. В связи с этим такие источники концентрации напряжений называются концентраторами напряжений. Пик напряжений тем больше, чем меньше радиус (острие) концентратора напряжений, поэтому все конструкционные концентраторы напряжений нужно выполнять с должным закруглением.

к=2 нс/r  где:

н - нормальное (среднее) напряжение

с - глубина надреза

r - радиус  надреза

Различают напряжения обусловленные действием внешней нагрузки и исчезающие после ее снятия, и внутренние напряжения, возникающие и уравновешивающиеся в пределах тела без действия внешней нагрузки.

Внутренние напряжения делят на тепловые и фазовые или структурные.

Однако внутренние напряжения еще различают и по другому признаку и называют напряжениям I, II и III рода.

Напряжения I рода. Они уравновешиваются в объеме всего тела или отдельных его макрообъемах. Эти напряжения возникают в результате технологических процессов, которым подвергают деталь в процессе ее изготовления.

Напряжения II рода. Эти напряжения уравновешиваются в объеме зерна (кристаллита) или нескольких блоков. Они возникают в процессе фазовых превращений и деформаций металла, когда разные кристаллиты и блоки внутри их оказываются в различном упругонапряженном состоянии.

Напряжения III рода. Они локализуются в объемах кристаллической ячейки, представляют собой статические искажения решетки, т. е. смещение атомов на доли ангстрема из углов кристаллической решетки.

Существует много различных методов для определения напряжений I рода. Напряжения II и III рода определяются рентгеновским методом. Только напряжения I рода имеют знак. Напряжения III и большей частью II рода определенного знака не имеют.

Упругая и пластическая деформация.

При приложении какой-либо нагрузки к материалу, в зависимости от ее величины, он может по-разному реагировать на нее. Когда нагрузка невелика, имеет место упругая деформация.

Упругой деформацией называется деформация, влияние которой на форму, структуру и свойства тела полностью устраняются после прекращения действия внешних сил. Упругая деформация вызывает только незначительное и полностью обратимое смещение атомов. При таком смещении атомов из положения равновесия нарушается баланс сил притяжения и электростатического отталкивания, поэтому после снятия нагрузки смещенные атомы вследствие действия сил притяжения или отталкивания возвращаются в исходное равновесное состояние, и кристалл приобретает свою первоначальную форму и размеры.

При увеличении нагрузки возможности упругой деформации кончаются, и начинается пластическая деформация.

Пластическая деформация - это такая деформация, которая остается в материале после снятия нагрузки, т.е. необратимая. С увеличением действующего напряжения на материал величина пластической деформации увеличивается. Но при достижении какого-то напряжения материал теряет свою способность пластически деформироваться и наступает разрушение.

Кривая растяжения

На кривой растяжения материала определяют 3 основные характеристики механических свойств:

- Предел пропорциональности пц = Рпц/F .

- Предел текучести т = Рт/F.

- Предел прочности в = Рmax/F.

- это площадь поперечного сечения растягиваемого образца.

пц - показывает предел упругой деформации, где деформация возрастает по линейному закону с увеличением нагрузки.

т - при увеличении нагрузки до Рт величина пластической деформации обычно составляет 0,1 - 0,2 %. т - это напряжение, вызывающее в материале очень небольшую пластическую деформацию.

Рmax - это максимальная нагрузка, которую выдерживает образец до разрушения. За предел прочности (в) принимается отношение максимальной нагрузки к площади поперечного сечения образца.

Предел прочности материала - это его сопротивление деформации к разрушению.

При деформации растяжением меняется длина образца. В качестве характеристики пластичности материала, его способности деформироваться под нагрузкой принимается относительное удлинение (). Величина  - измеряется в процентах и определяется из соотношения:

 = ( l0- lk )* 100 / l0, %   где l0- lk

Механизм пластической деформации

Механизм пластической деформации материала может быть различным, в зависимости от особенностей его структуры, схемы напряженного состояния при нагружении, скорости нагружения и температуры. Чаще всего в металлах и сплавах пластическая деформация осуществляется путем движения дислокаций под действием напряжения в определенных кристаллографических плоскостях - это плоскости и направления с наиболее плотной упаковкой атомов, где величина сопротивления сдвигу, называемая критическим напряжением к, наименьшая. Это объясняется тем, что расстояние между соседними атомными плоскостями наибольшее, т.е. связь между ними наименьшая. Плоскости скольжения, лежащие в этих плоскостях, образуют систему скольжения.

Принципиально пластическую деформацию по средствам передвижения дислокации можно представить таким образом:

.

Если к кристаллу приложена сила Р, краевая дислокация, у которой на краю экстраплоскости находится атом, начинает перемещаться вдоль плоскости скольжения, то при этом происходит разрыв только одной межатомной связи и устанавливается связь атома с соседним атомом и так поочередно происходит разрыв и установление одной межатомной связи. На этой стадии дислокация, перемещаясь, выходит на край кристалла, и последний атом  оказывается на краю экстраплоскости. За счет такого элементарного акта пластической деформации происходит сдвиг в кристалле на величину одного межатомного расстояния.

Обычно в одном месте выходит на поверхность кристалла группа дислокаций ( 10 -100), что увеличивает пластическую деформацию. Следует иметь в виду, что перемещение и количество дислокаций в исходном металле может быть ограничено. Поэтому большие деформации возможны только вследствие того, что движение  этих дислокаций вызывает появление или размножение большого количества новых дислокаций в процессе пластической деформации.

Механизм упрочнения материалов.

Как отмечалось, выше основные прочностные свойства материалов зависят от величины сил межатомной связи в кристаллической решетке материала, а также возможностью и условиями движения дислокаций. Создание сильных межатомных связей в материале и образование препятствий для движения дислокаций должно вызвать упрочнение - повышение сопротивления деформации.

Основными механизмами торможения дислокаций а, следовательно, и упрочнения материала, является:

1. Сопротивление кристаллической решетки движению дислокаций при деформации. Эффективность этого механизма зависит от силы межатомных связей и, чем больше их величина, тем выше сопротивляемость деформации.

Напряжение, необходимое для начала пластической деформации (р) - прямо пропорционально модулю упругости при сдвиге материала ( G ) : р G.

Обычно р  бывает в пределах от 10-2 до 10-5 G. Большое сопротивление движению дислокаций по этому механизму оказывает кристаллическая решетка материалов с ковалентной и ионной межатомной связью. Алмаз, корунд - здесь р  достигает  10-2 G. В материалах с металлической связью оно гораздо ниже.

2. Упрочнение за счет увеличения количества дислокаций в структуре материала. Величина упрочнения, обусловленная механизмом торможения дислокаций (р), прямо пропорциональна плотности дислокаций (), р . Чем больше степень деформации материала, тем больше становится плотность дислокаций и возрастает сопротивление материала деформации. Поэтому различают 3 стадии деформационного упрочнения.

На начальной стадии пластическая деформация осуществляется движением дислокаций, в одной системе - стадия легкого скольжения. Дислокации на этой стадии перемещаются сравнительно беспрепятственно на большие расстояния, обеспечивая прогрессивную деформацию без значительного роста приложенных напряжений - это I стадия деформационного упрочнения.

При более значительной степени деформации протекает стадия множественного скольжения - движение дислокаций осуществляется в двух и более системах. Плотность дислокаций достигает 1011 - 1012 см-2. Вследствие упругого взаимодействия между дислокациями их движение затруднено и для их продвижения внешнее напряжение должно резко увеличиваться - это II стадия деформационного упрочнения.

Под влиянием возрастающего напряжения развивается поперечное скольжение винтовых дислокаций. Это приводит к частичной релаксации напряжений, анигиляции отдельных дислокаций разного знака и группировке дислокаций в объемные ячейки, внутри которых плотность дислокаций меньше, чем в стенках ячеек. Это - III стадия деформационного упрочнения, где оно уменьшается - динамический возврат.

- 3. Упрочнение за счет торможения дислокаций дисперсными частицами. В некоторых сплавах в структуре могут находиться дисперсные (очень мелкие) частицы какой-либо фазы. Это могут быть карбидные частицы, интерметаллические соединения, окислы или другие соединения. Такие частицы являются сильным препятствием для движения дислокаций. Есть два механизма преодоления дислокациями частиц: перерезание их, т. е. прохождение через частицы, и прохождение между ними. Первый механизм предполагает чрезвычайно мелкие частицы, а второй - частицы большого размера и расстояние между ними тоже большое. Если в первом случае сопротивление материала деформации зависит от прочностных свойств частиц и их количества, то во втором случае - с наличием дисперсных частиц (r), обратно пропорционально расстоянию между частицами (L): r 1/L. Наиболее сильно упрочняют мелкодисперсные частицы размером 100-300 Å.

4. Упрочнение за счет торможения дислокаций границами зерен, фрагментов и блоков.

Границы зерен, фрагментов и блоков в связи с концентрацией там дефектов, являются участками, тормозящими двигающиеся дислокации. Напряжение, необходимое для пластической деформации с учетом преодоления дислокациями границ (г), обратно пропорционально диаметру зерна (d): г d1/2 . Поэтому мелкозернистый материал обладает более высоким сопротивлением деформации, чем крупнозернистый. Иногда в материале возможно действие других механизмов упрочнения, по величине их влияния на прочностные характеристики материала существенно меньше. Из рассмотренного видно, что свойства материала находятся в прямой зависимости от его структуры, т.е. внутреннего строения, что необходимо учитывать на различных стадиях технологического процесса работы с материалом.