ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

_____________________________________________________________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан ХТФ

______В.М. Погребенков

«____» __________2008г.

К А Ф Е Д Р А    О Б Щ Е Й    Х И М И Ч Е С К О Й     Т Е Х Н О Л О Г И И

# Определение переходного сопротивления оксидного

# (керамического) слоя титанового имплантата

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Основные направления технологии неорганических веществ и электрохимических производств для студентов специальности «Технология неорганических веществ»»

Томск 2008

УДК 66.02.(076.1)

# Определение переходного сопротивления оксидного

# (керамического) слоя титанового имплантата

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Основные направления технологии неорганических веществ и электрохимических производств для студентов специальности «Технология неорганических веществ»» - Томск: Изд. ТПУ, 2008 - 8 с.

Составитель	к.т.н., доц. каф. ОХТ 	О. И. Налесник

Рецензент к.х.н., доц. каф. ОХТ 		Ю. Н. Обливанцев

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры общей химической технологии “____”_________ 2007г.

Зав. каф. ОХТ, д.т.н., проф.	В.В. Коробочкин

- Микродуговое (электроискровое) оксидирование

титановых имплантатов

### Имплантаты третьего поколения с модифицированной поверхностью отличаются высокой биосовместимостью с организмом на основе биоинертности, т.е. отсутствия коррозии и градиента потенциала в прилегающем слое. Достигается это модифицированием поверхности, т.е. нанесением на нее неметаллических, чаще всего керамических соединений. Среди многих методов модификации (ионная имплантация, плазменное напыление и др.) несомненным преимуществом обладают анодно-искровое и микродуговое оксидирование.

Сущность этих способов в проведении оксидирования при напряжениях, превышающих потенциалы пробоя оксидной пленки на поверхности (больше 200В) Тонкая оксидная пленка с высокими диэлектрическими свойствами (барьерная) образуется на поверхности металлов вентильного типа (Al, Ti, Nb, Zn, Ta) в результате самопассивации в атмосферном воздухе или воде. При некотором анодном напряжении происходит электрический пробой ее в наиболее слабых местах. В местах пробоя резко возрастает температура до нескольких тысяч градусов, происходит образование оксидов с оплавлением и кристаллизацией их. Толщина пленки в месте пробоя возрастает. В следующий момент пробой и оксидирование происходят в соседней точке. Таким образом, происходит постепенное, равномерное, многократное обегание всей поверхности металла точками пробоя. При постоянном поддержании напряжения в процессе оксидирования ток постепенно падает, т.е. процесс электроискрового или микродугового оксидирования является самозатухающим процессом.

Если в результате оксидирования титанового имплантата образуется керамический слой оксида титана, такое покрытие относится к биоинертным. Оно будет биосовместимо с мягкими и костными тканями. Но если в процессе оксидирования будет происходить захват  полезных для организма компонентов электролита в формирующийся оксидный слой, то такие керамическое покрытие будет биоактивным. Несомненно, полезными элементами для заживления сломанной, раздробленной или эрозированной кости являются фосфор и кальции, а вернее фосфаты кальция (в первую очередь гидроксилапатит кальция, входящий в состав костей). Биоактивные и биоинертные покрытия имплантатов должны обладать высокими диэлектрическими свойствами.

2. Выбор показателя коррозионной стойкости имплантата

Из-за высокой коррозионной стойкости титана и его сплавов к ним практически неприменим классический весовой метод определения скорости коррозии.

Оценка скорости коррозии металлической основы имплантата по изменению концентрации металла в крови также не пригоден, т.к. вентильные металлы  образуют нерастворимые в плазме крови оксиды.

Но являются доступными и получили повсеместное распространение электрохимические методы:

1)Оценка коррозионной стойкости по стационарному потенциалу (потенциалу коррозии Ек) и по скорости его установления. Быстрое установление электроположительного значения потенциала коррозии свидетельствует о хорошей пассивации металла (самопассивация), что предполагает высокую коррозионную стойкость. Потенциал коррозии отражает состояние поверхности и связан с током обмена на границе металл-раствор. Но  этот метод не позволяет оценить скорость коррозии, хотя дает возможность сравнивать металлы друг с другом в разных условиях.

2) Метод поляризационных кривых.

а) Анодная поляризационная кривая позволяет оценить способность металла к пассивации, найти области потенциалов пассивного состояния, зафиксировать влияние легирующих элементов и предварительной модификации поверхности на пассивацию, на скорость окисления в пассивном состоянии, определить величину электрического пробоя.

б) Совместное рассмотрение анодно-катодного поведения металла тока обмена на его поверхности. По этому методу разными исследователями установлена низкая скорость коррозии титана и его сплавов порядка 10-8 - 10-6 А/см2,обусловленная высоким электрическим сопротивлением оксидной пленки на поверхности.

3) Поляризационное сопротивление.

Как выше указывалось, поляризационное сопротивление Rn оксидной поверхности имплантата является показателем как коррозионной стойкости, так и биосовместимости организма. Оно имеет омическую природу и правильнее его назвать поляризационно-омическим. Поляризационное сопротивление представляет собой сопротивление перехода электрического тока через границу имплантат-электролит, т.е. сопротивление превращения потока электронов в металле в эквивалентный по величине заряда поток ионов в электролите. Поэтому часто в специальной литературе его называют переходным сопротивлением.

,   Ом ·см2 				(1)

где,  ∆Е- поляризация электрода, В;

i -  плотность поляризующего тока, А/см2 .

(2)

где, Еi - потенциал электрода при токе i, В.

Ек - потенциал коррозии (стационарный потенциал). В.

Сдвиг потенциала электрода  ∆Е под действием тока поляризации состоит из собственной величины электрохимической поляризации ∆Еэ/х и омической составляющей оксидного слоя ∆Uом. Электрохимическая поляризация Еэ/л может быть приравнена к нулю при плотностях тока 0,1 10-6 А/см2. Таким образом, переходное сопротивление , есть омическое сопротивление слоя оксидной пленки.

3. Цель и задачи работы

Разобраться с биосовместимостью имплантатов и ознакомиться с электрохимическим методом оценки ее по переходному сопротивлению.

Задачи данной работы заключаются в освоении методики тонких электрохимических исследований процессов коррозии, в выработке навыков работы с потенциостатом.

4. Необходимые приборы, реактивы и приспособления

- Потенциостат типа П-5848.

- Ячейка с держателями электродов.

- Оксидированные образцы титана листового (или его сплавов) -  3-5 шт.

- Хлорсеребрянный электрод сравнения типа ЭВЛ.

- Вспомогательный платиновый электрод площадью 5,5мм2.

- 0,9 %-ный раствор NaCl (х.ч. или ч.д.а.)

- Насыщенный раствор KCl.

- Солевой мостик, заполненный агарагаром с КСl.

- Стакан на 100мл. для раствора КСl.

- Электрические провода в изоляции, заканчивающиеся  зажимами типа «Крокодил».

##### 5. Подготовка электродов

1.Оксидированные образцы титана или его сплавов зачистить наждачной шкуркой с одного конца на 3-5 мм с обеих сторон.

2.Прокипятить образцы в дистиллированной воде 15 мин. и высушить.

3.Снова пройтись шкуркой по зачищенным местам, не прикасаясь руками к образцам (завернуть в чистую бумагу).

Схема лабораторной установки:

1 - потенциостат П5848, 2 - электрохимическая ячейка, 3 - исследуемый электрод, 4 - вспомогательный платиновый электрод,

5 - хлорсеребряный электрод сравнения, 6 - электролитический ключ, 7 - капилляр Лугина

6. Порядок выполнения работы

- Изучить рабочую инструкцию по потенциостатам П-5848 и его работе в гальваностатическом режиме.

- Потренироваться на не включенном приборе в подаче анодного и катодного тока величиной 0,1 мкА.

- Потренироваться в измерении напряжения батареи или потенциала электродов на отдельно включенном блоке БВВ-1 (блок высокоомного вольтметра).

- Собрать ячейку и дать проверить ее преподавателю.

- Установить ручки управления потенциостатом в исходное перед включением состояние.

- Только убедившись в правильности исходного состояния включить потенциостат строго по инструкции и прогреть не менее 15 мин. (пока устанавливается и измеряется потенциал образца).

- Измерить стационарный потенциал 15 мин. Результат заносится в таблицу.

- Задать ручками блока задающего напряжения (БЗН) катодный ток 0,1 мкА и включить ячейку на блоке БУ. Блок БВВ-1 под током регистрирует изменение потенциала, через 10-15 мин. Потенциал устанавливается и регистрируется с помощью ручек и стрелочного прибора. Ячейка отключается. Результат заносится в таблицу.

- В рабочую ячейку устанавливаются поочередно еще 3 образца и п.7,8 повторяются.

- В рабочую ячейку устанавливается следующий образец, выполняется п.7 и ручками блока БЗН задается анодный ток 0,1 мкА и включается ячейка на блоке БУ. Через 10-15 мин величине, а из оставшихся 3х вычисляются устанавливается и регистрируется блоком БВВ потенциал образца под анодным током.

- Эксперимент повторяется еще на нескольких образцах (не меньше 3х).

- Из четырех значений   Ек и   Еа откидываются по одному значению, наиболее отличающиеся от остальных по средние  значения.

- Вычисляются среднее значение переходного сопротивления и делается вывод о лимитирующей стадии коррозии имплантата.

Таблица поляризационных измерений

| Катодное измерение | Анодное измерение |
| --- | --- |
| № | Ест, В | Ек, В | Еiк, В | № | Ест, В | Ек, В | Еiа, В |

##### 7. Требования к отчету

- Отчет должен содержать минимальную теоретическую часть: информация об имплантатах 3го поколения и их достоинствах, требования биосовместимости с организмом, биоинертность и биоактивность, критерии биосовместимости.

- Цель и задачи эксперимента.

- Ход эксперимента со схемой установки.

- Таблица результатов измерений.

- Выводы по полученным результатам.

###### Литература

1. Черненко В.И., Снежко А.А. Получение покрытий анодно-искровым электролизом. - Л.: Химия, 1991г.

2. Гордиенко П.С., Василевский В.А. Исследования внедрения фосфора в оксидное покрытие титиана при электрохимическом оксидировании. - ЭОМ, 1991г, №1 с.21-24.

# Определение переходного сопротивления оксидного (керамического)

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Основные направления технологии неорганических веществ и электрохимических производств для студентов специальности «Технология неорганических веществ»» – Томск: Изд. ТПУ. 2008 – 8с.

Составитель	к.т.н., доц. каф. ОХТ 	О. И. Налесник

Рецензент	к.х.н., доц. каф. ОХТ 	Ю. Н. Обливанцев

Подписано к печати 13.03.08.

Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Печать RISO. Усл. печ. л.       . Уч.-изд. л.

Тираж		 экз. Заказ	 Цена свободная.

Издательство ТПУ. 634050, Томск, пр. Ленина 30.

# Text boxes

7

6

5

4

2

3

1