ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

_____________________________________________________________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан ХТФ

______В.М. Погребенков

«____» __________2008г.

К А Ф Е Д Р А   О Б Щ Е Й    Х И М И Ч Е С К О Й     Т Е Х Н О Л О Г И И

Электрохимическое получение диоксида марганца

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Основные направления технологии неорганических веществ и электрохимических производств для студентов специальности «Технология неорганических веществ»»

Томск 2008

УДК 66.02.(076.1)

Электрохимическое получение диоксида марганца

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Основные направления технологии неорганических веществ и электрохимических производств для студентов специальности «Технология неорганических веществ»» - Томск: Изд. ТПУ, 2008 - 8 с.

Составитель	к.т.н., доц. каф. ОХТ 	О. И. Налесник

Рецензент 	к.х.н., доц. каф. ОХТ 	Ю. Н. Обливанцев

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры общей химической технологии “____”_________ 2007г.

Зав. каф. ОХТ, д.т.н., проф				В.В. Коробочкин

1. Введение

Диоксид марганца (MnO2) применяется в качестве окислителя в первичных источниках тока – элементах, а также в качестве сорбента (в противогазах как сорбент СО) и катализатора некоторых реакций.

В природе MnO2 находится в виде минерала пиролюзита, непригодного к вышеуказанному применению из-за примесей и малой удельной поверхности. Возникла необходимость получения искусственного пиролюзита электрохимическим способом – электрохимической двуокиси марганца (ЭДМ).

В зависимости от условий электролиза продукт имеет различную дисперсность от 1 – 2 мкМ до нескольких миллиметров.

2. Сущность электрохимического получения ЭДМ

Метод основан на анодном окислении иона Mn2+. При этом применяется сернокислая соль марганца (MnSO4) с добавлением серной кислоты.

На аноде протекает реакция

Mn2+ + 2Н2О = MnO2 + 4 Н+ + 2е		Ео = + 1,28 В		       (1)

Точный механизм анодной реакции не установлен. Наиболее вероятно, что вначале образуется Mn3+

Mn2+ = Mn3+ + е.						       (2)

затем 	Mn3+ = Mn4+ + е.						       (3)

ЭДМ образуется в результате гидролиза

Mn4+ + 2Н2О = MnO2 +4Н+.					       (4)

На катоде выделяется водород:

2Н+ + 2е = Н2				Ео = 0,0 В		       (5)

Суммарная электрохимическая реакция:

MnSO4 +2Н2О  MnO2 + Н2 + Н2SO4			       (6)

Э. д. с. образования ЭДМ составляет:

= 1,28 – 0,0 = 1,28 В

Наряду с основной реакцией на аноде протекает реакция:

Н2О = 1/2О2 + 2Н+ + 2е			Ео = + 1,23 В,		       (7)

которая в сочетании с катодной реакцией (5) даёт электролизное разложение воды:

Н2О  Н2 + 1/2О2			=1,23 В		       (8)

В связи с этим выход ЭДМ по току (ВТ) намного ниже 100 %. Чтобы повысить его, нужно затруднить протекание побочной реакции на аноде применением материалов с высоким перенапряжением выделения кислорода. Этим требованиям вместе с химической стойкостью удовлетворяют титан, свинец и графит.

Основными факторами, влияющими на процесс, являются температура и концентрация соли. С повышением концентрации и понижением температуры получается ЭДМ – 1, отличающаяся мелкодисперсностью (1 – 2 мкм). С повышением температуры и снижением концентрации MnSO4 образуется более крупная ЭДМ (до нескольких мм.).

Таблица 1

Условия получения диоксида марганца

| Параметры процесса | ЭДМ – 1 | ЭДМ – 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Состав раствора MnSO4, г/л Н2SO4, г/л 2. Температура, оС 3. Анодная плотность тока, А/м2 | 300-350 180-200 20-25 750-1000 | 100 10 85-95 100 |

ЭДМ – 1 применяется как катализатор, как адсорбент паров ртути и окиси углерода (СО), а ЭДМ – 2 – как активное вещество (окислитель) в первичных химических источниках тока.

3. Экспериментальная часть

Цель работы: Ознакомление с электрохимическим процессом получения ЭДМ и с влиянием условий электролиза на выход продукта по току и удельный расход электроэнергии. Условия электролиза задаются преподавателем.

3.1. Схема установки

1 – графитовый анод;

2. – катод (нерж. сталь, свинец);

3. – стеклянный стакан;

4. – гальваностатический источник тока.

# 3.2 Порядок выполнения работы

Перед началом работы зачистить наждачной бумагой электрод, протереть спиртом и взвесить. Взвесить также два бумажных фильтра.

В стакан налить раствор электролита и замерить высоту погружения анода, вычислить его поверхность.

Согласно заданной анодной плотности тока вычислить ток. При необходимости повышения рабочей температуры поместить ячейку в кастрюлю с водой, поставленную на электроплиту. Контролировать температуру термометром, установленным в ячейке. После проверки преподавателем правильности электрического соединения и параметров, включить источник стабилизированного тока. При электролизе периодически записывать напряжение на ячейке. Электролиз вести не менее часа.

После электролиза осыпавшийся продукт перенести фильтрованием на взвешенный фильтр, промыть вместе с анодом осадок на фильтре, просушить и взвесить. Вычислить чистый вес продукта, вычитая вес электрода и фильтра.

Условия эксперимента занести в таблицу 2.

Таблица 2

Условия эксперимента

| Состав электролита | Площадь анода, см2. | Плотность тока (iа), А/м2. | Ток, А. | Время электролиза, ч. | Среднее напряжение, В. | Расход электроэнергии, Вт. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MnSO4, г/л |  |  |  |  |  |  |
| Н2SO4, г/л |  |  |  |  |  |  |

3.3 Обработка результатов

Выход продукта по току определяется по формуле

где  – практическая масса MnO2, вычисленная после взвешивания, г;

;

J и τ – ток и время электролита;

- электрохимический эквивалент MnO2.

где z = 2 – число электронов в реакции (6);

F = 26,8 А·ч/г – число Фарадея.

Тогда

Полученные результаты занести в таблицу 3

Таблица 3

Результаты эксперимента

| № | Вес анода, г | Вес фильтра, г | Вес фильтра и анода с продуктом | mпр, г | Вт, % | Wуд, вт·ч/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 4. Оформление отчета

Отчет по получению диоксида марганца должен содержать:

а) описание механизма основного электрохимического процесса

б) схему установки;

в) цель работы;

г) порядок выполнения работы

д) таблицу экспериментальных результатов;

е) обработку результатов эксперимента;

ж) краткий вывод по результатам расчета.

Выводы должны соответствовать целям эксперимента.

# 5. Литература

- Зарецкий С. А. и др. Технология электрохимических производств. - М.: Высшая школа, 1970.

- Кудрявцев Н.Т., Вячеславов П.М. Практикум по прикладной химии - Л.: Химия, 1980.

Электрохимическое получение диоксида марганца

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Основные направления технологии неорганических веществ и электрохимических производств для студентов специальности «Технология неорганических веществ»» – Томск: Изд. ТПУ. 2008 – 8с.

Составитель	к.т.н., доц. каф. ОХТ 	О. И. Налесник

Рецензент 	к.х.н., доц. каф. ОХТ 	Ю. Н. Обливанцев

Подписано к печати 13.03.08.

Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Печать RISO. Усл. печ. л.       . Уч.-изд. л.

Тираж		 экз. Заказ	 Цена свободная.

Издательство ТПУ. 634050, Томск, пр. Ленина 30.