МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

__________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПР

___________А.Ю. Дмитриев

« ___ » ______________2014г.

ИНГИБИТОРНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» для студентов, обучающихся по профилю «Машины и аппараты химических производств»

Составитель О.И. Налесник

Издательство

Томского политехнического университета

2014

УДК 620.196

Ингибиторная защита металлов от коррозии защита: Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» для студентов, обучающихся по профилю «Машины и аппараты химических производств»/ Налесник О.И.; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 8с.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры Общей химической технологии ИПР

« _____ » ______________2014г.

Зав. кафедрой ОХТ

К.т.н., доцент					_______________ В.В. Тихонов

Председатель учебно-методической

комиссии					_______________И.В. Фролова

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент

Беляев В.М.

©ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, 2014

©Налесник О.И

- ТЕОРИЯ ИНГИБИТОРНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ

Ингибиторы – замедлители скорости коррозии. Ингибиторная защита применяется, как правило, против кислотной коррозии.

Ингибиторы классифицируются на группы неорганических и органических соединений. Из неорганических используют соли NaHPO4, Na2SiO3, Na2SO3, NaNO2, K2Cr2O7, KMnO4 и др. Одни из них (окислители) создают защитный оксидный слой на поверхности металла (K2Cr2O7, KMnO4, H2O2,). Другие входят в состав продуктов окисления металла и снижают дальнейшую коррозию. Na2SO3 связывает остаточный кислород в воде систем отопления (котловой воде), что резко снижает коррозию стали.

Из органических соединений в качестве ингибиторов применяются вещества с полярным строением, в молекулы которых входят группы –CN, -CNS, CNO, =CO, -CHO, NH2 и др. Они обладают высокой адсорбционной способностью, в результате чего меняется структура двойного электрического слоя на поверхности металла в растворе. Органические ингибиторы чаще всего действуют на катодную стадию.

На рисунке 1 приведены коррозионные диаграммы без ингибитора и с ингибиторами катодного, анодного и смешанного действия.

Рис.1. Коррозионные диаграммы стали в кислой среде.

а) без ингибитора; б) ингибитор катодного действия (катодные кривые восстановления 1-без ингибитора; 1/-катодный ингибитор снижает скорость восстановления; 1//-ингибитор увеличивает перенапряжение выделения водорода); в) ингибитор анодного действия (анодные кривые окисления: 2-без ингибитора; 2/-ингибитор замедляет анодный процесс; 2//-ингибитор-пассиватор создаёт защитную плёнку, которая резко тормозит анодную стадию); г) ингибитор смешанного действия (1/ и 2/-ингибитор замедляет анодную и катодную стадии коррозии).

Контрольные вопросы

1. Диаграммы кислотной коррозии стали.

2. Классификация ингибиторов.

3. Показать на коррозионной диаграмме механизм действия ингибиторов: а) катодного действия;

б) анодного действия;

в) смешанного действия.

4. Защитный эффект ингибитора.

- ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Цель работы: Проверить эффективность ингибиторной защиты металла от кислотной коррозии.

  - Порядок выполнения работы

- Зачистить 2 образца исследуемого металла от следов коррозии, ополоснуть дистиллированной водой и быстро обсушить фильтровальной бумагой. Протереть ватой, смоченной ацетоном и взвесить на аналитических весах  с точностью до 0,1 мг. Вес зафиксировать в журнале.

- В 2 стакана на 150-200 мл. налить по 100-150 мл. кислоты (с ингибитором и без ингибитора). Установить по одному взвешенному электроду, зарегистрировать время начала работы.

- В течение эксперимента (1,5-2,0 ч) периодически регистрировать (через 20-30 мин) потенциалы образцов относительно хлорсеребряного электрода сравнения (см. п.2.2).

- После окончания эксперимента образцы извлечь из стаканов, измерить их ширину и высоту погружения в растворы.

- Образцы промыть водопроводной водой и поместить в раствор для снятия продуктов коррозии (см. таблицу Приложения). Извлечь, промыть дистиллированной водой и быстро обсушить.

- Осмотреть. При наличии остатков продуктов коррозии снять их ластиком, промыть дистиллированной водой, быстро обсушить. Протереть ватой с ацетоном и взвесить.

  - Измерение потенциала

Рис.1. Схема измерения потенциала

1 - стакан с коррозионной средой; 2 – исследуемый электрод; 3 – пипетка; 4 - солевой мостик с раствором KCl; 5 – стакан с насыщенным раствором KCl; 6 – хлорсеребряный электрод сравнения типа ХСА (потенциал электрода  +0,222В относительно водородного электрода сравнения); 7 – высокоомный вольтметр.

  - Варианты выполнения работы

Таблица 1.

| № | Металл | Коррозионная среда | Ингибитор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Углеродистая сталь | 0,05-0,1% Nacl | 0,2% NaNO2 |
| 2 | Углеродистая сталь | 5% НNO3 | 0.5% тиомочевина |
| 3 | Углеродистая сталь | Водопроводная вода | 0,5% Na2SO4 или 1 мл/л Н2О2 |
| 4 | Углеродистая сталь | 5%НСl | 0,5% уротропин |
| 5 | Медь | 5% НNO3 |  |
| 6 | Дюралюминий | 0.5% HCl | 0,01% гидрохинон |
| 7 | Алюминий | 1% NaOH | 3% KMnO4 |
| 8 | Нержавеющая сталь | 2-5%HCl+4% NaCl | 0.8% NaOH |

  - Результаты и их обработка

Таблица 2

Результаты эксперимента

| № | Металл | Коррозионная среда | Ингибитор | S, см2 | Масса образца, г |  | Кm, г/см2ч | П, мм/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | исход. | после опыта |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Изменение потенциала образцов во времени

| № образца | Металл | Коррозионная среда | Время | Потенциал |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Массовый (Кm) и глубинный (П) показатели коррозии рассчитать по формулам

;		;

где: - убыль массы, г;

S – поверхность коррозии, см2;

τ – длительность эксперимента, ч;

ρ – плотность металла, г/см3;

К – коэффициент пересчёта массового показателя коррозии на глубинный, мм/год (рассчитать самостоятельно).

Оценка эффективности ингибиторной защиты z% производится по формуле

,

где: ,  - массовые показатели коррозии без защиты и с защитой.

  - Оформление отчёта

В отчёте должны быть кратко показаны сведения об ингибиторах и механизме их действия. При обсуждении полученных результатов проследить, в какую сторону сдвинут потенциал коррозии при добавлении ингибитора, сделать вывод, какого действия тот или иной ингибитор. Сделать вывод об эффективности этой защиты.

Приложение:

Растворы для снятия продуктов коррозии

| № | Металл | Состав раствора | Концентрация | Режим |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тем-ра, оС | Время, мин. |
| 1 | Медь и медные сплавы | NaHSO4 | 10% | 20 | 2-5 |
| 2 | Алюминий и сплавы | HNO3 | 3% | 15-20 | 2-3 |
| 3 4 | Углеродистая сталь Нержавеющая сталь | Лимонная к-та или HCl+уротропин | Насыщенный раствор 3% | 60-70 20 | 1 1 |

ИНГИБИТОРНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» для студентов, обучающихся по профилю «Машины и аппараты химических производств»

Составитель

НАЛЕСНИК Олег Иванович

Отпечатано в Издательстве ТПУ в полном соответствии

С качеством предоставленного оригинал-макета

| Подписано к печати . .2014. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать Xerox. Усл. печ. л. 9,01. Уч.-изд. л. 8,16. Заказ . Тираж экз. |  |
| --- | --- |
| Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |  |

Тел/факс: 8(3822)56-35-35,www.tpu.ru