МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

__________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПР

___________А.Ю. Дмитриев

« ___ » ______________2014г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА

ПО ВЫДЕЛИВШЕМУСЯ ВОДОРОДУ

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» для студентов, обучающихся по профилю «Машины и аппараты химических производств»

Составители О.И. Налесник

Издательство

Томского политехнического университета

2014

УДК 620.196

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА ПО ВЫДЕЛИВШЕМУСЯ ВОДОРОДУ: Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» для студентов, обучающихся по профилю «Машины и аппараты химических производств»/ Налесник О.И.; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 8с.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры Общей химической технологии ИПР

« _____ » ______________2014г.

Зав. кафедрой ОХТ

К.т.н., доцент					_______________ В.В. Тихонов

Председатель учебно-методической

комиссии					_______________И.В. Фролова

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент

Беляев В.М.

©ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, 2014

©Налесник О.И

- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

  - Теория кислотной коррозии металлов

Окислителем металлов в растворах кислот является ион гидроксония Н+∙Н2О (Н3О+). Катодная стадия

2Н3О+ + 2е → Н2 + 2Н2О		В

Катодная стадия состоит из этапов:

- подвод ионов водорода;

- сорбция на поверхности и дегидратация;

- разряд ионов Н+ с образованием атомарного водорода и расходом электронов из структуры металла;

- сорбция атомарного водорода в металле (растворение в металле с возможным образованием гидридов (МеН);

- образование молекулярного газа Н + Н → Н2 на поверхности;

- образование пузырька и рост;

- отрыв и всплытие газа (выделение).

Анодная стадия коррозионного процесса: Ме – 2е → Ме2+ состоит из этапов:

- ионизация атомов металла в поверхностном слое с отрывом электронов (компенсация израсходованных при катодном разряде Н+-ионов);

- десорбция ионов Ме2+ и сольватация их

;

- отвод в объём раствора.

Наибольшие затруднения в катодной стадии приходятся на этапы 3 и 4 (разряд ионов, сорбция атомарного водорода в структуре металла). Из-за этих причин затрудняется выделение водорода (водородное перенапряжение). Разные металлы имеют своё перенапряжение водорода (см. табл. 1).

Таблица 1.

| Металл | Zn | Fe | Al | Cu | Ni | Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,в | 1,3 | 0,72 | 0,85 | 0,83 | 0,59 | 0,35 |

В анодной стадии лимитирующим этапом является ионизация атомов металлов.

Скорость коррозии металлов в кислотах зависит от внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относится, прежде всего, вид металла, прочность его кристаллической решётки. Содержание примесей других металлов и неметаллических включений определяет электрохимическую неоднородность поверхности (наличие микрозон с разным потенциалом), т.е. образование микрогальванических элементов.

Зоны чистого металла на поверхности являются анодными, а зоны с выходом более электроположительных металлов и неорганических включений – катодными. В результате работы множества микрогальванических элементов ускоряется процесс коррозии. Чем больше содержание катодных примесей в металле, тем ниже суммарное перенапряжение выделения водорода и выше скорость коррозии.

К внешним факторам коррозии относятся концентрация кислоты, температура среды и давление. Повышение температуры ускоряет все лимитирующие стадии коррозии в кислоте. Повышение давления увеличивает перенапряжение выделения водорода, что приводит к снижению скорости коррозии.

  - Показатели скорости коррозии

Наряду с массовым показателем коррозии (Кm, г/см2∙ч), глубинным показателем (П, мг/год), плотностью коррозионного тока (iкор, А/см2)для коррозии с выделением водорода можно пользоваться объёмным показателем коррозии. Метод незаменим при изучении коррозии материалов с высокой стойкостью, так как изменению веса на 1 мг соответствует выделение 0,4 мл Н2, и чувствительность объёмного метода на порядок выше весового.

Массовому показателю коррозии

, г/см2∙ч					(1)

соответствует  токовый показатель iк (ток обмена коррозии, А/см2)

Ток коррозии определяется по формуле:

(2)

где q – электрохимический эквивалент металла, г/А∙ч.

Объёмный показатель КV

, см3/см2∙ч (см/ч)				(3)

- объём выделившегося водорода при нормальных условиях, см3;

S – величина поверхности образца, см2;

τ – время, ч.

Зарегистрированный объём выделившегося водорода нужно привести к объёму в нормальных условиях.

,				(4)

Где: Р – атмосферное давление в момент эксперимента, мм. рт. ст.;

- давление насыщенного водяного пара (см. табл.2);

t – температура раствора, оС.

Таблица 2

| t, оС |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| давление | кПа | 0,61 | 1,23 | 2,34 | 4,34 | 7,37 |
|  | мм. рт. ст. | 4,6 | 9,2 | 17,5 | 31,6 | 55,3 |

Массовый показатель коррозии металла может быть вычислен по объёмному показателю согласно соотношению:

(5)

Отсюда	, г/см2∙ч			   (6)

и глубинный показатель

мм/год

Контрольные вопросы:

- Анодные и катодные стадии кислотной коррозии;

- Этапы катодной и анодной стадии. Лимитирующие этапы.

- Зависимость потенциала водородного электрода от рН;

- Причины перенапряжения выделения водорода на металле.

- Объёмный показатель коррозии.

- Пересчёт объёмного показателя на массовый и глубинный.

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Цель работы: Измерить массовый и объёмный показатели коррозии металла в кислоте.

  - Схема лабораторной установки

1 – стакан с раствором кислоты; 2 – образец металла; 3 – воронка сбора выделяющегося водорода; 4 – мерная бюретка; 5 – соединительный шланг; 6 – кран; 7 – груша.

  - Ход эксперимента

- Два образца металла (ст.3, алюминий, нерж. сталь) зашкурить, промыть водой, обсушить фильтровальной бумагой, протереть ватой с ацетоном;

- Измерить их площадь и взвесить на аналитических весах;

- Установить в стакан образец металла (в пластиковом держателе). Залить раствор кислоты до погружения воронки наполовину.

- Дождаться устойчивого выделения пузырьков водорода на поверхности с отрывом их от поверхности;

- С помощью груши при открытом кране 6 набрать раствор кислоты в бюретку. Установить уровень. Записать время начала эксперимента;

- После полного (или частичного) заполнения бюретки водородом отметить время окончания опыта;

- Слить раствор из бюретки и стакана, извлечь образец;

- Промыть образец водой, очистить ластиком от продуктов коррозии (если они есть), обсушить и протереть ватой с ацетоном (см. п.1).

  - Результаты и вычисления показателей

Результаты весовых (а) и объёмных измерений коррозии (б)

а)

| № образца | масса, г |  | ∆m, г. | S, см2 | τ, час | Кm, г/см2∙ч | П, мм/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нач. | кон. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

б)

| № образца | , см3 | , см3 | S, см2 | τ, час | КV, мл/см2∙ч | П, мм/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

  - Оформление отчёта

Отчёт содержит краткое изложение теории кислотной коррозии металлов, описание схемы установки; порядок выполнения работы, пересчёт объёмного показателя коррозии в массовый и глубинный.

При несоответствии массовых показателей коррозии весовым и объёмным методом изложить вероятные причины.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА

ПО ВЫДЕЛИВШЕМУСЯ ВОДОРОДУ

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» для студентов, обучающихся по профилю «Машины и аппараты химических производств»

Составители

НАЛЕСНИК Олег Иванович

Отпечатано в Издательстве ТПУ в полном соответствии

С качеством предоставленного оригинал-макета

| Подписано к печати . .2014. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать Xerox. Усл. печ. л. 9,01. Уч.-изд. л. 8,16. Заказ . Тираж экз. |  |
| --- | --- |
| Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |  |

Тел/факс: 8(3822)56-35-35,www.tpu.ru