МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

__________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПР

___________А.Ю. Дмитриев

« ___ » ______________2014г.

ВЛИЯНИЕ РН-СРЕДЫ НА КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛОВ

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» для студентов курса, обучающихся по профилю «Машины и аппараты химических производств»

Составители О.И. Налесник

Издательство

Томского политехнического университета

2014

УДК 620.196

Влияние рН-среды на коррозию металлов: Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» для студентов, обучающихся по профилю «Машины и аппараты химических производств»/ Налесник О.И.; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 8с.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры Общей химической технологии ИПР

« _____ » ______________2014г.

Зав. кафедрой ОХТ

К.т.н., доцент					_______________ В.В. Тихонов

Председатель учебно-методической

комиссии					_______________И.В. Фролова

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент

Беляев В.М.

©ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, 2014

©Налесник О.И

- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

  - Водородный показатель среды

Водородный показатель (рН) введён для оценки меры кислотности и щёлочности среды.

Потенциал водородного электрода определяется по уравнению Нернста для реакции Н2 – 2е 2Н+

(1)

Стандартный потенциал  принят за нуль.

Тогда ;

(2)

При стандартных условиях  и

(3)

За водородный показатель рН принят отрицательный логарифм активности ионов водорода 			(4)

и

Для чистой воды её диссоциация: Н2ОН+ + ОН- оценивается ионным произведением 		(5)

Тогда г-ион/л

и рН нейтральной среды

Для концентрации ионов водорода 1 г-ион/л (любая кислота с концентрацией ионов водорода1 г-ион/л)

В сильнощелочной среде, когда концентрация ионов водорода равна 1∙10-14 г-ион/л

Из уравнения (3), что при изменении рН на единицу потенциал водородного электрода изменится на 0,059В.

Парциальное давление водорода в атмосфере земли равно 5∙10-7 атм. Тогда согласно уравнению (2) потенциал водородного электрода в реальных условиях

или

(6)

В табл.1 приведены значения потенциала водородного электрода в зависимости от рН и парциального давления водорода.

Таблица 1

Потенциал водородного электрода

| Парциальное давление, атм. | рН=0 | рН=7 | рН=14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -0,414 | -0,828 |
| 5∙10-7 | +0,186 | -0,228 | -0,641 |

  - Влияние рН среды на коррозию железа

Механизм коррозии железа в зависимости от рН.

В сильнокислых средах (рН=0÷4) железо окисляется прямым восстановлением ионов водорода:

Катодная стадия		2Н+ + 2еН2↑;			(1)

Анодная стадия		Fe - 2е Fe2+;			(2)

Суммарно		Fe + 2Н+ Fe2+ + Н2↑;		(3)

Исследованиями установлено, что при рН от 5 до 10 в анодной стадии коррозии железа каталитическое участие принимает сорбционная влага, диссоциированная на поверхности

2Н2Оадс. → 2ОН-адс. + 2Н+адс.					(4)

Fe + 2OH-адс. – 2e → FeO + H2Oадс.				(5)

На катодных участках происходит разряд сорбционных 2Н+адс.-ионов: 2Н+адс. + 2е → Н2↑						(6)

Суммарно (4)+(5)+(6) реакции:

Fe + 2Н2Оадс. = FeO + Н2↑					(7)

Образующая плёнка FeO является достаточно прочной в этом диапазоне рН и обеспечивает пассивацию стали (см. рис.1).

Рис.1. Зависимость скорости коррозии железа в воде от рН (добавка HCl в кислой области и NaOH в щелочной области) при двух температурах.

В сильнощелочной среде конкурирующей реакцией становится кислородная коррозия:

Катодная стадия		2Н2О + 1/2О2 2е 2ОН;		(8)

Анодная стадия		Fe + 2ОН- - 2е FeО +Н2О;	(9)

Суммарно		Fe + 1/2О2  FeО;			(10)

Пассивация усиливается с ростом рН от 10 до 14

При дальнейшем росте концентрации щёлочи происходит растворение оксидной плёнки

FeO + NaOH = =NaHFeO2				(11)

и скорость коррозии возрастает (см. рис.1).

Контрольные вопросы:

      - Что такое рН среды.

      - Уравнение Нернста для водородных электродов.

      - Механизм коррозии стали в сильно кислых средах.

      - Механизм коррозии и пассивации стали в кислых и щелочных средах (при их средних и малых концентрациях).

      - Смена механизма коррозии при участии кислорода, диффундирующего из атмосферы.

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Цель работы – изучить влияние рН на коррозию металлов.

2.1. Принадлежности и реактивы

- Набор стаканчиков на 100 мл;

- Крышки с встроенными стеклянными крючками;

- Образцы из испытуемого металла с точечной маркировкой (ст.3, алюминий) и отверстиями для крючка;

- Растворы с установленным рН (рН от 1 до 6 устанавливается серной кислотой, а от 8 до 14 раствором NaOH).

- Набор наждачной бумаги.

- Резиновый ластик.

- Фильтровальная бумага (фильтры).

2.2. Порядок выполнения работы

- Зачистить образцы стали или алюминия наждачной бумагой, промыть дистиллированной водой и быстро обсушить фильтровальной бумагой. Протереть ватой, смоченной ацетоном.

- Взвесить образцы на аналитических весах с точностью до 0,1 мг.

- Определить линейные размеры и вычислить площадь поверхности.

- В стаканы налить растворы с определёнными рН. Проверить рН индикаторной бумагой.

- Установить образцы, подвешенные на крючках, с полным погружением их в растворы. Зарегистрировать время начала опыта.

- Через 1,5 – 2 часа образцы извлечь, промыть под краном и обсушить фильтровальной бумагой.

- Снять продукты коррозии резиновым ластиком, протереть ватой с ацетоном. Взвесить.

2.3. Обработка результатов

В табл.2 занести веса образцов до и после коррозии, площади поверхностей (см2) и длительность эксперимента (час.).

Вычислить массовые и глубинные показатели коррозии.

, г/см2∙ч

и , мм/год.

где , m – массы образцов до и после коррозии, г;

S – площадь поверхности, см2;

τ – длительность эксперимента;

d = 7,8 г/см3 – плотность стали;

К – коэффициент перевода  в П (вычислить самостоятельно)

2.4. Оформление отчёта

В теоретической части изложить понятие рН среды.

В практической части указать цель работы и порядок её выполнения.

В разделе результаты и их обсуждение излагается расчёт массового и глубинного показателей, а также результаты исследования в виде таблицы.

Таблица 2.

Результаты исследований

| рН | Вес образца, г. |  | ∆m, г. | S, см2. | τ, ч | , г/см2∙ч. | П, мм/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нач. | кон. |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Оценить коррозионную стойкость стали в исследованных средах по десятибалльной шкале коррозионной стойкости металлов (ГОСТ 5272-50). Построить график зависимости  от рН. Полученные результаты сопроводить теоретическими положениями о влиянии рН на коррозию. Сделать выводы.

Таблица 3

Десятибалльная шкала коррозионной стойкости металлов (ГОСТ5272-50)

| № п/п | Группа стойкости | Скорость коррозии (проницаемость), мм/год | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенно стойкие | <0,001 | 1 |
| 2 | Весьма стойкие | 0,001-0,005 0,005-0,01 | 2 3 |
| 3 | Стойкие | 0,01-0,5 0,05-0,1 | 4 5 |
| 4 | Пониженно стойкие | 0,1-0,5 0,5-1 | 6 7 |
| 5 | Мало стойкие | 1-5 5-10 | 8 9 |
| 6 | Нестойкие | >10 | 10 |

ВЛИЯНИЕ РН-СРЕДЫ НА КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛОВ

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» для студентов, обучающихся по профилю «Машины и аппараты химических производств»

Составители

НАЛЕСНИК Олег Иванович

Отпечатано в Издательстве ТПУ в полном соответствии

С качеством предоставленного оригинал-макета

| Подписано к печати . .2014. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать Xerox. Усл. печ. л. 9,01. Уч.-изд. л. 8,16. Заказ . Тираж экз. |  |
| --- | --- |
| Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |  |

Тел/факс: 8(3822)56-35-35,www.tpu.ru