# Лабораторная работа

Оценка скорости дезактивации катализатора по численным данным

Цель работы: Оценить влияние истираемости и спекания частиц катализатора на его производительность.

# Список литературы

- Крылов О.В. Гетерогенный катализ ИКЦ Академкнига, 2004.

- Боресков Г.К. Гетерогенный катализ; М.: Наука, 1986.

- Мухленов И.П., Добкина Е.И., Дерюжкина В.И., Сороко В.Е. Технология катализаторов; Под ред. проф. Мухленова И.П.. 3-е изд., перераб. - Л.: Химия, 1989.

Контрольные вопросы

- Активность катализатора, способы выражения. Производительность катализатора.

- Дезактивация катализатора, причины.

- Механическая прочность катализатора.

- Пути увеличения термостойкости катализатора.

Основные расчетные формулы

1. Истираемость (износ) катализатора J (%) определяют как отношение убыли массы катализатора () к его первоначальной массе():

2. Дифференциальное уравнение скорости спекания:

— удельная поверхность, м2/г; t — время, ч; k — константа скорости процесса спекания; n — порядок зависимости скорости спекания от удельной поверхности (принимает значения 6–15, реже 2–4)

3. Константа скорости процесса спекания определяется по степенному закону, определенной аналогично диффузионному процессу роста кристаллов:

— предэкспоненциальный множитель; E — энергия активации, Дж/моль; T — температура, К;

4. Условная производительность катализатора:

— условная производительность катализатора,  — масса загрузки катализатора, г;  — активность массы катализатора, г–1;  — удельная каталитическая активность, м–2;  — удельная поверхность, м2/г;  — степень использования внутренней поверхности катализатора.

Ход работы.

- Ознакомьтесь со своим вариантом, данными варианта.

- По имеющимся данным для каждой отсечки времени рассчитайте убыль массы образца катализатора от первоначальной.

- Для каждой отсечки времени оцените истираемость катализатора.

- Считая величину износа катализатора подчиняющейся определенному закону, подберите способ аппроксимации зависимости износа катализатора (желательно, степенную с показателем степени 2) от времени.

- Оцените константу скорости процесса спекания по имеющимся данным о кажущейся энергии активации процесса и температуре.

- Составьте математическое выражение, позволяющее рассчитать удельную поверхность катализатора в любой момент времени.

- Оцените, как изменится удельная поверхность катализатора по сравнению с первоначальной на каждой отсечке времени.

- Считая процессы спекания и истирания протекающими одновременно, оцените, спустя какое время эксплуатации катализатор потеряет 5 % условной производительности.

- Сделайте выводы по ходу работы.