Методические указания к выполнению лабораторной работы «Оценка пористой структуры катализаторов сорбционными методами»

Часть I

Цель работы:

- Определить удельную поверхность пористого материала по уравнению изотермы адсорбции БЭТ.

- Оценить размеры пор материала и распределение пор по размерам.

- Оценка удельной поверхности катализатора.

В лабораторной практике удельная поверхность катализатора оценивается по результатам адсорбционных опытов при постоянной температуре. В качестве адсорбата используется, как правило, инертный газ – азот, криптон, аргон. Опыты проводятся при температурах ниже критической температуры газа и несколько выше температуры кипения газа при атмосферном давлении.

Удельная поверхность пористого материала определяется по следующему уравнению:

,

где  - максимальная емкость монослоя (т.е. максимальное количество вещества, которое может сорбировать поверхность материала массой 1 кг, при допущении, что адсорбционный слой не превышает одну молекулу), моль/кг;  - поверхность, занимаемая одной молекулой адсорбата, м2;  - постоянная Авогадро, число структурных единиц веществ в 1 моль вещества,  моль-1.

Поверхность , занимаемая одной молекулой адсорбата, как правило, постоянна для пары «адсорбат-адсорбент» и представляет собой табличную величину.

Максимальная емкость монослоя  определяется по результатам адсорбционных опытов.

В основе одного из методов определения  лежит теория адсорбции БЭТ (Брунауэра-Эммета-Теллера). Уравнение изотермы адсорбции БЭТ выглядит следующим образом:

,

где  - адсорбция, моль/кг; С – постоянная, характеризующая энергию взаимодействия сконденсированного адсорбата с поверхностью адсорбента; p – давление пара адсорбата, Па;  - давление насыщенных паров адсорбата, Па.

Для нахождения  уравнение изотермы адсорбции БЭТ линеаризуют и представляют в следующем виде:

Строя график в координатах  - , можно определить величины  и :

—  - это отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат;

—  - численно равен тангенсу угла наклона прямой.

Из полученной системы уравнений определяют  и рассчитывают удельную поверхность .

- Оценка размеров пор и распределения пор по размерам.

Размеры пор в пористых материалах оцениваются по последовательным процессам адсорбции и десорбции. При десорбции газов или жидкостей из материалов, имеющих поры среднего размера (10-100 нм), одни и те же численные значения величины сорбции достигаются при меньших относительных давлениях, нежели в ходе процесса адсорбции – возникает т.н. адсорбционный гистерезис.

Причем в ходе процесса десорбции адсорбат сначала покидает поры большего размера. Причина возникновения адсорбционного гистерезиса – наличие сил поверхностного натяжения – поры размера, сопоставимого с размером молекул адсорбата, играют роль капилляров, в них силы поверхностного натяжения препятствуют испарению адсорбата, причем эти силы наиболее велики в порах малого размера с малым радиусом кривизны образующегося мениска.

Уравнение Кельвина связывает между собой радиус пор и обратное относительное давление адсорбата в системе. Уравнение Кельвина в интегральной форме выглядит следующим образом:

,

где  - максимальный радиус пор, в которых находится адсорбат при данном обратном относительном давлении , м;  - поверхностное натяжение адсорбата при температуре опыта, Дж/м2;  - мольный объем адсорбата при температуре опыта, м3/моль;  - универсальная газовая постоянная,  Дж/моль К;  - температура опыта, К.

В ходе десорбции давление адсорбата снижается, соответственно будет снижаться и максимальный радиус пор, в которых еще остается адсорбат. При снижении давления адсорбат сначала покидает поры большего размера, а затем поры малого размера.

Таким образом, зная величины адсорбции при определенных относительных давлениях можно оценить, какое количество адсорбата находилось в порах определенного размера, а, значит, и оценить объем пор этого размера. Объем пор адсорбента , приходящихся на единицу массы адсорбента, заполненных при данном равновесном давлении адсорбата, определяется по формуле:

.

Для оценки распределения пор по размерам необходимо последовательно определить:

- Обратное относительное давление  и натуральный логарифм этого отношения;

- Радиус  пор, заполненных при этом относительном давлении по уравнению Кельвина;

- Объем пор адсорбента , заполненных при данном равновесном давлении адсорбата;

Принимая  при максимальном относительном давлении , полученном в опыте, строится график зависимости .

Это интегральная кривая распределения объема пор по радиусам пор. Кривая показывает, как увеличивается общий объем пор пористого материала при рассмотрении пор все большего и большего радиуса.

Строя график в координатах , мы получим дифференциальную кривую распределения пор по радиусам.

Каждому максимуму на графике этой зависимости соответствует преобладающий размер пор в пористом материале.

Ход работы:

- Ознакомьтесь с исходными данными Вашего варианта.

- По известным результатам адсорбционного опыта с инертным газом постройте изотерму теории БЭТ в координатах  - .

- По полученному графику оцените емкость монослоя , затем рассчитайте удельную поверхность пористого материала .

- По известным результатам десорбционного опыта с жидкостью рассчитайте последовательно: обратное относительное давление , радиус  пор, объем пор адсорбента .

- Принимая максимальное значение адсорбции соответствующим максимальному объему пор , постройте интегральную кривую распределения объема пор по радиусам пор в координатах .

- По интегральной кривой постройте дифференциальную кривую в координатах

- Подготовьте отчет о проделанной работе, в отчете укажите удельную поверхность пористого материала и приведите интегральный и дифференциальный графики распределения пор по размерам.

Часть II

Цель работы:

- Определить удельную поверхность пористого материала по уравнению изотермы адсорбции Лэнгмюра.

- Оценить общий объем микропор.

- Оценка удельной поверхности катализатора.

В лабораторной практике удельная поверхность катализатора оценивается по результатам адсорбционных опытов при постоянной температуре. В качестве адсорбата используется, как правило, инертный газ – азот, криптон, аргон. Опыты проводятся при температурах ниже критической температуры газа и несколько выше температуры кипения газа при атмосферном давлении.

Удельная поверхность пористого материала определяется по следующему уравнению:

,

где  - максимальная емкость монослоя (т.е. максимальное количество вещества, которое может сорбировать поверхность материала массой 1 кг, при допущении, что адсорбционный слой не превышает одну молекулу), моль/кг;  - поверхность, занимаемая одной молекулой адсорбата, м2;  - постоянная Авогадро, число структурных единиц веществ в 1 моль вещества,  моль-1.

Поверхность , занимаемая одной молекулой адсорбата, как правило, постоянна для пары «адсорбат-адсорбент» и представляет собой табличную величину.

Максимальная емкость монослоя  определяется по результатам адсорбционных опытов.

Рассмотрим определение  по теории адсорбции Лэнгмюра. Уравнение изотермы адсорбции Лэнгмюра выглядит следующим образом:

,

где  - адсорбция, моль/кг; К – постоянная уравнения Лэнгмюра, характеризующая взаимодействие адсорбата и адсорбента; p – давление пара адсорбата, Па.

Для нахождения  уравнение изотермы адсорбции Лэнгмюра линеаризуют и представляют в следующем виде:

Строя график в координатах  - , можно определить величины  и :

—  - это отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат;

—  - численно равен тангенсу угла наклона прямой.

Из полученной системы уравнений определяют  и рассчитывают удельную поверхность .

- Оценка размеров пор и распределения пор по размерам.

Развивая теорию Поляни об объемном заполнении микропор, Дубинин и Радушкевич постулировали особый механизм адсорбции в микропорах, согласно которому в процессе адсорбции происходит не послойное покрытие поверхности пор, а их объёмное заполнение. Таким образом, плато на изотермах соответствует заполнению пор адсорбатом в процессе, аналогичном (но не идентичном) капиллярной конденсации, а не послойному образованию адсорбционной плёнки на стенках пор.

Уравнение Дубинина-Радушкевича позволяет оценить объем микропор по областям изотермы адсорбции, относящимся к малым и средним давлениям.

Уравнение Дубинина — Радушкевича в линейной форме:

,

где  — объем пор адсорбента, заполненных при данном равновесном давлении адсорбата, м3/г;  — общий объем микропор, м3/г; , где k — характеристический параметр адсорбата.

Объем пор адсорбента , приходящихся на единицу массы адсорбента, заполненных при данном равновесном давлении адсорбата, определяется по формуле:

.

где  - мольный объем адсорбата при температуре опыта, м3/моль;

Основная особенность данного подхода заключается в том, что он применим только для микропористых адсорбентов или для малых относительных давлений.

Для оценки объема микропор необходимо последовательно определить:

- Относительное давление  и квадрат десятичного логарифма этого отношения;

- Объем пор адсорбента , заполненных при данном равновесном давлении адсорбата;

Далее строится график зависимости  — .

В области малых и средних давлений он представляет собой прямую, которая отсекает на оси ординат отрезок численно равный .

Ход работы:

- Ознакомьтесь с исходными данными Вашего варианта.

- По известным результатам адсорбционного опыта с инертным газом постройте изотерму теории Лэнгмюра в координатах  - .

- По полученному графику оцените емкость монослоя , затем рассчитайте удельную поверхность пористого материала .

- По известным результатам десорбционного опыта с жидкостью рассчитайте последовательно: относительное давление , объем пор адсорбента .

- По полученным результатам постройте график зависимости  — .

- По графику определите  и далее рассчитайте общий объем микропор.

- Подготовьте отчет о проделанной работе, в отчете укажите удельную поверхность пористого материала, определенную по уравнению Лэнгмюра, и общий объем микропор. Сравните полученное значение удельной поверхности со значением, оцененным по теории БЭТ.

Часть III

Цель работы:

- Оценить размеры пор материала и распределение пор по размерам с помощью метода ртутной порометрии.

- Оценка размеров пор и распределения пор по размерам по методу ртутной порометрии.

Ртутная порометрия — один из методов построения структурных кривых распределения пор, широко применяемых в адсорбционной практике. Он основан на модели мениска, имеющего форму сферического сегмента. Заключается этот метод в измерении давления, необходимого для вдавливания несмачивающей жидкости (обычно, ртути) в поры адсорбента. В поромере дилатометрически регистрируются объемы V жидкости, последовательно вводимые в поры в процессе непрерывного роста давления p. Таким образом устанавливается зависимость .

В первом приближении в равновесных условиях внешнее давление равно капиллярному:

,

где  — поверхностное натяжение жидкости на границе с внешней средой (как правило, воздухом), Н/м;  — радиус поры, м.

Таким образом, кривые  можно перевести в кривые  (см. рисунок выше). Можно обратить внимание, что в отличие от метода капиллярной конденсации интегральная кривая распределения пор выглядит таким образом, что возрастает в сторону убывания размеров пор. Это связано с тем, что ртуть с повышением давления постепенно заполняет все более мелкие поры. По интегральной кривой распределения можно построить и дифференциальную кривую (см. рис. ниже).

Данный метод, как правило, используется для определения размеров мезо- и макропор (0,002-300 мкм). Предельное давление, достигаемое приборами, не превышает 200–400 МПа.

Ход работы:

- Ознакомьтесь с исходными данными Вашего варианта.

- Постройте график в координатах .

- Оцените размеры пор. Постройте интегральный график распределения пор по размерам .

- Постройте дифференциальный график распределения пор по размерам.

- Подготовьте отчет о проделанной работе, в отчете приведите интегральный и дифференциальный графики распределения пор по размерам, а также сделайте вывод о размере наиболее часто встречающихся пор.