Уважаемый председатель, уважаемые члены аттестационной комиссии Вашему вниманию предоставляется доклад на тему «».

2. Объёмы добычи урана в мире в 2011 году составили 54 тыс. тонны урана, что обеспечивает мировые потребности в нем на 85%, поэтому в настоящее время в мире существенно наращиваются объемы добычи и переработки урана. Данный дипломный проект рассматривает вопросы организации работы цеха осаждения пероксида урана из товарных десорбатов и его строительства.

3. На осаждение поступает  товарный десорбат, со следующим элементным составом. Содержание урана порядка  40-60 г/л. Наряду с ураном присутствуют примеси, в виде… Годовая производительность проектируемого цеха…,часовая…., по иону…., объем подаваемого раствора…

4.  Из возможных способов осаждения  выбран метод пероксидного осаждения урана, как наиболее эффективный и экономически выгодный, позволяющий осадить уран на 99,9%. Осаждение осуществляется 100% избытком перекиси от стехиометрии при рН раствора порядка 3,0.

5. Технологическая блок-схема переработки урановых руд до закиси-окиси урана состоит из таких основных стадий: …..

6. Для обеспечения заданной производительности предусмотрено два каскада осаждения. ТД пройдя «петлю нагрева» поступает в головной реактор каскада осаждения. В головных аппаратах каскада происходит нейтрализация избыточной кислотности товарного десорбата раствором каустической соды. Нейтрализация ведется до рН 3,0 при температуре 50 градусов и принудительном перемешивании.

7. Далее раствор  поступает в реактор, где происходит осаждение КПУ пероксидом водорода. На слайде представлено укрупненное проектирование основного аппарата. Для данного агитатора осаждения было  выбрано пропеллерное перемешивающее устройство, с электрическим приводом и циркуляционной трубой для равномерного распределения суспензии при кристаллизации и взмучивании легких осадков и выравнивания температуры среды.  Также были рассчитаны основные характеристики аппарата, которые приведены на слайде..

8. Далее в реакторах происходит выдерживание пульпы с целью выращивания кристаллов пероксида урана. Пульпа подается в конусные отстойники для декантации. Далее осадок поступает в печи на сушку и прокалку при температуре 800-900°С. После сушки и прокалки готовая продукция  выгружается в транспортные контейнеры, опробуется, взвешивается и отгружается потребителю.

9. Рассчитан  материального баланс процесса осаждения пероксида урана.

Материальный баланс сошелся с погрешностью 0,5%.

10. Исходя из норм размещения технологического оборудования, был выбран цех  Длинной =  60м; Шириной = 18м; и Высотой = 24 м. Здание из легких металлических конструкций, каркасного типа. Принятая в данном дипломном проекте компоновка производственных помещений учитывает специфику технологического процесса, пожароопасные и токсические свойства участвующих в процессе веществ, а также необходимость создания нормальных условий труда для обслуживающего персонала.

11. Для ведения технологических процессов в оптимальных режимах разработана функциональная схема автоматизации. В автоматизированном режиме регулируются рН среды  и температурный режим в аппаратах.

12. Экономический расчет доказал эффективность данного проекта. Данный проект окупается практически через 1,5 года.  Удельная себестоимость передела  при использовании метода пероксидного осаждения составляет 436 руб/кг при капитальных затратах в 39,5 миллиона рублей.

13. Выводы