## Slide 1: Технология Циркония и гафния
Лекция 2. Переработка циркониевых концентратов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Доцент кафедры химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов, к.х.н. Оствальд Р.В.

## Slide 2: Переработка циркониевых концентратов
Концентраты руд циркония перерабатывают на ферросиликоцирконий, ферроцирконий и его химические соединения (двуокись, фтороцирконат калия и четыреххлористый цирконий), а также соединения гафния.
Циркон - весьма прочный минерал. Для его разрушения применяют пирометаллургические способы:
Сплавление ZrSiО4 с Na2СО3
Спекание с СаО или СаСО3
Сплавление с К2SiF6
Хлорирование ZrSiО4 в смеси с С
Восстановительная плавка углем с образованием ZrС, который затем хлорируют для получения ZrCl4
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 3: Разложение циркона сплавлением с Na2СО3
Технология циркония и гафния

## Slide 4: Сплавлением с Na2СО3
Циркон является весьма упорным минералом не взаимодействует с концентрированными кислотами.
Для его вскрытия применяют методы предварительной химической активации
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 5: Сплавлением с Na2СО3
Химическая активация циркона сплавлением с Na2CO3 реализуется двумя путями
1. «Полное» разложение с получением цирканата натрия и водорастворимого силиката натрия
2. Спекание с получением цирконоселиката натрия
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 6: Сплавлением с Na2СО3
Примеси Ti (TiO2, FeTiO3) в процессе спекания образуют Na2TiO3 – малорастворимый в воде. Примеси Fe и Al в продукте спекания в виде феррита Na2O·Fe2O3 и алюмоселикатв Na2O·Al2O3.
После спекания проводят выщелачивание массы водой. Ti в виде Na2TiO3 остается в осадке, NaAlO2 переходит в раствор, Fe2O3 также остается в осадке. Na2ZrO3 частично гидролизуется:
После водного выщелачивания осадок вскрывается кислотой
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 7: Сплавлением с Na2СО3
После водного выщелачивания осадок вскрывается кислотой (HCl, H2SO4 или HNO3)
Лучше брать H2SO4, т.к. в этом случае температуру можно держать 150 - 200 0С, что приводит к дегидротации Н2SiО3
При обработке HCl образуется труднофильтрующаяся H2SiO3 затрудняющая отделение раствора от неразлагающегося твёрдого остатка
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 8: Разложение циркона спеканием с известью
Технология циркония и гафния

## Slide 9: Разложение циркона спеканием с известью
Данный метод также относится к методам химической активации. Основное отличие в химизме процесса.
По этому методу циркон спекается с CaO или CaCO3 в присутствии CaCl2
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 10: Разложение циркона спеканием с известью
Циркон взаимодействует с избытком СаО с достаточной скоростью при 1400 - 1500 0С с образованием цирконата и силиката кальция:
При недостатке СаО
Добавка СаСl2 в шихту позволяет снизить температуру до 1000÷1100С. СаСl2 оказывает каталитическое действие на процесс. При 774 0С СаСl2 плавится в котором частично растворяется СаО
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 11: Разложение циркона спеканием с известью
Спек после охлаждения разлагается HCl или H2SO4
При разложении HCl вначале спек обрабатывается 6÷10%-ной HCl на холоду. При этом растворяется СаО избыточный, оснавная часть Са2SiО4. Образующаяся коллоидная H2SiO3 удаляется с раствором. Твердый остаток (СаZrO3) выщелачивают 25 – 30%-ной HCl при 70 - 80 0С.
Преимущества спекания с СаСО3 перед спеканием с Na2CO3: реагент значительно дешевле и проще организовать крупномасштабное производство. Недостаток – Более сложное извлечение Zr в раствор и труднее отделить его от SiО2.
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 12: Выделение Zr из солянокислых и сернокислых растворов
Технология циркония и гафния

## Slide 13: Выделение Zr из солянокислых и сернокислых растворов
Растворы полученные в результате выщелачивания спеков соляной или серной кислотами, содержат Zr (100 – 200 г/л) и примеси Fe, Ti, Al, Si и др.
В промышленной практике применяют 3 способа выделения Zr:
1. Кристаллизация ZrOCl2·8H2O солянокислых растворов.
2. Гидролитическое осаждение основных сульфатов Zr из сернокислых и солянокислых растворов
3. Выделение Zr(SO4)2·4H2O
Первый способ основан на сравнительно малой растворимости ZrOCl2·8H2O в концентрированной HCl
Вначале солянокислый раствор выпаривают до концентрации HCl примерно 220 г/л. При этой концентрации растворимость ZrOCl2·8H2O не высока (примерно 25 г/л). Раствор затем охлаждают, что позволяет выделить Zr в кристаллы до 90%. Примеси в виде хлоридов остаются в маточнике.
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 14: Выделение Zr из солянокислых и сернокислых растворов
Второй способ - гидролитическое осаждение основных сульфатов. В водном растворе сульфат циркония ведет себя, как двухосновная кислота H2[ZrO(SO4)2] (дисульфатоциркониевая кислота), которая при большом избытке SO42- способна гидролизоваться по схеме:
Первоначальный раствор, содержащий Zr 100 – 200 г/л разбавляют до 40 – 60 г/л. Для связывания избыточных ионов SO42- добавляют ВаСl2 или СаСl2. Раствор нагревают до 70 - 80 0С. При этом до 98% Zr осаждается в виде основного сульфата (молярное отношение ZrО2:SO3 от 1:0,75 до 1:0,2; хZrО2·уSO3·zН2О, х:у > 1).
Осаждение основного сульфата из солянокислых растворов проще, чем из сернокислых растворов, т.к. исключаются затруднения связанные с присутствием избыточных SO42-. В солянокислый раствор, содержащий 40 – 60 г/л Zr, добавляют Н2SO4 из расчета 0,55 моля на 1 моль ZrО2.
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 15: Выделение Zr из солянокислых и сернокислых растворов
Затем раствор нейтрализуют содой до рН = 2÷3, и разбавляют до 1÷1,5 г/л HCl. При нагревании до 70÷80 0С выпадает основной сульфат с соотношением ZrО2:SO3 = 1:0,3.
Извлечение Zr в осадок составляет 97÷98%. Объемные осадки основного сульфата сорбируют примеси солей Fe, Al и др. При промывке примеси частично отмывают.
Третий способ – выделение из растворов Zr(SO4)2·4H2O. Способ основан на малой растворимости Zr(SO4)2·2H2O.
Например: в 30%-ной Н2SO4 растворимость Zr(SO4)2·4H2O составляет примерно 57,5 г/100г, а в 57%-ной Н2SO4 – 0,4г/100г.
К раствору (сернокислому, хлоридному) добавляют концентрированную Н2SO4 (1 объем на 2 объема раствора). При этом выпадает белый, хорошо фильтрующийся осадок. Повторным переосаждением Zr(SO4)2·4H2O получают осадок высокой чистоты: содержание Ca, Na, Mg, Si < 10-3%, Fe, Cu < 10-5%.
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 16: Выделение Zr из солянокислых и сернокислых растворов
Полученные осадки промывают, фильтруют, сушат и прокаливают при 850 - 900 0С для удаления SO3.
Получают техническую ZrО2 состава:
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 17: Переработка циркона спеканием с K2SiF6
Технология циркония и гафния

## Slide 18: Переработка циркона спеканием с K2SiF6
Данный способ широко используется в промышленности.
Получающийся K2Zr(Hf)F6 используется в процессах разделения Zr и Hf методом дробной кристаллизации и в процессах получения металлического Zr электролизом.
Суммарная реакция спека:
По всей вероятности процесс протекает в три стадии:
Температура кипения ZrF4 = 908 °С. Температуру поднимать выше 700 °С не следует. При более высокой температуре скорость разложения K2SiF6 очень высока и часть SiF4 (ГАЗ) будет удаляться не успевая вступить в реакцию с цирконом. Кроме того, возможны потери ZrF4, давление пара которого при 713 0С равно 7,24мм. рт.ст.
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 19: Переработка циркона спеканием с K2SiF6
Необходимый для процесса K2SiF6 легко можно получить из отхода в производстве суперфосфата плавиковой кислоты и криолита (Na3AlF6) – Na2SiF6.
Растворимость К2SiF6 (~ 1,13 г/л) значительно меньше, чем Na2SiF6 (~ 6,7 г/л). Из спека К2ZrF6 выщелачивают подкисленной водой и кристаллизуют из раствора. Раствор упаривают, затем охлаждают. С понижением температуры растворимость К2ZrF6 резко уменьшается
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 20: Переработка циркона спеканием с K2SiF6
Осаждение циркония из растворов проводят щелочью
Осаждение циркония проводят из маточного раствора после кристаллизации K2SiF6, который идет на разделение циркония и гафния, а также для выделения циркония и получения его оксида
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 21: Хлорирование циркона в присутствии угля
Технология циркония и гафния

## Slide 22: Хлорирование циркона в присутствии угля
Цирконовый концентрат хлорируют с целью получения ZrCl4, который далее используется в металлотермических процессах получения металлического циркония. tкипсублим ZrCl4=331 0С. Основная реакция хлорирования
Концентрат брикетируют с углем и хлорируют в шахтных печах (брикеты с 25 – 30% углерода хорошо проводят электрический ток) прямого электрического нагрева, U~25В.
Выгружаемые из печи непрохлорированные остатки брикетов различной крупности составляют 20 – 30% и содержат 13 – 15% Zr.
Этот материал возвращают на шихтовку. С учетом возврата общее извлечение в технический хлорид составляет 97%.
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 23: Хлорирование циркона в присутствии угля
Реакционные газы проходят пылевые камеры и конденсаторы. В первом конденсаторе при 150 - 200 0С конденсируются высококипящие хлориды: ZrCl4 (tВОЗГ=331 0С), FeCl3 (t=319 0С), TiCl4 (t=136 0С), HfCl4 (tСУБЛ=317 0С).
В следующем конденсаторе при более низкой температуре конденсируются низкокипящие хлориды: SiCl4 (tКИП=58 0С).
Notes: По своей плотности Zr относится к группе металлов средней плотности, в которой 37 металлов с плотностью 3 – 10 г/см3: от Ва ρ = 3,5 до Bi и Lu с ρ = 9,8 г/см3. В этой группе Zr занимает 12-ое место.
Среди главных конструкционных материалов Zr занимает (по плотности) 4-ое место после Mg (1,74 г/см3), Ti (4,51 г/см3). Самый главный конструкционный материал Fe имеет плотность 7,87.

## Slide 24: Хлорирование циркона в присутствии угля
Технический ZrCl4 очищают возгонкой. Перед возгонкой FeCl3 восстанавливают водородом при 200 - 250 0С до FeCl2 (tКИП=1030 0С). Затем при 450 - 600 0С возгоняют ZrCl4. Конденсацию ZrCl4 проводят в конденсаторах оросительного типа охлажденным до 8 - 10 0С TiCl4. Затем жидкие ZrCl4, TiCl4 и SiCl4 разделяют ректификацией.
tкип(SiCl4)=57,65°С, tкип(TiCl4)=136,4°С, tкип(ZrCl4)=331°С

## Slide 25: Восстановительная плавка циркона углем
Технология циркония и гафния

## Slide 26: Восстановительная плавка циркона углем
Вначале приготавливают шихту измельченного цирконового концентрата с измельченным коксом. Шихту подают в дуговую печь, где при 1900 - 2000 0С протекают следующие реакции
Возможны реакции
Давление паров SiO при 1800 - 1900 0С ~ 1атм.
При содержании угля в шихте 18÷20% в результате восстановления 95÷96% Si удаляется в виде паров SiO.

## Slide 27: Восстановительная плавка циркона углем
Куски ZrC отделяются от непрореагировавшей шихты, измельчают и хлорируют при 400 0С.
ZrC + 2Cl2 = ZrCl4 + C + 810кДж
Шахта печи диаметром 1 м и высотой 2,5 м, футеровка динасовым кирпичем.
В нижней части печи коксовая «постель», которую разогревают, после 400 °С загружают карбонитрид циркония и подают хлор.
Реакция поддерживается за счет экзотермичности процесса.
ZrCl4 конденсируют при 150 °С и далее очищают возгонкой

## Slide 28: Технология Циркония и гафния
Лекция 2. Переработка циркониевых концентратов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Доцент кафедры химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов, к.х.н. Оствальд Р.В.