## Slide 1
Лекция 2
История элемента.
Свойства металлического урана.
Получение.
ХИМИЯ УРАНА

## Slide 2
2
История
Уран – открыт в 1789 году М.Г. Клапрот
Назван в честь планеты Уран открытой в 1781
U3O8 + C → 3UO2 + 2CO
Д.И. Менделеев в 1869 году открыл периодический закон и периодическую систему в которой расположил уран в конце таблицы и предположил атомную массу 240
Урановая руда в шахте Яхимово (Чехия), на базе которой свои открытия делали Клапрот, Беккерель и Кюри.
М.Г. Клапрот
Notes: 1807 английский химик Дэви электролизом расплава получает металлический калий

## Slide 3
3
История
UCl4 + 4K → U + 4KCl
Атомный вес урана принимали равным 120 до тех пор, пока Д.И.Менделеев на основе предложенной им Периодической таблицы элементов удвоил эту величину (1872) и определил урану особое место в Системе как наиболее тяжёлого элемента.
Шагалов Владимир Владимирович
Металлический уран получен в 1841 году Э. Пелиго, вычисленная атомная масса 120
Эжен Мелькьор Пелиго
Notes: 1807 английский химик Дэви электролизом расплава получает металлический калий

## Slide 4
Шагалов Владимир Владимирович
4
История
В 1895 году В. Рентген проникающее излучение в электронно-лучевой трубке сопровождающееся флуоресценцией
В 1896 году А.А. Беккерель открыл явление радиоактивность
Отпечаток соли урана на фотопластинке – открытие А.Беккерелем явления радиоактивности.
Антуан Анри Беккерель
Notes: А.А. Беккерель исследовал обратный процесс возникает ли излучение при флуоресценции
Отто Ганом и Фрицем Штрассманом
Решить задачу на соотношение

## Slide 5
Шагалов Владимир Владимирович
5
История
Радиоактивность – способность ядер распадаться самопроизвольно, без какого-либо внешнего воздействия, превращаясь при этом в ядра атомов других элементов. При этом скорость распада для каждого радиоактивного изотопа постоянна и не зависит ни от каких внешних воздействий (ни экстремальные температуры и давления, ни электрические и магнитные поля и др.).
Радиоактивные превращения обладают двумя особенностями, делающими их более простыми по сравнению с химическими превращениями.
Первая особенность заключается в том, что для всех типов радиоактивных превращений справедлив один кинетический закон.
Закон радиоактивного распада
Вторая особенность состоит в том, что количество типов радиоактивных превращений очень ограничено.
Notes: А.А. Беккерель исследовал обратный процесс возникает ли излучение при флуоресценции
Отто Ганом и Фрицем Штрассманом
Решить задачу на соотношение

## Slide 6
Шагалов Владимир Владимирович
6
История
М.С. Кюри и П. Кюри в 1910 году открыли радий и полоний
1939 год открытия способности ядер урана к распаду под действием нейтронов О. Ганом и Ф. Штрассманом
В настоящее время главенствующая роль урана в ядерной индустрии не вызывает сомнений.
Notes: А.А. Беккерель исследовал обратный процесс возникает ли излучение при флуоресценции
Отто Ганом и Фрицем Штрассманом
Решить задачу на соотношение

## Slide 7
Схема цепного деления ядер урана
7

## Slide 8
Распад урана-235 происходит по следующим направлениям:
α-распад в 231Th (вероятность 100 %, энергия распада 4 678,3(7) кэВ):
Спонтанное деление (вероятность 7(2)·10−9 %)[2];
Кластерный распад с образованием нуклидов 20Ne,25Ne и 28Mg (вероятности соответственно составляют 8(4)·10−10 %, 8·10−10 %, 8·10−10 %)[2]
История
8

## Slide 9
Пример альфа-распада
1. α-распад в 231Th (вероятность 100 %, энергия распада 4 678,3(7) кэВ):
для изотопа235U:
для изотопа238U:
А́льфа-распа́д —
вид радиоактивного распада ядра, в результате которого происходит испускание дважды магического ядра гелия 4He — альфа-частицы. При этом массовое число ядра уменьшается на 4, а атомный номер — на 2.
1. Альфа - распад
9

## Slide 10
2. Спонтанное деление (вероятность 7(2)·10−9 %);
Спонтанное деление является делением ядра, происходящим без внешнего возбуждения (вынужденного деления), и даёт такие же продукты, как и вынужденное деление
2. Спонтанное деление
10

## Slide 11
Кластерный распад — явление самопроизвольного испускания ядрами ядерных фрагментов (кластеров) тяжелее, чем α-частица.
Кластерный распад с образованием нуклидов 20Ne,25Ne и 28Mg (вероятности соответственно составляют 8(4)·10−10 %, 8·10−10 %, 8·10−10 %)
3. Кластерный распад
11

## Slide 12
Кривая выхода продуктов деления урана-235 для различных энергий делящих нейтронов.
12

## Slide 13
Шагалов Владимир Владимирович
13
История
Cамопроизвольное (спонтанное) деление тяжёлых ядер — впервые обнаружено у ядер урана Г. Н. Флёровым и К. А. Петржаком в 1940 году
В 1939 —1940 гг. Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович впервые теоретически показали, что при небольшом обогащении природного урана ураном-235 можно создать условия для непрерывного деления атомных ядер, то есть придать процессу цепной характер.
Это привело к новому этапу развития технологии урана и появлению новой отрасли –
атомной энергетики
Notes: А.А. Беккерель исследовал обратный процесс возникает ли излучение при флуоресценции
Отто Ганом и Фрицем Штрассманом

## Slide 14
Шагалов Владимир Владимирович
14
Высказывания о уране
Д.И. Менделеев в 1870 г. в «Основах химии»:
«Убежденный в том, что исследование урана начиная с его природных источников приведет еще ко многим новым открытиям, я смело рекомендую тем, кто ищет предметов для новых исследований, особенно тщательно заниматься урановыми соединениями...»

## Slide 15
Шагалов Владимир Владимирович
15
Высказывания о уране
Техническая энциклопедия. Том 24 - Труболитейное дело - Фильтры (1934)
Элементарный уран практического применения не имеет

## Slide 16
Шагалов Владимир Владимирович
16
Уран в природе
Уран широко распространен в большом числе природных объектов, его содержание в земной коре (кларк) составляет (2-4)·10-4 % масс
Элемент | Символ | г/т | г/(г*U)
Кислород | O | 464000 | 171851,9
Кремний | Si | 281500 | 104259,3
Железо | Fe | 56300 | 20851,85
Марганец | Mn | 950 | 351,8519
Фтор | F | 625 | 231,4815
Свинец | Pb | 12,5 | 4,62963
Торий | Th | 9,6 | 3,555556
Бериллий | Be | 2,8 | 1,037037
Уран | U | 2,7 | 1
Олово | Sn | 2 | 0,740741
Тантал | Ta | 2 | 0,740741
Вольфрам | W | 1,5 | 0,555556
Серебро | Ag | 0,07 | 0,025926
Золото | Au | 0,004 | 0,001481

## Slide 17
Шагалов Владимир Владимирович
17
Уран в природе
Уран входит в состав более 200 минералов.
Основные минералы урана
Минерал | Состав
Андерсонит | Na2 Ca3(UO2)(CO3)3 · 6H2O
Бассетит | Fe(UO2)2(PO4)2 · nH2O
Бейлиит | Mg2(UO2)(CO3)3 · 18H2O
Бета-уранопилит | 6UO3SO3 · 10H2O
Вальпургит | (UO2)3Bi10(OH)24(AsO4)4
Девиндтит | Pb3(UO2)5(PO4)4(OH)4 · 10H2O
Дюмонтит | Pb2(UO2)3(PO4)2(OH)4 · 3H2O
Карнотит | K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O
Метаторбернит | Cu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Метацейнерит | Cu(UO2)2(AsO4)2 · 8H2O
Новачекит | Mg(UO2)2(AsO4)2 · nH2O
Отенит | Ca(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Парсонсит | Pb2(UO2)(PO4)2 · H2O
Пржевальскит | Pb(UO2)2(PO4)2 · 4H2O
Раувит | CaO·2UO3 · 6V2O5 · 20H2O
Ренардит | Pb(UO2)4(PO4)2 · 7H2O

## Slide 18
Минерал | Состав
Рётзерфордин | (UO2)CO3
Сабугалит | HAl(UO2)4(PO4)4 · 16H2O
Салеит | Mg(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Соддиит | 12UO3 · 5SiO2 · 14H2O
Торбернит | Cu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
Трёгерит | (UO2)3(AsO4)2 · 12H2O
Тюямунит | Ca(UO2)2(VO4)2 · 8H2O
Уванит | (UO2)2V6O17 · 15H2O
Ураконит | 3UO3SO3 · 14H2O
Уранинит | UO2
Уранопилит | 6UO3 · SO3 · 16 – 17H2O
Ураноспинит | Ca(UO2)2(AsO4)2 · 8H2O
Ураноталит | Ca2(UO2)(CO3)3 · 8 – 9H2O
Ураноцирцит | Ba(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Шагалов Владимир Владимирович
18
Уран в природе
Уран входит в состав более 200 минералов.
Основные минералы урана

## Slide 19
Шагалов Владимир Владимирович
19
Уран в природе
Уран входит в состав более 200 минералов.
Основные минералы урана
Минерал | Состав
Ураношпатит | Ca(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
Урансодержащий гиалит | SiO2 · nH2O
Ферганит | (UO2)3(VO4)2 · 6H2O
Фоглит из Ферганы | Cu(UO2)2(CO3)2 · 10H2O
Фоглит из Яхимова | Ca2Cu(UO2) (CO3)4 · 6H2O
Фосфуранилит | Ca3(UO2)5(PO4)4(OH)4 · 10H2O
Фритчеит | Mn(UO2)2 [(P, V)O4 ]2 · 8H2O
Цейнерит | Cu(UO2)2(AsO4)2 · 12H2O
Шарпит | 6UO3 · 5СO2 · 8H2O
Швартцит | Ca Mg(UO2)(CO3)3 · 12H2O
Шрёкингерит | Na2 Ca3(UO2)(CO3)3 SO4F · 10H2O

## Slide 20
Шагалов Владимир Владимирович
20
Физические свойства урана
U – серебристый металл
Уран — тяжёлый, серебристо-белый глянцеватый металл. В чистом виде он немного мягче стали, ковкий, гибкий, обладает небольшими парамагнитными свойствами.
Термодинамические свойства простого вещества
Плотность (при н.у.)19,05 (19,04; 19,12) г/см³
Температура плавления 1405,5 K (1132 ºС)
Температура кипения 4018 K (3745 ºс)
Теплота плавления12,6 кДж/моль
Теплота испарения 417 кДж/моль
Молярная теплоёмкость 27,67 Дж/(K·моль)
Молярный объём12,5 см³/моль

## Slide 21
Шагалов Владимир Владимирович
21
Физические свойства
Уран имеет три кристаллические (аллотропные) модификации:
Аллотропная модификация | α-U | β-U | γ-U | L
Температура, °С | - | 668 | 775 | 1132
Плотность, г/см3 | 19,04 | 18,13(18,11) | 17,91(18,06) | 16,63
Тип решетки | орторомбическая | тетрагональная | объемноцентрированная | жидкость
Механические свойства | пластичная | хрупкая | пластичная | -

## Slide 22
Шагалов Владимир Владимирович
22
Физические свойства
Уран имеет три кристаллические (аллотропные) модификации:
Кристаллическая структура α-урана

## Slide 23
Шагалов Владимир Владимирович
23
Физические свойства
α - модификация
Кристаллическая структура α-урана
При комнатной температуре устойчива ромбическая α-фаза,
которая состоит из «гофрированных» атомных слоёв, параллельных плоскости abc. В пределах слоёв, атомы тесно связаны, в то время, как прочность связей между атомами смежных слоёв намного слабее.
Такая структура сильно анизотропна, и уран в этом отношении похож на мышьяк, сурьму и висмут, которые также имеют слоистые структуры.
В случае α -урана расстояния между атомами в соседних гофрированных слоях намного больше (0,33 нм), чем между атомами внутри слоёв (0,28 нм).

## Slide 24
Шагалов Владимир Владимирович
24
Физические свойства
β - модификация
В интервале 668-775°С существует β -уран (Рис. ).
Тетрагонального типа решётка имеет слоистую структуру со слоями.
При температуре выше 775°С образуется γ -уран с объёмноцентрированной кубической решёткой.
Кристаллическая структура β-урана

## Slide 25
Шагалов Владимир Владимирович
25
Физические свойства
Уран — сравнительно мягкий металл, хорошо поддающийся механической обработке. Из чистого урана можно изготовить проволоку 0.35 мм и листы толщиной 0.1 мм. уран можно штамповать и прокатывать.
Одним из свойств металлов является их способность увеличивать твердость при деформации. Это свойство даст возможность металлу сохранить свою прочность выше предела упругости. Упрочнение у урана весьма значительно.
Образец чистого мягкого урана имеет разрывное напряжение от 2100 до 3500 кг/см2; после соответствующей холодной обработки разрывное напряжение может быть доведено до 14000 кг/см2.
Однако такое увеличение прочности сопровождается уменьшением пластичности, а следовательно, уменьшается способность к дальнейшей деформации.

## Slide 26
Теплоемкость от температуры
Физические свойства
26

## Slide 27
Шагалов Владимир Владимирович
27
Ядерные свойства
Уран имеет три природных изотопа
и 14 искусственных 226-242
Изотоп | Вид излучения | Энергия излучения, Мэв | Период полураспада, лет | Состав в природной смеси, % масс. | Семейство
U234 | α | 4,76 | 2,45·105 | 0,0055 | 4n+2
U235 | α | 4,52 | 7,13·108 | 0,72 | 4n+3
U238 | α | 4,21 | 4,47·109 | 99,2745 | 4n+2
U233 | α,β,γ | 4,8 | 1,59·105 | - | 
Основные изотопы урана

## Slide 28
28
Ядерные свойства
Уран является родоначальником 2-х радиоактивных рядов (семейств): ряд радия (4n+2) – U238 и ряд актиния (4n+3) – U235.
Notes: Скорость распада,
W=-dn/dt=kt,
Проинтегрировать и вывести период полураспада.

## Slide 29
29
Notes: Скорость распада,
W=-dn/dt=kN,
Проинтегрировать и вывести период полураспада.

## Slide 30
Шагалов Владимир Владимирович
30
Ядерные реакции
92U238 + 0n1 → 92U239 →93Np239 → 94Pu239
Т1/2 = 24390 лет
90Th232 + 0n1 → 90Th233 →91Pa233 → 92U233
β
β
β
β
Т1/2 = 1,59*105 лет
Notes: Период полураспада плутония

## Slide 31
Шагалов Владимир Владимирович
31
Notes: Период полураспада плутония

## Slide 32
32
Металлический уран как ядерное топливо
Надежность реактора обусловлена механической прочностью конструкций ТВЭЛов от коррозии, термических напряжений и радиации
Основные проблемы:
Рост ползучести под нагрузкой
  Изменение размеров ТВС во время работы
Охрупчивание не снимаемое отжигом
  Изменение свойств от пластичных к хрупким
Радиационный рост
  Изменение размеров урана от радиации во всех направлениях
Свеллинг (газовое распухание Xe, Kr)
  Выделение газа(эманации ) под действием радиации

## Slide 33
Составитель: Крайденко Р.И.
33

## Slide 34
Для использования урана в атомной технике требуются ядерно-чистый металлический уран
Сущность понятия ядерной чистоты связана с эффективными сечениями захвата различными элементами-примесями медленных нейтронов. Эти сечения неодинаковы для различных элементов
Элемент | Сечение поглощения | Группа | Допустимое содержание, % | Элемент | Сечение поглощения | Группа | Допустимое содержание, %
О | 0,0002 | σ < 0,1 | 10–2 | Сг | 2,90 | 1 <σ< 10 | 10–4
С | 0,0045 |  |  | Си | 3,59 |  | 
Be | 0,009 |  |  | Ni | 4,50 |  | 
F | 0.010 |  |  | V | 4,70 |  | 
Mg | 0,059 |  |  | La | 8,90 |  | 
Si | 0,13 | 0,1< σ <1 | 10–3 | Со | 34,8 | 10 <σ<100 | 10–5
Pb | 0,17 |  |  | Но | 64,0 |  | 
Zr | 0,18 |  |  | Li | 67,0 |  | 
P | 0,19 |  |  | Аu | 94,0 |  | 
A1 | 0,215 |  |  | Lu | 108,0 | σ > 100 | 10–6
H | 0,33 |  |  | Hf | 118,0 |  | 
Ca | 0,43 |  |  | Tm | 120,0 |  | 
Na | 0,49 |  |  | В | 750,0 |  | 
Ce | 0,70 |  |  | Dy | 1100,0 |  | 
Nb | 1,10 | 1 <σ< 10 | 10–4 | Cd | 2400,0 |  | 
K | 1,97 |  |  | Ей | 4500,0 |  | 
Mo | 2,40 |  |  | Sm | 6500,0 |  | 
Fe | 2,43 |  |  | Gd | 44000,0 |  | 
34

## Slide 35
Наиболее опасными являются элементы с максимальным значением сечения поглощения (захвата) нейтронов
Cd, В, Hf, РЗЭ, особенно Gd, Sm, Eu, Dy и др.
Это так называемые нейтронные яды, присутствие которых вызывает потерю нейтронов.
Содержание должно быть ограничено строгими требованиями.
Для количественной оценки влияния суммы примесей на захват нейтронов существует понятие «коэффициент опасности», который выражают в процентах.
элементы-примеси разбиты на пять групп в зависимости от сечений поглощения нейтронов
35

## Slide 36
Шагалов Владимир Владимирович
36
Химические свойства урана
Уран — очень активный металл и легко окисляется.
При комнатной температуре уран достаточно устойчив, но уже при 100° легко воспламеняется, а при более высоких температурах очень быстро сгорает.
В воде уран легко подвергается коррозии.

## Slide 37
Шагалов Владимир Владимирович
37
Химические свойства урана
Степени окисления U
0; +2(?); +3; +4; +5; +6
U химически активный металл на воздухе покрывается сероватой оксидной пленкой

## Slide 38
Реакции компактного металлического урана с водными растворами кислот

## Slide 39
Шагалов Владимир Владимирович
39
Электронная формула урана:
1s2 2s2 2p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d105f36s26p66d17s2
Химические свойства урана
Ковалентный радиус | 142 пм
Радиус иона | (+6e) 80 (+4e) 97 пм
Электроотрицательность | 1,38 (шкала Полинга)
Электродный потенциал | U←U4+ -1,38В U←U3+ -1,66В U←U2+ -0,1В
Энергия ионизации (первый электрон) | 686,4(7,11) кДж/моль (эВ)

## Slide 40
Шагалов Владимир Владимирович
40
Взаимодействие с водородом
2U + H2  UH3
200-250С°
Плотность гидрида = 3,4 г/см3 ; теоретическая = 10,924
Максимальная скорость реакции при температуре 225 °С
При температуре более 400 °С гидрид разлагается

## Slide 41
Шагалов Владимир Владимирович
41
Взаимодействие с углеродом
U + С → UC
U + 2C → UC2
2100 °С
Нитрид | Плотность ρ, г/см3 | tпл, °С
UC | 13,63 | 2200-2500
UC3 | 12,88 | –
UC2 | 11,68 | 2375

## Slide 42
Шагалов Владимир Владимирович
42
Взаимодействие с азотом
2U + N2 → 2UN
U + N2 → UN2
UCl4 + NH3 → UN2 + HCl + H2
При температуре более 800 °С образуется черная с металлическим блеском пленка, состоящая из
нитридов UN и UN2
Нитрид | Плотность ρ, г/см3 | tпл, °С
UN | 14,32 | 2850
UN3 | 11,24 | –
UN2 | 11,73 | 2650

## Slide 43
Шагалов Владимир Владимирович
43
Взаимодействие с кислородом
U + О2 → UО2
Плотность = 10,95 г/см3
U + О2 → UO2 + U3O8
U + О2 → U3O8
Плотность = 8,4 г/см3
<100 °С
100-200 °С
˃200 °С

## Slide 44
Шагалов Владимир Владимирович
44
Взаимодействие с галогенами
U + Сl2 → UCl4
Плотность = 4,87 г/см3
U + F2 → UF4
Плотность = 6,7 г/см3
U + F2 → UF6
Плотность = 5,06 г/см3

## Slide 45
Шагалов Владимир Владимирович
45
Взаимодействие с водой
U + H2O → UO2 + H2
U + H2O → UO2 + UH3
<120 °С
↑ t °С

## Slide 46
Шагалов Владимир Владимирович
46
Взаимодействие с кислотами
без окислителей
быстро
U + HCl →
медленно
U + HF →
U + HClO4 →
Notes: Соляная образуется смесь

## Slide 47
Шагалов Владимир Владимирович
47
Взаимодействие с кислотами
без окислителей
U + H2SO4 →
U + H2SO4 → U(SO4)2 + H2
U + H3PO4 → U(HPO4)2 + H2
/
Notes: Соляная образуется смесь

## Slide 48
Шагалов Владимир Владимирович
48
Взаимодействие с кислотами в присутствии окислителей
U + О2 + H2SO4 → UO2SO4 + H2O
U + MnО2+ H2SO4 → UO2SO4 + MnSO4 + H2O
U + HNО3 → UО2(NO3)2 + H2O + NO

## Slide 49
Шагалов Владимир Владимирович
49
Взаимодействие с щелочами и содой
С карбонатами и щелочами металлический уран не взаимодействует

## Slide 50
Шагалов Владимир Владимирович
50
Получение металлического урана
Электролиз
Восстановление оксидов кальцием
Восстановление тетрафторида кальцием
Восстановление тетрафторида магнием

## Slide 51
Шагалов Владимир Владимирович
51
Получение металлического урана
Восстановление оксидов
Элементы лежащие ниже могут восстанавливать вышестоящие

## Slide 52
Шагалов Владимир Владимирович
52
Получение металлического урана
Восстановление фторидов

## Slide 53
Шагалов Владимир Владимирович
53
Получение металлического урана
Требования к металлам восстановителям:
Достаточное различие в свободных энергиях образования соответствующих соединений урана и металла восстановителя
Металл восстановитель не должен растворятся в металлическом уране
Металл восстановитель должен обладать малым сечением захвата нейтронов
Продукты реакции должны легко разделятся, идеально если образуются расслаивающие жидкие фазы
Восстановитель должен быть наиболее безопасен в обращении