## Slide 1
Лекция 8
Шагалов Владимир Владимирович
Химическая кинетика гетерогенных процессов

## Slide 2
Шагалов Владимир Владимирович
Модель с фронтальным перемещением зоны реакции
Согласно этой модели химическая реакция сначала протекает на внешней поверхности частицы, и до тех пор, пока внешний слой твердого реагента полностью не превратиться в соответствующие твердые продукты реакции, более глубинные слои не вступают в реакцию. Постепенно зона химической реакции продвигается внутрь, оставляя за собой твердый продукт реакции и инертную часть исходного твердого вещества (золу).

## Slide 3
Шагалов Владимир Владимирович
В произвольный момент времени твердая частица представляет собой внутреннее ядро, окруженное внешней оболочкой. Ядро состоит из непрореагировавшего реагента (поэтому эту модель иногда называют моделью с непрореагировавшим ядром). Окружающая его оболочка состоит из твердого продукта и инертных веществ.
Модель с фронтальным перемещением зоны реакции

## Slide 4
Шагалов Владимир Владимирович
Гетерогенный процесс, описываемый моделью с фронтальным перемещением зоны реакции, можно разделить на пять основных стадий:
Внешняя диффузия – подвод реагента к поверхности твердой частицы через слой газа, обедненный этим компонентом.
Внутренняя диффузия – проникновение газообразного реагента через поры твердого продукта реакции к ядру твердого реагента.
Химическая реакция на поверхности непрореагировавшего ядра.
Внутренняя диффузия газообразных продуктов через слой твердых продуктов.
Внешняя диффузия газообразных продуктов в ядро газового потока.
Модель с фронтальным перемещением зоны реакции

## Slide 5
Шагалов Владимир Владимирович
Модель с фронтальным перемещением зоны реакции
Все эти стадии протекают в соответствующей последовательности и их можно считать цепочкой последовательных сопротивлений тормозящих суммарную реакцию. Вследствие этого любой этап с максимальным сопротивлением рассматривается как лимитирующая стадия.

## Slide 6
Шагалов Владимир Владимирович
Модель с фронтальным перемещением зоны реакции
При анализе процесса необходимо выбирать один фактор, который определяет скорость взаимодействия газа с твердой частицей и который является наиболее чувствительным к изменению условий проведения процесса.
Мы рассмотрим только необратимые химические реакции при отсутствии этапов 4 и 5, и только для сферических частиц.

## Slide 7
Шагалов Владимир Владимирович
Модель с фронтальным перемещением зоны реакции
Профиль изменения концентрации газообразного реагента согласно модели с фронтальным перемещением зоны реакции.

## Slide 8
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через пограничную пленку, как лимитирующая стадия процесса
На поверхности ядра частицы газ отсутствует (СГЗ = СГЯ = 0) и, следовательно, концентрационная движущаяся сила СГН – СГЗ= СГН. Таким образом, концентрационная движущая сила будет неизменной в течение всего периода взаимодействия твердой частицы с газом.

## Slide 9
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через пограничную пленку, как лимитирующая стадия процесса
Пример:
реакция UO3 + H2 → UO2 + H2O.
Тогда уравнение скорости реакции:
,
Количество UO3 можно представить как произведение объема ядра на молярно объемную плотность , что, по сути, является молярной концентрацией UO3 в кмоль/м3: .

## Slide 10
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через пограничную пленку, как лимитирующая стадия процесса
Пример:
Так как твердая частица имеет сферическую форму, то .
Уменьшение объема или радиуса невзаимодействующего ядра эквивалентно исчезновению из зоны реакции молей, тогда:
.

## Slide 11
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через пограничную пленку, как лимитирующая стадия процесса
Пример:
Поверхность S, к которой отнесена скорость внешней диффузии, это внешняя поверхность твердой частицы с радиусом R, либо к поверхности диффузионной пленки радиусом R`, что не меняет вывод уравнения в приближении постоянства этой поверхности:

## Slide 12
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через пограничную пленку, как лимитирующая стадия процесса
Пример:
Подставляя, получим:
.
Решение дифференциального уравнения:

## Slide 13
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через пограничную пленку, как лимитирующая стадия процесса
Пример:
Отношение (r/R)3 можно заменить на отношение объема непрореагировавшего ядра к объему всей твердой частицы и умножив числитель и знаменатель на получим:

## Slide 14
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через пограничную пленку, как лимитирующая стадия процесса
Пример:
Преобразуем уравнение
Получим
Отсюда:

## Slide 15
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через пограничную пленку, как лимитирующая стадия процесса
Пример:
Обозначим время, за которое частица полностью прореагирует, через П, при этом r = 0.
При = 1 (весь UO3 прореагировал) уравнение позволяет определить время полного превращения твердой частицы:
Следовательно :

## Slide 16
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через пограничную пленку, как лимитирующая стадия процесса
Пример:
для внешне диффузионной области протекания гетерогенной реакции зависимость между  и имеет линейный характер:
.

## Slide 17
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через слой продуктов реакции как лимитирующая стадия процесса
Выведем зависимость между временем реагирования и радиусом невзаимодействующего ядра.
Пусть дана не полностью прореагировавшая частица. Концентрация газа на поверхности непрореагировавшего ядра уменьшается при движении от периферии к центру. Однако, пусть скорость перемещения границы этого ядра в 1000 раз меньше, чем скорость движения газа к поверхностному слою непрореагировавшего ядра.

## Slide 18
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через слой продуктов реакции как лимитирующая стадия процесса
Скорость гетерогенного процесса в этом случае может быть приравнена к скорости диффузии через пористый слой твердых продуктов:
Поверхность S, к которой отнесена скорость процесса – это поверхность ядра с радиусом r при сферической форме частицы:

## Slide 19
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через слой продуктов реакции как лимитирующая стадия процесса
Примем на этапе интегрирования, скорость изменения размеров ядра (она определяется производной ) постоянна (квазистационарна) по отношению к скорости диффузии газа, определяемой градиентом концентраций . Тогда уравнение принимает вид:

## Slide 20
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через слой продуктов реакции как лимитирующая стадия процесса
Следовательно:
.
На втором этапе интегрирования будем считать, что размеры ядра изменяются. Так как в соответствии с уравнением , то уравнение принимает вид:
.

## Slide 21
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через слой продуктов реакции как лимитирующая стадия процесса
Проинтегрируем это уравнение по времени от  = 0 (когда размер ядра равен размеру всей частицы, т.е. r = R до текущего времени , при котором непрореагировавшее ядро имеет радиус r):

## Slide 22
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через слой продуктов реакции как лимитирующая стадия процесса
При
Следовательно:

## Slide 23
Шагалов Владимир Владимирович
Диффузия газа через слой продуктов реакции как лимитирующая стадия процесса
При уравнение позволяет рассчитать время полного превращения твердой частицы П при протекании гетерогенного процесса во внутренне диффузионной области:
Следовательно:

## Slide 24
Шагалов Владимир Владимирович
Химическая реакция как лимитирующая стадия процесса
Поскольку течение реакции не зависит от наличия слоя золы, количественное реагирование вещества пропорционально активной поверхности невзаимодействующего ядра. Отсюда, скорость реакции, отнесенная к единице поверхности ядра частицы:
.

## Slide 25
Шагалов Владимир Владимирович
Химическая реакция как лимитирующая стадия процесса
Заменив, как и в предыдущих случаях, скорость расходования реагента на скорость продвижения границы ядра dr/d, получаем
.
Следовательно:
.
.

## Slide 26
Шагалов Владимир Владимирович
Химическая реакция как лимитирующая стадия процесса
При =1 получим время полного превращения П твердой частицы, имеющей радиус R, при протекании гетерогенного процесса в кинетической области:
.

## Slide 27
Шагалов Владимир Владимирович
Скорость процессов при уменьшении размеров сферических частиц
Реакция может протекать без образования слоя «золы», как например в случае горения тетрафторида урана во фторе. При этом реагирующая частица постепенно уменьшается в объеме и полностью исчезает в конце реакции.
Этапы реагирования самостоятельно.

## Slide 28
Шагалов Владимир Владимирович
Уравнения общей скорости процессов взаимодействия частиц с окружающим газом
По мере взаимодействия частицы постоянного размера с газом, изменяется отношение между сопротивлением пограничного слоя и сопротивлением слоя золы. Это объясняется тем, что сопротивление диффузионного слоя при постоянном размере частицы остается постоянным, а сопротивление слоя золы увеличивается с уменьшением размера не прореагировавшего ядра частицы.

## Slide 29
Шагалов Владимир Владимирович
Уравнения общей скорости процессов взаимодействия частиц с окружающим газом
Т.е. влияние всех процессов можно исследовать только при одновременном рассмотрении всех процессов, протекающих на поверхности и внутри частицы.
Определяя среднюю скорость реакции за время, необходимое для полного исчезновения частицы на практике пользуются уравнением:

## Slide 30
Шагалов Владимир Владимирович
Способы определения лимитирующей стадии
Расчет промышленных аппаратов для проведения гетерогенных процессов в системе «газ – твердое» удобно производить, если известна лимитирующая стадия процесса, так как в этом случае зависимость между временем пребывания частицы в аппарате и степенью превращения твердого реагента выражается однозначными уравнениями. Ясны и способы управления таким процессом. Поэтому важно определить лимитирующую стадию процесса.

## Slide 31
Шагалов Владимир Владимирович
Способы определения лимитирующей стадии
Методы, основанные на изучении влияния изменения параметров гетерогенного процесса на его скорость
Метод, основанный на сравнении экспериментальных и теоретических зависимостей

## Slide 32
Шагалов Владимир Владимирович
Способы определения лимитирующей стадии
Методы, основанные на изучении влияния изменения параметров гетерогенного процесса на его скорость
Метод, основанный на сравнении экспериментальных и теоретических зависимостей
Самостоятельно!!!