УДК 535.37

Ю.И. ТЮРИН, В.Д. ХОРУЖИЙ, Ю.А. СИВОВ, С.Х. ШИГАЛУГОВ, Т.В. СМЕКАЛИНА

МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ АТОМНЫМИ ЧАСТИЦАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Подробно рассмотрены элементарные механизмы  возбуждения  электронной подсистемы твердых тел атомными частицами тепловой энергии: ионизационный механизм генерации электронно – дырочных пар, неадиабатический переход, многоквантовый колебательно-электронный переход, адиабатический переход. Установлены особенности каждого из механизмов в зависимости от условий возбуждения.  Получены аналитические закономерности, позволяющие выполнить сравнение эффективности генерации электронно-возбужденных состояний при различных механизмах возбуждения.

Введение

Наряду с одноквантовыми механизмами колебательно-фононной, колебательно-электронной и колебательно-колебательной релаксации возбужденных вновь образованных локализованных состояний на поверхности твердого тела, имеют место конкурирующие каналы высокоэнергетического захвата твердым телом в одном элементарном акте значительной части энергии, выделившейся в актах адсорбции, рекомбинации и иных химических превращений на поверхности.

Высокоэнергетическая аккомодация особенно эффективна при передаче энергии на электронные степени свободы кристалла. Генерация электронно-возбужденных состояний в твердых телах атомами и молекулами наглядно проявляется в явлениях гетерогенной хемилюминесценции и хемоэмиссии, неравновесной хемопроводимости, вентильной хемоэдс, хемомагнитоэлектрическом  эффекте [1].

Рассмотрим  элементарные механизмы  возбуждения  электронной подсистемы твердых тел атомными частицами тепловой энергии.

1. Ионизационный механизм генерации электронно-дырочных пар

Модель ионизационного механизма генерации неравновесных электронно-дырочных пар неоднократно использовалась для объяснения наблюдавшихся экспериментально особенностей ГХЛ и родственных эффектов [1,2.

Обнаруженные явления неравновесной адсорбо- и рекомбинационной проводимости полупроводников в водороде показали, что основные стадии ионизационного механизма – появление свободного электрона в зоне проводимости и дырки в валентной зоне могут протекать неравновесно, за счет энергии, выделяющейся в актах адсорбции и рекомбинации.

1.1.  Эффективность генерации неравновесных носителей

Оценим эффективность хемовозбуждения полупроводника n - типа при адсорбции и рекомбинации на нем атомов, обладающих донорными свойствами (или, что симметрично, полупроводник  р-типа, акцепторные частицы) по ионизационному механизму.

На узкозонном полупроводнике   n-типа ионизационный механизм включает следующие адсорбционные и электронные переходы:

1.R+Lν1(1−P1)ν−1RL;        5.R+RpLν5(1−P2)R2pL;

2.R+RLν2R2L;  	     R+RpLν5P2R2L+p;

3.R2+Lν3ν−3R2L;	  6.R2pL+eν6R2L;

4.RLν4ν−4RpL+e;	   7.R2pLν7RpL+p.

R+Lν1P1RpL+e;

Здесь R – газофазный атом; R2 – молекула; L – символ решетки; е – свободный электрон в С-зоне; р – дырка в V-зоне. Над стрелками указаны отнесенные к единице времени вероятности реакций и переходов (νi, ν−i); Р1, Р2 – вероятности неравновесной ионизации в актах адсорбции и рекомбинации.

Первые три стадии (1–3) включают реакции адсорбции и гетерогенной рекомбинации атомов в нейтральной форме. Стадии (4, 5, 7) обеспечивают появление неравновесной электронно-дырочной пары. Принципиальная возможность неравновесного протекания стадий (4, 5) с вероятностями Р1, Р2 подтверждается явлениями неравновесной адсорбо- и рекомбинационной проводимости 3,4].

Введем обозначения для объемных и поверхностных концентраций в момент времени t: L  N(t), RL  N1(t), R2L  N2(t), RpL  N1+(t), R2pL  N2+(t), e  n(x,t).

Относительные вероятности 1, 2, 5 равны произведению сечений соответствующих реакций 1, 2, 5 на плотность j-потока возбуждающих атомов и имеют величину порядка 102 с-1 при j = 1018 cм-2с-1, Т = 300 К; 3 = 3j1, где j1 – плотность потока молекул.

P1=ГVeГVe+ГVph,P2=ГVpГVp+ГVph.

Здесь ГVp, ГVp – скорости релаксации колебательно-возбужденной связи с передачей энергии колебаний локализованным электрону и дырке (RL, RpL), ГVph – скорость многофононной релаксации.

Вероятность появления неравновесной электронно-дырочной пары в ионизационном механизме на акт ударной рекомбинации, согласно (1–7):

η=ФеФr=ν7N2++ν5P2N1+ν2N2+ν5N1+.

В стационарном случае имеем

η=1+σ2σ5⋅ν−4+σ5j(1−P1)ν4+P1(ν−1+σ2j)−1P2+(1−P2)(1+ν60ν7n)−1.

При отсутствии равновесной ионизации адсорбционных уровней (4 = 0, 7 = 0) выход генерации носителей заряда целиком определяется неравновесными процессами

η=P1P21+ν4σ5j−1

– выход растет с увеличением уровня возбуждения j, т.к. увеличивается скорость рекомбинации с неравновесно ионизованными центрами и этот процесс конкурирует с их нейтрализацией (обратная реакция (4).

В отсутствие неравновесной ионизации (Р1 = Р2 = 0) можно пренебречь конечным временем жизни R2pL (мелкий уровень R2pL над потолком валентной зоны: V+  0,4 эВ; n(0,t)  1012–1013 cм-3, Т = З00 К, j = 1018 cм-2с-1).

Если атомы адсорбируются в заряженной форме (V – < 0,2–0,4 эВ), то выход определяется конкуренцией реакций (7) – заброс электрона валентной зоны на уровень R2pL и (6) – второй канал реакции рекомбинации атомов с участием электронов зоны проводимости.

При мелких уровнях R2pL (V+   0,2–0,4 эВ), больших концентрациях ловушек электронов (n(t,0)  1012–1013 см-3) уменьшением выхода за счет реакции (6) можно пренебречь и выход будет приближаться к своей максимально возможной величине   1.

При малой концентрации свободных электронов n(t,0)  1012 см-3 и большой глубине энергетического уровня R2pL  (V +   0,6 эВ) выполняются неравенства N2+>>N1+, ν4'<< 5 и  наибольшая величина выхода генерации неравновесных носителей   равна:   10-3–10-6.

Достаточным условием получения высокого выхода генерации служит малая глубина адсорбционных уровней RL: V –  0,2–0,4 эВ и R2pL: V +   0,1–0,2 эВ. «Мелкие» уровни RL и R2pL обеспечивают преимущественную адсорбцию атомов в заряженной форме и «выключают» реакцию нейтрализации.  Подходящие по глубине уровни V – атомы водорода образуют при адсорбции на узкозонных полупроводниках: СdS (V –  0,1 эВ), ZnO (V –  0,13 эВ), ZnS (V –  0,1–1,0 эВ). Увеличению выхода способствует неравновесная ионизация адсорбционных и взаимодействующих с ними уровней (P1  0,   P2  0).

Зависимость выхода ГХЛ  от плотности потока атомов и температуры образца  (j,T) представляет немонотонную функцию j (имеется максимум) и Т (имеется минимум).

При низких температурах образца (4 << P12) и наличии неравновесной ионизации (P1  0, P2  0) выход растет с j, стремясь к насыщению при  j  ν−4σ2:

η=P1P21+ν−40n(o,T,j)σ2j−1.

Растущие зависимости (j) с насыщением наблюдались на образцах ZnS–Tm, возбуждаемых атомами Н при Т  330 К, где уровень адсорбата достаточно глубок для термической ионизации при низких температурах (рис 1).

В интервале «высоких» температур, когда начинают преобладать процессы равновесной, термической ионизации адсорбционных уровней (4 >> P1(ν−1+ν2)), имеем

η=1+σ2(1−P1)jν40⋅exp−V−kT−1×P2+(1−P2)1+ν60ν7n0expV+kT−1.

Рис. 1. Зависимость выхода хемоэлектронного возбуждения люминофора ZnS–Tm от плотности потока атомов водорода: 1 – Т = = 313 К; 2 – Т = 288 К

Выход растет с увеличением температуры образца и уменьшается при увеличении плотности потока атомов. Падающая зависимость выхода от плотности потока атомов   j -1 является наиболее характерным признаком ионизационного механизма возбуждения при термически равновесной ионизации уровней RL (рис.2.1). В механизмах прямого возбуждения выход генерации неравновесных электронно-дырочных пар не зависит от плотности потока атомов и, в ряде случаев, от температуры образца (механизм адиабатического и многоквантового колебательно-электронного перехода).

2.Неадиабатический переход

Рис.2. Неадиабатические переходы в связях типа О–Н и СN . Е1,2,3 – энергии активации захода на термы 
,  
, 
 связи ОН

Локализация энергии во вновь образованной связи приводит к неадиабатическим переходам между «пересекающимися» термами в условиях заметного смещения ядер из положения равновесия (рис. 2). B условиях термического равновесия данная область «пересечения» термов является практически недостижимой. Переходы, аналогичные неадиабатическим, стимулированным протеканием химической реакции (обратные безызлучательные переходы), могут наблюдаться лишь в особых условиях, например, при интенсивной лазерной накачке колебательных уровней в химических связях ИК лазером 5. На высших колебательных уровнях, где движение ядер квазиклассично, матричный элемент оператора неадиабатической связи термов m и n         имеет вид

Dmn=−iℏ2Mi<Vm|m|∇RiE0(Ri,r)|n>Em(R)−En(R)∇Ri|Vn>.

Здесь Е0(r,R) – потенциальная; Em,n(R) – собственные энергии валентных электронов.

Частота переходов в случае квазиклассического движения ядер может быть выражена через PЛ-З – вероятность Ландау - Зинеровского перехода между термами при однократном прохождении области неадиабатичности:

ω=Гℏπ(UVm−UVn)2+Г2ℏ24⋅ωVmωVn2πPЛ−З;PЛ−З=(2πDmnℏ)ωVm−1ωVn−1=2π|Vmn|2Fmnℏϑ.

Здесь ωVm,ωVn – циклические частоты колебаний ядер; Fmn – относительный наклон термов в области их пересечения;  – скорость прохождения изображающей точкой ядер области «пересечения» термов; Vmn=<m|∂E0∂RΔR|n>. Матричный элемент Vmn отличен от нуля при условии E1g  Gm  Gn, где E1g – единичное полносимметричное представление группы симметрии G поверхностного хемосорбционного комплекса. Указанное условие выполняется для термов одинаковой симметрии. Если симметрия термов различна, то Vmn = 0, и пересечение становится возможным. Однако с учетом более слабых взаимодействий, например, cпин - орбитального или нечетной части потенциала взаимодействия, пересечение будет отсутствовать из-за снятия вырождения. Матричный элемент Vmn позволяет определить типы колебаний, активных в неадиабатических переходах. Матричный элемент <m|RiE0|n> отличен от нуля при условии E1g  Gm  Gn   GRi. Если электронные состояния имеют одну четность, то E1g   Gm  Gn,  и только полносимметричные смещения частиц активны в неадиабатических переходах. Для электронных состояний |m>, |n> разной четности нечетные смещения симметрии приводят к неадиабатическим переходам.

Поскольку при хемовозбуждении неадиабатические переходы осуществляются при сильном смещении ядер из положения равновесия, становится существенной зависимость электронных волновых функций от ядерных координат – «некондоновость» перехода. Зависимость матричного элемента оператора неадиабатичности Dmn от Ri имеет резонансный характер 6. Это может увеличить скорость неадиабатического перехода на высоких колебательных уровнях на 2–3 порядка. Вероятность перехода на акт химического превращения равна

.

Здесь Рn – вероятность захода в электронное состояние |n>, неадиабатически взаимодействующее с электронно-возбужденным термом |m>; gi – фактор вырождения i-го электронного уровня; Еi – энергия активации захода на i-й терм. Если потенциальная кривая, через которую возможен переход в возбужденное состояние, единственна, то Pn = 1. При величине неадиабатического взаимодействия |Dmn| = 10-3–10-4 эВ, скорости колебательной релаксации ГVV =1010–1011 c-1, факторе некондоновости 102–103 и высоких локальных частотах ωVm,Vn=1014 с-1 имеем  = 10-1–10-3.

3. Многоквантовый колебательно-электронный переход

При адсорбции и рекомбинации легких атомов, адсорбции молекул на поверхности (H, D, H2, D2, HD, CO) возможно образование долгоживущих колебательно-возбужденных состояний [7.   Скорости перехода внутримолекулярного колебания в колебания молекулы как целого (ГVV = 107–109 c-1) или диссипации энергии в адсорбционный слой (ГVV=1010–1011 c-1) значительно меньше частот колебания легких атомов и внутримолекулярных колебаний 0 = 1013–1014 с-1. Атомы способны совершить до релаксации несколько сот колебаний. Во вновь образованной возбужденной связи значительно возрастают ангармонизм колебаний и дипольный момент (ионность) связи 8. Находящиеся в статической области колебательно-возбужденного диполя электроны и ионы способны перейти в возбужденное и несвязанное (слабосвязанное) состояние с поверхностью за счет преобразования энергии нескольких колебательных квантов в энергию электронных (ионных) возбуждений. Такой переход возможен в первом порядке разложения зависимости дипольного или квадрупольного момента возбужденной связи от межъядерных координат при учете ангармонизма колебаний. Ангармонизм колебаний заметно возрастает на высоковозбужденных колебательных уровнях, которые оказываются естественно заселенными в случае образования новых связей на поверхности в экзотермических актах физико-химических превращений. Механизм многоквантового колебательно-электронного и колебательно-колебательного перехода свободен от ограничений, налагаемых ионизационным, адиабатическим   и неадиабатическим   механизмами возбуждения на взаимное расположение и взаимодействие коррелирующих термов основного и возбужденного состояний. В рамках механизма многоквантового колебательно-электронного перехода находят объяснение результаты опытов Корредо с сотрудниками [9] по изучению свечения фосфоров, активированных ионами Еu3+ и Тв3+, в пламенах, в кислороде, в водороде. В спектрах люминесценции данных фосфоров наблюдались лишь те линии, для возбуждения которых было достаточно энергии связи q(R–R) в свободной молекуле R2, несмотря на совершенно различную электронную структуру реагентов. Наиболее эффективными в возбуждении по многоквантовому колебательному механизму являются атомы и поляризованные молекулы водорода, обладающие малыми массами и большими энергиями колебательных квантов, а также образующиеся на поверхности соединения с заметным ангармонизмом колебаний и поляризацией   (O–H, C–O, C–H, Ge–H и т.п.).

Рассмотрим процессы внутрицентрового электронного возбуждения и возбуждения зона-зона по механизму многоквантового колебательно-электронного перехода (рис.3).

Рис.3. Модель механизма многоквантового колебательно-электронного перехода

3.1. Внутрицентровое возбуждение

Релаксация диполя или квадруполя, колебательно-возбужденного в акте захвата атомной частицы поверхностью, может сопровождаться одновременным электронным переходом в центре свечения. Обратный электронный переход приводит в люминесцентному излучению.

В качестве потенциала взаимодействия атома с поверхностью выберем потенциал Морзе

V(r)=−q+q1−e−α(r−r0)2,

где q – глубина потенциала;  – параметр; r0 – равновесное положение. Колебательные уровни будем нумеровать индексом V. Им соответствуют энергии

EV=ℏω0V+12−ℏω02S+1V+122;

.

Здесь М   – приведенная масса осциллятора.

Оператор взаимодействия электрического поля диполя Е с электроном центра свечения в статической области диполя         (R << ) имеет вид

L=−iemeω(E, {P)=−ie(ε+2)3meωεR33(μ,R)(R, {P)R2−(μ, {P.

Здесь е, me – заряд и масса электрона;  – циклическая частота перехода; R – расстояние переноса энергии;  – диэлектрическая проницаемость на частоте перехода;     – дипольный момент возбужденной связи; P  – оператор импульса электрона.

Волновые функции начального |I> и конечного |II> состояний системы: колебательно-возбужденный адсорбционный комплекс (донор энергии) – центр свечения  (акцептор энергии) имеет вид

|I>=|V1, n'; i, m>;

|II>=|V2, n; f, m'>,

где V1, V2; i, f – колебательные и электронные числа заполнения начального и конечного состояний; n,n', m, m' – фононные числа заполнений колебательных и электронных уровней.

При учете ангармонизма колебаний многоквантовый колебательный переход возможен уже в первом порядке разложения дипольного момента   по межъядерным координатам диполя r

μ(r)=μ(r)+expik(R+re)−iωt−Г2t(r−r0,∇r)μ(r0).

Здесь re – электронная координата; Г – скорость колебательной релаксации (Г << ).

В первом порядке теории возмущений вероятность перехода в единицу времени

K=2πℏeθ(ε+r)6meεR32dEεv>εfi|<V2|(r−r0,∇r)μ(r0)|V1|2

(nχ,nχ')ω(nχ')Γℏ2πχ|<nχ|nχ'|2(E−EV)2+Г2ℏ24fωfi−2|<f|eikrep|i>|2

(mχ,mχ')ω(mχ)χ|<mχ'|mχ|2δ(E−Efi);

EV=εV+χℏωω(nχ'−nχ);Efi=εfi+χℏωω(mχ−mχ').

Здесь μV1V2, Pif – матричные элементы операторов μ, P; k – волновой вектор электрического поля диполя;  – нормальные координаты;ω(nχ'),ω(mχ)– функции распределения Гиббса для фононов; εV=EV1−EV2; Efi=Ef−Ei– энергии чисто колебательного и чисто электронного переходов.

Матричный элемент оператора импульса P связан с силой осциллятора fit на частоте перехода электрона fi (kre<<1) соотношением |<f|P|i>|2=1,5fifmeℏωfi.

Для разрешенного дипольного перехода в центре свечения  fif – порядка единицы, для дипольного перехода, запрещенного по спину и четности, например у ионов редких земель fif  =  10-3–10-5.

Используя матричный элемент дипольного момента возбужденной связи с волновыми функциями одноконфигурационного потенциала Морзе, получим скорость многоквантового колебательно-электронного перехода при диполь - дипольном взаимодействии между донором и акцептором энергии

Kdd=πℏ2fif2meω0εfieθ(ε+2)3εR3μ(r0)2Ψqεfiexp−εfiℏω0PΔ(εV−εfi);

Аналогично рассчитывается скорость перехода при диполь - квадрупольном взаимодействии между возбужденной неполяризованной гомоядерной молекулой, адсорбированной на поверхности, и акцептором энергии. В последнем случае имеем:

Kdq=πℏ2f+i2meMω0ε+ieχ2R4D(r0)2Ψqε+iexp−ε+iℏω0PΔ(εV−ε+i).

Отношение скоростей переноса

KddKdq=μ(r0)RθD(r0)χ2≈Ra2,

где  a – молекулярные размеры возбужденного комплекса. На больших расстояниях (R >> a) будет преобладать диполь -дипольный механизм переноса энергии. При малых R (R  a) вклады обоих механизмов могут быть сравнимы, или даже будет преобладать диполь -квадрупольный  механизм.

Для разрешенного дипольного перехода в центре свечения, вызванного релаксацией поляризованной поверхностью водородной связи (H+δ−H−δ−L), имеем следующие оценки значений величин, определяющих в скорость многоквантового колебательно-электронного перехода : fif = 1, ℏω0=0,45 эВ, fi = 2,6 эВ, q = 2,6 эВ, μ(r0)=1(D/Å),  = 1, R = 3 Å.

Kdd=1013exp−εfiℏω0Pσ12+σ22Δ(εV−ε+i)≤108÷109,c−1

Для неполярных молекул H2 имеем: D(r0)= 2,9 D/ Å, и при малых R: R  3 Å вклады от диполь  - квадрупольного и диполь -дипольного механизмов переноса энергии сравнимы.

Скорость многоквантового колебательно-электронного перехода сравнима со скоростью колебательной релаксации возбужденных молекул Н2, с передачей энергии в адсорбционный слой, (ГVV  = 1010 c-1) и многофононной релаксации (ГVph = 107–109 c-1).

Выражения   для К показывают, что возбуждение центра свечения происходит неравновесно. Возбуждение имеет активационный характер с энергией активации равной энергии электронного перехода fi = Ef – Ei. Стимуляция данного перехода осуществляется не за счет энергии термически равновесных колебаний kТ, а неравновесными колебательными квантами возбужденной связи ℏω0Р (эффективная энергия кванта уменьшена из-за ангармонизма колебаний в Р раз). Возбуждение возможно при перекрытии колебательного спектра неравновесно -возбужденной ангармоничной связи в обертонной области со спектром поглощения центра свечения. Скорость перехода тем выше, чем больше энергия колебательного кванта и чем меньше энергия чисто электронного перехода. Скорость перехода возрастает с увеличением поляризации (ионности) связи. Выполнению последнего условия способствует введение в приповерхностный слой атомов примеси, обладающих заметным сродством к электрону и (или) образующих сильно-поляризованные гетероядерные связи.

При изотопическом замещении атомов осциллятора заменится его приведенная масса М на М1(М1 > М). Это уменьшает скорость перехода в  раз, где

α=M1M34expεfiℏω0PM2M12−1.

При замене в связи (Н–Н)V атомов Н на D  = 4, в случае замены в связи (O–H)V атома Н на D  = 15.

Для эффективного возбуждения центров свечения в многоквантовом переходе необходимо отсутствие в энергетическом интервале (13)ℏω0 около терма основного состояния центра свечения близлежащих электронных уровней. В противном случае в основном будут происходить одно-, трехквантовые переходы с возбуждением электронных уровней в области основного терма (ИК -область) без возбуждения в видимой области спектра.

Выход электронно-возбужденных состояний в многоквантовом механизме

η=Kdd,dqKdd,dq+ГV⋅qnqexp−EnkT.

Скорость релаксации ГV определяется не только разменом квантов локальных колебаний на фононы и в адсорбционный слой, но и процессами неравновесной десорбции колебательно-возбужденных молекул.

Механизм многоквантового колебательно-электронного перехода позволяет объяснить результаты исследования люминесценции фосфоров  СаО–Вi и СаО–Мn, возбуждаемой атомарном водородом 10, 11 (радикалорекомбинационная люминесценция в водороде – РРЛН). В спектре РРЛН фосфора СаО–Вi фиолетовая полоса max = 402 нм (T = 443 K) соответствует внутрицентровому переходу 3T1u  1A1g в ионе  Вi3+  в поле кубической симметрии Oh. В спектрах РРЛH фосфора СаО–Вi  нет дополнительных полос, связанных с понижением симметрии кристаллического поля на поверхности СаO (Оh  C4V), которое должно приводить к расщеплению терма возбужденного состояния иона Вi3+: 3T1u  3A1 + 3B1 + 3B2. Отсутствие дополнительных полос, вероятно, связано с невозможностью выхода ионов Вi3+ на поверхность СаО в зарядовом состоянии  3+. Вместе с тем в зависимости ширины спектра от температуры (Т) для центров Вi3+ в приповерхностной области проявляются локальные колебания с энергией ℏω0= 0,124 эВ, превышающей предельную энергию фононов СаО: ℏω0= 0,072 эВ. Высокочастотные поверхностные колебания вероятнее всего связаны с адсорбированными молекулами Н2. Колебательно-электронное взаимодействие между адсорбированными молекулами водорода и центрами свечения Вi3+ в приповерхностной области обеспечивает возбуждение фосфора СаО–Вi по механизму многоквантового колебательно-электронного перехода. Возбуждение зона-зона в СаО невозможно из энергетических соображений (Eg(СаО) = 7,7 эВ > q(Н–Н) = 4,48 эВ). Механизмы адиабатического и неадиабатического переходов в возбуждении РРЛH фосфора СаO–Вi маловероятны ввиду бедной электронной структуры связей, образуемых атомами Н с поверхностью СаО. Квантовый выход РРЛН  СаО–Вi (B  ) не зависит от плотности потока возбуждающих атомов 12, что согласуется с найденным теоретически выражением .

В спектре РРЛН фосфора СаО–Мn, наряду с основной полосой max = 596 нм, присутствующей и в спектрах фотолюминесценции, есть две дополнительные (max = 685 нм, max = 640 нм) 10. Появление дополнительных полос в спектре РРЛН связано с расщеплением электронного терма возбужденного состояния 4Т2g  4E + 4B2 в ионе  Мn2+  на поверхности фосфора. С повышением температуры все три полосы смещаются в коротковолновую область, что характерно для марганцевых центров с незаполненной 3d5  оболочкой. B основной и второй дополнительных полосах проявляются высокочастотные локальные колебания адсорбированных молекул Н2: ℏω0= 0,09 эВ,  с энергией, превышающей предельную энергии колебаний решетки СаО. Полоса max = 640 нм,  вероятно, возбуждается при непосредственной адсорбции и рекомбинации атома Н на центре Мn2+ поверхности по механизму многоквантового колебательного перехода и излучается ионом Mn2+ вместе с еще не успевшей десорбироваться с него молекулой H2. Одним из экспериментальных подтверждений реализации многоквантового колебательно-электронного механизма возбуждения зона-зона служит полученная [13] зависимость интенсивности РРЛ фосфора ZnSCdS–Cu от процентного содержания (C) CdS (ширины запрещенной зоны фосфора – Еg), (рис.4а); (С(СdS) = 0–0,4, Еg(ZnSCdS)) = 3,6–3,16 эВ). Люминесценция возбуждалась атомами Н.

Интенсивность РРЛН определяется сечением возбуждения РРЛ и пропорциональна выходу генерации неравновесных носителей  :

I=η(1−æ)1+τwjσ2N1.

Здесь 2 – сечение рекомбинации атомов; N1 – концентрация адсорбированных атомов; j – плотность потока атомов. Эти величины слабо или вовсе не зависят от Еg . Множитель (1+τw)-1 учитывает концентрационное тушение и перенос энергии, а (1 – æ) – температурное тушение.

В этом случае, имеем

I(C)1EgΨqEgexp−Egℏω0р,

Eg=3,6−1,1C(CdS),

где Eg – в эВ.

Теоретическая кривая I(C) в пределах погрешности опыта точно проходит через экспериментальные точки (рис. 2.3в)  (ℏω0 = 0,3 эВ, q = 4 эВ). Рост I(C) сверхэкспоненциален и существенно определяется множителем 1EgΨqEg.

При большом процентном содержании  CdS (C > 0,6) выход и интенсивность РРЛH  будут уменьшаться. Это вызвано ростом концентрационного тушения люминесценции (1 + w) и увеличением скорости низкоэнергетической релаксации  ГV –  колебательно–возбужденной связи (Н–H)адсV . Увеличение (1 + w) и ГV объясняется неустойчивостью CdS в атомарном водороде и металлизацией поверхности сульфида кадмия под действием атомов Н (2H + CdS  H2S + Cd).

Рис. 4. Модель многоквантового колебательно-электронного механизма возбуждения зоназона фосфора ZnSCdSCu: а – релаксация колебательно-возбужденной молекулы Н2aдc (1) c одновременным электронным возбуждением зоназона (1); б – излучательная релаксация; в – зависимость интенсивности радикалорекомбинационной люминесценции фосфора ZnSCdSCu от процентного содержания CdS (точки – эксперимент, сплошная линия – расчет)

4.Адиабатический переход

Образование на поверхности электронно-возбужденного состояния по адиабатическому пути реакции, если последний существует наиболее эффективно. Вероятность  электронного возбуждения на акт захвата

η=gnexp−EnkTg,g=igiexp−EikT.

Здесь gi  – фактор вырождения i-го терма, получающегося из gi, кратно вырожденной электронной конфигурации при бесконечном разделении реагентов. Примером двухатомной  «поверхностной молекулы», способной возбуждаться по адиабатическому пути реакции, является (Ge–H)S, образующаяся при адсорбции атома Н на поверхности Ge. Энергия связи  (Ge–H)S: q = 3,34 эВ 14 для плоскости (111) значительно  превышает энергию связи (Ge–Ge)S на поверхности (0,9 эВ 14). Это позволяет рассматривать (Ge–H)S на поверхности германия как квазимолекулу. В системе Ge–Н (рис.2.4), в начальный момент возможен адиабатический заход системы с терма исходного состояния Ge–H: H(2S) + Ge(3P), при бесконечном разделении реагентов, в электронно-возбужденное состояние GeH: 4–. Вероятность захода

η=g(4Σ−)g(4Σ−)+g(2П)−1=42+4=0,66.

Это значение очень близко к экспериментальному значению   = 0,6±0,2 при условии, что существует эффективный канал делокализации возбуждения в кристалл [14].

Другим примером генерации электронно-возбужденных состояний по адиабатическому пути реакции является рекомбинация атомов кислорода. Экспериментально наблюдалось  образование электронно-возбужденных молекул О2е при рекомбинации атомов О на поверхности никеля [15. B спектрах люминесценции, сопровождающей рекомбинацию, имеются строго запрещенные полосы, соответствующие переходам в1Σg+→x3Σg− и герцберговские полосы A3Σg+→X3Σg− молекул O2. Молекулы O2 образуются в возбужденном состоянии при адиабатическом заходе изображающей точки ядер на термы B1Σg+,A3Σu+ в актах гетерогенной рекомбинации атомов на поверхности никеля. Квазимолекулярное рассмотрение справедливо для молекулярного иона O2−, адсорбированного на поверхности оксидов и ЩГК 16, где он образует изолированное состояние отрицательного иона. При рекомбинации атома О с адсорбированным радикалом (O2)S вероятен адиабатический заход на термы возбужденных электронных состояний 2Σu−, иона (O2−)Se: O(3P)+OS−(2P)→(O2−)Se (2Σu−,2Пu,4Σu−) (рис. 5). Наиболее интересен заход на терм 2Пu, идущий с вероятностью

 = g(2Пu) [g(x2Пg)+g(2Σu−)+g(2Пu)+g(4Σu−)]−1=22+2+2+4=0,2.

Переход с терма 2Пu на терм основного состояния  х2Пg  разрешен по четности и мультиплетности и может приводить как к собственной люминесценции молекулярных центров свечения в ЩГК и оксидах щелочно-земельных металлов, так и к эффективному безызлучательному переносу энергии к центрам свечения, например ионам Вi3+ в СаO, с последующей излучательной релаксацией.

Электронно-возбужденные состояния N2(A3Σg+) также образуются при рекомбинации атомов N на ряде поверхностей 17 (рис. 5). Последующий излучательный переход N2e из состояния B3Пg катализируется присутствием на поверхности небольшого количества кислорода. Свечение наблюдается над поверхностью образца.

При рекомбинации атомов N и O на поверхности никеля образуются электронно-возбужденные молекулы NO(B2П1), без участия a4П1 и в4Σ− состояний молекулы NO 18.

В случае возбуждения твердых тел азотом и кислородом для эффективной электронной аккомодации необходимо подбирать образцы, обладающие достаточно прочной  связью с продуктами реакции, чтобы до десорбции успевал произойти безызлучательный перенос энергии центрам свечения твердого тела или возбуждение зона-зона. В то же время связь  не должна быть чрезмерно прочной, приводящей к необратимой блокировке поверхности продуктами реакции. В ряде случаев следует предусмотреть в процессе рекомбинации атомов стадию, способствующую удалению продуктов с поверхности образца. Удачной, в этом смысле, является система Н–Ge, где при образовании связей H–Ge}−  и  HH}Ge}
             эффективно происходит электронное возбуждение и появляются летучие продукты Н2, H2Ge, H3Ge, H4Ge. Идет постоянная очистка поверхности, и реакция рекомбинации протекает стационарно 19.

Рис. 5. Примеры химических превращений с адиабатическими механизмами образования электронно-возбужденных состояний

,

,

Адиабатический механизм возбуждения твердых тел – один из наиболее эффективных, с элементарным выходом, приближающимся к единице. Однако для его осуществления требуется благоприятная корреляция электронных термов исходных реагентов с термами возбужденных состояний продуктов реакции и благоприятное расположение электронных уровней последних относительно энергетических зон твердого тела, для делокализации возбуждения в кристалл.

Заключение

Захват атомных частиц тепловой энергии поверхностью твердых тел приводит к возникновению люминесцентного свечения кристаллофосфоров, неравновесной эмиссии электронов и ионов с поверхности, генерации электронно - дырочных пар в полупроводниках. Электронные, эмиссионные, излучательные, безизлучательные  процессы локализованы непосредственно на поверхности или в приповерхностной области твердого тела. Выделяющаяся при адсорбции и рекомбинации атомов на поверхности твердых тел энергия передается электронной и ионной подсистемам  твердого тела. При ионизационном механизме генерации электронно – дырочных пар выход люминесценции  растет с увеличением температуры кристалла и уменьшается при увеличении плотности потока атомов. В механизмах прямого возбуждения выход генерации неравновесных электронно – дырочных пар не зависит от плотности потока атомов и , в ряде случаев, от температуры образца ( механизм неадиабатического, адиабатического и многоквантового колебательно – электронного переходов). Неадиабатический и адиабатический механизмы хемовозбуждения твердых тел в наибольшей степени применимы к реагентам с богатой электронной структурой образуемых связей. При адиабатическом пути реакции,  если таковой реализуется, эффективность генерации «высокоэнергетических» электронных возбуждений, так как с ними не конкурируют процессы многофононной и одноквантовой колебательно – электронной релаксации, элементарный выход, приближается к единице.  Однако для  делокализации возбуждения в кристалл требуется благоприятная корреляция электронных термов исходных реагентов с термами возбужденных состояний продуктов реакции и благоприятное расположение электронных уровней последних относительно энергетических зон твердого тела.

Наибольшей универсальностью обладает многоквантовый колебательно – электронный механизм возбуждения , в котором энергия колебательно – возбужденных адсорбционных и внутримолекулярных связей может безизлучательно передаваться на электронные степени свободы кристаллов. Находящиеся в статической области колебательно – возбужденного диполя электроны и ионы способны перейти в возбужденные и несвязанные ( слабосвязанные ) состояния за счет преобразования нескольких колебательных квантов в энергию электронных ( ионных) возбуждений. Такой переход оказывается возможен в первом порядке разложения зависимости дипольного момента возбужденной связи от межъядерных координат при учете ангармонизма колебаний. Ангармонизм колебаний особенно сильно возрастает на высоковозбужденных колебательных уровнях. При этом в элементарном акте из-за сильного ангармонизма колебаний возможна передача энергии сразу нескольких колебательных квантов электронам центров свечения, валентной зоны, примесных поверхностных состояний, а также ионам поверхности. Наиболее эффективными в возбуждении по многоквантовому колебательному механизму являются атомы и поляризованные молекулы водорода, обладающие малыми массами и большими энергиями колебательных квантов, а также образующиеся на поверхности соединения с заметным ангармонизмом колебаний и поляризацией   (O–H, C–O, C–H, Ge–H и т.п.). Механизм многоквантового колебательно – электронного и колебательно-колебательного перехода свободен от ограничений, налагаемых в ионизационном , в адиабатическом и неадиабатическом механизмах на взаимное расположение и взаимодействие коррелирующих термов основного и возбужденного состояний. При достаточно больших скоростях колебательно – электронной релаксации энергии ( ГVe = )  механизм многоквантового колебательного перехода позволяет  с единой точки зрения описать всю совокупность хемоэлектронных эффектов при возбуждении твердых тел легкими атомами , образующими связи с большими локальными частотами и вести целенаправленный поиск гетерогенных систем с эффективным каналом аккомодации энергии гетерогенных химических реакций.

Список литературы

1. Стыров В.В., Тюрин Ю.И. Неравновесные хемоэффекты на поверхности твердых тел. М.: Энергоатомиздат. 2003. – 507 с .

2. Хоружий В.Д., Сивов Ю.А., Горбачев А.Ф., Тюрин Ю.И. Гетерогенная хемилюминесценция  ZnS-Mn, возбуждаемая атомами водорода.//Поверхность. Физ., хим., мех.- 1988.- №2. -С.115 - 120.

3.Стыров В.В., Толмачев В.М. Возбуждение неравновесной проводимости поверхности твердого тела при протекании на ней химической реакции.//ДАН СССР. 1974. - Т.218. - №5.- С.1150-1152.

4.Гранкин В.П., Стыров В.В. Возбуждение неравновесной проводимости атомов водорода на окиси цинка.//Письма в ЖЭТФ. 1980. -Т.31. -Вып.7. - С.403-406.

5.Амбарцумян Р.В., Макаров Г.Н., Пурецкий А.А. Обнаружение обратных безизлучательных переходов при возбуждении многоатомных молекул ИК лазерным излучением.//Письма в ЖЭТФ. -1978.- Т.28.- Вып.11.- С.696-699.

6. Бикбаев Н.Х., Иванов А.И., Ломакин Г.С., Пономарев О.А. Теория безизлучательных переходов в «некондоновском» приближении.//ЖЭТФ. -1978. -Т.74. -Вып.6. -С.2154-2166.

7. Grankin V.P., Shalamov V.Yu., Uzunoglu N.K. High-efficiency electronic accommodation of energy of heterogeneous recombination of hydrogen atoms on the surface of the monocrystal ZnS. //Chem. Phys. Let. -2000. -Vol.328. -№1-2. -P.10-16.

8. Казанский В.Б.Современные возможности и перспективы изучения элементарных стадий каталитических реакций. //Ж. ВХО им. Д.И. Менделеева. -1977. -Т.22.- №5. -С.506-513.

9. Corredor A., Tsong I.S. Flame excited luminescence and radical recombination luminescence of Tb3+ and Eu3+ in rare earth oxide phosphors and silicate glasses.///Rare Earths Mod. Sci. and Technol. -1978. -№4. -Р.573-580.

10.Измайлов Ш.Л., Стыров В.В. Поверхностная люминесценция криcталлофосфора CaO-Mn.//Журнал. прикладной спектроскопии. 1977. Т.27. Вып.3. С.435-441.

11.Стыров В.В. Гетерогенная хемилюминесценция на границе газ – твердое тело и проблема аккомодации энергии в химических реакциях. //Изв. АН СССР. Сер. физ. -1987. -Т.51. -С.524 - 530.

12. Tench A.J., Kibblewhite J.E. Surface Oxygen Species on Isotopically Labelled Oxide Surfaces.//J. C.S.Chem. Comm. -1973. -Vol.24.- Р.955-956.

- Стыров В.В., Тюрин Ю.И., Хоружий В.Д., Горбачев А.Ф., Сивов Ю.А.Возбуждение твердых тел атомами водорода. //Известия ТПУ.-2000.-Т.303.-№5.-С.84-90.

      - Гранкин В.П., Гранкина Н.Д., Стыров В.В.Гетерогенная хемилюминесценция. Механизмы возбуждения. I. Атомный зонд для диагностики адсорбированных атомов. //Журнал физической  химии. -1993. -Т.67.- №8.-С.1669-1674.

15. Горбачев А.Ф., Стыров В.В., Толмачев В.М., Тюрин Ю.И. Электронная аккомодация при адсорбции атомов водорода на ювенильной поверхности монокристалла сульфида цинка. //ЖЭТФ.-1986.-Т.91.-Вып.7.-С.172-189.

16. Weinreb M.P., Manella G.G. Effect of oxygen in the surface – catalyred excitation of nitrogen. // JChem.Phys.1969.-Vol.51.-№11.-P.4973-4977.

17.Caubet Ph., Dearden S.J. The specific production of NO (B 2П) from the recombination of NO a nickel surface. // Chem.Phys.Lett.-1984.-Vol.108. - №3. -P.217-221.

18. Кабанский А.Е. Калориметрические исследования взаимодействия атомов водорода в химических реакциях.// Кинетика и катализ. -1979. -Т.20.-№4.-С.1065-1068.