Лекция 3.

Структура поверхности и структурные дефекты

3.1. Атомная структура чистых поверхностей. Релаксация и реконструкция.

3.2. Структурные дефекты поверхности.

Модель террас, ступеней и изломов (ТСИ).

Точечные дефекты.

Ступени, сингулярные и вицинальные поверхности.

Реальные примеры.

Атомная структура чистых поверхностей. Релаксация и реконструкция

Большинство исследований в физике поверхности начинается с приготовления чистой поверхности подложки. Поэтому, знание об атомной структуре чистых поверхностей очень важно. Известно, что структура поверхности большинства кристаллов (особенно это касается полупроводников) сильно модифицирована по отношению к структуре соответствующих атомных плоскостей в объеме кристалла. Сначала мы определим основные типы этих модификаций (релаксация и реконструкция), а затем проиллюстрируем их на реальных примерах. Эти примеры конечно не могут охватить все многообразие атомных структур, но они должны дать представление о том, как может выглядеть чистая поверхность кристалла и какие физические явления могут отвечать за формирование конкретной структуры поверхности.

Релаксация и реконструкция

Представим, что бесконечный кристалл расколот вдоль определенной кристаллографической плоскости, и рассмотрим атомную структуру поверхности полубесконечного образца, образовавшуюся в результате скола. Из-за того, что атомы с одной стороны отсутствуют, характер межатомных сил на поверхности должен измениться. В результате, равновесная структура верхнего атомного слоя должна отличаться от соответствующей атомной плоскости в объеме. Это в самом деле и происходит в реальности, и поверхность, имеющая атомное строение подобно плоскости в объеме, скорее исключение, чем правило. Выделяют два основных типа атомной перестройки поверхности:

- релаксация;

- реконструкция.

Релаксация. Под релаксацией поверхности понимается отличие расстояний между последними кристаллографическими плоскостями, параллельными плоскости границы с вакуумом, от расстояний между такими же плоскостями в объеме. При этом предполагается, что расположение атомов в последней плоскости полностью совпадает с расположением атомов во всех остальных параллельных ей плоскостях.

В свою очередь релаксация подразделяется на нормальную и латеральную (последнюю называют также параллельной или тангенциальной). Нормальная релаксация соответствует случаю, когда атомная структура верхнего слоя та же, что и в объеме, но расстояние между верхним и вторым слоем отличается от расстояния между плоскостями в объеме, (рис. 1, а). В чистом виде нормальная релаксация наблюдается в металлах. В большинстве случаев имеет место уменьшение первого межслоевого расстояния. Для более глубоких слоев отклонение от объемного значения межслоевого расстояния затухает с глубиной. В дополнение к нормальной релаксации иногда имеет место однородное смещение верхнего слоя параллельно поверхности. В этом случае говорят о параллельной или тангенциальной релаксации (рис. 1, б). Она наблюдается в основном на высокоиндексных плоскостях с низкой концентрацией атомов.

Реконструкция. Многообразие случаев, когда атомная структура верхнего слоя модифицирована, характеризуется термином реконструкция. В большинстве случаев реконструированная поверхность имеет симметрию и периодичность, отличающиеся от таковых для плоскостей в объеме. Однако, даже в том случае, когда решетка  сохраняется, но атомное строение двумерной элементарной ячейки (то есть базиса) изменилось, то тоже говорят о реконструкции.

Электронные свойства и атомное строение поверхности совсем не такие, как в объеме. В частности, из-за того, что у атомов в поверхностном слое химические связи оказываются разорванными при расколе кристалла и потому не насыщенными, поверхностные электроны приобретают тенденцию к образованию новых связей. Поверхностные состояния, возникающие из-за присутствия на поверхности электронов-одиночек, часто называют «болтающимися связями». Это выражение намеренно подчеркивает готовность неспаренных электронов образовать связь либо с какими-нибудь чужеродными атомами, адсорбирующимися на поверхности, либо с атомами того же самого элемента. Но если поверхность чистая и гладкая и на ней нет никаких посторонних атомов, то у поверхностных электронов остается лишь одна возможность для спаривания: образовать добавочные связи между самими поверхностными атомами. В простейшем случае соседние атомы поверхностного слоя объединяются в пары, которые специалисты по физике поверхности, позаимствовав химическую терминологию, стали называть димерами. Атомы каждого димера сближаются друг с другом, одновременно удаляясь от соседних атомов на поверхности, вошедших в другие димеры. При этом на поверхности изменяется период кристаллической решетки. Это и есть реконструкция поверхности.

Атомы кремния, находящиеся на поверхности, лишены соседей, которые должны были бы находиться в вышележащих слоях. Оказавшиеся свободными валентные связи приводят к более сильному взаимодействию между атомами, находящимися в соседних рядах поверхностной плоскости. В результате поверхностные атомы разбиваются на пары, причем расстояние между атомами в паре меньше, чем расстояние между атомами, принадлежащими соседним парам. Таким образом, реконструкция поверхности может приводить не только к значительному смещению поверхностных атомов, но и к увеличению (в данном случае, к удвоению) периода повторения сходных элементов по сравнению с периодом объемной решетки. В ряде случаев происходит также изменение симметрии расположения атомов по сравнению с тем, что имело место в объеме.

В зависимости от того, сохранилось ли неизменным число атомов в верхнем слое (или слоях), любую реконструкцию можно отнести к одному из двух типов, а именно:

- консервативной реконструкции;

- неконсервативной реконструкции.

При консервативной реконструкции число атомов сохраняется и реконструкция заключается только в смещении поверхностных атомов из их идеальных положений. Поэтому, консервативную реконструкцию в литературе иногда называют смещающей (displacive). Простой пример консервативной реконструкции — это спаривание атомов верхнего слоев (образование димеров), которое приводит к удвоению периода (рис. 2, а). Более сложный пример консервативной многослойной реконструкции показан на рис. 2, в: хотя число атомов в каждом из трех верхних слоев отличается от числа атомов в объемных слоях, их суммарное число соответствует целому количеству объемных слоев (в данном случае двум).

При неконсервативной реконструкции число атомов в реконструированном слое отличается от объема. Наглядный пример — это реконструкция с отсутствующими рядами (missing-row reconstruction) (рис. 2, б), в которой каждый второй атомный ряд удален, в результате чего в верхнем слое остается половина атомов. На рис 2, г представлен пример неконсервативной реконструкции, в которую вовлечены три верхних слоя. В этом примере суммарное число атомов не равно числу атомов в целом количестве объемных слоев.

В то время как реконструкция наблюдается для ограниченного числа металлических поверхностей, она является характерной чертой для большинства поверхностей полупроводников. В случае полупроводника объемоподобная свободная поверхность нестабильна из-за наличия большого количества ненасыщенных (оборванных) связей. Для того, чтобы уменьшить свободную энергию поверхности, атомы смещаются из своих первоначальных положений, чтобы образовав связи друг с другом, насытить оборванные связи. Дальнейшее уменьшение энергии поверхности происходит за счет переноса заряда между оставшимися ненасыщенными связями (в результате, некоторые из них становятся незаполненными, а другие заполненными). Этот механизм называют автокомпенсацией. С другой стороны смещение атомов приводит к возникновению механических напряжений в решетке, что увеличивает свободную энергию поверхности. Результат противодействия этих двух тенденций и определяет конкретную структуру реконструированной поверхности. Обычно реконструкция верхнего слоя сопровождается релаксацией более глубоких слоев.

После реконструкции на поверхности возникает новая поверхностная «фаза» с присущим ей особым характером поверхностных энергетических зон. В частности, из-за образования димеров исходная зона, специфичная для нереконструированной поверхности, расщепляется на две подзоны, между которыми появляется интервал – энергетическая щель. Все вместе – и размер щели, и расположение поверхностных атомов – определяется требованием минимальности энергии электронов на поверхности твердого тела. Благодаря реконструкции поверхность как бы сама себя оптимизирует. В поверхностной щели нет никаких электронных состояний, и поэтому она играет роль поверхностной запрещенной зоны. Поверхность сохраняет полупроводниковые свойства, хотя и не такие, как в объеме. Реконструкция 2×1 – самая простая и типичная перестройка поверхности. В кремнии и германии она неизбежно происходит на чистых, свежеприготовленных поверхностях кристаллов. Однако при определенной температуре структура поверхности может резко измениться. Обычно все происходит довольно внезапно. Вместо решетки 1×1 или 2×1 появляется гораздо более сложная структура: 7×7 в кремнии или 2×8 в германии. Другими словами, при реконструкции атомы поверхностного слоя объединяются в укрупненные ячейки, содержащие все атомы ячеек исходной решетки.

Релаксированные поверхности металлов

За редким исключением поверхности большинства металлов нереконструированные и подвержены релаксации. Для низкоиндексных плоскостей релаксация, как правило, чисто нормальная. Некоторые высокоиндексные плоскости характеризуются комбинацией нормальной и латеральной релаксаций.

А1(110)

Поверхность А1(110) (рис. 3) представляет типичный пример релаксации низкоиндексной металлической поверхности. Это чисто нормальная релаксация. Подобно большинству металлов, первое межслойное расстояние d12 сжато. Величина этого сжатия, нормированная на величину межслойного расстояния в объеме кристалла, Δ12 = (d12 — dbulk)/dbulk, составляет -8,6%. В общем случае, для г.ц.к. и о.ц.к. металлов эта величина находится в диапазоне от нуля до нескольких десятков процентов, причем она выше для поверхностей с низкой плотностью упаковки атомов. Отклонения межслойного расстояния от объемного значения убывает с глубиной, причем часто осцилляторно (таблица 1). В частности, в случае поверхности А1(110) второе межслойное расстояние растянуто на +5,0%, а третье опять сжато, хотя и незначительно, на -1, 6%.

Реконструированные поверхности металлов

Хотя поверхности большинства металлов нереконструированы, на поверхностях некоторых благородных и полублагородных г.ц.к. металлов (например, Аu, Ir и Pt), а также переходных о.ц.к. металлов (W и Мо) наблюдаются реконструкции.

Pt(100)

Платина - это г.ц.к. металл и ее идеальная нереконструированная поверхность (100) представляет собой массив атомов, образующих квадратную решетку. Упаковка атомов на идеальной поверхности Pt(100) неплотная, в результате чего она находится под воздействием растягивающего напряжения и, следовательно, нестабильна. Более предпочтительной была бы более плотная упаковка атомов, и, действительно, эта поверхность перестраивается в плотноупакованный квазигексагональный слой (рис. 4). При реконструкции плотность атомов меняется на ~20%. Другое следствие реконструкции верхнего слоя — это модификация его связи с нижележащим атомным слоем. Таким образом, реконструкция управляется балансом между выигрышем в энергии, связаннsм с увеличением плотности упаковки атомов, и проигрышем в энергии за счет механических напряжений из-за несоответствия решеток верхнего и нижележащего слоев.

Pt(110)

Идеальная грань (110) г.ц.к. кристалла состоит из атомных рядов вдоль направления  [110]  (рис. 5,  а). Для реальной атомарно чистой поверхности Pt(110) (приготовленной, например, ионным распылением с последующим отжигом) было обнаружено удвоение периода вдоль направления [001]. Было установлено, что удвоение периода связано с отсутствием каждого второго ряда на поверхности (рис. 5, б).

Поверхность графита

Графит представляет собой классический пример слоистого материала (рис. 6). Внутри атомного слоя каждый атом С образует связи с тремя соседними атомами С, в результате чего образуется гексагональная структура с двумя атомами С на элементарную ячейку. Латеральный связи короткие (1,415 А) и очень прочные. Межслойное же расстояние, напротив, большое (3,354 А) и межслойные связи слабые. В результате, внешняя поверхность (0001) графита сохраняет нереконструированную объемоподобную структуру, и релаксация (сжатие) расстояния между первым и вторым слоями мало (0,05 А, то есть 1,5 % от величины в объеме). Поверхность графита химически инертна и, поэтому, является подходящей подложкой для изучения явлений физосорбции. Чистая поверхность графита может быть легко приготовлена с помощью липкой ленты «Скотч»: достаточно прижать ленту к плоской поверхности и потянуть. Лента удалит тонкий слой графита, оставив свежесколотую поверхность.

Поверхности элементарных полупроводников

Кремний и германий имеют одну и ту же структуру алмаза (рис. 7). Напомним, что пространственная решетка структуры алмаза — г.ц.к., а базис состоит из двух атомов с координатами 0,0,0 и 1/4,1/4,1/4 в непримитивной г.ц.к. ячейке. Атомы в структуре алмаза имеют тетраэдрическую координацию: каждый атом имеет четыре ближайших соседа. Постоянная решетки равна 5,43 А для Si и 5,65 А для Ge.

Si(100)

Идеальная объемоподобная поверхность Si(100) представляет собой квадратную решетку, образованную верхними атомами Si, каждый из которых связан с двумя атомами второго слоя и имеет две ненасыщенные связи (рис. 8, а). На реконструированной поверхности Si(100) атомы спариваются, образуя димеры, в результате, число ненасыщенных связей уменьшается вдвое (рис. 8, б). Из димеров формируются ряды, и поверхность имеет периодичность 2x1.

Ряды димеров ясно видны на СТМ изображениях, представленных на рис. 9. Димеры видны как вытянутые максимумы на изображениях заполненных состояний и как пара круглых максимумов на изображениях незаполненных состояний. В СТМ изображениях заполненных состояний эти ряды выглядят как зигзагообразные цепочки.

Si(111)

На атомарно чистой поверхности Si(111) наблюдаются две основные реконструкции: 2x1 и 7x7.

Si(111)2xl. Установлено, что модель π-связанных цепочек (π-bonded chain model) дает правильное описание структуры сколотой поверхности Si(111)2xl. Модель была предложена Пэнди, который предположил радикальную перестройку поверхности, в которой связи между половиной атомов второго и третьего слоев перестраиваются таким образом, что шестичленные кольца объемоподобной поверхности (см. вид сбоку на рис. 10, а) преобразуются в последовательность семи- и пятичленных колец (рис. 10, б). В результате, атомы Si первого и второго слоев образуют зигзагообразные цепочки. Атомы Si в верхних цепочках связаны друг с другом π-связями и поочередно смещены вверх и вниз, делая π-связанные цепочки слегка покороблеными.

Поверхности сложных полупроводников типа AIIIBV

Подобно другим полупроводниковым соединениям типа AIIIBV apceнид галлия (GaAs) имеет структуру цинковой обманки с г.ц.к. решеткой и двумя атомами в базисе: атомом Ga в положении 0,0,0 и атомом As в положении 1/4, 1/4, 1/4 в непримитивной г.ц.к. ячейке.

GaAs(110)

Поверхность GaAs (110) - это плоскость скола кристалла. Идеальная поверхность GaAs(110) (рис. 11, а) состоит из зигзагообразных цепочек, в которых чередуются атомы галлия и мышьяка. Каждый атом Ga на поверхности образует две связи с соседними поверхностными атомами As в цепочке, одну связь с атомом Ga второго слоя, и одна связь остается ненасыщенной. На реконструированной поверхности GaAs (110) происходит перенос электронного заряда от Ga к As, в результате чего заполненные состояния концентрируются вокруг поверхностных атомов As, а незаполненные состояния вокруг атомов Ga. Перенос заряда сопровождается смещением атомов As вверх, а атомов Ga вниз, при этом длина связи остается практически неизменной (рис. 11, б). Обратите внимание, что поверхность и в этом случае сохраняет периодичность 1x1. Эта реконструкция поверхности (110) типична для полупроводниковых соединений AIIIBV со структурой цинковой обманки. Для всех этих структур угол наклона связи составляет α = 29° ± 3° независимо от материала.

GaAs(111) и GaAs(-1-1-1)

Поверхность GaAs(111) - это полярная поверхность, что означает, что самый верхний атомный слой может содержать либо только атомы Ga, либо только атомы As. Условно поверхность (111), терминированную атомами Ga, называют поверхностью GaAs(111) или иногда поверхностью GaAs(111)A. Соответственно, поверхность (111), терминированную атомами As, называют поверхностью GaAs (-1-1-1) или GaAs(111)В. Таким образом, пластина с ориентацией <111> имеет плоскость GaAs (111) А с одной стороны и плоскость GaAs(111)В с другой (рис. 12).

GaAs(111)2x2.

Атомарно чистую поверхность GaAs(111) обычно получают, повторяя циклы ионного распыления и отжига до тех пор, пока от поверхности не наблюдается четкая картина 2x2. Реконструкция 2x2 поверхности GaAs (111), терминированной атомами Ga, описывается моделью, в которой из каждых четырех атомов Ga один отсутствует, а приповерхностный слой As сильно напряжен, в результате чего образуется практически плоская атомная конфигурация (рис. 13).

Формирование этой реконструкции может быть объяснено уменьшением энергии, обусловленной полной передачей заряда электронов от ненасыщенных связей Ga на ненасыщенные связи As. В случае идеальной объемоподобной поверхности GaAs (111) А каждый атом Ga связан с тремя атомами As, оставляя одну связь, нормальную к поверхности, заполненной наполовину, что энергетически невыгодно. При удалении с поверхности атома Ga образуются три ненасыщенных связи, связанных с атомами Ga, и три ненасыщенных связи, связанных с атомами As. В результате передачи электронного заряда от ненасыщенных связей Ga на ненасыщенные связи As образуется стабильная структура с незаполненными связями Ga и полностью заполненными связями As. Было обнаружено, что эта реконструкция 2x2 является общей для поверхностей (111)А (терминированных атомами III группы) сложных полупроводников со структурой цинковой обманки (например, GaP, GaSb, InSb).

Структурные дефекты поверхности.

Даже в том случае, если кристалл имеет равновесную конфигурацию, поверхность его будет состоять из идеальных плоскостей только при абсолютном нуле температуры. При конечных температурах часть атомов покидает равновесные положения, и строение поверхности становится более сложным.

Есть и другая причина усложнения строения поверхности. Основной характеристикой твердого тела является неизменность его формы. Это свойство обеспечивается, в частности, очень малой скоростью протекания в твердом теле любых релаксационных процессов, связанных с перемещением составляющих его атомов. Поэтому в подавляющем большинстве случаев твердое тело имеет не равновесную, а метастабильную форму, то есть такую форму, которая, хотя и не является стабильной, сохраняется на протяжении всего времени наблюдения из-за очень малой скорости тех процессов, которые могли бы перевести тело в равновесное состояние. В частности, форма поверхности твердого тела определяется в большинстве случаев его предысторией (ростом, обработкой) и может быть очень далека от равновесной.

Совершенных упорядоченных поверхностей с полной трансляционной симметрией в реальности не существует. Любая реальная поверхность содержит определенное количество структурных дефектов. Обычно дефекты поверхности подразделяются в соответствии с их размерностью на

- нуль-мерные (точечные) дефекты;

- одномерные (линейные) дефекты.

К нуль-мерным дефектам относятся адатомы, вакансии и точки выхода дислокаций на террасах; изломы, адатомы и вакансии на ступенях, а также дефекты атомного замещения на поверхности соединений. Одномерные дефекты включают в себя ступени и границы доменов.

Коллективное действие поверхностных дефектов может кардинально менять структуру поверхности. Например, результатом формирования упорядоченного массива моноатомных ступеней может стать вицинальная поверхность, а огрубление или плавление поверхности можно рассматривать как процесс дефектообразования, в который вовлечены почти все атомы поверхности. Но даже в малых концентрациях дефекты могут играть решающую роль во многих процессах на поверхности, таких как адсорбция, поверхностная диффузия, химические реакции и рост тонких пленок.

Общее рассмотрение с использованием модели ТСИ

Большинство дефектов поверхности может быть схематически проиллюстрировано с помощью так называемой модели террас-ступеней-изломов (ТСИ) (terrace-step-kink model) (рис. 14). Модель ТСИ описывает простой кубический кристалл, в котором каждый атом решетки представлен кубиком или сферой.

Точечные дефекты

Использую модель ТСИ, рассмотрим сначала точечные дефекты. Они могут быть подразделены на два типа:

- кинетически стабильные дефекты;

- термодинамически стабильные дефекты.

Основные кинетически стабильные дефекты - это точки выхода дислокаций на поверхности. Дислокации — это линейные дефекты в объеме кристалла. Каждая дислокация оканчивается либо на другой дислокации, либо на поверхности кристалла. В точке выхода дислокации упорядоченное расположение атомов нарушено. На рис. 15, а и б показаны выходы краевой и винтовой дислокаций, соответственно. Как видно, при выходе винтовой дислокации образуется атомная ступень, один конец которой закреплен в точке выхода дислокации.

Термодинамически стабильными являются те точечные дефекты, которые присутствуют на равновесной поверхности при любой температуре выше 0К. Это адатомы и вакансии на террасах, а также изломы, адатомы и вакансии на ступенях.   Относительное количество дефектов каждого типа зависит от энергии их образования и температуры. Энергии образования определяется энергией связи в различных положениях. В свою очередь эти энергии в основном определяется числом ближайших соседей первого, второго, третьего и так далее порядков.

В качестве примера рассмотрим энергии точечных дефектов на поверхности (100) модельного ТСИ кристалла (см. рис. 14). Для простоты будем считать, что энергия связи атома в определенной позиции кристалла определяется только числом ближайших соседей. В этом случае энергия связи, выраженная количеством связей, будет 6 для атомов в объеме, 5 для атомов на террасе и так далее (см. таблицу 2).

Образование любого дефекта может быть представлено как перемещение атома из излома на ступени в другое положение или наоборот. Например, образование адатома на поверхности может быть представлено как отрыв атома от излома и помещение его на террасу. В этом процессе необходимо разорвать три связи, чтобы оторвать атом от излома, и образовать одну связь, когда атом займет положение адатома, следовательно суммарное изменение составляет минус две связи. В более общем виде энергия образования адатома может быть записана как

где εа и εк - это энергии связи атома в положениях излома и адатома, соответственно.

Равновесная концентрация адатомов (nа) при температуре Т > О дается выражением

где n0 - это полное число положений атома на единицу площади.

Аналогичным образом, формирование вакансии на поверхности может быть представлено как удаления атома поверхности (разрыв пяти связей) и помещение его в излом на ступени (образование трех связей). Следовательно,

и

Ступени, сингулярные и вицинальные поверхности, фасетки

С помощью модели ТСИ рассмотрим эффекты, связанные с атомными ступенями. В качестве исходной возьмем низкоиндексную поверхность без ступеней, например, грань (100) простого кубического кристалла (рис. 16, а). Такие атомарно гладкие поверхности являются сингулярными поверхностями. Поверхности, которые образуют малый угол θ с сингулярной поверхностью, называются вицинальными поверхностями. В модели ТСИ такие поверхности представлены террасами ближайшей сингулярной плоскости и моноатомными ступенями (рис. 16, б). Ширина террас определяется углом наклона. Если вицинальная поверхность разориентирована в двух направлениях, то ступени содержат регулярно повторяющиеся изломы (рис. 16, в).

Рассмотрим энергию поверхности кристалла. Поверхностная энергия кристалла, которую также называют поверхностным натяжением по аналогии с жидкостями, — это работа, которую надо совершить для создания поверхности кристалла единичной площади. При Т = 0 поверхностная энергия приблизительно равна полусумме энергий всех межатомных связей, которые надо разорвать, чтобы получить данную поверхность. Множитель 1/2 возникает из-за того, что в результате разрыва связей образуется две свободных поверхности. Здесь эффекты, связанные с релаксацией и реконструкцией, которые изменяют поверхностную энергию (до 10-20% согласно некоторым оценкам), не учитываются. Аналогично, удельная энергия ступени — это работа, которую надо совершить, чтобы создать ступень единичной длины. Величина этой работы может быть оценена путем простого подсчета числа разорванных связей на единицу длины ступени.

Некоторые реальные примеры

Адатомы

Адатомы на поверхности играют решающую роль во многих динамических процессах, связанных с поверхностной диффузией (например, в эпитаксиальном росте, в зарождении и распаде неравновесных структур на поверхности, в переходах между фазами, имеющими различные концентрации атомов и так далее). В зависимости от их происхождения адатомы могут быть внешними или термическими. Внешние адатомы - это адатомы, возникшие в неравновесных условиях, скажем, путем осаждения из газовой фазы. Эксперименты с такими адатомами позволяют получать информацию об энергии и путях диффузии адатомов. Однако такие характеристики, как равновесная концентрация и энергия образования адатомов, могут быть определены только в экспериментах с двумерным газом адатомов в равновесии с атомными ступенями, то есть с термическими адатомами. Изучение адатомов в состоянии равновесия обычно сопряжено с серьезными экспериментальными трудностями, так как при температурах, когда генерируется достаточное количество адатомов, они очень подвижны и не могут быть прямо зарегистрированы даже с помощью высокоразрешающих методов, таких как СТМ. Поэтому для изучения термических адатомов требуются специальные эксперименты.

Адатомы Ag на Si(111). Используя сканирующую туннельную микроскопию, можно наблюдать «замороженные» термические адатомы, например, в случае поверхности Si(111) (рис. 17). Для того, чтобы наблюдать адатомы Ag, использовали следующую процедуру. Сначала, около Ag осаждался на чистую поверхность Si(111)7x7 при температуре 500°С для формирования структуры Si(111)-Ag. В эксперименте образец выдерживался при комнатной температуре около часа, а затем помещался в держатель образца СТМ при 6 К. «Замороженные» адатомы Ag видны на рис. 17 в виде «звезд» (обозначены буквой А) и «пропеллеров» (обозначены буквой В). Предполагается, что «звезды» соответствуют одиночным адатомам Ag, а «пропеллеры» группе из нескольких (по-видимому, трех) адатомов Ag.

Вакансии

Димерные вакансии на поверхности Si(100)2x1. Высокоразрешающие наблюдения методом СТМ показали, что большинство структурных дефектов чистой поверхности Si(100)2x1 - это дефекты вакансионного типа. Их называют димерными вакансиями (missing-dimer defects). Существует три типа дефектов: дефекты типа А, типа В и типа С. Дефекты всех трех типов видны на участке поверхности Si(100)2x1, показанном на рис. 18. Хорошо установлено, что дефекты типа А и типа В представляют собой соответственно одиночную или двойную димерную вакансии (рис. 19, а и б). В то же время атомное строение дефекта типа С до сих пор является объектом дискуссий.

Концентрация димерных вакансий сильно зависит от условий приготовления поверхности образца и может варьироваться от менее 1 % до более 10 %. В частности, присутствие минимального количества Ni или некоторых других металлов в приповерхностной области может резко увеличивать концентрацию дефектов.

Дефекты замещения

Дефекты замещения на поверхности GaP(110). В соединениях могут иметь место дефекты замещения (anti-site defects), то есть некоторые места, которые обычно заняты атомами одного компонента, могут быть заняты атомами другого компонента. Например, в кристалле GaP атом Р может занимать место атома Ga (дефект замещения РGа) и наоборот (дефект замещения Gap). На рис. 20, показано СТМ изображение заполненных состояний поверхности GaP (110) с четырьмя дефектами замещения PGa.

Дислокации

Выход винтовой дислокации на поверхности NaCl(100). Выход винтовой дислокации оказывает сильное влияние на рост кристалла из паровой фазы, а также на травление кристалла при термическом испарении. Рост (травление) происходит за счет присоединения (отрыва) атомов к спиральной атомной ступени, возникающей вокруг точки выхода винтовой дислокации. В качестве примера, на рис. 21 схематически проиллюстрирован процесс роста.

Экспериментальный пример представлен на рис. 22, который показывает структуру ступеней в точках выхода двух дислокаций, полученных испарением кристалла NaCl(100). Изображение получено в просвечивающем электронном микроскопе с использованием декорирования поверхности NaCl(100) золотом.

Доменные границы

Непрерывная область поверхности, занятая данной поверхностной фазой, то есть домен поверхностной фазы всегда имеет конечный размер. Любой домен, по крайней мере, ограничен шириной террасы. Даже в пределах одной террасы обычно наблюдается несколько доменов, разделенных доменными границами, которые также называют доменными стенками. Это имеет место и в случае, когда домены по обе стороны границы имеют одну и ту же атомную структуру, то есть относятся к одной и той же поверхностной фазе. Формирование многодоменной структуры является естественным следствием того факта, что зарождение новой фазы происходит независимо в нескольких точках поверхности. Когда растущие домены приходят в контакт друг с другом, они образуют один большой домен только в том случае, когда их структуры находятся «в фазе». В противном случае их называют антифазными доменами, а границу между ними называют антифазной доменной границей.

На рис. 23 представлен иллюстративный пример антифазных доменов фазы Si(111) -In.

Ступени

Атомные ступени на вицинальной поверхности Si(100). Рассмотрим вицинальную поверхность Si(100), отклоненную в направлении [011] (рис. 24).

В идеальном случае поверхность представляет собой массив эквидистантных параллельных ступеней. Высота ступени равна одному атомному слою, то есть а0/4, где постоянная решетки Si а0 = 5,43 А. Расстояние между ступенями (то есть ширина террас) равно а0/(4tgα), где α - угол наклона. Как видно, направление рядов димеров Si поворачивается на 90° при пересечении ступени, и, следовательно, ступени ориентированы попеременно то параллельно, то перпендикулярно димерным рядам. Существуют два типа ступеней в зависимости от ориентации ступени относительно димерных рядов на верхней террасе, ступени А-типа и В-типа.

- Выше  ступени А-типа  (обозначается Sa)  терраса  (называемая
террасой А-типа) содержит димерные ряды, ориентированные параллельно краю ступени.

- Выше  ступени В-типа  (обозначается Sb)  терраса  (называемая
террасой В-типа)    содержит димерные ряды, ориентированные перпендикулярно краю ступени.

На Рис. 25 показано СТМ изображение вицинальной поверхности Si(100), иллюстрирующее структуру ступеней.