Лекция 4.

Сорбционные процессы (4 часа)

Реальная поверхность твёрдого тела и её взаимодействие с газовыми средами. Адсорбция и десорбция.

Поверхностные фазы в субмонослойных системах адсорбат/подложка.

Состав поверхностных фаз. Покрытие адсорбата. Покрытие атомов подложки

Фазовая диаграмма.

При изучении атомарно чистых поверхностей присутствие посторонних примесей абсолютно нежелательно. Однако большое количество исследований посвящено поверхностям, на которые добавлено контролируемое количество чужеродных атомов или молекул. Чужеродные примеси могут быть доставлены на поверхность различными способами, включая конденсацию из пара (адсорбцию), сегрегацию из объема или диффузию вдоль поверхности. Принимая во внимание, что адсорбция используется наиболее часто, примесь на поверхности обычно называют адсорбатом. Материал исходной поверхности называют подложкой.

Адсорбция представляет практическое значение для широкого круга проблем и процессов. Она является первой стадией образования ориентированных пленок — эпитаксиального роста тонких пленок. Она важна в катализе, где различные адсорбаты на поверхности могут либо способствовать, либо противодействовать протеканию химической реакции; она играет важную роль в вакуумной технологии, где она, с одной стороны, используется для откачивания газов из вакуумной камеры (например, в криогенных насосах), а с другой стороны, доставляет неприятность, когда требуется удалить адсорбированные газы из вакуумной камеры для улучшения вакуума в ней.

Адсорбция

Известно, что на далеких расстояниях между атомом и поверхностью действуют силы притяжения, которые сменяются отталкиванием на расстояниях, сравнимых с размерами атомов. Потенциальная энергия взаимодействия падающего атома с атомами на поверхности в этом случае может быть записана в виде суммы:

E(r) = Eпр(r) + Eот(r)

и имеет вид, показанный на Рис.1. Таким образом, любой атом может удерживаться вблизи поверхности на некотором равновесном расстоянии, соответствующим минимуму потенциальной энергии равнодействующей сил притяжения и отталкивания.

Атом, оказавшийся в такой потенциальной яме, называют адсорбированным, а его потенциальную энергию на дне ямы называют энергией адсорбции.

Молекула, подлетающая к поверхности с кинетической энергией Ек, должна, как минимум, потерять эту энергию для того, чтобы удержаться на поверхности. Она теряет энергию (аккомодирует) за счет возбуждения решеточных фононов подложки (квантов колебательного движения атомов кристалла). После этого молекула приходит в состояние равновесия, осциллируя в потенциальной яме, глубина которой равна энергии связи, или, что то же самое, энергии адсорбции. Кинетическая энергия, связанная с этими колебаниями, соответствует температуре подложки. Чтобы уйти с поверхности, молекула должна получить энергию, достаточную для того, чтобы преодолеть потенциальный барьер высотой Еm. Таким образом, энергия десорбции равна энергии адсорбции.

Расстояние r0 , соответствующее минимуму потенциальной энергии, является квазистабильным состоянием адсорбированного атома (адатома) на поверхности. В результате тепловых флуктуаций существует вероятность отрыва адатома от поверхности и его испарения. В этом случае среднее время жизни адатома может быть описано выражением:

где ν0 – частота тепловых колебаний адатома в узле кристаллической решетки (ν0 = 1012… 1014 Гц), ΔΕm - энергия адсорбции.

При энергии адсорбции 0,25 эВ время жизни адатома будет больше 1с только при температурах ниже 100 К.

Величина ν0 характеризует частоту попыток десорбции. Естественно предположить, что десорбция возникает в моменты, соответствующие максимальному смещению адатомов из положения равновесия. При этом адатом мигрирует по поверхности из одной потенциальной ямы в другую (Рис. 2).

В начальный период времени концентрация адатомов при осаждении возрастает, достигая значения na, пропорционального скорости осаждения (плотности потока атомов на поверхности) R:

Как видно из выражения, величина концентрации адатомов для выбранной подложки и заданной скорости осаждения определяется главным образом температурой, и концентрация адатомов не должна увеличиваться, что не согласуется с экспериментом. Такое несоответствие объясняется тем, что адсорбированные атомы, мигрируя по поверхности, за время жизни успевают столкнуться друг с другом, образуя устойчивые скопления из адсорбированных атомов или зародыши. При этом энергия десорбции такого зародыша возрастает на величину энергии химической связи адатомов в зародыше. Поэтому такие зародыши имеют большее время жизни и с большей вероятностью успевают присоединить к себе другие адатомы.

Сегодня будет обсуждаться атомная структура чистых поверхностей с адсорбатами. Рассмотрение ограничено слоями адсорбата с эффективным покрытием до одного атомного слоя, а многослойные тонкие пленки рассматривають не будем. Другое ограничение заключается в рассмотрении уже сформировавшихся структур (чаще всего, равновесных), тогда как динамические процессы, задействованные в их формировании, будут рассмотрены на следующей лекции.

Поверхностные фазы в субмонослойных системах адсорбат/подложка

В зависимости от силы взаимодействия между адсорбатом и подложкой адсорбция подразделяется на

- физосорбцию (слабое взаимодействие);

- хемосорбцию (сильное взаимодействие).

Заметим, что разделение между физосорбцией и хемосорбцией не очень резкое, и в качестве граничного значения принята энергия связи между адсорбатом и подложкой около 0,5 эВ на молекулу (или атом) (1эВ/молекула = 23,060 ккал/моль = 96,485 кДж /моль).

Физосорбция. Термин физосорбция относится к случаю слабого взаимодействия между адсорбатом и подложкой под действием сил ван-дер-Ваальса. Типичные энергии связи в этом случае порядка 10-100 мэВ. Эти связи не сопровождаются переносом заряда от подложки к адатому или наоборот. Но силы притяжения все же возникают за счет взаимодействия между мгновенными дипольными моментами самого адатома и ближайших к нему поверхностных атомов

Так как взаимодействие слабое, физосорбированный атом существенно не возмущает структуру поверхности вблизи места адсорбции. Физосорбцию можно наблюдать только в отсутствие хемосорбции и при условии низких температур (напомним, что при комнатной температуре термическая энергия kВТ~ 25мэВ, так как 1эВ = 11604К). Типичный пример физосорбции - это адсорбция инертных газов на поверхности металлов при низких температурах.

Хемосорбция. Хемосорбция соответствует случаю, когда адсорбат образует прочную химическую связь с атомами подложки, т.е происходит обмен электронами между адсорбированной молекулой и поверхностью. Эта связь может быть либо ковалентной (с обобществлением электронов), либо ионной (с переносом заряда).

Крайний случай хемосорбции — когда все валентные электроны уходят от адсорбированной молекулы на ближайший атом подложки (или наоборот). Это чисто ионная связь. Но чаще волновые функции валентных электронов молекулы смешиваются с волновыми функциями валентных электронов подложки, образуя новую волновую функцию. Тогда можно считать, что электроны, отвечающие за связь, движутся по орбитам между подложкой и адатомами и образуют тем самым ковалентную связь.

Типичные энергии связи в случае хемосорбции порядка 1-10 эВ. Сильное взаимодействие изменяет химическое состояние адсорбата и в случае хемосорбции молекул может приводить к их диссоциации. Структура подложки тоже меняется: эти изменения варьируются от релаксации расстояния между верхними слоями подложки до реконструкции подложки, включающей в себя полную перестройку атомной структуры верхних слоев. В последнем случае конечно необходима термическая активация. Типичный пример хемосорбции - это адсорбция атомов металлов на поверхности металлов или полупроводников при повышенных температурах.

На рис. 3 показан простой пример графика потенциальной энергии для случая хемосорбции. Некоторые из падающих на образец молекул аккомодируют на поверхности и становятся слабо связанными в физосорбированном состоянии, имеющем энергию связи Ер. В период их пребывания в этом состоянии могут произойти электронные или колебательные процессы, которые позволят им преодолеть небольшой энергетический барьер Ес (энергия активации Ес+Ер), в результате чего возникает электронный обмен между адсорбатом и подложкой. Каждый адатом теперь оказывается в гораздо более глубокой яме Еа. Это есть хемосорбция. Диапазон энергий связи (теплот адсорбции) при хемосорбции достаточно велик, от 0,43 эВ для азота на никеле до 8,4 эВ для кислорода на вольфраме.

На поверхности монокристаллов взаимодействие между адсорбатами и подложкой часто приводят к возникновению дальнего порядка (Дальний порядок — это упорядоченность во взаимном расположении атомов или молекул в веществе, которая (в отличие от ближнего порядка) повторяется на неограниченно больших расстояниях) на границе раздела адсорбат/подложка. Двумерные слои, сформировавшиеся таким образом, могут состоять только из атомов адсорбата (как, например, в случае физосорбции), а могут включать в себя и атомы подложки, что эквивалентно реконструкции исходной поверхности (как, например, в случае хемосорбции). В настоящее время не существует определенного термина для обозначения этого слоя, и обычно используются различные термины, такие как «реконструкция, индуцированная адсорбатом», «двумерная структура», «упорядоченный слой адсорбата» или «упорядоченная поверхностная фаза». Термин поверхностная фаза - наиболее подходящий, так как он указывает на то, что двумерный слой, по сути, является двумерной фазой, которая подобно объемным фазам характеризуется своей собственной атомной и электронной структурой, составом, областью температурной стабильности, свойствами и так далее.

Изучение атомной структуры какой-либо поверхностной фазы, как правило, включает в себя несколько ступеней. Сначала с помощью методов ДМЭ  или ДБЭ (дифракции медленных или быстрых электронов) определяется двумерная решетка поверхностной фазы. Если в дополнение к периодичности известно покрытие адсорбата (например, из данных электронной оже-спектроскопии или рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии), то можно построить предположительную структурную модель фазы. СТМ дает изображение поверхности, в благоприятных случаях с атомным разрешением. Для того чтобы из нескольких моделей выбрать наилучшую и уточнить координаты атомов в элементарной ячейке, используют количественный ДМЭ I-V анализ, рентгеновскую дифракцию или ионное рассеяние.

Состав поверхностных фаз

Химический состав поверхностных фаз описывается комбинацией двух величин:

- покрытие адсорбата;

- покрытие атомов подложки.

Покрытие адсорбата

Покрытие адсорбата - это поверхностная концентрация атомов (или молекул) адсорбата, выраженная в единицах монослоев (МС). Один монослой соответствуют концентрации, когда на каждую элементарную ячейку 1×1 идеальной переконструированной поверхности подложки приходится один адсорбированный атом (или одна адсорбированная молекула). Обращаем внимание, что монослой - это относительная величина, связанная с данной подложкой. Для того чтобы ее перевести в абсолютную концентрацию, надо покрытие, выраженное в единицах монослоев, разделить на площадь ячейки 1×1.

На рис. 1, а схематически показаны гипотетические поверхностные фазы с покрытием адсорбата 1.0, 0.5 и 0.25 МС. Некоторые примеры действительно существующих поверхностных фаз приведены в Таблице 1.

{Для обозначения реконструированной поверхности, а также двумерной решетки, образуемой на поверхности кристалла адсорбированными атомами, используют систему обозначений Вуда. Согласно этой системе, если соотношение модулей векторов поверхностной и объемной решеток составляет as = Na и bs = Lb, поверхностная решетка повернута на угол φ относительно объемной, то обозначение плоскости поверхности (hkl) материала Х имеет вид: Х(hkl)(N×L)Rφ°.

Решетка адсорбированных атомов вещества А на поверхности X обозначается как Х(hkl)(N×L)Rφ°-А. Например, адсорбция кислорода на поверхности никеля Ni(l10) приводит к образованию поверхностной решетки Ni(l10)c(2×2)- О, где символ с обозначает центрированную решетку (рис.).}

Покрытие атомов подложки

В литературе покрытие атомов подложки также называют плотностью верхних атомов подложки. Для пояснения смысла термина покрытие атомов подложки, мысленно удалим слой адсорбата из поверхностной фазы и рассмотрим оставшуюся поверхность подложки. Для удобства предположим, что идеальная поверхность подложки содержит один атом на элементарную ячейку 1×1. После мысленного удаления атомов адсорбата поверхность подложки может быть отнесена к одному из трех возможных типов:

- нереконструированные поверхности (включая релаксированные по
верхности) ;

- поверхности, реконструированные консервативным образом;

- поверхности, реконструированные неконсервативным образом.

В случае нереконструированной (релаксированной) поверхности число атомов то же самое, что и на идеальной плоскости в объеме, то есть покрытие атомов подложки равно 1 МС. В случае поверхности, которая претерпела консервативную реконструкцию (см. рис. 2), общее число атомов в верхнем слое (или слоях) сохраняется, следовательно, покрытие атомов подложки тоже 1МС. Если поверхность подложки претерпела неконсервативную реконструкцию (см. рис. 2), то покрытие атомов подложки не будет целым. На рис. 1, б схематически показано несколько примеров поверхностных фаз с одинаковым покрытием адсорбата (0,5 МС), но различным покрытием атомов подложки, а именно, 1.0, 0.5 и 0.25 МС. Последние две поверхности подложки демонстрируют неконсервативные реконструкции отсутствующих атомных рядов: когда отсутствует каждый второй ряд атомов, то покрытие атомов подложки равно 0,5 МС; когда отсутствуют три из четырех рядов, то покрытие атомов подложки составляет 0,25 МС. Некоторые из действительно существующих поверхностных фаз с нецелым покрытием атомов подложки перечислены в Таблице 2.

Важно понимать, что адатомы взаимодействуют не только с атомами подложки, но и друг с другом. Если подложка является поверхностью монокристалла, то чаще всего на ней образуется атомно-упорядоченный адсорбированный слой. Тип элементарной ячейки такого адсорбированного слоя будет определяться конкуренцией между образованием химических связей адатомов с подложкой и между собой. Упорядоченные слои наблюдались уже на сотнях различных комбинаций системы «адсорбированный слой — подложка». На сегодняшний день нет общей теории, которая предсказала бы величину и форму элементарной ячейки слоя адатомов, которал должна наблюдаться для произвольной комбинации «адсорбированный слой — подложка». Тем не менее, среди наблюдаемых данных можно заметить определенные закономерности. Соморджай указал, что для этого монослой адсорбированных атомов или молекул должен подчиняться трем «правилам»:

1. Они стремятся образовать поверхностную структуру с наиболее плотной упаковкой атомов. Т. е. они растут так, что образуется наименьшая элементарная ячейка, допустимая размерами каждого адатома, а также взаимодействиями адатом-адатом и адатом-подложка. Примером, демонстрирующим это правило, может служить Ni(100)c(2x2)-O, который показан на рис. 6. Из-за большого размера адсорбированного иона кислорода, более плотноупакованная структура невозможна.

2. Они склонны образовывать упорядоченные структуры с той же вращательной симметрией, какой обладает и подложка.

3. Они имеют тенденцию образовывать упорядоченные структуры, размеры элементарной ячейки которых довольно просто связаны с размером элементарной ячейки подложки. Так, обычно наблюдается структура (1 х 1), (2 х 2), с(2 х 2) или (3 х 3)-R30°.

Экспериментальное определение состава

Покрытие адсорбата. Существует набор методов для определения покрытия адсорбата. Кварцевый датчик толщины (состоит из кристалла кварца с известной массой и собственной частотой колебаний. При нанесении на него пленки масса кристалла увеличивается и уменьшается его резонансная частота. Из изменения частоты можно определить массу нанесенного материала) обеспечивает непрямое измерение покрытия адсорбата, поступившее на поверхность. Однако в этом случае надо быть уверенным, что коэффициент прилипания адсорбата для данной поверхности равен единице, иначе определенное значение покрытия будет завышено. Количественный анализ с помощью ЭОС и РФЭС наиболее часто используется для определения действительного покрытия адсорбата (мы рассмотрим их позднее). Обычно точность таких измерения ограничена величиной ~10-20%.

Покрытие атомов подложки. Если состав поверхностной фазы таков, что в ней задействована только часть атомов верхнего слоя подложки, то в результате процесса формирования поверхностной фазы происходит высвобождение «лишних» атомов подложки. Используя количественный анализ массопереноса, обусловленного перераспределением «лишних» атомов подложки, можно определить покрытие атомов подложки формирующейся поверхностной фазы.

В качестве примера, рассмотрим формирование поверхностной фазы в результате осаждения Ag на поверхность Si(111)7×7 при температуре около 500°С. Обращаем внимание, что идеальная нереконструированная поверхность Si(111)l×l по существу представляет собой двойной слой: она содержит два атома в элементарной ячейке 1x1, следовательно, ее идеальное покрытие равно 2,0 МС. Также напомним, что поверхность Si(111)7×7 содержит 102 атома на элементарную ячейку 7x7, то есть ее покрытие составляет 102/49 ~ 2,08 МС. Известно, что поверхностная фаза  имеет структуру, описываемую сотовой моделью сцепленных тримеров. В настоящий момент нам важно то, что фаза имеет покрытие атомов Si, равное 1,0 МС.

На рис. 7 представлено СТМ изображение, иллюстрирующее раннюю стадию формирования поверхностной фазы . Наиболее интересная особенность роста заключается в том, что фаза растет в виде двух связанных доменов, образующих так называемую пару «ямка-островок». И дно «ямки» (видимое, как темная область на СТМ изображении), и вершина «островка» (видимая, как светлая область) покрыты фазой , а разность высот между ними составляет высоту одной атомной ступени (то есть толщину одного двойного слоя Si(111) 3.14 А), как схематически показано на рис. 3, б.

Образование пары «ямка-островок» — это естественное следствие разности в покрытии Si поверхностей 7x7 (2,08 МС) и  (1,0МС), и процесс ее образования может быть представлен следующим образом. Осажденные атомы Ag мигрируют по поверхности 7x7 и реагируют в некоторых местах с атомами Si с образованием структуры  в области ямки. Для реакции необходимо только 1,0 МС из 2,08 МС атомов Si, в результате чего атомы Si из «лишних» 1,08 МС выталкиваются на окружающую ямку область поверхности 7×7. Эти атомы Si реагируют с атомами Ag и образуют «островок» фазы .

При дальнейшем осаждении Ag происходит рост числа и размера «ямок» и «островков» фазы за счет уменьшения площади, занятой структурой 7x7, до тех пор, пока два уровня фазы  не покроют всю поверхность (рис. 4).

Фазовая диаграмма

Для того, чтобы в компактной форме представить условия формирования и область стабильности поверхностных фаз, формирующихся в данной системе адсорбат/подложка, используются фазовые диаграммы. Фазовая диаграмма показывает области существования поверхностных фаз в координатах покрытие-температура. На рис. 9 представлена схематическая фазовая диаграмма.

Фазовая диаграмма может быть построена с использованием различных экспериментальных методик. Во-первых, адсорбат может осаждаться фиксированными порциями на подложку при фиксированной температуре. После осаждения каждой порции с помощью методов ДМЭ или ДБЭ определяется структура поверхности. Соответствующие величины покрытий могут быть определены с помощью кварцевого измерителя толщины или методов ЭОС или РФЭС. При использовании кварцевого измерителя толщины это скорее номинальное покрытие, которое совпадает с действительным только когда коэффициент прилипания адсорбата равен единице. Методы ЭОС и РФЭС позволяют определять действительное покрытие. Набор экспериментальных точек в такого рода измерениях находятся на линии А на рис. 9. Повторение этой процедуры при различных температурах позволяет определить области покрытий и температур, при которых формируются и существуют наблюдаемые поверхностные фазы. Фазовая диаграмма - это по сути графическое представление этого набора данных.

Во-вторых, слой адсорбата с фиксированным покрытием может быть осажден при пониженной температуре, а потом ступенчато отожжен при все более высоких температурах. В этом случае наблюдение структуры с помощью методов ДМЭ или ДБЭ проводится после каждой ступени отжига. Эта процедуре соответствует траектория В на рис. 9. Отжиг при повышенных температурах может приводить к частичной десорбции адсорбата с поверхности (иногда к диффузии адсорбата в объем), и тогда истинная траектория (отмечена В') отклонится от идеальной вертикали В. Поэтому, важно обращать внимание на то, какое покрытие указано на оси: номинальное до отжига или действительное, оставшееся после отжига.

В-третьих, относительно толстый слой адсорбата может быть осажден при пониженной температуре, а затем постепенно десорбирован в результате изотермического отжига. Соответствующая траектория помечена буквой С. Можно заметить, что траектория С по сути является обратной для траектории А.

Пересечение границ на фазовой диаграмме соответствует переходам от одной структуры к другой. Переходы могут быть вызваны либо изменением покрытия адсорбата (траектория А), либо изменением температуры (траектория В). Рассмотрим сначала структурные переходы, происходящие при изменении покрытия адсорбата, для чего более детально рассмотрим траекторию А на рис. 10. Отметим, что за редким исключением большинство поверхностных фаз характеризуется определенным стехиометрическим покрытием адсорбата (указанным на рис. 6 как Θ2 для Фазы 2 и Θ3, для Фазы 3). В результате, при любом покрытии в диапазоне от Θ2 до Θ3 на поверхности присутствуют домены обеих фаз (рис. 11). С увеличением покрытия доля поверхности, занятая Фазой 2, уменьшается, а занятая Фазой 3 соответственно увеличивается. Поэтому, диапазон покрытий, приписываемый данной фазе, это скорее диапазон, где эта фаза преобладает (то есть где она занимает большую часть площади и формирует основную картину ДМЭ или ДБЭ), а границы соответствуют покрытию адсорбата, когда соседние фазы занимают примерно равные доли поверхности.

Каждая упорядоченная поверхностная фаза стабильна в пределах ограниченного температурного диапазона. При пересечении границ этого диапазона происходят фазовые переходы. Эти переходы могут быть

- обратимыми или

- необратимыми.

В случае обратимого перехода низкотемпературная фаза (Фаза 1 на рис. 9) переходит при нагреве в высокотемпературную фазу (Фазу 3 на рис. 9), но восстанавливается при последующем охлаждении. В случае необратимого перехода высокотемпературная фаза, однажды сформировавшись, остается стабильной при охлаждении.

Другая классификация переходов заключается в разделении их на

- переходы типа «порядок-порядок»;

- переходы типа «порядок-беспорядок».

Переход типа «порядок-порядок» означает переход между двумя упорядоченными поверхностными фазами, имеющими различную структуру. Потеря порядка описывается переходом типа «порядок-беспорядок».

Переходы также подразделяются на

- переходы первого рода (скачкообразные);

- переходы второго рода (непрерывные).

При переходах первого рода система меняется скачкообразно от одной определенной поверхностной фазы к другой определенной поверхностной фазе. Сосуществование фаз, зарождение и рост доменов новой фазы являются характерными чертами переходов первого порядка. При переходах второго рода, напротив, одна фаза непрерывно переходит в другую, и при температуре перехода эти фазы неразличимы.

Некоторые иллюстративные примеры экспериментальных фазовых диаграмм представлены на рис. 12-14.

На рис. 12 показана фазовая диаграмма для молекулярного водорода (Н2), адсорбированного на графите. Это пример физосорбции (энергия связи водород-графит ~40мэВ), которая наблюдается только при низких температурах (5-35 К) и не вызывает никаких реконструкций подложки. Взаимодействие между физосорбированными молекулами Н2 приводит к формированию соразмерной структуры , в которой молекулы газа расположены поверх каждого третьего шестиугольника, образуемого атомам углерода на поверхности графита. Формирование фазы  завершается при покрытии молекул Н2 1/3 МС. При увеличении покрытия формируются несоразмерная плотноупакованная фаза. Дальнейшая адсорбция приводит к росту второго молекулярного слоя.

На рис. 13 показана фазовая диаграмма системы H/Fe(110). Водород адсорбируется диссоциативно с энергией адсорбции ~1,1 эВ, таким образом предоставляя пример хемосорбции. Однако хемосорбированный водород не вызывает реконструкции поверхности Fe(110) и система достаточно адекватно описывается моделью двумерного решеточного газа. В этой модели предполагается, что адатомы могут занимать только определенные посадочные места на кристаллической подложке. Эти места могут быть либо пустыми, либо заняты максимум одним адатомом. Взаимодействие между адатомами, которое зависит только от расстояния между ними, определяет вид фазовой диаграммы этой системы. В системе H/Fe(110) атомы Н занимают места между тремя атомами железа, и формирующиеся поверхностные фазы - это с(2х2) с покрытием Н 0,5 МС и 3x3 с покрытием Н 0,67 МС.

На рис. 14 показана фазовая диаграмма для субмонослойной системы In/Si(111). Эта система служит примером сильного взаимодействия адсорбата с подложкой (энергия связи порядка 2-3 эВ), которое вызывает значительную перестройку поверхности подложки. Напомним, что исходная поверхность Si(111)7x7 уже сама реконструирована. При осаждении In на нагретую подложку Si(111) реконструкция 7x7 разрушается и поверхность подложки Si(111) становится практически объемоподобной. Адатомы индия образуют на этой поверхности структуру  со стехиометрическим покрытием In 0,33 МС. При увеличении покрытия In последовательно формируются поверхностные фазы  и 4x1.

В книге Оура и Лившица  «Введение в физику поверхности» в Главе 8 приведены примеры поверхностей металлов и полупроводников с адсорбатами.

Поверхностная сегрегация.

Помимо адсорбции атомы или молекулы могут прибывать на поверхность и адсорбироваться на ней путем диффузии из объема образца. Это называется процессом поверхностной сегрегации. Сама сегрегация состоит в том, что некоторая примесь имеет более высокую или более низкую концентрацию на поверхности образца, чем в его объеме. Бинарный (т.е. двухкомпонентный) или более сложный сплав также может иметь иную концентрацию на поверхности, чем в объеме. Сегрегация является уже немолодой областью исследования: еще около ста лет назад Виллард Гиббс исследовал термодинамику сегрегации. Она, например, имеет большое значение в металлургии, где охрупчивание сплава может вызываться сегрегацией примесей па границах зерен (разновидности внутренней поверхности). Сегрегация на внешней поверхности образца может также оказывать сильное влияние на процесс коррозии. Имеется два главных фактора, вызывающих диффузию одного из компонент сплава к поверхности или от нее:

- Могут заметно отличаться размеры двух сортов атомов, входящих в сплав. Тогда будут разные энергии деформации твердого тела в случаях, когда атомы случайным образом распределены по его объему и когда атомы одного из сортов сконцентрированы больше на поверхности.

- Могут заметно отличаться силы связи между атомами одного сорта и атомами другого сорта. Разрывание связей с более низкой энергией и образование связей с более высокой энергией может привести к уменьшению свободной энергии системы. Разрывание связей создает движущую силу для диффузии атомов одного из сортов в сторону поверхности, где координационные числа ниже.

Для того чтобы минимизировалась потенциальная энергия системы происходит релаксация положений атомов вокруг растворенного атома. Ситуация показана на рис. 15.