Лекция 6.

Объёмная диффузия вблизи поверхности и поверхностная диффузия.

Случайные перемещения. Механизмы диффузии.

Законы Фика.

Диффузионный опыт.

Коэффициент диффузии и энергия активации диффузии.

Определение коэффициента диффузии.

Диффузия и состояние структуры твёрдого тела.

Радиационно-стимулированная диффузия.

Поверхностная диффузия — это движение адсорбированных частиц, таких как атомы или молекулы, по поверхности подложки. Диффундирующие частицы могут принадлежать материалу подложки (в этом случае говорят о самодиффузии) или быть чужеродными (это случай гетеродиффузии). В большинстве случаев адсорбированная частица становится подвижной из-за термической активации и ее движение имеет вид случайного блуждания. В присутствии градиента концентрации (в более общем случае градиента химического потенциала) случайное блуждание большого числа частиц приводит к их усредненному диффузионному движению в направлении, противоположном градиенту. На процесс диффузии влияют многие факторы, такие как взаимодействие между диффундирующими частицами, образование поверхностных фаз, присутствие дефектов и так далее.

В реальной кристаллической решетке атомы при определенных условиях могут обладать большой свободой передвижения и перемещаться из одних узлов решетки в другие. Перенос вещества, обусловленный хаотическим тепловым движением атомов, в направлении уменьшения их концентрации называется диффузией. Диффузия в кристалле, находящемся в состоянии химического равновесия (однородный химический состав, однородное распределение дефектов), называется самодиффузией. Диффузия атомов в кристалле при наличии градиента химического потенциала (градиента концентрации вещества) носит название гетеродиффузии, химической диффузии или просто диффузии. В курсе физики дается определение химического потенциала как величины, характеризующей изменение свободной энергии системы при изменении числа частиц в ней на единицу при условии, что объем V системы и ее температура Т остаются неизменными. Таким образом, при V - const и Т ~ const химический потенциал является однозначной функцией концентрации частиц в системе. Когда частицы равномерно распределены по объему системы, химический потенциал для всей системы неизменен: = const и grad его = 0. Если же в различных областях системы концентрации частиц неодинаковы, то для этих областей величины химического потенциала различны и возникает grad химического потенциала. Наличие разности концентраций частиц в системе, как известно, вызывает их диффузию — перемещение частиц из области с более высокой концентрацией в область с концентрацией более низкой.

Основные уравнения

Случайное блуждание

Рассмотрим тепловое движение адатома на идеальной кристаллической поверхности (рис. 1). В атомном масштабе поверхность представляет собой периодический массив адсорбционных положений, которые соответствуют положениям минимумов энергии (положение 1 на рис. 1, а). Благодаря термическим возбуждениям адатомы могут перескакивать из одного адсорбционного положения в другое. Движение адатома по поверхности может быть представлено как процесс случайных перескоков, для которого среднеквадратичное смещение атома за время t равно

где а - длина перескока (то есть расстояние между адсорбционными местами), a v - частота скачков.

Отметим, что vt дает число скачков. Для одного адатома  -это значение, усредненное для большого числа наблюдений с периодом длительностью t.

Независимое от времени отношение среднеквадратичного смещения  и времени t известно как коэффициент диффузии D:

где z - число соседних положений, куда может перескочить атом. Очевидно, что

z = 2 для одномерной диффузии (как показано на рис. 1, б, где атом может перескочить либо в левое, либо в правое соседнее положение),

z = 4 для поверхностной диффузии на квадратной решетке и z = 6 для поверхностной диффузии на гексагональной решетке.

Перескок атома из одного адсорбционного положения в другое требует преодоления потенциального барьера, то есть это активационный процесс. Если частота колебаний атома в потенциальной яме (которая по существу является частотой попыток преодолеть барьер) равна v0, а высота барьера составляет Ediff, то частота перескоков может быть представлена в виде:

где kв - постоянная Больцмана, а Т - температура.

Как видно на рис. 1, энергия активации диффузии Ediff равна разности потенциальной энергии адатома в равновесном адсорбционном состоянии (положение 1) и в переходной седловой точке (положение 2). Ediff много меньше энергии десорбции Edes (обычно Ediff составляет ~ 5-20% от Edes).

Для хемосорбированных частиц Ediff >> kвТ и в этом случае диффузионный механизм определяют как скачковая диффузия (hopping diffusion). Если Ediff меньше, чем kвТ, то атомы свободно перемещаются по поверхности как двумерный газ. Такой тип движения называют подвижной диффузией (mobile diffusion). Этот достаточно редкий случай, наблюдаемый лишь для нескольких физосорбционных систем, мы рассматривать не будем.

Законы Фика

В присутствии градиента концентрации случайные блуждания большего числа атомов приводят к их усредненному диффузионному движению в направление области с меньшей концентрацией. Основные закономерности такого диффузионного процесса описываются двумя законами Фика.

Первый закон Фика. Первый закон Фика гласит, что диффузионный поток J пропорционален градиенту концентрации grad c с коэффициентом пропорциональности, равном коэффициенту диффузии D. Для одномерной диффузии, когда концентрация изменяется только вдоль одного определенного направления х, первый закон Фика записывается в виде:

Отрицательный знак в выражении указывает, что поток направлен в сторону, противоположную градиенту концентрации.

Второй закон Фика. Второй закон Фика описывает нестационарную ситуацию, когда диффузионный поток и концентрация меняется во времени. Для одномерного случая он записывается как:

Если D не зависит от концентрации и, следовательно, от координаты х, выражение сводится к

Второй закон Фика отражает сохранение вещества в ходе процесса диффузии, то есть показывает, что если число атомов, попадающих в данную область поверхности, отличается от числа атомов, покидающих ее (скажем, превышает его), то локальная концентрация в этой области изменяется (увеличивается) на величину этой разности.

Диффузия отдельного атома и химическая диффузия

В зависимости от покрытия и типа диффундирующих частиц выделяют

- диффузию отдельного атома (очень низкие покрытия, частицы между собой не взаимодействуют);

- химическую диффузию (покрытия от средних до высоких, значительное взаимодействие между частицами).

Диффузия отдельного атома. В идеальном случае коэффициент диффузии отдельного атома относится к движению единственного адатома по поверхности, чей путь или «след» («trace») он описывает. Этот коэффициент диффузии дается выражением:

где величина , часто называемая диффузионной длиной, является характерной величиной для многих задач диффузии.

Для ансамбля частиц он остается хорошим приближением до тех пор, пока все частицы мигрируют независимо друг от друга. Это справедливо для случая очень малых покрытий (обычно порядка 0,01 МС) невзаимодействующих частиц.

Химическая диффузия. Для более высоких покрытий, когда взаимодействие между диффундирующими частицами становится существенным, первый закон Фика следует записать в более общей форме:

где μ - химический потенциал диффундирующих частиц, а множитель L называют коэффициентом переноса (transport coefficient). Выражение можно преобразовать в

с химическим коэффициентом диффузии Dc, зависящим от покрытия частиц Θ и, следовательно, координаты х.

Собственная диффузия и диффузия массопереноса

В зависимости от особенностей поверхности, где протекает диффузия, выделяют

- собственную диффузию (intrinsic diffusion)  (то есть диффузию в
отсутствие источников и ловушек диффундирующих частиц);

- диффузию массопереноса (mass transfer diffusion) (то есть диффузия, на которую влияет генерация и захват диффундирующих частиц).

Собственная диффузия. В идеале коэффициент собственной диффузии описывает движение по поверхности с однородным потенциалом (то есть с эквивалентными местами адсорбции). На практике это означает, что для определения коэффициента собственной диффузии нужно следить за движением частицы в пределах одной террасы при условии, что исследуемая область свободна от дефектов. Это накладывает ограничение на величину диффузионной длины (обычно это порядка 100 А). В пределах исследуемой области источники и ловушки отсутствуют, следовательно, число подвижных частиц в диффузионном процессе не меняется. Поэтому, иногда собственную диффузию определяют как соответствующую ситуации, когда число диффундирующих частиц остается постоянной при изменении температуры. Так как экспериментальные условия для наблюдения собственной диффузии и диффузии отдельного атома практически идентичны, то часто в литературе между ними не делают существенного различия.

Диффузия массопереноса. Реальные поверхности (даже хорошо упорядоченные низкоиндексные поверхности монокристаллов) содержат различные дефекты, такие как ступени, изломы, адатомы, кластеры вакансий и так далее. Эти дефекты представляют собой места, в которых энергия связи отличается от энергии связи на плоской террасе. Если диффузия простирается на расстояния, превышающие среднее расстояние между этими дефектами, то на коэффициент диффузии будут влиять захват или генерация подвижных частиц в этих местах, и тогда говорят о диффузии массопереноса. В этом случае число подвижных частиц зависит от температуры и эту особенность также можно считать признаком диффузии массопереноса. Коэффициент диффузии массопереноса DМ формально связан с коэффициентом собственной диффузии DI соотношением:

где n - действительное число подвижных частиц, а n0 - их максимальное число.

Для самодиффузии n0 соответствует поверхностной концентрации атомов подложки. Обычно n/n0 << 1 и это отношение сильно зависит от температуры. Предположим, что самодиффузия массопереноса осуществляется за счет миграции адатомов. Для равновесной концентрации адатомов можно написать:

где ΔGA - энергия формирования адатома.

Таким образом, получаем:

Как можно видеть, активационный барьер для диффузии массопереноса включает в себя барьер для миграции и барьер для образования подвижных частиц, в данном случае адатомов. Если диффузия массопереноса управляется образованием вакансий или пар адатом-вакансия, то в выражение следует подставить соответствующие энергии формирования.

В случае гетеродиффузии n0 обозначает поверхностную концентрацию адсорбированных чужеродных атомов. Если все адсорбированные частицы подвижные, то n = n0 и, следовательно, DМ = DI.

Однако атомы адсорбата могут становиться неподвижными при захвате дефектами или при встраивании в поверхностную фазу. В этом случае n/n0 становится малым, и DМ будет значительно отличаться от DI.

Анизотропия поверхностной диффузии

Обычно разделяют два типа анизотропии диффузии:

- ориентационная анизотропия (orientational anisotropy);

- анизотропия по направлениям (directional anisotropy).

Ориентационная анизотропия. Поверхности различных кристаллографических ориентаций имеют различную атомную структуру и, следовательно, представляют для поверхностной диффузии различные потенциальные рельефы. Зависимость коэффициента диффузии от ориентации поверхности определяется как ориентационная анизотропия. Яркий пример ориентационной анизотропии дают данные подробного исследования с помощью полевой ионной микроскопии собственной самодиффузии адатомов родия Rh на пяти различных гранях кристалла Rh (таблица 1). Как можно видеть, при данной температуре различие в коэффициенте диффузии для различных граней может достигать нескольких порядков величины.

Анизотропия по направлениям. Анизотропию диффузии на данной поверхности (то есть когда коэффициент диффузии зависит от направления на поверхности) называют анизотропией по направлениям. Существуют две основные причины, приводящие к анизотропии по направлениям в поверхностной диффузии:

- кристаллографическая анизотропия (связана с анизотропией атомной структуры поверхности);

- морфологическая анизотропия (связана с анизотропией структуры
ступеней на поверхности).

Рассмотрим сначала кристаллографическую анизотропию. В то время как поверхностная диффузия изотропна по направлениям на поверхностях с квадратной и гексагональной решетками, можно ожидать анизотропию по направлениям в случае прямоугольной решетки, особенно, если поверхность содержит каналы атомного масштаба вдоль одного из основных направлений. Действительно диффузия вдоль каналов обычно идет быстрее, чем поперек их. Если на прямоугольной решетке максимальный коэффициент диффузии Dx вдоль оси х, а минимальный коэффициент диффузии Dy вдоль оси у, то тогда коэффициент диффузии в произвольном направлении, определяемом величиной полярного угла φ, будет

Эта функция, построенная в полярных координатах для нескольких значений отношения Dx/Dy, показана на рис. 2.

Ясная демонстрация того, как ступени влияют на анизотропию поверхностной диффузии по направлениям (то есть на морфологическую анизотропию) представлена на рис. 3 для диффузии массопереноса Ni на ступенчатой поверхности W(110). Можно видеть, что диффузия идет быстрее вдоль ступеней. Есть также некоторое различие в коэффициенте диффузии в направлениях вниз и вверх по ступеням.

Атомные механизмы поверхностной диффузии

Эксперимент и теория говорят о том, что поверхностная диффузия может протекать за счет различных атомных механизмов. Некоторые из основных механизмов рассмотрим далее.

Прыжковый механизм

Диффузионный механизм, элементарным актом которого является термически активированный перескок из одного равновесного адсорбционного положения в другое, называют прыжковым (hopping) механизмом. Хотя это простейший из возможных механизмов, оказывается, что он дает правильное общее описание самодиффузии и гетеродиффузии в многочисленных реальных системах. В качестве примера на рис. 4 проиллюстрирована прыжковая диффузия отдельных адатомов азота на поверхности Fe(100). В эксперименте снимался СТМ фильм с выбранного участка поверхности Fe(100) с адсорбированными атомами азота при фиксированных температурах в диапазоне от 299 до 325 К. Скорость записи составляла от 6 до 30 изображений в минуту. На рис. 4, а показан один «кадр» из этого СТМ фильма. Атомы азота (видны как затемненные участки на СТМ изображении) занимают положения в углублениях между четырьмя соседними атомами Fe поверхности Fe(100). Отслеживая движение отдельных атомов в СТМ фильме, было установлено, что скорость перескоков подчиняется соотношению Аррениуса с предэкспоненциальным множителем v0 = 4.3×1012 с-1 и диффузионным барьером Ediff = 0.92 эВ (рис. 4, б).

Следует отметить, что физика, стоящая за прыжковой диффузией, не столь простая, как это может показаться с первого взгляда.

Механизм атомного обмена

Диффузионный механизм, который включает в себя обмен местами адатома и атома поверхности, называют механизмом атомного обмена или механизмом обмена местами. В этом механизме (рис. 5) адатом замещает атом подложки, а высвободившийся атом подложки переходит в соседнее положение адатома. Во время атомного обмена все атомы сохраняют большое количество связей с соседними атомами, и поэтому в некоторых случаях этот механизм оказывается энергетически более предпочтительным, чем простой перескок адатома через мостиковое положение.

Если адатомом является чужеродный атом, то атомный обмен приведет к тому, что в результате адатомом станет атом подложки. Следует, однако, отметить, что если атомный обмен происходит в гетеросистеме, то миграция атомов адсорбата на большие расстояния невозможна. Вместо этого атомный обмен приводит к образованию сплава на атомарном уровне.

Механизм туннелирования

Если диффундирующая частица имеет малую массу, а диффузионный барьер невелик, то частица может туннелировать через барьер и ее миграция будет происходить по механизму квантового туннелирования. При достаточно низких температурах механизм туннелирования может доминировать над классическим прыжковым механизмом. Очевидный кандидат для наблюдения туннельной диффузии -это водород на поверхности металлов. Действительно, диффузия по механизму туннелирования была обнаружена с помощью полевой ионной микроскопии для Н на W(110) и с помощью сканирующей туннельной микроскопии для Н на Сu(100). В последнем случае изучалась диффузия одиночных атомов водорода. Скорость перескока атомов водорода (которые видны на СТМ изображениях как небольшие темные пятна) измеряли как функцию температуры, и полученная зависимость показана на рис. 6.

При температурах выше 60 К, когда атомы водорода имеют достаточно энергии, чтобы преодолеть диффузионный барьер, преобладает классическая прыжковая диффузия, которая описывается зависимостью Аррениуса с v = 1012.9 с-1 и Ediff = 0,197 эВ. При температурах ниже 60 К миграция осуществляется по механизму квантового туннелирования со скоростью, практически не зависящей от температуры.

Вакансионный механизм

Миграция атомов внутри заполненного атомного поверхностного слоя (то есть в случае когда подавляющее большинство атомных посадочных мест занято) часто управляется образованием и миграцией вакансий, другими словами протекает по вакансионному механизму. В редких случаях движение вакансий можно наблюдать непосредственно, как, например, на рис. 7, на котором показано создание и последующая диффузия одиночной атомной вакансии на поверхности Ge(111). Вакансия была создана искусственно удалением выбранного адатома Ge с помощью иглы СТМ (рис. 7, а и б). Созданная вакансия движется по поверхности посредством термически активируемых перескоков соседних атомов на свободное место (рис. 7, в и г).

Гетеродиффузия по вакансионному механизму наблюдалась для атомов In и Pd, встроенных в верхний атомный слой поверхности Сu(100). Было определено, что скорость перескоков атомов определяется концентрацией естественных вакансий и их подвижностью. Отметим, что в этих экспериментах отдельные вакансии не могут быть прямо зарегистрированы, так как концентрация вакансий очень низкая, а их подвижность, напротив, очень высока. Согласно оценке при комнатной температуре концентрация вакансий на поверхности Cu(100) ~10-10, а частота их перескоков ~108 Гц.

Поверхностная диффузия кластеров

В ходе миграции отдельные атомы могут сблизиться друг с другом и при наличии взаимного притяжения образовать стабильный кластер.

В зависимости от многих обстоятельств кластер может содержать от двух атомов (димер) до сотен атомов (островок). Динамика кластеров включает два аспекта: перераспределение атомов внутри кластера и диффузию кластеров. Поверхностная диффузия кластеров характеризуется перемещением центра масс кластера. В этом отношении миграцию кластеров можно рассматривать так же, как и миграцию одиночных адатомов. Многочисленные экспериментальные наблюдения показывают, что обычно чем больше кластер, тем менее он подвижен.

Данные показывают, что энергия активации миграции кластеров монотонно увеличивается с ростом размера кластера.

Следует отметить, что уменьшение подвижности с ростом размера кластера - это общая тенденция. Однако заметные отклонения от нее могут иметь в отдельных системах, когда форма кластера также влияет на подвижность кластеров.

Разнообразие и сложность процессов диффузии, естественно, выше, когда диффундирующие частицы - это кластеры, а не одиночные адатомы. В зависимости от конкретных условий движение кластеров может происходить различными способами, поэтому было предложено много различных механизмов движения кластеров. Некоторые из них рассмотрены ниже. Все предложенные механизмы можно разделить на два основных типа:

- индивидуальные механизмы (основанные на движении одиночных атомов);

- коллективные механизмы (включающие в себя одновременное перемещение группы атомов).

Индивидуальные механизмы. Индивидуальные механизмы относятся к случаям, когда перемещение всего кластера является результатом независимого движения отдельных атомов, из которых состоит кластер. Примеры индивидуальных механизмов представлены на рис. 8. Это следующие механизмы:

-	Механизм последовательных перемещений (рис. 8, а), то есть
движение отдельных атомов один за другим.

- Механизм краевой (или периферийной) диффузии (рис. 8, б),
в котором перемещение краевых адатомов, вакансий или изломов
вдоль края кластера вызывает перемещение центра масс кластера.

- Механизм испарения-конденсации (рис. 8, в), который описывает диффузию кластера за счет обмена атомов между кластером 
и двумерным газом адатомов.

- Механизм «чехарды» (рис. 8, г), в котором
один из краевых атомов, проходит поверх кластера и встраивается
с противоположной стороны.

Коллективные механизмы. Согласованные коллективные механизмы описывают ситуацию, когда перемещение кластера происходит за счет одновременного коррелированного перемещения, по крайней мере, нескольких атомов кластера. В качестве примера на рис. 9 проиллюстрированы некоторые из предложенных коллективных механизмов:

- Механизм скольжения (рис. 9, а), который относится к случаю,
когда кластер скользит как целое.

- Механизм сдвига (shearing mechanism) (рис. 9, б), в котором
группа атомов (например, ряд атомов) в кластере совершает согласованное движение. Другими словами, это скольжение, но не всего
кластера, а его части.

- Механизм переползания (рис. 9, в), который заключается в последовательном сдвиге соседних участков кластера, которое приводит к змееподобному скользящему движению.

- Дислокационный механизм (рис. 9, г), который относится к случаю, когда два соседних участка кластера образуют дефект упаковки и разделены дислокацией несоответствия. Движение одного атомного ряда за другим этой дислокации устраняет дефект упаковки и приводит к смещению центра масс кластера. Диффузия такого кластера на большие расстояния происходит за счет зарождения и движения дислокаций несоответствия.

Что касается применимости предложенных механизмов для реальной диффузии кластеров, то следует отметить, что в большинстве случаев механизм не может быть определен прямо. Экспериментальные методы, такие как полевая ионная микроскопия и сканирующая туннельная микроскопия позволяют получать «снимок» кластера до и после диффузионного события, но, как правило, не позволяют зафиксировать коротко живущее переходное состояние. Поэтому, о механизме диффузии обычно судят по непрямым данным, таким как величина активационного барьера, зависимость подвижности от размера кластера, изменение формы кластера в ходе диффузии.

Поверхностная диффузия и формирование фаз

Если покрытие адсорбата находится в диапазоне от ~ 0.1 до ~ 1 МС, а температура достаточно высока, то происходит формирование поверхностных фаз в соответствии с фазовой диаграммой. В этих условиях диффузия идет поверх поверхностных фаз, а перераспределение адсорбата вызывает фазовые переходы. Поэтому фазовые переходы и кинетика диффузии тесно переплетены, и диффузия в присутствии фазовых переходов, по-видимому, представляет наиболее сложный случай химической диффузии.

Обычно основное влияние формирования поверхностных фаз на диффузию подразумевает два аспекта.

- Во-первых, подвижный атом, после встраивания в поверхностную фазу становится крепко связанным со своим посадочным местом, следовательно, теряет свою подвижность и больше не дает вклад в диффузионный поток.

- Во-вторых, каждая поверхностная фаза адсорбат-подложка имеет свою собственную структуру поверхности и, следовательно, характеризуется собственным потенциальным рельефом, который отличается как от рельефа поверхности подложки, так и от рельефа других поверхностных фаз. В результате, коэффициент диффузии адатомов меняется от одной фазы к другой (в некоторых случаях на несколько порядков величины) и испытывает разрыв в точке перехода.

В упрощенной форме диффузия, сопровождающаяся формированием фаз, может быть представлена в терминах механизма раскатывающегося ковра  (рис. 10). Согласно этому механизму, атомы адсорбата «первого слоя» крепко связаны с подложкой (то есть хемосорбированы) в отличие от слабо связанных (физосорбированных) атомов «второго слоя». В результате атомы «первого слоя» по существу неподвижны, а атомы «второго слоя» обладают высокой подвижностью. В этих условиях распространение слоя адсорбата идет за счет движения атомов «второго слоя» к краю «первого слоя», где они встраиваются и становятся атомами «первого слоя». Когда дело касается поверхностных фаз, то термин «первый слой» в действительности относится к поверхностной фазе адсорбат-подложка с некоторым фиксированным покрытием (которое не обязательно составляет один монослой, как изображено на упрощенной схеме на рис. 10). Термин «атомы второго слоя» обозначает подвижные адатомы адсорбата на поверхностной фазе.

Поверхностная электромиграция

Присутствие внешней силы может сильно влиять на процесс диффузии. Яркий пример этого - поверхностная электромиграция, то есть направленное движение атомов на поверхности при пропускании электрического тока через образец. Поверхностная электромиграция наблюдается и в гомо- и в гетеросистемах. В случае гомо-электромиграции изменение направления тока изменяет морфологию поверхности, в частности, структуру ступеней. При гетеро-электромиграции имеет место преимущественный массоперенос адсорбата в сторону либо катода, либо анода. В качестве примера на рис. 11 проиллюстрирована электромиграция Ag на поверхности Si(111). При нагреве образца пропусканием через него постоянного тока пятно тонкой пленки Ag распространяется в основном в сторону катода. Распространяющийся слой Ag имеет постоянную толщину 1МС, который соответствует поверхностной фазе .

При формальном описании поверхностной электромиграции эффективная сила F, действующая на мигрирующий адатом, пропорциональна электрическому полю Е и записывается как сумма двух компонент:

F = Fd + Fw = e(Zd + Zw)E = eZE ,

где

Z = Zd + Zw - суммарный эффективный заряд (эффективная валентность) атома (измеренная в единицах заряда электрона е).

Fd представляет «прямую» силу, действующую на атом (ион) за счет электростатического взаимодействия его с приложенным полем.

Fw - это сила «ветра», которая возникает из-за передачи импульса от носителей тока (электронов) при их рассеянии на атоме.

Для электромиграции адатомов на поверхности металлов сила электронного «ветра» обычно преобладает, поэтому знак Z всегда отрицательный (то есть направление движения адатомов совпадает с направлением потока электронов в сторону анода).

Экспериментальное изучение поверхностной диффузии

Для изучения поверхностной диффузии существует большое разнообразие экспериментальных методов. Некоторые из них рассмотрим далее.

Прямое наблюдение за атомами

В экспериментах такого типа прямо следят за случайным движением отдельных атомов и собственный коэффициент диффузии получают непосредственно из стандартного выражения для среднеквадратичного смещения

.

Этот метод пригоден для изучения и само- и гетеродиффузии. Экспериментальные методы, которые позволяют получать изображения отдельных атомов, это

- полевая ионная микроскопия и

- сканирующая туннельная микроскопия.

Большинство экспериментов с помощью полевой ионной микроскопии проводятся в режиме «наблюдение—отжиг—наблюдение»: после получения изображения адатома на террасе поле выключают и иглу нагревают до определенной температуры (обычно 200-500К), чтобы вызвать диффузию адатома. После отжига в течение фиксированного времени иглу быстро охлаждают и записывается новое изображение для того, чтобы отследить перемещение адатома. С помощью полевой туннельной микроскопии было получено большое количество данных о диффузии отдельных атомов и кластеров. Ограничение полевой туннельной микроскопии заключается в том, она пригодна только для изучения атомов металла на поверхности тугоплавких или благородных металлов.

Сканирующая туннельная микроскопия применима для изучения обширного набора адсорбатов и подложек и стала наиболее широко используемым методом для получения изображений атомов на поверхности. Кроме работы в режиме «наблюдение—отжиг—наблюдение» она позволяет проводить наблюдение в ходе отжига, если используется микроскоп для работы при переменной температуре. Набор большого числа изображений, получаемых в ходе отжига, составляют СТМ фильм движения атома. Разрешение по времени определяется временем, необходимым для записи одного СТМ изображения (обычно от 1 до 100 с).

Метод изменения профиля

Метод изменения профиля, называемый также методом градиента концентрации, относится к типу экспериментов, в которых следят за размытием изначально резкого профиля концентрации адсорбата.

Для того, чтобы сформировать резкий профиль, обычно используют напыление адсорбата через маску. Изменение профиля контролируют с помощью методов зондирования поверхностной концентрации адсорбата с пространственным разрешением (например, ЭОС, ВИМС, СЭМ или локального измерения работы выхода). Диффузионные характеристики определяют, сравнивая экспериментальные профили с решением второго уравнения Фика для соответствующих граничных условий. В результате может быть определен химической коэффициент гетеродиффузии массопереноса.