Лекция 7.

Электронные свойства поверхности

-  Функционал плотности.

-  Модель желе.

-  Поверхностные состояния.

-  Электронная структура поверхности.

-  Поверхностная проводимость.

-  Эмиссия электронов и работа выхода.

-  Взрывная эмиссия.

Из-за разрыва трехмерной периодичности объемного кристалла электронные свойства вблизи поверхности сильно отличаются от электронных свойств в объеме. Дополнительные модификации вносит реконструкция поверхности. Модификации касаются перераспределения плотности заряда в приповерхностной области и появления специфических электронных состояний, называемых поверхностными состояниями. Электронная структура проявляется в таких свойствах поверхности, как поверхностная проводимость и работа выхода.

Расчет электронных состояний на поверхности твердого тела более сложный, чем соответствующий расчет для электронов, находящихся внутри твердого тела. Последний уже сам по себе достаточно сложен, поскольку в этой системе наименее сильно связанные электроны свободно движутся в периодическом потенциале, создаваемом ядрами и сильно связанными электронами — ионными остовами. Более того, движущиеся электроны отталкиваются друг от друга, поскольку все они заряжены отрицательно. Таким образом, требуется решать уравнение Шредингера для многочастичного периодического потенциала. Эту задачу решить аналитически можно лишь в редких случаях. Обычно ищутся различные приближения, сложность которых зависит от того, какое физическое свойство мы хотим описать и с какой точностью нам нужно получить согласие с экспериментом. Теория свободных электронов рассматривает решетку положительно заряженных ионных остовов как некоторый размазанный, в общем случае — притягивающий, потенциал для газа свободных электронов. Теория почти свободных электронов улучшает эту модель, вводя слабый периодический потенциал внутри потенциальной ямы, образованной частью твердого материала. Более лучшими приближениями являются псевдопотенциальные подходы или приближения сильной связи. Описание этих моделей электронных состояний в трехмерных периодических атомных структурах можно найти во многих учебниках по физике твердого тела.

Функционал плотности.

Для того чтобы охарактеризовать электронную структуру твердого тела, необходимо решить уравнение Шредингера для всех электронов в твердом теле. Это очевидно нереальная задача, так как твердое тело содержит порядка 1023 электронов на см3, в то время как точное решение уравнения Шредингера возможно только для очень малого числа электронов (порядка одного). Поэтому, требуются значительно упрощающие приближения. С другой стороны хотелось бы сохранить достаточную точность и надежность теоретических предсказаний. Теория функционала плотности показала себя как особенно удачный подход для достижения этой цели. Ее достижения были высоко оценены в виде присуждения Нобелевской премии по химии в 1998 году Вальтеру Кону за развитие теории функционала плотности. Существует альтернативный подход, а именно теория Хартри-Фока, которая позволяет рассчитывать электронную структуру молекул и небольших кластеров, но оказывается слишком грубой в случае больших систем, вроде поверхностей кристаллов и, поэтому, здесь обсуждаться не будет.

Теория функционала плотности основывается на теореме, сформулированной Хохенбергом  и Коном, которая гласит, что полная энергия системы (например, кристалла или его поверхности) полностью определяется распределением электронной плотности n(r) в его основном состоянии. Более того, можно определить функционал энергии

Е = Е[n(r)],

обладающий тем свойством, что он имеет минимум, когда n(r) соответствует распределению плотности в основном состоянии.

Обычно Е[n(r)] представляют в виде суммы трех членов: кинетической энергии Т, электростатической (или кулоновской) энергии U и обменно-корреляционного члена Ехс:

E[n(r)] = T + U + Exc.

Член кинетической энергии соответствует кинетической энергии невзаимодействующего неоднородного электронного газа в его основном состоянии. Кулоновский член чисто классический и описывает электростатическую энергию, возникающую из-за кулоновского притяжения между валентными электронами и ионами ядер остова, отталкивания электронов между собой и отталкивания между ионами остова.

Обменно-корреляционный член Ехс объединяет в себе вклады от квантово-механических эффектов многих тел. Наиболее важный из этих вкладов - обменный член, который связан с действием принципа Паули: в реальном пространстве электроны с одинаковым спином избегают сближения, в результате чего электрон-электронное ку-лоновское отталкивание уменьшается. Соответствующий выигрыш в энергии называют обменной энергией. Вклад дополнительных членов, описывающих взаимодействие между электронами с противоположно направленными спинами, определяют как корреляционная энергию. Обычно кинетическая энергия и кулоновский член имеют близкие значения, в то время как величина обменно—корреляционного члена составляет примерно 10 % от этого значения.

Распределение электронной плотности n(r), которое минимизирует функционал энергии Е[n(r)], находится как самосогласованное решение системы одноэлектронных уравнений шредингеровского типа (называемых уравнениями Кона-Шэма):

Искомая электронная плотность находится по одноэлектронным волновым функциям как:

Модель желе

Теория свободных электронов рассматривает абстрактную модель твердого тела, которую часто называют моделью желе. Самый простой способ описать поверхность, это представить себе, что однородный положительный потенциал, которым мы заменяем атомные остовы в твердом теле, резко обрывается на поверхности. Эта задача была  решена Лэнгом и Коном в 1970 году. Рассчитанные ими кривые электронной плотности в металле со свободными электронами, в котором на каждый атом приходится три валентных электрона (как в алюминии), показаны на рис. 1. Так как электроны свободно движутся внутри твердого тела, то они стараются заэкранировать потенциал притяжения, который стремится создаться на поверхности. Это приводит к возрастанию электронной плотности вблизи поверхности и осцилляциям плотности, которые быстро затухают вглубь твердого тела. Осцилляции имеют большую амплитуду для материалов, у которых электронная плотность ниже. Протяженность электронной волновой функции за пределы твердого тела в вакуум, которая видна на рис. 1, приводит к возникновению поверхностного дипольного момента, который вносит вклад в работу выхода данной поверхности.

В модели желе ионы остова заменяются равномерным фоном положительного заряда с плотностью, равной величине, получаемой при усреднении по пространству распределения заряда ионов. Эта простейшая модель дает с разумной точностью описание электронных свойств простых металлов, таких как Na, Mg или Аl, для которых зону проводимости составляют только s- и р-электроны.

Давайте применим модель желе для задачи поверхности. Для полубесконечной поверхности с направлением z вдоль нормали к поверхности распределение положительного заряда n+(r) имеет вид ступени при z = 0, то есть

Плотность электронов должна удовлетворять следующим условиям:

Профиль концентрации электронов в основном состоянии для полусбесконечной модели желе, рассчитанный в классической работе Лэнга и Кона с использованием подхода теории функционала плотности, показан на рис. 1. Ясно видны две основные особенности.

- Во-первых, распределение электронов проникает через поверхность
в вакуум, спадая до нуля на расстоянии 1-3 А от поверхности. Перетекание заряда приводит к дисбалансу положительного и отрицательного зарядов, в результате чего на поверхности формируется электростатический диполь с отрицательным полюсом сверху.

- Во-вторых, вглубь объема плотность электронов осциллирует. Это осцилляции Фриделя. Осцилляции Фриделя возникают как ответ электронного газа на резкое изменение в распределении положительного заряда фона. Они являются характерной особенностью дефектов в металлах в целом, а не только поверхности. Более того, в то время как тяжело пронаблюдать осцилляции Фриделя в объеме, осцилляции электронной плотности на поверхности, вызванные ступенями и заряженными дефектами, ясно видны с помощью сканирующей туннельной микроскопии (рис. 2).

Поверхностные состояния

Основной вывод электронной зонной теории твердых тел заключается в существовании зон разрешенных энергий, разделенных зонами запрещенных энергий. Решение уравнения Шредингера для периодического потенциала, связанного с бесконечной кристаллической решеткой, воспроизводит эти основные тенденции для объема кристалла. Наличие свободной поверхности приводит к прерыванию периодичности и, следовательно, изменяет краевые условия уравнения Шредингера. Для одномерной задачи потенциал можно принять в упрощенном виде, показанном на рис. 3, а. В этом случае имеются два типа решений.

- Первый тип решения (рис. 3, б) соответствует объемным состояниям с волновыми функциями, распространяющимися в объеме и экспоненциально затухающими в вакууме.

- Второй тип решения (рис. 3, в) соответствует поверхностным
состояниям, волновые функции которых локализованы в области
поверхности, затухая экспоненциально и в объеме, и в вакууме.

При обсуждении поверхностных состояний принято отличать состояния Шокли от состояний Тамма.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СОСТОЯНИЯ - электронные состояния, локализованные вблизи поверхности кристалла. Волновая ф-ция П. с. затухает в обе стороны от поверхности кристалла. Различают собственные П. с., обусловленные обрывом кристаллич. решётки на границе, и несобственные, локализованные на примесях или дефектах, находящихся на поверхности. Несобственные поверхностные состояния могут быть обусловлены еще зарядами изображения.

На возможность существования П. с. впервые указал И. Е. Тамм (1932), к-рый рассмотрел электронный спектр ограниченной одномерной решётки, состоящей из прямоугольных потенциальных ям, разделённых прямоугольными барьерами. Поэтому собств. П, с. наз. таммовскими состояниями. Их появление обусловлено отличием высот потенциальных барьеров у ям в объёме и у поверхности. Поскольку вдоль поверхности имеется периодическое расположение атомов (пусть и отличающееся от их расположения в кристалле), такие состояния делокализованы вдоль поверхности.

Позже Шокли показал, что П. с. могут возникать и в том случае, когда высоты потенциальных барьеров одинаковы, но в каждой яме есть неск. уровней и зоны, происходящие от этих уровней, пересекаются. В реальных кристаллах таммовские состояния соответствуют оборванным (ненасыщенным) валентным связям поверхностных атомов. Обычно в результате обрыва этих связей происходит перестройка, наз. реконструкцией поверхности, т. е. смещение приповерхностных атомов как в плоскости, касательной к поверхности, так и по нормали к ней, в результате чего на поверхности образуются структуры с периодом, равным неск. периодам объёмной решётки или несоизмеримым с ними. Характер реконструкции зависит от кристаллографич. ориентации поверхности, метода её приготовления, в частности от темп-ры отжига, а также от типа и концентрации адсорбиров. примеси или наличия на ней слоя окисла. Напр., на поверхности (111) Si реализуются структуры с периодами (1 x l), (2 x 1), (7 x 7).

- Поверхностные  состояния,   обусловленные потенциалом изображения, или для краткости просто поверхностные состояния потенциала изображения относятся к поверхностным состояниям, возникающим из-за электростатического взаимодействия электрона с его зарядом изображения
на поверхности. Присутствие электрона над поверхностью металла
приводит к перераспределению заряда в кристалле таким образом,
что возникает потенциал притяжения. Притяжение можно представить в виде кулоновского взаимодействия реального электрона снаружи кристалла и его положительного заряда изображения внутри кристалла. Если проекция объемных зон на поверхность содержит запрещенную зону вблизи уровня вакуума, то электрон, находящийся у поверхности, не может проникнуть в объем твердого тела. В результате, электрон может быть захвачен в связанное состояние. Эти состояния потенциала описываются набором уровней, подобном сериям Ридберга, и локализованы в вакууме на расстоянии в несколько А над верхним слоем атомов.

Для исследования поверхностных состояний существует несколько экспериментальных методов, наиболее важными из которых являются

- ультрафиолетовая фотоэмиссия с угловым разрешением;

- сканирующая туннельная микроскопия и спектроскопия.

Поверхностная проводимость

Подобно объемным материалам поверхности можно разделить на металлические и полупроводниковые (изолирующие). Четкое разделение основывается на зонной структуре поверхностных состояний. Металлическая поверхность имеет заметную плотность электронных состояний на уровне Ферми. Это значит, что зона поверхностного состояния заполнена частично. У полупроводниковой поверхности уровень Ферми находится в запрещенной зоне, и обычно зоны поверхностных состояний имеют меньшую дисперсию. В зависимости от ширины запрещенной зоны можно провести условное разделение на полупроводники и диэлектрики (у полупроводников запрещенная зона уже), но в действительности между ними нет принципиального различия.

Присутствие электронных поверхностных состояний на поверхности полупроводника возмущает электронную структуру в объеме полупроводникового материала, приводя к изгибу зон в приповерхностной области. Это явление можно представить себе следующим образом. Для начала рассмотрим полупроводник n-типа (рис. 4, а). Глубоко в объеме положение уровня Ферми смещено из-за легирования от середины запрещенной зоны в сторону дна зоны проводимости. На поверхности энергетическое положение зоны поверхностных состояний внутри запрещенной зоны фиксировано. При мысленном приведении в «контакт» поверхности и объема заполненные донорные уровни объема оказываются выше незаполненных поверхностных состояний. Такая энергетически невыгодная ситуация не может быть стабильной, и электроны с объемных донорных уровней будут переходить на свободные поверхностные состояния до тех пор, пока уровни Ферми объема и поверхности не выровняются (рис. 4, б). В результате переноса заряда на поверхности аккумулируется дополнительный отрицательный заряд. Приповерхностная область обеднена электронами и, следовательно, заряжена положительно. Эту область называют слоем пространственного заряда. Неоднородное распределение разряда приводит к возникновению электростатического потенциала, который называют встроенным потенциалом. При упрощающем предположении, что концентрация ионизированных доноров Nd постоянная по всему слою пространственного заряда толщиной d, встроенный потенциал v(z) внутри слоя пространственного заряда имеет вид:

где ε - диэлектрическая постоянная полупроводника, a z - расстояние от поверхности.

Для того чтобы представить себе изгиб зон, обусловленный параболическим встроенным потенциалом, надо вспомнить, что отрицательный заряд поверхности отталкивает электроны в объем, то есть для перемещения электрона из объема на поверхность надо совершить работу: зоны изогнуты вверх к поверхности. Аналогичное рассмотрение для случая полупроводника р-типа показывает, что поверхность аккумулирует положительный заряд и зоны изогнуты вниз к поверхности (рис. 4, г).

Примеры, приведенные на рис. 4, соответствуют случаю, когда слой пространственного заряда представляет собой обедненный слой (то есть носители вытеснены из приповерхностной области, и, следовательно, проводимость слоя пространственного заряда мала). Когда же зона поверхностных состояний расположена близко к краю запрещенной зоны объема, то изгиб зон может приводить к образованию обогащенного слоя. Этот слой обогащен дырками, если зона поверхностных состояний вблизи потолка валентной зоны объема, и электронами, если поверхностная зона вблизи дна зоны проводимости. Обогащение свободными носителями приводит к увеличению поверхностной проводимости. В случае сильного изгиба зон неосновные носители могут преобладать в слое пространственного заряда, то есть образуется инверсный слой.

Рассмотрим поверхностную проводимость. Связь между структурными превращениями на поверхности и изменением поверхностной проводимости была обнаружена еще в 70-х годах прошлого века. В качестве примера на рис. 5 показаны результаты эксперимента, в котором одновременно проводились измерения проводимости и наблюдения структуры поверхности методом ДМЭ в ходе изохронного отжига сколотого образца Si(111)2x1. Как видно, поверхностная проводимость уменьшается при разрушении реконструкции 2x1, проходит через четко выраженный минимум при температуре около 370° С и возрастает снова при формировании на поверхности структуры 7x7. Однако, следует заметить, что интерпретация этих результатов неоднозначна даже сейчас, так как ток, протекающий через образец, в действительности представляет собой сумму трех основных вкладов. Эти вклады обусловлены тремя параллельными каналами проводимости. Это

- зоны поверхностных состояний;

- слой пространственного заряда;

- объем образца.

Поэтому, для слоевой проводимости g полупроводника, имеющего форму квадрата произвольного размера и толщину d можно записать:

Здесь go - это вклад объема в слоевую проводимость. Она выражается в единицах [S/квадрат] и связана с объемной проводимостью σв [S/см] выражением go = σвd. Δσsc и Δσss описывают вклады от слоя пространственного заряда и поверхностных состояний, соответственно.

В общем случае очень трудно разделить эти вклады. Более того, в большинстве случаев вклад объема намного превосходит вклады поверхности. Чтобы минимизировать вклад объема требуется использование специальных экспериментальных решений.

На рис. 6 проиллюстрировано как вклад поверхности может быть усилен при уменьшении размеров четырех-зондовой головки.

Напомним, что четырех-зондовый метод - это наиболее часто используемая методика для измерения электрической проводимости. В ней постоянный ток I пропускается через внешнюю пару зондов, а падение напряжения V измеряется на внутренней паре зондов, как показано на вставке на рис. 6. Сопротивление, измеренное четырех-зондовым методом, равно R = V/I (с геометрическим поправочным множителем, зависящим от формы образца и расстояния между зондами). Экспериментальные точки на рис. 6 показывают сопротивление кристалла кремния (n-тип, удельное сопротивление 5-15 Ом·см, размер 4x15x0.4 мм3) с реконструкцией Si(111)7x7 на поверхности, измеренное четырех-зондовым методом, как функция расстояния между зондами d. Для сравнения серой полоской показана рассчитанная зависимость для полубесконечного однородного образца, сопротивление которого дается выражением R = ρ/2πd, где ρ - удельное сопротивление кристалла. Характер зависимости  можно понять, если предположить, что при расстоянии между зондами, равном d, ток в основном протекает через объем кристалла, длина, ширина и глубина которого также порядка d.

На рис. 6 видно, что экспериментальные данные согласуются с расчетными только в интервале межзондовых расстояний 10-100 мкм и заметно выше и при больших, и при меньших значениях d. Принимая во внимание, что толщина образца 0,4 мм, приближение полубесконечного образца годится только для случая, когда d порядка 10-100 мкм, но для больших d, и когда величина d превышает толщину образца, распределение тока ограничено толщиной образца, и зависимость  перестает выполняться. При d < 10 мкм ток протекает только вблизи поверхности, и экспериментальная зависимость показывает, что сопротивление приповерхностного слоя выше, чем объема. Этот результат согласуется с тем фактом, что слой пространственного заряда ниже поверхности Si(111)7x7 обеднен подвижными носителями заряда.

Приведенные результаты показывают, что при уменьшении расстояния между зондами измерения становятся более чувствительными ко вкладу поверхности. Это же видно при сравнении результатов, полученных при измерениях, проводимых с помощью микрозондов и макрозондов на других поверхностях.

Имея дело с поверхностной проводимостью, нельзя забывать о присутствии дефектов на поверхности. Атомные ступени и точечные дефекты действуют как барьеры для электронов поверхностных состояний, что доказывается наблюдением осцилляции Фриделя вблизи ступеней и дефектов. Это должно приводить к возникновению дополнительного сопротивления на ступенях, что было ясно показано в измерениях с помощью микрозондов. Сопротивление, измеренное поперек макроступени, много выше, чем сопротивление, измеренное на террасе без ступеней (рис. 7).

Работа выхода

Работа выхода — есть разность между энергией электрона, находящегося в состоянии покоя в вакууме за пределами образца, и электрона, находящегося на уровне Ферми. В материалах неметаллического типа, таких как полупроводники и изоляторы, работу выхода можно определить как разность между энергией покоящегося электрона в вакууме и наиболее слабо связанным состоянием электронов в образце. Естественно, работа выхода — это важный параметр в тех случаях, когда из твердого тела удаляются электроны. Например, она играет важную роль в термоэлектронной эмиссии, влияет на контактную разность потенциалов между различными материалами, на эмиссию электронов в сильных электрических полях и на образование связей примесных атомов с поверхностью. Кроме того, ее вычисление служит важным тестом при расчетах электронной структуры поверхности.

Существует несколько физических факторов, определяющих величину φ. Из рис. 8 можно видеть, что прежде всего, величина φ зависит от глубины потенциальной ямы W для электронов проводимости внутри твердого тела. Этот параметр является объемным свойством и определяется притяжением электронов положительно заряженными ионами всей решетки, которое, в свою очередь, зависит от типа и расположения положительных ионов кристаллической решетки. Его энергия порядка нескольких электронвольт.

Наряду с объемным вкладом, существуют специфически поверхностные вклады в W. Поэтому неправильно рисовать W на рис. 8 как величину, не зависящую от положения внутри твердого тела: она должна изменяться в поверхностной области. Один из таких вкладов — потенциал изображения. В электростатике известно, что заряд -е, расположенный вне проводника, притягивается зарядом изображения +е. расположенным в той точке внутри образца, которая получается отражением заряда -е в плоскости поверхности. Если заряд -е находится на расстоянии z от плоскости поверхности, то сила изображения будет равна. Эта сила действует на электрон, вышедший в вакуум, и поэтому дает вклад в работу выхода. Можно показать, что она становится пренебрежимо малой на расстояниях больших, чем 10-6-10-5 см от поверхности.

Второй поверхностный вклад в W может возникнуть за счет образования двойного электрического слоя на поверхности. Так как с одной стороны от поверхностных атомов есть атомы, а с другой — нет, то распределение электронов вокруг них будет асимметричным относительно положительных ионных остовов. Это приводит к появлению двойного слоя заряда, как показано на рис. 9. Два существенных эффекта этого двойного слоя состоят в том, что работа выхода становится чувствительной как к поверхностному загрязнению, так и к тому, какая кристаллографическая грань представлена на поверхности. Загрязнение будет влиять на φ потому, что оно по-разному будет изменять двойной электрический слой в зависимости от сродства загрязняющих атомов к электрону. Поскольку сродство к электрону зависит от типа атомов, то φ будет меняться в соответствии с типом загрязняющих атомов. Тип кристаллической грани, выходящей на поверхность, также будет влиять на φ, потому что дипольный момент двойного электрического слоя зависит от плотности положительных ионных остовов на поверхности, которая, в свою очередь, зависит от типа грани. Вклад электрического двойного слоя в φ составляет порядка нескольких десятых электронвольта.

Итак, исходя из приведенных выше аргументов, можно ожидать, что работа выхода φ будет зависеть от того, какая кристаллическая грань исследуется и насколько она является атомарно чистой.

Пример. Адсорбция атомов или молекул изменяет дипольный момент и, следовательно, изменяет работу выхода образца. В качестве примера на рис. 10 показано изменения работы выхода, вызванные адсорбцией хлора и цезия на поверхности Cu(111). Так как электроотрицательный Сl принимает электроны металла, суммарный дипольный момент поверхности увеличивается, приводя к росту работы выхода (рис. 10, а). Напротив, электроположительный Cs отдает электроны в металл, где они остаются в непосредственной близости от поверхности и экранируют адсорбированные ионы. Дипольный момент, вызванный адсорбатом, направлен в противоположную сторону по отношению к дипольному моменту чистой поверхности Cu(111), что приводит к уменьшению работы выхода (рис. 10, б). Форма зависимости для Cs типична для адсорбции щелочных металлов на металлических поверхностях в том, что на ней после быстрого (почти линейного) начального уменьшения работы выхода следует минимум, а затем небольшое увеличение в области насыщающего монослоя. Это поведение можно просто объяснить следующим образом. В начале каждый адсорбированный ион дает свой индивидуальный вклад в работу выхода. Поэтому, из наклона зависимости Δφ от покрытия можно оценить величину дипольного момента одного атома. С увеличением же покрытия диполи начинают «чувствовать» поля соседних диполей. Результатом междипольного взаимодействия становится деполяризация плотно упакованных диполей.

Работа выхода полупроводников

Для полупроводников возникает дополнительный эффект изгиба зон и суммарная работа выхода полупроводника обычно описывается суммой трех членов (рис. 11):

Здесь χ - это сродство к электрону, eVS описывает изгиб зон, а член (ЕС —ЕF) обозначает разность энергий между уровнем Ферми и дном зоны проводимости в объеме. Диполи, вызванные адсорбатами, влияют на первые два члена, а легирование полупроводника на третий член.

Измерения работы выхода

Существует несколько экспериментальных методов для измерения работы выхода. Они подразделяются на две группы:

- абсолютные методы измерения;

- относительные методы измерения.

Абсолютные методы основываются на явлениях электронной эмиссии, таких как

- полевая эмиссия (эмиссия электронов, вызванная высокими электрическими полями);

- термоэлектронная эмиссия (эмиссия электронов, вызванная высокими температурами);

- фотоэмиссия (эмиссия электронов, вызванная облучением фотонами).

Полевая эмиссия. Основы полевой эмиссии проиллюстрированы на рис. 12, который показывает схематическую потенциальную диаграмму в случае присутствия электрического поля F вблизи поверхности. Исходный барьер (аппроксимированный здесь потенциалом изображения ~ -e2/4z) деформируется потенциалом приложенного поля -Fez и приобретает форму, представленную кривой «суммарного потенциала». Это эффективный барьер имеет уменьшенную высоту и конечную ширину. Ширина равна ~ φ/eF на уровне Ферми и для электрических полей порядка 1 В/Ангстрем (достижимых при приложении ~1000 В к острой игле с радиусом кривизны ~1000 А) составляет несколько Ангстрем. В этом случае электрон может покинуть металл в результате квантово-механического туннелирования через барьер. Плотность тока j для этого процесса описывается выражением Фоулера-Нордгейма:

где F - это приложенное напряжение в В /см, φ - работа выхода металла в эВ, а t(ξ) и f(ξ) - медленно меняющиеся функции безразмерного параметра ξ. Последние имеются в табличном виде. Полевая эмиссия также составляет основу работы полевого эмиссионного микроскопа.

Термоэлектронная эмиссия. При ненулевой температуре электроны имеют конечную вероятность преодолеть потенциальный барьер поверхности и покинуть кристалл. Плотность термоэлектронного тока j с однородной поверхности металла при температуре Т описывается выражением Ричардсона-Дэшмана:

где

а m и е - масса и заряд электрона, соответственно, h - постоянная Планка, а kв - постоянная Больцмана.

В термоэлектронных экспериментах работа выхода определяется из наклона зависимости ln(j/T2) от (1/Т). В таблице 2 объединены вместе данные о работе выхода вольфрама, определенные в экспериментах по полевой и термоэлектронной эмиссии.

Фотоэлектронная эмиссия. Если твердое тело облучается фотонами, то некоторые электроны могут поглотить энергию фотона и покинуть твердое тело. Этот процесс называют фотоэлектронной эмиссией или просто фотоэмиссией. Испускаемые электроны называют фотоэлектронами. Для металла при нулевой температуре минимальная энергия фотона, необходимая для рождения фотоэлектрона (порог фотоэмиссии), равна работе выхода:

При конечной температуре некоторые электроны занимают состояния выше уровня Ферми, и фотоны с энергией меньше, чем hv0 могут вызывать фотоэмиссию. Фототок насыщения из однородного металла при температуре Т описывается выражением Фоулера:

где В - параметр, зависящий от материала, а f - универсальная функция Фоулера.

Абсолютное измерение работы выхода представляет трудность. Согласно уравнению Ричардсона-Дашмана, интенсивность термо-электронной эмиссии экспоненциально зависит от φ. Используя это уравнение и проведя эксперименты по измерению термоэмиссионного тока как функции температуры, можно определить величину φ. К сожалению, доступный измерению термоэмиссионный ток имеет место только при высоких температурах (φ обычно больше 2эВ). Поэтому использование этого метода ограничено лишь теми материалами, которые имеют низкое давление паров при высоких температурах (например, Ni, Mo,Pt, W, Та). Другой эксперимент по абсолютному определению φ состоит в измерении фотоэлектрического выхода материала (полного фотоэлектронного тока) как функции частоты падающего света ν. При абсолютном нуле температур не должно быть никакой фотоэмиссии при hν < φ, а выше порога фотоэмиссии ν0. определяемого условием

фотоэлектрический выход должен сразу же возникнуть, как только электроны с потолка валентной зоны начинают возбуждаться в вакуум. Фаулер (1933) первым показал, что этот метод можно использовать для получения точного значения φ. Большинство чистых металлов имеют работу выхода порядка нескольких электронвольт, поэтому падающее излучение, используемое для определения порога фотоэффекта, находится в ультрафиолетовой области спектра.

Кроме абсолютных методов, описанных выше, существует набор относительных методов измерения работы выхода. Все относительные методы основываются на том факте, что между двумя металлическими образцами, имеющими внешнее электрическое соединение, образуется контактная разность потенциалов (КРП), которая равна разности их работ выхода (поделенных на заряд электрона). Изменения работы выхода поверхности образца в результате каких-либо физических процессов (например, в результате адсорбции) могут быть определены относительно эталонной работы выхода зонда путем измерения величины КРП между этими двумя поверхностями. Если работа выхода зонда точно известна, то относительные изменения работы выхода образца могут быть переведены в абсолютные значения. Наиболее часто используемые относительные методы:

- метод колеблющегося конденсатора (или метод Кельвина) и

- диодный метод.