ФЕДЕРАЛЬНОЕ   АГЕНТСТВО   ПО   ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ   ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ»

### Утверждаю

###### Декан ФТФ

_________________ Бойко В.И.

«___»________________2009 г.

качественное определение урана и тория

в твердых материалах

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплинам  «Спецхимия», «Химия редких, рассеянных, радиоактивных элементов» и по «Аналитической химии урана, плутония и тория» для студентов по направлениям: 240600 «Химическая технология материалов современной энергетики, 651000 «Ядерная физика и технологии»

Томск – 2009 г.

УДК 546.79: 543.061 (07)

Качественное определение урана и тория в твердых материалах

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплинам  «Спецхимия», «Химия редких, рассеянных, радиоактивных элементов» и по «Аналитической химии урана, плутония и тория» для студентов по направлениям: 240600 «Химическая технология материалов современной энергетики, 651000 «Ядерная физика и технологии»

Томск, ТПУ, 2009 г. -  7 с.

Составители:           Каляцкая Г.В.,

Маслов А.А.

Рецензент:                к.х.н.,  доцент Жерин И.И.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром    кафедры ХТРЭ  №  9  от   15 января 2009    г.

Зав. кафедрой  ХТРЭ          ____________________      В.П. Дмитриенко

##### МК  ФТФ                             ____________________      В.Д. Каратаев

## I. цель работы

1.Освоить методику качественного определения урана и тория в рудах, концентратах.

2.Определить, присутствует или нет уран и торий в пробах руды.

II. теоретические основы

Для качественного определения урана и тория применяют методы химического, радиометрического, спектрального, а для урана еще и люминесцентного анализа.

Химические методы основаны на различных реакциях взаимодействия урана и тория с неорганическими и органическими реагентами с образованием либо трудно-растворимых, либо окрашенных соединений. В аналитической практике для качественного обнаружения урана и тория предпочтение отдается методам с образованием окрашенных соединений. Так, например,  ион уранила с неорганическим реагентом – ферроцианидом калия – образует осадок красно-бурого цвета:

,

а ион тория с органическим реагентом – натриевой солью-дифениламин-4-сульфокислоты – образует красно-фиолетовый осадок:

.

Определению мешают примеси, присутствующие в пробе анализируемого материала: железо, медь, никель, титан, молибден и др. Большинство мешающих элементов можно отделить в виде сульфидов, действуя на раствор сульфидом аммония. Уран предварительно должен быть переведен в растворимый комплекс   карбонатом аммония, в противном случае уран в виде сульфида UO2S  окажется в осадке вместе с сульфидами примесей.  Избыток сульфида аммония в фильтрате окисляют пероксидом водорода, затем раствор подкисляют для разложения растворимого трикарбонатного комплекса, добавляют винную кислоту для связывания в комплекс молибдена и выполняют реакцию с ферроционидом калия.

При определении тория с использованием дифениламин-4-сульфокислоты натриевой соли  мешающими примесями являются скандий, титан, цирконий, молибден и др., а также соли железа, образующие с реактивом коричневую окраску. Для отделения тория от указанных элементов применяются в основном две реакции – осаждение в кислых средах фторида или оксалата тория. Осаждение тория в виде фторида дает более надежные результаты при отделении его от больших количеств железа, алюминия, циркония и урана. Наиболее полно фторид тория осаждается при введении фтористого аммония, особенно в присутствии минеральных кислот.

III. определение урана

Реактивы:

- соляная кислота, концентрированная;

- азотная кислота, концентрированная;

- аммиак, 25% - ный раствор;

- (NH4)2CO3 , в порошке;

- (NH4)2S , насыщенный раствор H2S в 25% - ном растворе NH4OH;

- пероксид водорода, 30 % - ный раствор;

- винная кислота - (C4H4O6), 50% - ный раствор;

- серная кислота, концентрированная;

- раствор K4[Fe (CN)6].

Ход работы:

Навеску руды, содержащей (40 – 50) мг U3O8, помещают в фарфоровый тигель, смачивают двумя – тремя каплями концентрированной HCl и добавляют 1 каплю концентрированной HNO3. Тигель ставят на электроплитку, и содержимое выпаривают  досуха.  Затем  в  тигель  добавляют  (7 – 10)  капель  воды,  (1 – 2) капли 25%-ного раствора аммиака (до щелочной реакции), небольшое количество сухого карбоната аммония и одну каплю сульфида аммония. Содержимое тигля тщательно перемешивают, нагревают в течение трех минут и отфильтровывают на центрифуге. Фильтрат сливают в фарфоровую чашечку, добавляют 3 капли пероксида водорода и выпаривают почти досуха, затем в чашечку добавляют 1 каплю воды,  1 каплю серной кислоты, 3 капли винной кислоты и тщательно перемешивают. К полученному в чашечке раствору добавляют (1 – 2) капли раствора K4[Fe(CN)6]. Появление красно-бурого осадка свидетельствует о наличии урана в навеске руды.

В отчете о выполнении качественного определения урана представить все реакции по ходу работы, в которых участвует уран.

IV. определение тория

Реактивы:

- серная кислота, концентрированная;

- соляная кислота, концентрированная;

- аммония фторид, кристаллический;

- едкий натр, 40% - ный раствор;

- уксусная кислота, насыщенный раствор;

- натриевая соль ализаринсульфокислоты (C12H10O3NSNa), раствор.

Ход  работы:

Навеску руды в количестве (20 – 40) мг помещают в тигель, добавляют 6 капель концентрированной серной кислоты, нагревают до удаления последней, снова добавляют и снова нагревают. Нагревание ведется до тех пор, пока проба руды в тигле не останется в виде густой массы, смоченной серной кислотой. Тигель охлаждают,  массу  выщелачивают  водой,  взятой  в  количестве  (20 – 30)   капель (1 – 1,5 мл) и переносят с осадком в фарфоровую чашечку. Туда же добавляют одну каплю концентрированной соляной кислоты, нагревают до кипения и охлаждают. Охлажденный раствор с осадком отфильтровывают в центрифуге. Осадок промывают 10 каплями воды и снова отфильтровывают на центрифуге. Фильтраты объединяют, добавляют несколько крупинок фторида аммония и тщательно перемешивают. Образующийся осадок фторида тория отделяют от маточника на центрифуге, промывают (10 – 20) каплями воды, вновь фильтруют на центрифуге. Маточник сливают, осадок обрабатывают 40%-ной щелочью, и при перемешивании стеклянной палочкой переносят в фарфоровую чашечку. Чашечку помещают на электроплитку и нагревают (2 – 3) минуты. Затем осадок фильтруют на центрифуге, фильтрат сливают, осадок промывают (10 – 20) каплями воды и отфильтровывают на центрифуге. После удаления фильтрата осадок переносят в фарфоровую чашечку и обрабатывают тремя каплями соляной кислоты и выпаривают досуха. После охлаждения осадок в чашечке смачивают тремя каплями воды, одной каплей насыщенного раствора уксусной кислоты (СН3СООН), к раствору добавляют две капли раствора натриевой соли ализаринсульфокислоты. Появление осадка фиолетово-красной окраски указывает на присутствие тория.

В отчете по данной работе необходимо написать все реакции, в которых участвует торий, и дать заключение о наличии тория в исследуемой пробе.

V. техникА  безопасности  при в ыполнении работ

- Работать только в халате и на отведенном для этой работы месте.

- Строго выполнять требования инструкции по работе с радиоактивными веществами и с агрессивными химическими веществами.

- Отработанные радиоактивные растворы сливать только в специально предназначенные емкости.

- Для отбора всех видов растворов (радиоактивные, кислоты, щелочи и др.) с помощью пипетки необходимо использовать резиновую грушу.

- С концентрированными кислотами и щелочами работать только в вытяжном шкафу.

- Пользоваться электроплиткой только с закрытой спиралью.

Литература

- В.К. Марков, А.В. Виноградов и др. Уран, методы его определения. Атомиздат. – М., 1964 г.

- Г.Е. Каплан, Т.А. Успенская и др. Торий, его сырьевые ресурсы, химия и технология. Издательство Госкомитета по использованию атомной энергии. – М., 1960 г.