Курс

«Диагностика нагруженных материалов»

Раздел_2

Для самоконтроля 1.

В методах промышленной радиографии: рентгенографии, гаммаграфии, ускорительной и нейтронной радиографии. Изделия какой толщины могут быть просвечены?

1 до 700 мм.

10 до 100 мм.

100 до 500 мм.

1 до 1000 мм.

Вопрос 1: указать, какая схема просвечивания указана на рисунке 2.11.

Ответ: Панорамное просвечивание труб большого диаметра (чтобы рентгеновский аппарат можно было ввести внутрь трубы). Ответ ввести в поле редактирования.

Для самоконтроля 2.

На рисунке показана схема просвечивания

кольцевого стыкового сварного

соединения через одну стенку

Что на рисунке 2.6. обозначено цифрой 6?

А) источник излучения;

Б) апертура пучка, вызывающего

большую дисторсию радиационного

изображения ОК;

В ОК;

Г) пленка со свинцовым экраном от

воздействия обратно-рассеянного излучения.

Вопрос 2.

Энергия фотонов с учетом атомного номера, плотности материала и толщины ОК выбирается как результат некоторого компромисса между:

чувствительностью радиационного контроля и длительностью экспозиции.

Для самоконтроля 3.

Рентгенографические пленки подразделяют на четыре класса в зависимости от зернистости, контрастности и чувствительности к излучению. Во сколько раз чувствительность пленки 3-го класса отличается от таковой для первого класса?

- в 5 - 10 раз выше

- в 2-4 раза выше

- в 2-3 раза ниже

- не отличается

Вопрос 3.

Поставьте в соответствие класс рентгенографических пленок и качество снимков, которое они позволяют получать

| Класс | Качество снимка | Качество снимка | Качество снимка | Качество снимка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Очень высокое | Низкое | Среднее | Высокое |
| G2 | Высокое | Очень высокое | Низкое | Среднее |
| G3 | Среднее | Высокое | Очень высокое | Низкое |
| G4 | Низкое | Среднее | Высокое | Очень высокое |

Вопрос 4.

Один из способов выбора фокусного расстояния (т.е. расстояния от излучателя до преобразователя), позволяющего получать высокую чувствительность выявления дефектов, заключается в том, что после ориентировочной оценки энергии фотонов рабочего пучка излучения и выбора источника излучения и типа пленки оценивают:

Ввести ответ: значение нерезкости преобразования радиационного изображения..

Для самоконтроля 4.

Для выбора фокусных расстояний для ОК и техники класса B ответственного назначения используются номограммы, построенные на основе зависимостей:

df/f = 1.5b2/3

<i>d<sub><small>f</small></sub>/f</i> = 1.5<i>b</i><sup><small>2/3</small></sup>

df/f = 5b2/3

df/f = 7.5b2/3

df/f = 15b2/3

где f – размеры фокусного пятна источника; b – расстояние между поверхностью ОК, обращенной к источнику излучения, и пленкой вдоль оси рабочего пучка излучения.

Для самоконтроля. 5

На рисунке 2.17 приведена схема формирования

ограниченного по размерам поперечного

сечения рабочего пучка излучения

с его фильтрацией. Какой цифрой обозначен

радиационный пребразователь?

2

3

4

5

Вопрос 5.

Что представляет собой номограмма рентгеновской экспозиции?

Ответ: графическая зависимость между толщиной материала, анодным напряжением на рентгеновской трубке и экспозицией.

Вопрос 6.

При составлении номограммы экспозиций, получают серию радиографических снимков ступенчатого клина, изготовленного из конкретного материла. Затем, для ряда анодных напряжений на рентгеновской трубке, снятых через определенный диапазон клин последовательно радиографируют при различных экспозициях (мА-мин, мА-с). Укажите этот диапазон.

- через 10(30 кВ

- через 5(10 кВ

- через 25(30 кВ

- через 10(50 кВ

Для самоконтроля 6.

Энергия фотонов гамма-излучения зависит от типа радионуклидного источника и при его эксплуатации:

- остается постоянной.

- Незначительно снижается.

- Постепенно снижается.

- Может как незначительно снижаться так и возрастать.

Для самоконтроля 7.

Для расшифровки радиографических снимков используют

- Диаскопы

- Негатоскопы

- Микроскопы

- Радиоскопы

Вопрос 7.

Относительная чувствительность контроля К (в процентах) определяется как:

К=100 х/(,

К=100 (/х,

К=100(*х,

К=(/100х,

где ( -  абсолютная чувствительность контроля; x - радиационная толщина ОК.

Для самоконтроля 8

Укажите несуществующий эталон чувствительности

эталон чувствительности ступенчатого типа

канавочный эталон

проволочный эталон.

клиновидный эталон

ступенчато-дырочный эталон.

пластинчатый эталон

Вопрос 8.

Калибровка измерителей оптической плотности осуществляется с помощью полоски фотоматериала с набором эталонных значений, оптических плотностей. При правильной эксплуатации денситометра можно осуществлять измерения с точностью:

± 0,02.

± 0,01

± 0,025

± 0,05

Для самоконтроля  9

Укажите компенсаторы, которые не используют в практике радиационного контроля: твердые,

насыпные,

газообразные,

жидкостные

в виде пасты.

Вопрос 9

Измерение плотности почернения проводят с помощью денситометров, позволяющих оценивать оптическую плотность изображений с размерами 1 ... 3 мм, а также микроденситометров и микрофотометров, дающих возможность измерять плотность на деталях снимков до:

1 мкм.

2 мкм.

3 мкм.

5 мкм.

Вопрос 10

Укажите правильную формулу для определения времени просвечивания:

t=kэdf3/A,

<i>t=k<sub><small>э</small></sub>d<sub><small>f</small></sub>&sup3/A</i>

t=kэdfA,

t= A/kэdf,

t=kэdf2/A,

где t - время при плотности почернения снимка s = 2,0 с; kэ - коэффициент экспозиции; df- - фокусное расстояние, м; А - активность источника, Бк (беккерелях).

Для самоконтроля 10

Толщина свинцовых усиливающих экранов в зависимости от типа источника и анодного напряжения на рентгеновской трубке должна быть в следующих пределах:

для рентгеновской аппаратуры с анодным напряжением 150 ... 250 кВ:

0,02 ... 0,15 мм передние и задние экраны

до 0,03 мм передние и до 0,15 мм задние экраны

0,1 ... 0,2 мм передние и задние экраны

до 0,1 мм передние и до 0,2 мм задние экраны

# Text boxes

5

4

3

2

1

#### 2

#### 3

#### 1

#### 1

3

Схема формирования ограниченного по размерам поперечного сечения рабочего пучка излучения с его фильтрацией

.

1

2

Схема просвечивания кольцевого стыкового сварного соединения через одну стенку

5

4

90(

7

6