МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа ядерных технологий

Научно-образовательный центр Б.П. Вейнберга

Программа

учебной практики

«Адгезия покрытий и методы её измерения»

Разработчики:

Доцент НОЦ Б.П. Вейнберга                                                         Юрьева А.В.

Старший преподаватель

НОЦ Б.П. Вейнберга                                                                        Грудинин В.А.

Томск 2025

Оглавление

1.	Структура учебной практики	2

2.	Индивидуальные задания на практику	4

Задание 1 «Влияние материала подложки на адгезию»	4

Задание 2 «Влияние метода осаждения на адгезию покрытия»	6

Задание 3 «Методы измерения адгезии. Дуговое испарение»	7

Задание 4 «Методы измерения адгезии. Магнетронное распыление»	8

Задание 5 «КВО»	9

Рекомендуемая литература	10

# Структура учебной практики

Работа осуществляется в группе по 3 человека.

Каждая группа выполняет практические задания и подробно прорабатывает теоретический вопрос по указанной теме.

Отчет оформляется на подгруппу, дневник студент заполняет индивидуально.

Содержание практики:

- Теоретическая часть (подготовка литературного обзора).

Изучить сущность физического явления и проработать предложенные в индивидуальном задании вопросы.

- Практическая часть.

Провести все экспериментальные исследования по теме, представленной в задании.

- Подготовить отчет в соответствии с требованиями Стандарта ТПУ.

Структура отчета по практике:

- Титульный лист.

- Задание.

- Содержание.

- Введение

Во введении необходимо привести общую характеристику рассматриваемого объекта (теоретического вопроса). Описать актуальность работы. Должны быть сформулированы цель и задачи работы.

Основная часть отчета

- Теоретическая часть работы: здесь должны быть подробно описаны теоретические вопросы в соответствии с индивидуальным заданием (обязательно указывать ссылки на используемую литературу).

- Практическая часть работы: необходимо представить описание и анализ всех выполненных экспериментов и расчетов:

- схема установки (описание математической модели) и методика выполнения эксперимента / расчета, режимы работы устройств (давление, электрические характеристики, время и т.д.)

- полученные результаты (графики, рисунки/фото, таблицы и т.д.)

- вывод по каждому эксперименту/расчету.

- Заключение

Общий вывод по всей работе (какие вопросы изучены, что практически сделано, какие закономерности получены и т.д.)

- Список используемой литературы Должно быть использовано не менее 10 источников литературы.

Отчет составляется каждым студентом индивидуально. Объем отчета не менее 20 страниц с приложениями формата А4 печатного текста. Отчет должен быть подготовлен в соответствии с требованиями Стандарта ТПУ «Правила оформления ВКР»

5. Подготовить доклад по выполненной работе с представлением полученных результатов с помощью программы PowerPoint.

Состав презентации при докладе:

- актуальность работы (постановка проблемы);

- цели и задачи работы;

- краткое описание теоретических основ, необходимых для понимания работы;

- схема и параметры работы экспериментального оборудования, которое использовалось для выполнения работы; режимы работы устройств (давление, электрические характеристики, время и т.д.);

- результаты работы: графики, таблицы, рисунки/фото с краткими выводами по ним на слайде;

- вычислительная часть практики;

- заключение по всей работе

# Индивидуальные задания на практику

## Задание 1 «Влияние материала подложки на адгезию»

Теоретическая часть.

- Методы получения покрытий из хрома

- свойства, которыми обладают данные покрытия

- вакуумное дуговое испарение

- магнетронное распыление

- Адгезия и методы измерения

- адгезия покрытия к твёрдому объёмному телу

- метод решётчатых надрезов (метод сеток)

- метод сгиба (ГОСТ 9.302-88)

- Адгезиметр для испытания методом решетчатого надреза (устройство, принцип работы)

Практическая часть.

- Изучение вакуумной установки ПВР (вакуумная схема установки, порядок работы)

- Получение хромового покрытия с помощью МРС на разные типы подложек (сталь, стекло)

- Измерение адгезии покрытий методом решётчатых надрезов (путём сравнения со шкалой ГОСТ 31149)

Режимы осаждения покрытий:

Мощность 1,5 кВт, давление (с Ar) 0,2 Па.

Время осаждения 20 минут

## Задание 2 «Влияние метода осаждения на адгезию покрытия»

Теоретическая часть.

- Методы получения покрытий из хрома

- свойства, которыми обладают данные покрытия

- вакуумное дуговое испарение

- магнетронное распыление

- Адгезия и методы измерения

- адгезия покрытия к твёрдому объёмному телу

- метод решётчатых надрезов (метод сеток)

- метод сгиба (ГОСТ 9.302-88)

- Адгезиметр для испытания методом решетчатого надреза (устройство, принцип работы)

Практическая часть.

- Изучение вакуумной установки ПВР (вакуумная схема установки, порядок работы)

- Получение хромового покрытия с помощью МРС на стальную подложку

- Получение хромового покрытия с помощью вакуумного дугового испарения

- Измерение адгезии покрытий методом решётчатых надрезов (путём сравнения со шкалой ГОСТ 31149)

Режимы осаждения покрытий

Для МРС:

Мощность 1,5 кВт, давление (с Ar) 0,2 Па.

Время осаждения 20 минут

Для дуги:

Ток дуги 90 А

Время осаждения 10 минут, давление (с Ar) 0,08 Па.

## Задание 3 «Методы измерения адгезии. Дуговое испарение»

Теоретическая часть.

- Методы получения покрытий из хрома

- свойства, которыми обладают данные покрытия

- вакуумное дуговое испарение

- магнетронное распыление

- Адгезия и методы измерения

- адгезия покрытия к твёрдому объёмному телу

- метод решётчатых надрезов (метод сеток)

- метод сгиба (ГОСТ 9.302-88)

- Sсratch-тест для измерения адгезии

- Адгезиметр для испытания методом решетчатого надреза (устройство, принцип работы)

- Scratch-тестер Micro-Scratch Tester MST-S-AX-0000 (устройство, принцип работы).

Практическая часть.

- Изучение вакуумной установки ПВР (вакуумная схема установки, порядок работы)

- Получение хромового покрытия с помощью вакуумного дугового испарения

- Измерение адгезии покрытий методом изгиба, методом решётчатых надрезов (путём сравнения со шкалой ГОСТ 31149), и методом scratch-тестирования

Режимы осаждения покрытий

Ток дуги 90 А

Время осаждения 10 минут, давление (с Ar) 0,08 Па.

## Задание 4 «Методы измерения адгезии. Магнетронное распыление»

Теоретическая часть.

- Методы получения покрытий из хрома

- свойства, которыми обладают данные покрытия

- вакуумное дуговое испарение

- магнетронное распыление

- Адгезия и методы измерения

- адгезия покрытия к твёрдому объёмному телу

- метод решётчатых надрезов (метод сеток)

- метод сгиба (ГОСТ 9.302-88)

- Sсratch-тест для измерения адгезии

- Адгезиметр для испытания методом решетчатого надреза (устройство, принцип работы)

- Scratch-тестер Micro-Scratch Tester MST-S-AX-0000 (устройство, принцип работы).

Практическая часть.

- Изучение вакуумной установки ПВР (вакуумная схема установки, порядок работы)

- Получение хромового покрытия с помощью МРС на стальную подложку

- Измерение адгезии покрытий методом изгиба, методом решётчатых надрезов (путём сравнения со шкалой ГОСТ 31149), и методом scratch-тестирования

Режимы осаждения покрытий

Мощность 1,5 кВт, давление (с Ar) 0,2 Па.

Время осаждения 20 минут

Задание 5 «КВО»

Теоретическая часть.

- Электропроводящие покрытия

- классификация данных покрытий

- свойства, которыми обладают данные покрытия

- область применения

- Магнетронная распылительная система (МРС)

- устройство, принцип работы и применение

- рабочие характеристики

- достоинства и недостатки

- Жидкофазная магнетронная распылительная система (ЖМРС)

- устройство, принцип работы и применение

- рабочие характеристики

- достоинства и недостатки

- Прибор для измерения толщины Calotest (устройство, принцип работы)

- Прибор для измерения шероховатости поверхности Micro Measure 3D Station (устройство, принцип работы)

- Прибор для измерения толщины Микрон - 5 (устройство, принцип работы)

Практическая часть.

- Изучение вакуумной установки КВО (вакуумная схема установки, порядок работы)

- Изучение магнетронной распылительной системы: получение ВАХ при работе аргоном при давлениях 0,2 и 0,4 Па

- Получение медного покрытия с помощью МРС и ЖМРС

- Определить толщину полученных покрытий с помощью прибора Calotest и рассчитать скорость осаждения (для пленок, полученных с помощью ЖМРС).

- Определить толщину полученных покрытий с помощью прибора Микрон-5 и рассчитать скорость осаждения (для пленок, полученных с помощью МРС).

- Измерить шероховатость покрытий (получить 3d изображения поверхности)

Режимы осаждения покрытий (необходимо сформировать ступеньку на подложках).

Для МРС с жидкофазной мишенью:

Мощность 2 кВт, 3 кВт, 4 кВт

Время осаждения 5 минут

Для МРС с твердой мишенью:

Мощность 2 кВт, 3 кВт, 4 кВт

Время осаждения 10 минут

# Рекомендуемая литература

- Юрьев Ю. Н. Свойства тонких плёнок оксида титана (TiO[2]) и аморфного углерода (а-С), осаждённых с помощью дуальной магнетронной распылительной системы : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : спец. 01.04.07 / Ю. Н. Юрьев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; науч. рук. В. П. Кривобоков. — Томск, 2016. http://earchive.tpu.ru/handle/11683/30546

- Юрьева А. В. Осаждение металлических покрытий с помощью магнетрона с жидкофазной мишенью : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : спец. 01.04.07 / А. В. Юрьева ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; науч. рук. В. П. Кривобоков. — Томск, 2017. http://earchive.tpu.ru/handle/11683/43215

- Сиделёв Д. В. Осаждение покрытий из хрома и никеля с помощью магнетронного диода с "горячей" мишенью : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : спец. 01.04.07 / Д. В. Сиделёв ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет ; науч. рук. В. П. Кривобоков. — Томск, 2018. — 138 л. : ил. http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52755

- Юрьева А.В. Введение в плазменные технологии и водородную энергетику : учебное пособие [Электронный ресурс] / А. В. Юрьева, А. Н. Ковальчук; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — 1 компьютерный файл (pdf; 1.9 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2014. — Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ. — Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2015/m067.pdf

- Кривобоков В.П. Плазменные покрытия (методы и оборудование) : учебное пособие [Электронный ресурс] / В. П. Кривобоков, Н. С. Сочугов, А. А. Соловьев; Томский политехнический университет (ТПУ). — 1 компьютерный файл (pdf; 1.9 MB). — Томск : Изд-во ТПУ, 2008. — Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ. — URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2010/m195.pdf

- Кривобоков В.П.. Плазменные покрытия (свойства и применение) : учебное пособие [Электронный ресурс] / В. П. Кривобоков, Н. С. Сочугов, А. А. Соловьёв; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — 1 компьютерный файл (pdf; 1.73 MB). — Томск : Изд-во ТПУ, 2011. — Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ. — URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2012/m260.pdf