## Slide 1
Таблица П.17. Значения Δ1/10, Δ1/100, Δ1/1000, Δ1/10ас для различных материалов для плоского изотропного источника фотонов при измерении дозы в барьерной геометрии
Е, МэВ | Δ1/10 | Δ1/100 | Δ1/1000 | Δ1/10ас | Δ1/10 | Δ1/100 | Δ1/1000 | Δ1/10ас
Вода, Z = 6,6; nэ = 3,34·1023 г–1 |  |  |  |  | Обычный бетон, Z = 12,0; nэ = 3,02·1023 г–1 |  |  | 
0,625 | 29 | 60 | 91 | 30,0 | 29 | 63 | 96 | 33,0
1,0 | 33 | 70 | 107 | 37,1 | 34 | 75 | 116 | 41,1
1,5 | 37 | 81 | 124 | 42,8 | 40 | 87 | 135 | 47,3
2,5 | 45 | 99 | 153 | 53,8 | 49 | 107 | 165 | 58,8
4,0 | 54 | 120 | 187 | 67,7 | 59 | 127 | 198 | 72,2
6,0 | 63 | 142 | 222 | 81,7 | 63 | 143 | 226 | 83,7
8,075 | 69 | 157 | 248 | 92,3 | 67 | 153 | 244 | 91,3
Железо, Z = 26; nэ = 2,80·1023 г–1 |  |  |  |  | Свинец, Z = 28; nэ = 2,38·1023 г–1 |  |  | 
0,625 | 27 | 63 | 97 | 34.9 | 13 | 31 | 50 | 20,2
1,0 | 35 | 78 | 121 | 43,9 | 24 | 54 | 87 | 35,3
1,5 | 41 | 91 | 141 | 50,5 | 33 | 75 | 119 | 46,7
2,5 | 49 | 102 | 170 | 61,3 | 38 | 89 | 143 | 55.3
4,0 | 54 | 122 | 193 | 71,1 | 38 | 90 | 146 | 57,9
6,0 | 54 | 126 | 202 | 7,6 | 34 | 83 | 136 | 57,1
8,075 | 53 | 125 | 202 | 78,5 | 32 | 76 | 127 | 55,8