## Slide 1
Таблица П.18. Значения Δ1/2, Δ1/10, Δ1/100, Δ1/1000, Δ1/10ас, г/см2, для различных материалов для точечного изотропного источника фотонов при измерении дозы в бесконечной среде
Eγ, МэВ | Δ1/2 | Δ1/10 | Δ1/100 | Δ1/1000 | Δ1/10ас | Δ1/2 | Δ1/10 | Δ1/100 | Δ1/1000 | Δ1/10ас
Вода = 6,6; nэ = 3,34·1023 г–1 |  |  |  |  |  | Обычный бетон = 12,0; nэ = 3,02·1023 г–1 |  |  |  | 
0,1 | 21 | 30 | 46 | 58 | 17,8 | 11 | 19 | 26 | 36 | 27,9
0,145 | 24 | 36 | 55 | 71 | 18,5 | 14 | 25 | 36 | 48 | 29,9
0,2 | 27 | 45 | 67 | 89 | 19,5 | 17 | 34 | 48 | 65 | 32,5
0,279 | 28 | 50 | 77 | 102 | 21,2 | 22 | 43 | 63 | 85 | 32,5
0,3 | 28 | 51 | 80 | 105 | 22,0 | 23 | 45 | 66 | 90 | 32,5
0,4 | 28 | 54 | 86 | 113 | 24,8 | 26 | 54 | 81 | 111 | 32,5
0,412 | 28 | 54 | 86 | 114 | 25,0 | 26 | 55 | 82 | 112 | 32,5
0,5 | 28 | 57 | 89 | 119 | 27,5 | 28 | 59 | 92 | 127 | 32,7
0,6 | 27 | 57 | 93 | 125 | 29,2 | 28 | 62 | 99 | 136 | 33,5
0,662 | 27 | 57 | 95 | 129 | 30,2 | 28 | 63 | 102 | 140 | 34,6
0,7 | 27 | 58 | 96 | 131 | 31,2 | 28 | 63 | 104 | 144 | 35,1
0,8 | 27 | 60 | 100 | 136 | 33,2 | 29 | 05 | 108 | 150 | 37,2
0,9 | 28 | 61 | 103 | 141 | 34,8 | 29 | 67 | 112 | 156 | 39,3
1,0 | 28 | 62 | 105 | 145 | 36,8 | 30 | 69 | 116 | 162 | 41,2
1,25 | 28 | 66 | 114 | 157 | 40,2 | 30 | 73 | 125 | 175 | 48,2

## Slide 2
Продолжение табл. П.18
Eγ, МэВ | Δ1/2 | Δ1/10 | Δ1/100 | Δ1/1000 | Δ1/10ас | Δ1/2 | Δ1/10 | Δ1/100 | Δ1/1000 | Δ1/10ас
1,5 | 28 | 70 | 120 | 168 | 44,2 | 31 | 78 | 134 | 188 | 51,2
1,75 | 29 | 74 | 128 | 178 | 48,0 | 32 | 82 | 143 | 201 | 55,2
2,0 | 30 | 78 | 131 | 188 | 51,2 | 32 | 87 | 151 | 213 | 58,8
2,2 | 31 | 80 | 139 | 195 | 54,0 | 33 | 90 | 158 | 223 | 61,2
2,75 | 33 | 85 | 153 | 216 | 60,5 | 34 | 97 | 172 | 245 | 68,5
3,0 | 34 | 88 | 159 | 225 | 63,8 | 35 | 100 | 178 | 255 | 71,9
4,0 | 35 | 97 | 180 | 257 | 73,0 | 38 | 109 | 194 | 278 | 79,6
6,0 | 39 | 115 | 211 | 305 | 88,5 | 43 | 119 | 219 | 317 | 92,6
8,0 | 41 | 124 | 235 | 343 | 101,2 | 43 | 121 | 225 | 329 | 98,6
10,0 | 41 | 131 | 251 | 366 | 111,0 | 43 | 124 | 242 | 356 | 106,7

## Slide 3
Продолжение табл. П.18
Eγ, МэВ | Δ1/2 | Δ1/10 | Δ1/100 | Δ1/1000 | Δ1/10ас | Δ1/2 | Δ1/10 | Δ1/100 | Δ1/1000 | Δ1/10ас
Железо = 26; nэ = 2,80·1023 г–1 |  |  |  |  |  | Обычный бетон = 12,0; nэ = 3,02·1023 г–1 |  |  |  | 
0,1 | 5,5 | 15 | 27 | 36 | 20,7 | 1,1 | 3,4 | 5,7 | 7,9 | 2,8
0,145 | 7,1 | 20 | 36 | 48 | 21,9 | 1,6 | 4,5 | 7,9 | 11 | 4,0
0,2 | 9,5 | 28 | 48 | 65 | 23,9 | 2,3 | 6,2 | 11 | 17 | 5,4
0,279 | 13 | 35 | 61 | 82 | 25,8 | 3,2 | 9,1 | 17 | 25 | 6,5
0,3 | 13 | 36 | 64 | 87 | 26,2 | 3,4 | 10 | 18 | 27 | 8,5
0,4 | 17 | 44 | 76 | 104 | 28,4 | 4,5 | 15 | 26 | 37 | 12,2
0,412 | 17 | 45 | 76 | 106 | 28,6 | 4,6 | 15 | 27 | 38 | 12,8
0,5 | 20 | 50 | 85 | 118 | 30,6 | 5,7 | 18 | 34 | 50 | 16,2
0,6 | 21 | 54 | 92 | 129 | 33,3 | 7,9 | 24 | 44 | 65 | 19,6
0,662 | 22 | 56 | 96 | 134 | 35,1 | 8,6 | 27 | 50 | 74 | 21,8
0,7 | 23 | 58 | 99 | 138 | 36,1 | 9,1 | 29 | 53 | 79 | 23,4
0,8 | 24 | 61 | 104 | 147 | 38,5 | 11 | 34 | 62 | 92 | 27,5
0,9 | 25 | 64 | ПО | 155 | 40,6 | 13 | 40 | 71 | 104 | 31,5
1,0 | 26 | 67 | 114 | 162 | 43,2 | 15 | 43 | 79 | 116 | 34,9
1,25 | 27 | 73 | 127 | 178 | 48,3 | 17 | 51 | 96 | 139 | 43,1
1,5 | 28 | 79 | 136 | 192 | 53.1 | 19 | 58 | 109 | 160 | 48,5
1,75 | 30 | 84 | 146 | 206 | 56,6 | 21 | 61 | 120 | 176 | 52,2
2,0 | 31 | 87 | 154 | 217 | 60,0 | 23 | 67 | 128 | 187 | 54,7

## Slide 4
Продолжение табл. П.18
Eγ, МэВ | Δ1/2 | Δ1/10 | Δ1/100 | Δ1/1000 | Δ1/10ас | Δ1/2 | Δ1/10 | Δ1/100 | Δ1/1000 | Δ1/10ас
2,2 | 32 | 90 | 159 | 226 | 62,1 | 23 | 69 | 133 | 193 | 56,7
2,75 | 34 | 94 | 170 | 242 | 67,8 | 23 | 72 | 136 | 201 | 60,1
3,0 | 35 | 96 | 174 | 250 | 70,6 | 24 | 74 | 138 | 204 | 61,5
4,0 | 36 | 99 | 184 | 266 | 77,7 | 23 | 72 | 137 | 202 | 62,6
6,0 | 36 | 104 | 197 | 284 | 85,6 | 18 | 62 | 124 | 187 | 62,1
8,0 | 32 | 98 | 189 | 279 | 86,6 | 17 | 56 | 112 | 171 | 57,8
10,0 | 27 | 90 | 182 | 273 | 85,6 | 15 | 48 | 99 | 151 | 54,4