кОНТРОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ

«Современные проблемы материаловедения»

Тест 1: Основные представления физического материаловедения

1 Ионная связь между атомами в кристаллической решётке обусловлена:

– силами притяжения положительных ионов, находящихся в узлах решётки, и окружающим их газом «свободных» электронов

– поляризационным эффектом, вызываемым влиянием поля электронов, движущихся вокруг ядра данного атома, на движение электронов вокруг соседнего атома

+ сочетанием двух видов взаимодействия: притяжения (кулоновские силы) и отталкивание (проявляющегося на малых расстояниях)

– обменным взаимодействием электронов, принадлежащих разным атомам

2 Металлы обладают электропроводностью. Чем это можно объяснить?

+ наличие свободных электронов (электронного газа) создаёт возможность их направленного движения под влиянием приложенного напряжения

– у металла валентные электроны слабо связаны с атомом, под влиянием приложенного напряжения они покидают свой атом, образуя электрический ток

– высокая плотность металлов, связанная с малыми значениями межатомного равновесного расстояния r0, обусловливает высокую концентрацию электронов проводимости

– у металлов мала энергия межатомного взаимодействия U0, поэтому электроны слабо связаны с атомом

3 Состояние свободного атома описывается энергетическими уровнями, энергия которых определяется соответствующим квантовым числом. При образовании кристалла эти уровни:

– сливаются в один общий

– смещаются, причём величина смещения зависит от квантового числа

+ расщепляются на зоны, каждый уровень даёт зону конечной ширины

– остаются без изменения

4 Полная функция распределения N(E)dE определяет:

– полное число электронных состояний в зоне

– положение уровня Ферми Ef

– число электронов на единичный интервал энергии

+ плотность электронных состояний

5 Промежуточными фазами являются:

– твёрдый раствор замещения, твёрдый раствор внедрения, интерметаллиды

– химическое соединение, твёрдый раствор замещения, электронные соединения

– твёрдый раствор внедрения, интерметаллические соединения, электронные соединения

+ химические соединения, фазы Лавеса, интерметаллиды

6 Правила Юм-Розери определяют:

– условия образования промежуточных соединений

+ предел растворимости в твёрдом состоянии

– условия стабильности промежуточных соединений

– условия образования упорядоченных структур

7 Согласно первому правилу Юм-Розери, растворимость в твёрдых растворах ограничена

+ из-за различия размеров атомов компонентов раствора

– из-за особенностей поведения кривой плотности состояний N(E) в области уровня Ферми E=Ef

– из-за разности валентности компонентов

– определяется электронным строением атомов

8 Условие образования упорядоченной структуры в двойном сплаве определяется следующим соотношением энергий межатомного взаимодействия:

– EAB > EAA + EBB:

– EAB = 1/2 (EAA + EBB)

– EAB = EAA + EBB

+ EAB < EAA + EBB

9 В сплаве 50Fe50Co при Т=0&degК степень дальнего порядка S=1. Определите степень дальнего порядка при концентрационном разупорядочении (если cодержание железа уменьшилось) в сплаве 30Fe70Co.

– S=0

+ S=0.43

– S=0.82

– S=1.0

:CAT:Тест 1

10 Равновесное состояние между атомами r<sub><small>0</small></sub> соответствует условию:

+ |Fотт(r0)| - |Fприт(r0)| = 0

– U(r0) = 0

– |Fотт(r0)| > |Fприт(r0)|

– |Fотт(r0)| = 0 и |Fприт(r0)| = 0

Тест 2: Компьютерные технологии в материаловедении

1 Из какого количества битов состоит байт?

– 2

+ 8

– 32

– 1024

2 Особенности представления чисел в компьютере определяются:

–особенностями модели

– привилегиями администратора

–наличием сетевых ресурсов

+ операционной системой

3 Что такое клеточный автомат?

– автоматизированное устройство для поражения движущейся цели

– авторобот для сверхточной разметки посевных площадей

–конечный элемент непрерывной (континуальной среды)

+ элемент, имеющий способность дискретно изменять свое состояние

4 Чем отличаются подвижные и неподвижные клеточный автоматы?

– у неподвижных больше момент инерции

+ подвижные имеют скорость и координаты

– подвижные просто быстрее двигаются

5 В чем заключается смысл переключения состояния автоматов?

– они исчезают

– они могут порождаться

+ они взаимодействуют с соседями

6 Моделирование методом молекулярной динамики является

– методом клеточных автоматов

– методом сплошной среды

+ имитацией системы частиц, движущихся согласно принципу Гамильтона

7 От чего зависит устойчивость схемы расчета?

– от наличия достаточного числа входных данных

– от массы моделируемого образца

+ от соотношения пространственного и временного шагов

8 Когда подвижные клеточные автоматы теряют связь?

– когда они перестают существовать

– когда они не имеют возможности встретиться

+ когда их перекрытие превышает допустимые нормы

9 Бистабильные клеточные автоматы могут

– бегать по циклу сами

– ждать подкачки энергии, чтобы бегать по циклу

+ просто иметь одно из двух состояний

Тест 3: Механические свойства материалов

1 Какая из указанных характеристик не может служить для оценки величины деформации?

– относительное удлинение 

– стрела прогиба f

+ предел текучести т

– относительное сужение 

2 Укажите количество систем скольжения у металлов с ГЦК решеткой:

– 3

– 6

– 9

+ 12

3 Укажите форму индентора для измерения твёрдости по Виккерсу:

– шарик

– конус

– призма

+ пирамида

4 Укажите размерность единицы твердости по Бринелю:

+ МПа

– кг/м³

– мм

– условные единицы

5 При какой нагрузке измеряется HRC?

– 250 кг

+ 160 кг

– 100 кг

– 60 кг

6 Как соотносятся истинный и условный пределы выносливости?

– истинный больше условного

+ истинный меньше условного

– истинный равен условному

– возможны любые соотношения

7 Какой процесс является объектом изучения пластической деформации на мезомасштабном уровне?

– диффузия

– рекристаллизация

– переползание дислокаций

+ фрагментация

8 Что характеризует модуль упругости Е?

– сопротивление пластической деформации

+ сопротивление упругой деформации

– пластичность

– вязкость

9 Как влияет увеличение скорости деформирования на сопротивление деформации?

+ повышает

– понижает

– не влияет

– могут быть различные варианты

10 С какой механической характеристикой связана твердость по Бринелю?

– т

+ в

– 

– -1

Тест 4: Металлические материалы

1 Какие процессы не идут при первичной кристаллизации?

– образование центров кристаллизации

– рост кристаллов

+ изменение кристаллической решётки

– выделение тепла

2 От чего зависит переохлаждение?

– от температуры плавления

– от теплоты кристаллизации

– от размеров атомов

+ от скорости охлаждения

3 Образование видманштеттовой структуры связано с:

+ вторичной рекристаллизацией

– первичной рекристаллизацией

– температурой плавления

– дефектностью решётки

4 Какое свойство уменьшается в результате холодной пластической деформации?

– твёрдость

–прочность

+ пластичность

– электрическое сопротивление

5 На какой диаграмме нет сплавов, которые можно подвергать закалке и старению?

– а

– б

– в

+ г

6 На какой диаграмме нет бивариантных состояний?

– а

– б

– в

+ г

7 Что такое аустенит?

– химическое соединение

– твёрдый раствор на основе <font face="symbol">a</font>-Fe

+ твёрдый раствор на основе <font face="symbol">g</font>-Fe

–эвтектоидная смесь

8 Какая примесь считается наиболее вредной в меди?

– Ag

– Co

– Ni

+ Pb

9 Какие сплавы на основе алюминия относят к литейным сплавам?

– дюралюмины

+ силумины

– САП

– чистый Al

10 Какую решётку имеет титан при комнатной температуре?

– ОЦК

– ГЦК

+ ГПУ

– тетрагональную

Тест 5: Керамика и полимеры

1 Традиционные керамики изготавливают из:

– карбидов

– фарфора

– оксидов

+ глины

2 Огнеупором является:

– полевой шпат

+ динас

– фаянс

– глазурь

3 В чистый ZrO2  вводят добавки Y2O3 c целью:

– повышения твёрдости

– снижения температуры обжига

+ стабилизации высокотемпературных фаз

– увеличения содержания стекловидной фазы

4 Силитовые нагреватели изготавливают из:

– корунда

– кварца

+ карборунда

– нитрида титана

5 Традиционную керамику в основном изготавливают путём:

– литья из расплавов

+ обжигом полуфабрикатов

– точением

–горячим прессованием

6 Связь в главной цепи молекулы полимера является:

– ионной

– межмолекулярной

+ ковалентной

– металлической

7 Термореативные полимеры при повторном нагреве

+ не размягчаются

– переходят в вязкотекучее состояние

– переходят в высокоэластичное состояние

– кристаллизуются

8 Укажите группу, содержащую неполярные термопласты:

– органическое стекло, полиэтилен

+ полимеры, фторопласт – 4

– полистирол, поливинилхлорид

– полиэтилен, капрон

9 Текстолит состоит из:

– полипропилена и волокон

– фенолформальдегидной смолы и бумаги

+ термореактивной смолы и ткани

– фторопласта

10 Резины состоят из молекул с:

– линейной структурой

+ редкосетчатой структурой

– разветвлённой структурой

– лестничной структурой

Тест 6: Композиционные материалы

1 На рисунке показаны микротрещины в алюминиевой матрице, усиленной хрупкими частицами. Для какого образца термическое расширение для матрицы выше, чем для частиц?

– a

+ b

– c

– d

2 Рисунок показывает фрагмент разрушений однонаправленного композита. Какая нагрузка была приложена к образцу?

– A

+ B

– C

3 Все полу-эллиптические трещины имеют одинаковую площадь. Какой дефект наиболее опасен?

+ A

– B

– C

4 Имеются поверхностные повреждения в испытанных образцах. Какой образец был испытан на растяжение?

– a

+ b

– c

5 Выберите материал матрицы по диаграммам напряжение-деформация, чтобы получился композитный материал с самой высокой трещиностойкостью.

– A

+ B

– C

6 Какой дефект в клеевом соединении вызван попаданием воздуха?

– A. Сгущение клея.

– B. Соединение с нулевым объемом.

+ C. Пустоты.

– D. Пористость.

– E. Трещина.

7 Какова эпюра напряжений в склеенном образце?

+ A

– B

– C

– D

8 Как параметр L влияет на критическую силу связи?

– A

– B

– C

+ D

9 Композитная пластина состоит из пластика, армированного углеродным волокном (CFRP), и пластика, армированного стекловолокном (GFRP). Схема нагружения - чистый изгиб. Какая эпюра напряжений для центрального сечения является правильной?

– A

– B

– C

+ D

10 Кривая 1 соответствует углу нагружения 45 градусов. Какая кривая является типичной для угла нагружения 0 градусов?

+ A

– B

– C

– D

11 Какова форма пластической зоны в вершине трещины композита AL-B?

+ A

– В

– С

Тест 7: Упрочнение поверхности, покрытия

1 Роль поверхности в обеспечении долговечности деталей машин в разных условиях эксплуатации возрастает в ряду:

– динамические нагрузки – абразивная среда – высокие температуры

– прямой контакт подвижных деталей – абразивная среда – статические нагрузки

+ циклические нагрузки – высокие температуры – абразивная среда

– высокие температуры – статические нагрузки – прямой контакт подвижных деталей

2 Требования к материалу изделия, работающего в условиях абразивной среды при высоких температурах

– высокая прочность B, жаростойкость, высокая твёрдость

– коррозионная стойкость, высокая усталостная прочность, износостойкость

+ износостойкость, жаростойкость, коррозионная стойкость

– высокая усталостная прочность, износостойкость, высокая твёрдость

3 Повышенную износостойкость детали можно обеспечить за счёт придания поверхности шероховатости Ra:

– минимальной

+ оптимальной

– максимальной

– не имеет значения

4 Каким условиям эксплуатации соответствует следующий комплекс характеристик поверхности: мелкозернистая структура, максимальная твёрдость, максимальные сжимающие остаточные напряжения?

– износостойкость

– коррозионная стойкость

– жаростойкость

+ усталостная прочность

5 Какие упрочняющие технологии не изменяют толщины детали?

– ультразвуковое поверхностное пластическое деформирование, химическое осаждение из растворов, расплавов, ионное легирование

– плакирование, поверхностная закалка с нагревом токами ВЧ, поверхностное обкатывание

+ азотирование при ХТО, лазерная обработка, ионное легирование

– детонационное напыление, обработка дробью, оксидирование

6 Какую из схем на рисунке следует выбрать для создания теплозащитного покрытия детали, работающей при высоких температурах?

– a

+ б

– в

– г

7 При плакировании упрочнение происходит за счёт:

– поверхностного деформационного упрочнения

+ изменения химического состава поверхности

– изменение структуры поверхностного слоя

– изменение шероховатости поверхности

8 Наибольшую твёрдость поверхность имеет после:

– поверхностной закалки с нагревом газовым пламенем

– борирования при ХТО

+ борирования при электрохимическом осаждении

– цементации осле ХТО

9 Наибольшая толщина упрочнённого слоя при модифицировании поверхности получается при:

– ультразвуковом поверхностном пластическом деформировании

– закалке с нагревом токами ВЧ

– ионном легировании

+ цементации при ХТО

10 Наибольшее по толщине покрытие можно получить методом:

– газопламенного напыления

+ плакирования

– никелирования при электрохимическом осаждении

– катодного распыления