# Глава 3.    ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Исторически задача определения элементного состава вещества решалась вначале методами аналитической химии. Затем на стыке ядерной физики, радиохимии и других дисциплин возникло новое направление - ядерно-физические методы анализа (ЯФМА). По сути это применение методов ядерной физики для  определения состава вещества. В настоящее время существует большое число таких методов (более 50). Они различаются по типу бомбардирующей частицы, и разделяются на два направления по способу выделения активированных элементов: а) радиохимический (традиционный) – трудоёмок, длителен и б) инструментальный (современный), когда без всяких собственно химических методов разделения, решают задачи анализа на базе современных детекторов высокого разрешения и достижений электроники. Инструментальный анализ более экспрессен, совместим с компьютерной обработкой, более экономичен и менее трудоёмок.

В целом, ядерно-физические методы анализа (ЯФМА) вещества основаны на (1) облучении исследуемых образцов потоками возбуждающего излучения (нейтроны, заряженные частицы, -кванты) и затем (2) регистрации возникающего вторичного излучения атомов образца. ЯФМА относится к классу методов элементного анализа вещества, результатом которых является количественное определение содержания искомого элемента в образце независимо от его химических связей.

По технологии проведения анализа ЯФМА делятся на мгновенные (эмиссионные), когда регистрируют вторичные излучения, являющиеся непосредственно продуктом ядерной реакции (в этом случае облучение образца и регистрация вторичного излучения  совпадают по времени), и активационные, основанные на регистрации излучений радионуклидов, возникающих под воздействием возбуждающего излучения (облучение образца и регистрация его наведенной активности во времени разнесены).

Для практических целей применяется почти исключительно относительный вариант ЯФМА, при котором сведения о содержании в образце того или иного элемента получают в результате сравнения вторичного излучения исследуемого и стандартного образцов, облученных в идентичных условиях.

В настоящее время арсенал ЯФМА насчитывает много разновидностей, определяемых как типом излучений, воздействующих на анализируемое вещество, так и способом регистрации эффектов, явившихся следствием этого воздействия. Все эти разновидности обладают рядом преимуществ и недостатков, а следовательно, и определенными границами их применимости в общем диапазоне аналитических задач. Сравнительные возможности основных методов ЯФМА приведены в табл.3.1. Ядерно-физические методы анализа вещества нашли своё применение не только в традиционных областях – геофизике и промышленности, но и в медицине, криминалистике, археологии, экологии и т.д. Например, на рис. 3.1. показана часть спектра -излучения воздушного фильтра через короткий промежуток времени после аварии на реакторе Чернобыльской АЭС. Помимо -линий, порождённых естественной радиоактивностью, также чётко различимы некоторые изотопы «Чернобыльского» типа -  137Cs, 134Cs, 131I, 132Te, 103Ru. Их выделение стало возможным по характерным для них энергиям -квантов, испускаемых ядрами радиоактивных элементов, способных накапливаться в организме человека.

3.1. Радиоактивационный анализ.

Активационный анализ - наиболее распространенное направление среди ядерно-физических методов определения состава вещества. Активационный анализ впервые предложен Д.  Хевеши  и Г.  Леви (1936). Образец облучается потоком частиц или гамма-квантов (активация).

Рис. 3.1. Часть спектра радиоактивного воздушного фильтра с указанием

некоторых «Чернобыльских» изотопов.

В результате ядерных реакций часть стабильных ядер превращается в радиоактивные или возбужденные. Идентификация элементов и количественный анализ производятся путем измерения энергетических спектров и интенсивности излучения, а также по периоду полураспада радиоактивных ядер. Т. к. в основе активационного анализа лежат ядерные процессы, то результаты активационного анализа не зависят от того, в какое химическое соединение входят атомы определяемых элементов, но чувствительны к изменению изотопного состава элементов.

Если в результате облучения образуется радиоактивный нуклид с периодом полураспада Т1/2, то при времени облучения t активность радионуклида к концу облучения (расп./с) будет составлять

С = ФσN[1-exp(-t/T1/2)]                                                     (3.1)

Если время облучения намного превосходит период полураспада (t >> T1/2), то  достигается насыщение активности образующегося нуклида: сколько атомов его образуется в единицу времени, столько и распадается. Выражение в скобках в этом случае равно почти 1. Определив, какие р/а радионуклиды образовались и из каких стабильных нуклидов, можно определить качественный состав объекта на присутствие этих стабильных нуклидов, а следовательно, и соответствующих элементов. Измерение активности радионуклида позволяет найти количественное содержание N данного стабильного нуклида в объекте, а при известном изотопном составе соответствующего элемента – содержание последнего. В этом и заключается принцип радиоактивационного анализа (РАА).   Чтобы найти N по формуле (3.1), необходимо знать абсолютные значения активности С, плотности потока Ф, усредненной по объему образца, сечения σ, усредненного по спектру частиц, а так же временные факторы. Такой подход – абсолютный РАА – используется редко. Как правило, применяют относительную методику: наряду с объектом облучают стандартный образец (эталон) с известным весовым содержанием искомого стабильного нуклида.

Таблица 3. 1.

Классификация ядерно-физических методов элементного анализа вещества

| Тип ядерно- физического анализа | Метод анализа | Нижн. пред. определения элемента, % | Основные преимущества | Недостатки и ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рентгенорадио-метрический | Рентгенофлуорес-центный | 10-2 – 10-4 | Простота аппаратуры. Высокая экспрессность. | Невысокая чувствительность анализа. Необходимость учета матричного эффекта |
|  | Рентгеноабсорб-ционный | 100 – 10-2 | То же | Невысокая чувсвительность |
| Нейтронный | Нейтронно- радиационный | 100 – 10-2 | Высокая экспрессность | Малая чувствительность, ограниченный перечень определяемых элементов, мешающие факторы |
|  | НАА:: |  |  |  |
|  | на тепловых нейтронах | 10-5 – 10-8 | Высокая чувствительность | Наличие эффектов самоэкранирования, высокая активация элементов матрицы |
|  | на резонансных нейтронах | 10-4 – 10-6 | Высокая селективность | Влияние эффектов самоэкранирования. Ограниченный перечень определяемых элементов |
|  | на быстрых нейтронах | 10-3 – 10-5 | Высокая чувствительность и представительность | Влияние водорода содержания, высокая активация элементов матрицы |
| Фотоядерный | Фотонейтронный | 10-4 – 10-5 | Высокая экспрессность и представительность | Малые сечения взаимодействия, ограниченный перечень определяемых элементов |
|  | Фотоактивацион-ный (гамма-активационный) | 10-4 – 10-6 | Высокая экспрессность, електив- ность, представительность, слабая активация матрицы | Малые сечения взаимодействия. Необходимость применения сильноточных ускорителей |
| Анализ на заряженных частицах | С регистрацией мгновенного излучения | До 10-10 | Свервысокая чувствительность в варианте возбуждения флуоресцентного излучения | Очень малая представительность |

Геометрические, физические и химические характеристики эталона и объекта, а также условия облучения должны быть достаточно близкими. Это позволит считать одинаковыми усредненные плотности потоков, эффективные сечения и условия измерения активности. Тогда, если и время облучения одинаково, искомое весовое содержание находят как:

g = gэтα/αэт,                                                      (3.2)

где   ,  и  эт – относительная активность объекта и эталона на момент окончания облучения. В подавляющем большинстве случаев изотопный состав данного элемента можно считать одинаковым для объекта и эталона. Тогда формула (3.2) используется применительно к элементному содержанию.

Наиболее распространенная операция при измерении наведенной активности  - получение и анализ аппаратурных -спектров, т.е. энергетических спектров взаимодействия -квантов с веществом детектора. Важнейшим элементом спектрограммы является ряд фотопиков, каждый из которых соответствует образованию в веществе детектора фотоэлектронов с энергией, равной энергии -квантов. Набор фотопиков, таким образом, характеризует дискретные -спектры присутствующих в образце радионуклидов, что позволяет идентифицировать эти нуклиды в смеси. Число импульсов в фотопике принимают за относительную активность. Каждый фотопик сопровождается в сторону более низких энергий непрерывным комптоновским участком спектра, соответствующим образованию комптоновских электронов.  –кванты с энергией выше 1,02 МэВ производят пары электрон-позитрон. В этих случаях на спектрограмме имеются и аннигиляционные пики, т.е. фотопики  от аннигиляционных квантов, как и при позитронных излучателях.

Для регистрации -квантов пользуются сцинтилляционными и полупроводниковыми детекторами. В первом случае это обычно NaI(Tl) – кристалл йодида, активированный таллием, во втором – Ge(Li) – кристалл германия с присадкой лития. Сцинтилляционные счетчики с фотоумножителями позволяют добиться большой эффективности регистрации при использовании больших кристаллов. Полупроводниковые детекторы обладают лучшим разрешением по энергии -квантов. Импульсы, возникающие в детекторе, сортируются соответственно их энергии в амплитудном анализаторе. С выхода последнего и получают аппаратурный спектр, который может выдаваться в цифровом, графическом или ином кодированном виде. Сочетание анализатора с компьютером позволяет проводить непосредственную обработку спектров с выдачей содержания элементов в образце.

В качестве примера на рис 3.2 приведен участок аппаратурных -спектров, полученных с помощью сцинтилляционного и полупроводникового детекторов от одного и того же активированного образца крови со стабильной меткой 58Fe. Тогда как для детектора NaI(Tl) время счета составило 5 мин, для детектора Ge(Li) оно было 50 мин из-за меньшей эффективности регистрации -квантов. Однако в последнем случае разрешение фотопиков настолько лучше, что, кроме 59Fe, образовавшегося из 58Fe при активации нейтронами, удается различить некоторые фотопики, соответствующие другим продуктам активации. Эти продукты вносят существенный вклад в кажущиеся однородными фотопики 59Fe на спектрограмме, полученной с помощью NaI(Tl).

Главные достоинства активационного анализа: возможность определения малых содержаний элементов в различных объектах и проведение массовых экспрессных анализов образцов. РАА применяется для определения примесей в сверхчистых материалах (в реакторостроении и электронной промышленности), содержания микроэлементов в биологических объектах при экологических и медицинских исследованиях, а также в археологии и криминалистике.

Рис 3.2. Участок γ-спектра одного и того же образца крови, полученного с

помощью различных детекторов: кружки – NaI(Tl); точки – Ge(Li).

Активационный анализ успешно используется также при поиске полезных ископаемых, для контроля технологических процессов и качества выпускаемой продукции. По виду активирующего излучения РАА  подразделяется на:

●   нейтронно-активационный анализ,

●   гамма-активационный (фотоядерный) анализ,

●   анализ на заряженных частицах (протонах, дейтронах, альфа-частицах и

тяжелых ионах).

Наиболее распространены первые два метода. Активационный анализ на заряженных частицах, в связи с их малыми пробегами в веществе, используется главным образом для анализа тонких слоев и при изучении поверхностных явлений (адсорбции и др.).

Нейтронно-активационный анализ (НАА).

Широкое распространение нейтронно-активационного анализа  (НАА) обусловлено его высокой чувствительностью, связанной с большим сечением реакции захвата ядрами тепловых нейтронов и наличием мощных источников нейтронов (ядерные реакторы, ускорители, нейтронные генераторы). Чувствительность (предел обнаружения) большинства элементов при использовании реакторных нейтронных потоков  1013 см-2·с-1 составляет  (10-5 - 10-10) %.

Однако в  НАА применяются и изотопные источники нейтронов. Предел обнаружения (10-4-10-6) %, достаточный для решения многих задач, может быть достигнут при использовании ампульных нейтронных источников, в которых протекает реакция  9Be(,n)12C  (источником -частиц являются изотопы 210Po, 238Pu и др.), или источников на основе  252Cf, претерпевающего спонтанное деление.

При облучении тепловыми нейтронами  ядерного реактора основным каналом  является реакция радиационного захвата  AX(n,)A+1X.  Результатом процесса, как правило,  является нейтроно-избыточное - активное ядро. Измеряя   - активность или сопутствующее -излучение,  можно определить первоначальную концентрацию интересующего нас стабильного нуклида.

В НАА могут использоваться также и другие реакции, вызываемые нейтронами: (n,p), (n,), (n,f).  Первые две протекают  обычно на высокоэнергетичных нейтронах, но для некоторых лёгких ядер происходят и на тепловых нейтронах. Реакция деления (n,f) используется для определения делящихся изотопов урана и плутония в природных объектах.

НАА на каналах ядерного реактора НИИ ЯФ при ТПУ.

Исследовательский ядерный реактор ИРТ-Т был введён в эксплуатацию в 1967 году. После реконструкции 1977-1984 гг. имеет тепловую мощность 6 МВт. Помимо работ по ядерной физике на ИРТ-Т проводятся систематические исследования по радиационной физике и химии,  ведется опытно-промышленное нейтронно-трансмутационное легирование кремния, а также нейтронно-активационный анализ.

Реактор оборудован 10 горизонтальными  и 14 вертикальными экспериментальными каналами. 3 горизонтальных  канала оснащены пневмотранспортными устройствами, на позициях измерения которых собраны автоматизированные аналитические комплексы:

-для определения в пробах элементов, при облучении которых образуются радионуклиды с коротким периодом полураспада 16N, 28A1,52V и др.;

- для определения 235U, 238U в горных породах методом запаздывающих нейтронов (МЗН);

-для определения изотопного состава водорода (дейтерия) во флюидах.

В период последней реконструкции со стороны четвертого горизонтального канала вдоль всей грани активной зоны была создана бериллиевая тепловая сборка. Она состоит из четырех бериллиевых блоков (их размеры в сборе 190×560×648), охватывающих канал, и внутренней тепловой сборки, состоящей из 33 бериллиевых тепловыделяющих сборок (ТВС). Во внутренней тепловой сборке предусмотрена возможность установки экспериментальных вертикальных каналов диаметром 45 мм. При расчете и проектировании сборки ставилась цель - создание точек пространства (каналов) с характерным спектром нейтронов (с существенной долей тепловых и резонансных нейтронов при высоких абсолютных значениях потоков), а также задача  обеспечить однородное облучение образцов больших размеров потоками тепловых нейтронов.

Эффективная плотность потока тепловых нейтронов, измеренная в четвертом горизонтальном канале на его оси против грани активной зоны (в максимуме) при работе реактора на мощности 6 МВт, равна 1∙1013 см-2·с-1. Кадмиевые отношения по золоту, кобальту и меди, измеренные в этой точке, равны 4,3; 30 и 44 соответственно. В мокром канале, расположенном во внутренней сборке в 10 см от четвертого канала, эффективная плотность потока тепловых нейтронов составляет 1,8∙1012 с-1, кадмиевое отношение по золоту равно 15.

Исследования, выполненные сотрудниками НИИЯФ при ТПУ в кооперации со специалистами ряда институтов СО РАН, позволили предложить и внедрить ряд методик определения различных элементов в широком круге объектов анализа. Среди них можно отметить:

- методики многоэлементного инструментального нейтронного активационного анализа горных пород, руд, минералов. Эти методики прочно вошли в арсенал методов, используемых в геолого-геохимических исследованиях. Возможность определения порядка 30 элементов практически во всех разновидностях горных пород и минералов позволяет с помощью НАА наряду с задачам общей геохимии решать и прикладные задачи, в частности связанные с поиском и разведкой глубокозалегающих месторождений благородных и редких металлов, нефти и газа;

- методики НАА продуктов обогащения и передела минерального сырья, чистых и особо чистых веществ;

- методики НАА флюидов (нефти, нефтепродуктов, воды и т.д.);

- методики НАА объектов природного происхождения и окружающей среды.

В результате систематического излучения реагентов природного происхождения, как правило, продуктов, выделенных из нефти, предложен ряд методик НАА для определения золота, серебра, платины, радия, иридия с их радиохимическим выделением из облученных проб.

Методики определения в нефти и нефтепродуктах 25-30 элементов были использованы для выявления закономерностей распределения микроэлементов по компонентам и фракциям нефти Западной Сибири, поведения металлов в процессах переработки нефтяного сырья. Эти данные позволяют определить форму нахождения элементов в нефти, их принадлежность соответствующим элементоорганическим соединениям или внутримолекулярным комплексам, характер связи металла, что, в свою очередь, может быть применено при прогнозировании химических свойств отдельных компонентов нефти, выбора путей радиационной переработки нефтяного сырья и квалифицированного использования нефтяных остатков. Изучение свойств нефтяных азотистых и сернистых соединений высших фракций (с температурой вскипания 450° С) показало, что особенности структуры соединений, присутствующих в этих фракциях, обуславливают их высокую экстракционную способность и селективность по отношению к благородным и некоторым редким металлам. Это позволило значительно расширить перечень ранее используемых методик определения золота, палладия, платины, иридия в различных природных и техногенных продуктах и предложить новые.

В течение многих лет на базе НИИЯФ ТПУ ведутся работы, целью которых является комплексное изучение влияния техногенных факторов на здоровье человека и состояние биосферы, выработка научно обоснованного прогноза развития ситуации и рекомендация мер по коррекции нежелательных последствий техногенного воздействия на состояние антропогеобиоценозов. Решение задачи подобного рода позволяет не только оценить ситуацию в каждый отдельно взятый момент, но и, анализируя состояние того или иного фактора в процессе развития, прогнозировать его тенденции в будущем, учитывая и внося коррекцию во все нежелательные последствия.

Результаты анализа этих объектов позволяют определить:

- временное и пространственное загрязнение атмосферы;

-динамику выпадения антропогенных загрязнителей на подстилающую

поверхность, образование новых биогеохимических провинций;

- пути миграции тяжёлых и техногенных элементов в цепи питания человека;

- источники загрязнения атмосферы.

Всё это в конечном счете позволяет получить исходные данные для научного обоснования прогнозов и рекомендации при принятии решений по природоохранным мероприятиям и улучшению качества среды обитания человека.

Фотоядерный активационный анализ (ФАА).

В ряде случаев НАА оказывается недостаточно эффективным. В этом случае для элементного анализа используют фотоны высокой энергии. Ядерные превращения, вызванные фотонами, объединяют в класс фотоядерных реакций. Они были открыты  Чедвиком  и Гольдхабером  в 1934 г. при исследовании процесса фотодезинтеграции дейтерия   (+ 2D).  Фотоны высоких энергий обладают большой проникающей способностью. Основной процесс активации - реакция (,n). Продуктом этой реакции является нейтроно-дефицитное ядро изотопа первоначального элемента, которое распадается либо с испусканием позитрона, либо путём электронного захвата. Образующиеся при этом дочерние ядра находятся в возбуждённом состоянии и, переходя в основное, испускают один или несколько -квантов. Выделяют 4 основных схемы ФАА:

1. Прямая регистрация продуктов фотоядерной реакции;

2. Фотоактивация элементов в результате фотоядерной реакции;

3. Фотовозбуждение изомерных состояний  за счёт (,) реакций;

4. Активация образцов вторичными нейтронами (фотонейтронами), возникающими в результате реакций (,n), (,pn), (,2n), (,f).

  Первая схема применяется для определения, главным образом, Be, а также Li, Hg, W,

в составе горных пород и металлов. Для определения делящихся материалов 238U,

235U,  232Th, 239Pu.

 Вторая имеет высокую чувствительность и применяется в значительно большем

диапазоне элементов по  Z.  Известны примеры использования  этого метода для

анализа лунного грунта, археологических образцов, предметов искусства, для

решения проблем  экологии и т.д.

  (,) – по этой реакции образуются метастабильные состояния первичных ядер. Нет

фона других частиц. Применяется при Z>30. Данный метод ФАА отличается высокой

селективностью, прост, точен, но требует высокой интенсивности  -пучка.

  Возможности использования фотонейтронов сопоставимы с  возможностями НАА. Для  ФАА используется тормозное излучение высокой интенсивности (1014-1015 квант/с), получаемое на бетатронах, микротронах и линейных ускорителях электронов. В качестве радиатора используются тугоплавкие мишени из материала с большим Z, типа вольфрама. Фотоядерные реакции позволяют активировать практически все элементы периодической системы элементов с пределом обнаружения (10-4 - 10-7)%.

Измерение активности  и спектров излучения производится с помощью различных детекторов частиц. Наилучшие результаты дают гамма-спектрометры высокого разрешения с использованием полупроводниковых детекторов, обладающих энергетическим разрешением до нескольких десятых долей кэВ.

Для анализа полученных спектров и обработки результатов измерений применяются многоканальные анализаторы, микропроцессоры, ЭВМ, позволяющие в совокупности с автоматической системой перемещения образцов полностью автоматизировать процесс.

3.2. Рентгеновский эмиссионный анализ.

Рассмотрим ещё один весьма распространённый вид ЯФМА --- рентгеновский эмиссионный анализ (РЭА). При облучении ионизирующими частицами каждый элемент, присутствующий в образце, индуцирует характеристическое рентгеновское излучение (ХРИ). По положению определенных энергий фотонов в общем спектре можно идентифицировать каждый из элементов, а по интенсивностям фотонов этих энергий - найти концентрацию элементов. В этом и заключается принцип РЭА.

ХРИ сопровождается в большей или меньшей степени тормозным излучением, также возникающим при прохождении заряженных частиц через вещество. Тормозное излучение с его непрерывным спектром является мешающим фактором при РЭА. Образование электронов Оже является конкурирующим процессом по отношению к испусканию характеристического рентгеновского излучения. Однако сами по себе электроны Оже не мешают регистрации рентгеновских фотонов. Известно несколько способов возбуждения и регистрации ХРИ.

Возбуждение можно осуществить рентгеновским излучением ( в этом случае метод называют рентгено-флюоресцентным анализом (РФА), -излучением, заряженными частицами: b- и a-частицами, испускаемыми радионуклидами, электронами, протонами, дейтонами, гелионами и более тяжелыми заряженными частицами, получаемыми на ускорителях.

Один метод регистрации характеристического излучения основан на разрешении по длине его волны, которая, как известно, однозначно связана с энергией его квантов. Для этого применяют кристалл-дифракционные спектрометры (КДС). Синус угла дифракции пропорционален длине волны или обратно пропорционален энергии квантов. Для этого применяют дифракционные кристаллы. Синус угла дифракции пропорционален длине волны или обратно пропорционален энергии квантов.

В последнее время получил распространение метод, основанный на разрешении по энергии, с использованием полупроводниковых Si(Li)-детекторов - кремниевых с присадкой лития или Ge(Li)-детекторов (ППД). Хотя разрешение КДС обычно лучше, чем разрешение ППД, метод, основанный на разрешении по энергии, имеет преимущества в быстроте, легкости автоматизации и портативности аппаратуры.

Сравнение различных методов возбуждения показывает, что наилучшую чувствительность и разрешение обеспечивает возбуждение монохроматическим рентгеновским излучением или низкоэнергетическими (1-3 МэВ) протонами. Преимущество РЭА с возбуждением протонами по сравнению с методами, в которых используется возбуждение тормозным излучением или электронами, заключается в том, что интенсивность тормозного излучения протонов ничтожно мала по сравнению с тормозным излучением электронов или рассеянным рентгеновским излученном при данной интенсивности возбуждаемого характеристического излучения. Вместе с тем, сечения взаимодействия протонов с внутренними электронами атомов высоки (до 103 барн).

Облучение образцов протонами (или другими заряженными частицами) можно осуществлять  в вакуумной камере или в воздухе. Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки, однако все же облучение в воздухе используется все чаще. С его помощью можно анализировать и жидкие образцы, в частности, в виде висячей капли.

Рассмотрим особенности РЭА при анализе примесей в карбиде бора. Рентгеновское излучение возбуждалось протонами с энергией 2,5 МэВ и регистрировалось Si(Li)-детектором. Импульсы сортировались по энергиям на многоканальном анализаторе, номер канала в котором пропорционален энергии импульса. Аппаратурный спектр рентгеновского излучения образца приведен на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Спектр рентгеновского излучения, возбужденного протонами в

карбиде бора.

Пики соответствуют энергиям квантов характеристического рентгеновского излучения, испускаемого после ионизации на ближайшей к ядру так называемой К-оболочке или на следующей L-оболочке. Индексы при буквах К и L соответствуют переходам на данную оболочку со следующей a или с более далеких оболочек b,... Таким образом, железо, например, можно определять по переходу на К-оболочку с L-оболочки (индекс Кa) или с М-оболочки (Кb). Сечение ионизации К-оболочки уменьшается с порядковым номером элемента. Поэтому такой элемент, как свинец, определяют по переходам на L-оболочку с еще более далеких оболочек. Энергия квантов характеристического излучения для каждого данного перехода, например, Кb, Lα и т. п., монотонно увеличивается с порядковым номером элемента.

В отличие от -спектров рентгеновские спектры даже сложных образцов поддаются простой интерпретации, хотя на К-пики более легких элементов могут накладываться L-пики более тяжелых.

Для элементов с меньшим порядковым номером, чем у фосфора, энергия рентгеновских квантов становится меньше, чем 2 кэВ. Такие кванты настолько сильно поглощаются на пути в детектор, что их регистрация в воздухе невозможна. Лишь при использовании вакуумированного детектора можно расширить круг определяемых элементов до углерода.

Радиоактивационный анализ на тяжелых заряженных частицах удобно применять для анализа легких элементов и затруднительно с увеличением порядкового номера элемента. Таким образом, РЭА и РАА на одних и тех же частицах (протонах, дейтонах) в аналитическом отношении дополняют друг друга и действительно иногда применяются в комбинации.

Как и при активационном анализе на заряженных частицах, наибольшие чувствительность и точность количественных определений в РЭА достигаются при использовании тонких образцов с типичной толщиной порядка 1 мкм. Толстые образцы гораздо легче изготовлять, но из-за сильных изменений сечения ионизации с глубиной и самопоглощения рентгеновского излучения в образце трудно добиться соответствия образца и эталона или достаточно точного учета этих факторов при абсолютном анализе. Применение внутреннего эталона, если это возможно, существенно улучшает надежность количественных данных.

Реальные чувствительности РЭА, достигаемые в настоящее время на ускорителях, находятся в пределах от 10-3 мкг/г для более тяжелых элементов до 10 мкг/г для более легких элементов, но не легче, чем калий. Характерная масса образца составляет (10 – 30) мг, что позволяет отнести РЭА к методам микроанализа. Токи протонов или других частиц, используемые при РЭА, пока ограничены десятками наноампер при облучении в вакууме и сотнями при облучении в воздухе.

Практическое использование РЭА.

Рентгеновский эмиссионный анализ с возбуждением тяжелыми заряженными частицами начал применяться лишь с 1970 г. Тем не менее, метод уже получил признание и быстро внедряется в промышленность, медицину и в службу охраны окружающей среды. Задачи, решаемые с помощью РЭА, сходны, по существу, с задачами, решаемыми с помощью активационного анализа на запряженных частицах, с той разницей, что РЭА предпочтителен для определения тяжелых элементов в матрицах из легких элементов.

Другими примерами, когда промышленное использование РЭА с возбуждением протонами или другими частицами может оказаться экономически целесообразным, являются контроль металлических примесей в оловянном покрытии медной проволоки и контроль поверхностного загрязнения магнитной пленки. Экспресс-анализ сплавов на основные составляющие и содержание присадок также должен получить промышленное применение. Даже для толстых образцов достигнутые чувствительности определения металлических присадок в сталях составляли порядка 10 мкг/г. При этом авторы применяли майларовый и хромовый поглотители: первый - для устранения тормозного излучения от вторичных электронов, второй - для устранения влияния сильного характеристического рентгеновского излучения от железа.

Следует отметить и применения РЭА для решения разовых задач, например, таких, как определение природы налета на изоляторах, появление которого могло привести к пробою.

В медицинской практике РЭА применяют для диагностики первичного цирроза по резко повышенным концентрациям меди и цинка в печени. Возможность анализа образцов массой всего (10 – 12) мг, которые достаточно легко получать у пациентов пункционной биопсией, обусловливает основное достоинство применения метода.

С целью охраны здоровья населения, которому угрожает загрязнение окружающей среды, налаживают методики РЭА для массовых исследований биологических образцов. Контролируют уровни свинца в молочных зубах у детей и в крови жителей загрязненных районов, проводят многоэлементный анализ загрязнителей (ртути, кадмия, свинца и др.) в полосах. В последнем случае возможности метода ярко выявлены и работе, в которой единичный волос анализируют в сечении сканированием протонным пучком диаметром 5 мкм. Практическое значение работы заключается в том, что по распределению микроэлементных загрязнителей по сечению волоса можно судить об источнике их поступления. Сканируют волосы и вдоль их длины, что позволяет в некоторых случаях выявить историю поступления загрязнителей внутрь организма.

Рис 3.4. Временные вариации относительных концентраций некоторых

загрязнителей в воздухе по числам и времени суток.

Быстро растет число работ по РЭА разнообразных объектов окружающей среды: воздуха, воды, почвы, растений и животных, особенно входящих в пищевую цепочку человека, отходов промышленности, коммунального и сельского хозяйства.

Частицы, взвешенные в воздухе, анализируют на элементный состав в целях определения не только уровня, но и источника загрязнений, как и при использовании АА. Однако преимуществом РЭА является высокая производительность метода - многие тысячи образцов в год. Наряду с фракционным анализом взвешенных частиц по их размерам исследуют элементный состав аэрозолей, задержанных фильтрами в последовательные промежутки времени безотносительно к их размерам. Такого рода анализ тоже позволяет установить роль различных источников загрязнения. В частности, важное значение имеет контроль за компонентой, обусловленной интенсивными потоками автотранспорта. Этот компонент идентифицируется по определенному элементному составу и вариациям концентраций соответствующих элементов в воздухе в течение суток. Результаты таких измерений вблизи автострады для пар Рb-Вr, Са-Fe  и Cl-S приведены на рис.3.4. Свинец и бром, очевидно, обусловлены автомобильными выхлопами. Их концентрации хорошо скоррелированы между собой, максимумы приходятся на часы пик, а минимум - на ночное время. Главным источником пары Са-Fe является дорожная пыль, поднимаемая автомобилями. Однако есть и вклад выдуваемой почвы, что видно по нарушениям регулярности. Сера и хлор не обнаруживают регулярных вариаций в течение суток. Содержание серы обусловлено более или менее постоянными источниками загрязнения при сжигании топлива и т. п. Появление «всплесков» хлора связано с ветрами с моря. Результаты этих измерений не только нужны для систематического контроля, но используются при рассмотрении проекта расширения дороги в целях предсказания его последствий.

Можно не сомневаться, что РЭА с возбуждением протонами и другими тяжелыми заряженными частицами, получаемыми на ускорителях, будет развиваться опережающими темпами по сравнению с другими аналитическими методами, осуществляемыми на ускорителях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.   Кузнецов Р. А. Активационный анализ. М., Атомиздат, 1967.

- Боуэн Г., Гиббонс Д. Радиоактивационный анализ. Пер. с англ. М., Мир, 1968

- Сокольский В. В. и др. В кн.:  Активационный анализ. Ташкент, 1971, с. 206.

- Страшинский А. Г. и др. В кн.: Атомная энергия, 1975, т. 39, вып. 4, с. 283.

- Мамиконян С. В. Аппаратура и методы флюоресцентного

рентгенорадиометрического анализа. М., Атомиздат,1976.

- Рябухин Ю.С., Шальнов А.В. Ускоренные пучки и их применение. М., Атомиздат,

1980.

7.   Глухов Г.Г.  Нейтронно-активационный анализ с использованием

исследовательского ядерного реактора НИИ ЯФ ТПУ. Изв. Вузов. ФИЗИКА. № 4,

1998, с.207.