ФЕДЕРАЛЬНОЕ   АГЕНТСТВО   ПО   ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ   ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ»

### Утверждаю

###### Декан ФТФ

_________________ Бойко В.И.

«___»________________2004 г.

ОБЪЕМНЫЕ   МЕТОДЫ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   УРАНА

В   ТВЕРДЫХ   МАТЕРИАЛАХ   И   РАСТВОРАХ

Методические указания к выполнению лабораторных работ

по дисциплинам «Спецхимия» для студентов специальности 240601 (250900)

«Химическая технология материалов современной энергетики» и

«Химия редких, рассеянных, радиоактивных  элементов»

для студентов специальности 240603 (251700)

«Химическая технология редких элементов и материалов на их основе»

по направлению 240600 (655200)

«Химическая технология материалов современной энергетики».

Томск - 2004 г.

УДК 546.791: 543. 24 (07)

Объемные методы определения урана в твердых материалах и растворах

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплинам «Спецхимия» для студентов специальности 240601 (250900)  «Химическая технология материалов современной энергетики» и «Химия редких, рассеянных, радиоактивных  элементов» для студентов специальности 240603 (251700) «Химическая технология редких элементов и материалов на их основе» по направлению 240600 (655200) «Химическая технология материалов современной энергетики».

Томск: изд. ТПУ 2004 г. – 9 с.

Составители: 	Маслов А.А.

Водянкин А.Ю.

Рецензент:  	к.т.н., доцент  Каляцкая Г.В.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром    кафедры ХТРЭ  № _______  от  «____»________________2004 г.

Зав. кафедрой  ХТРЭ          ______________________________       И.И. Жерин

I.  ЦЕЛЬ   РАБОТЫ

- Освоить методику оксидиметрического определения урана.

- Определить содержание урана в пробе раствора, в твердой навеске.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА   ОБЪЕМНЫХ   МЕТОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ   УРАНА

Объемные методы определения урана, получившие наибольшее распространение в аналитической практике, основаны главным образом на реакциях его восстановления и окисления. Уран в водных растворах может существовать в следующих состояниях: U(III), U(IV), U(V), U(VI), причем соединения U(III) и U(V) в водных растворах очень неустойчивы: U(III) окисляется кислородом воздуха, U(V) диспропорционирует на U(IV) и U(VI). Валентные состояния  U(IV) и U(VI) достаточно устойчивые, что позволяет широко использовать окислительно-восстановительные свойства этой системы для количественных определений элемента.

Редуктометрические методы, основанные на прямом титровании  U(VI) растворами восстановителей, широкого практического использования не находят из-за сложности приготовления и хранения титрованных растворов восстановителей (чаще солей хрома (II) и титана (III)).

В аналитической практике чаще используют оксидиметрические методы, основанные на окислении U(IV) до  U(VI). Перед проведением оксидиметрического титрования U(VI)  восстанавливают до U(IV). Нормальный окислительно-восстановительный потенциал для реакции:

UO22++2e+4H+⇔U4++2H2O                       E0 = 0,334 в.

Наиболее часто уран (VI) восстанавливают в сернокислых растворах металлами (кадмий, цинк, висмут), жидкими амальгамами цинка, кадмия и висмута, растворами солей титана (III)  и хрома (II). Нормальные окислительно-восстановительные потенциалы указанных восстановителей следующие:

2H++2e⇔H2                                     E0 = 0, 00 в.

TiO2++2H+−e⇔Ti3++H2O                E0 = 0, 1 в.

Cr3++e⇔Cr2+                                     E0 = - 0, 41 в.

В качестве окислителей при титровании U(IV)  в кислых растворах наиболее часто применяют перманганат и бихромат калия, соли ванадия (V), церия (IV) и железа (III).  Их нормальные окислительно-восстановительные потенциалы имеют следующие величины:

MnO4−+5e+8H+⇔Mn2++4H2O                           Е0=1,51 в.

CrO72−+6e+14H+⇔2Cr2++7H2O                         Е0=1,33 в.

VO2++e+2H+⇔VO2++H2O                                  Е0=1,004 в.

Ce4++e⇔Ce3+                                                       Е0=1,61 в.

Fe3++e⇔Fe2+                                                       Е0=0,77 в.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ   УРАНА   В   ВОДНОМ   РАСТВОРЕ

Цель работы – определение количества урана, содержащегося в растворе путем титрования раствора U(SO4)2 раствором перманганата калия.

Исходное соединение урана – водный раствор нитрата уранила.

Последовательность химических операций:

- перевод нитрата уранила в сульфат;

- восстановление сульфата уранила цинком в сернокислой среде до сульфата урана:

UO22++Zn0+4H+=U4++Zn2++2H2O.

- титрование сульфата урана перманганатом калия:

5U4++2MnO4−+2H2O=5UO22++2Mn2++4H+.

Реактивы:

- Серная кислота концентрированная, уд. вес = 1,8 г/см3;

- цинк гранулированный;

- 0,1 N раствор перманганата калия.

Ход работы

К полученному раствору нитрата уранила добавить 3 мл концентрированной серной кислоты и поставить на электроплитку. Выпаривать до интенсивного появления белых паров SO3. Раствор охладить, разбавить дистиллированной водой (50 мл). Воду приливать только к холодному раствору. В коническую колбу на 250  300 мл добавить 10  15 гранул цинка и сюда же влить раствор из фарфоровой чашки, в которой проводили отдымливание. Чашечку сполоснуть дважды дистиллированной водой по 30 мл. Промывные воды вылить в ту же коническую колбу. Колбу закрыть резиновой пробкой и поставить на механический встряхиватель. Восстановление вести не менее 25 минут. После этого раствор перелить в другую коническую колбу. Первую колбу с гранулированным цинком дважды промыть дистиллированной водой и промывные воды присоединить к основному раствору. После этого раствор урана в колбе титровать 0,1 N раствором перманганата калия до слабо-розового окрашивания всего раствора.

По окончании работы написать в молекулярной форме все реакции, в которых участвует уран, и провести расчет количества урана, содержащегося в растворе по закону действующих масс на основе уравнения реакции титрования сульфата урана раствором перманганата калия. В выводе о проделанной работе указать количество урана в полученном растворе.

IV. ТИТАНО-ФЕРРОИНОВЫЙ   МЕТОД   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   УРАНА

В   ЗАКИСИ-ОКИСИ,   ДИОКСИДЕ,   ТЕТРАФТОРИДЕ,   ДИАЦЕТАТЕ

Данный метод позволяет определить в твердой пробе четырехвалентный уран и общее количество урана, т.к. при растворении в фосфорной кислоте уран переходит в раствор, не меняя валентности:

U3O8+4H3PO4=2UO2HPO4+U(HPO4)2+4H2O.

Далее одну аликвотную часть раствора титруют бихроматом калия для определения U4+:

3U4++Cr2O72−+2H+=3UO22++2Cr3++H2O,

а в другой аликвотной части первоначально U(VI) восстанавливают титаном (III) до U(IV):

UO22++2Ti3++4H+=U4++2Ti4++2H2O

с последующим титрованием бихроматом калия. Перед титрованием избыток треххлористого титана разрушается действием соляно кислого гидроксиламина, который при комнатной температуре не окисляет уран (IV) и не мешает его титрованию бихроматом калия в присутствии ферроина в качестве индикатора.

Реактивы:

- ортофосфорная кислота, 80  85% - ая, уд. вес. 1,63  1,69.

- серная кислота, разбавленная 1: 2;

- соляная кислота, разбавленная 1:1;

- ферроин, 0,4% - ый водный раствор – индикатор;

- титан треххлористый, 5% - ый раствор. Продажный препарат «15»

разбавляют в 6 N HCl  в отношении 1:2;

- гидроксиламин солянокислый (NH2OHHCl), 10% - ый водный раствор;

- бихромат калия.

Ход анализа

Навеску анализируемого материала, содержащего уран, растворить в стакане емкостью 100 мл в 20 мл ортофосфорной кислоты при нагревании на электроплитке в течение 1015 минут. Полученный прозрачный раствор охлаждают до комнатной температуры и переводят в мерную колбу на 100 мл. Стакан ополаскивают серной кислотой, разбавленной 1:2, сливают в колбу и доводят до метки той же кислотой. Закрыв пробкой, тщательно перемешивают. Из мерной колбы отбирают пипеткой 25 мл раствора и переносят в коническую колбу емкостью 200250 мл. Точно такой же обьем раствора отбирают в другую коническую колбу. В этой колбе проводят определение общего содержания урана. Для этого предварительно уран восстанавливают до четырехвалентного путем добавления к пробе  12 мл 5% - ного раствора титана треххлористого. Раствору дают постоять 5 минут, после чего добавляют 1 мл 10% - ного раствора гидроксиламина и оставляют раствор на 15 минут.

В это время определяют содержание четырехвалентного урана в пробе первой колбы. К раствору в колбе добавляют 15 мл серной кислоты, разбавленной 1 : 2 и 2 капли раствора ферроина. Появляется ярко-розовая окраска. Раствор титруют 0,05 N раствором бихроматом калия до перехода окраски в зеленую.

Далее определяют общий уран (во второй колбе). Раствор доводят до общего объема 100 мл серной кислотой, разбавленной 1:2, прибавляют 2 капли раствора ферроина и титруют 0,05 N раствором бихромата калия.

Расчет количества урана в анализируемой пробе раствора проводят по реакции титрования урана бихроматом калия.

В отчете по данной работе написать в молекулярной форме все реакции, в которых участвует уран, привести расчет количества урана (IV) и урана общего. В выводе о проделанной работе указать количество урана, содержащегося в навеске исследуемого материала.

V. ФЕРРО-ФОСФАТНО-ВАНАДАТНЫЙ   МЕТОД   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   УРАНА   В   РУДАХ,   КОНЦЕНТРАТАХ

Метод включает разложение навески материала в фосфорной кислоте с добавкой окислителя, восстановление урана (VI) в фосфорнокислой среде, окисление избытка соли Мора и восстановление примеси (Fe, As, W, V, Mo, Sn, Cu, Mn и др.) нитритом натрия, избыток которого разрушается мочевиной. Уран (IV) титруют ванадатом аммония в присутствии индикатора – дифениламинсульфоната натрия.

Реакции:

U3O8+3H3PO4+H2O2=3UO2HPO4+4H2O;

UO22++2Fe2++4H+=U4++2Fe3++2H2O;

6Fe2++2NO2−+8H+=6Fe3++N2+4H2O;

2NaNo2+(NH2)2CO=2N2+2NaOH+CO2+H2O;

U4++2VO3−+4H+=UO22++2VO2++2H2O.

Реактивы:

- ортофосфорная кислота уд. вес 1,6;

- перекись водорода, 30%-ный раствор;

- соль Мора  FeSO4  (NH4)2SO4  6H2O, 10%-ный раствор в 0,5 N H2SO4 ;

- мочевина (NH2)2СO,  30%-ный раствор;

- нитрит натрия, NaNO2, 5%-ный раствор;

- индикатор – дифениламинсульфонат натрия;

- ванадат аммония, NH4VO3 , 0,0168 N раствор.

ход работы

Навеску 0,15  1,0 г материала, содержащего U3O8, помещают в коническую колбу, смачивают небольшим количеством воды (2  3 мл), заливают 15 мл фосфорной кислоты, 2 – 3 мл перекиси водорода 30%-ной. Пробу тщательно перемешивают до полного распределения материала по всему объему, умеренно нагревают до прекращения разложения перекиси водорода (прекращение бурного вскипания пробы) и кипятят после этого еще 5 – 6 мин. Колбу снимают с плитки,  к раствору добавляют 2 – 3 мл 10%-ного раствора соли Мора и выдерживают не более 2 минут. Затем раствор охлаждают до 10 – 20 С, приливают 5 мл 5%-ного раствора нитрита натрия, энергично перемешивают до полного исчезновения коричневой окраски и продолжают взбалтывать еще 5 – 10 сек. Приливают 1 мл 30%-ного раствора мочевины, энергично взбалтывают до прекращения бурного выделения пузырьков газа и раствор титруют ванадатом аммония в присутствии 5 – 6 капель индикатора – дифениламинсульфоната натрия до появления фиолетовой окраски. Вычисляют содержание урана по уравнению реакции титрования урана (IV).

В отчете о проделанной работе написать в молекулярной форме все реакции, в которых участвует уран, привести расчеты и указать в выводе количество урана, содержащегося в исходной навеске материала.

VI. меры безопасности при выполнении работ

- Работать только в халате и на отведенном для этой работы месте.

- Строго выполнять требования инструкции по работе с радиоактивными веществами и с агрессивными химическими веществами.

- Отработанные радиоактивные растворы сливать только в специально предназначенные емкости.

- Категорически воспрещается радиоактивные растворы, концентрированные кислоты и щелочи набирать в пипетки ртом. Для этого пользоваться резиновой грушей.

- С концентрированными кислотами и щелочами работать только в вытяжном шкафу.

- Пользоваться электроплиткой только с закрытой спиралью.

Литература:

- В.К. Марков, А.В. Виноградов и др. Уран, методы его определения.

Издательство     Госкомитета  по использованию атомной энергии. –

М., 1960 г.

- Л.Л. Борин, А.И. Карелин. Термодинамика окислительно-

восстановительных процессов в технологии актинидов. – М.:

Атомиздат, 1977 г.

Подписано к печати   «____»______________2004 г.

Формат                        Бумага

Плоская печать.         Усл. печ. л.                уч.- изд. л

Тираж    экз. Заказ______ Бесплатно.

ТПУ, 634034. г. Томск, пр. Ленина, 30.