Коллоквиум 1 (по материалам лекций 1 и 2)

- Области генерации вторичного излучения, возникающего при взаимодействии электронов с веществом.

- Оже-эффект – это безизлучательная двухэлектронная ионизация атома. Поясните это выражение.

- Упругое и неупругое взаимодействие электронов с веществом.

- В чем состоит сложность использования Оже-электронов для анализа материала?

- Основные источники сигналов, используемых в электронном микроскопе для формирования изображения: отраженные электроны.

- Укажите, в каких детекторах и почему используют специальные зеркала, изготовленные в виде половины эллипсоида вращения.

- Основные источники сигналов, используемых в электронном микроскопе для формирования изображения: вторичные электроны.

- Какой закон является основой рентгеноспектрального анализа атомного состава материалов при исследовании методами сканирующей электронной микроскопии? Ответ пояснить.

- Основные источники сигналов, используемых в электронном микроскопе для формирования изображения: рентгеновское излучение.

- Зависит ли доля электронов, рассеянных преимущественно по упругому механизму (доля упруго отраженных электронов), от атомного номера элементов? Если зависит, то как.

- Основные источники сигналов, используемых в электронном микроскопе для формирования изображения: Оже- электроны.

- Укажите область энергии неупругих обратно рассеянных электронов.

- Структура энергетического спектра электронов, испускаемых с поверхности, облучаемой пучком электронов.

- Механизмы образования вторичных электронов.

- Детекторы сигналов Оже- электронов.

- Для какой цели на сцинтиллятор подаётся положительный ускоряющий потенциал 10−15 кВ?

- Детекторы сигналов рентгеновского излучения.

- Почему для регистрации отражённых электронов можно использовать твёрдотельный детектор?

- Детекторы сигналов вторичных электронов.

- Для каких целей используется катодолюминесценция при исследовании твердого тела?