ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

# Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой ХТТ

_______________А.В.Кравцов

«___»________________2007г.

# В.С.Архипов

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫХОДА ПРОДУКТОВ ПОЛУКОКСОВАНИЯ.

# ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ

# Методические указания по выполнению лабораторных работ

по курсу «Химическая технология первичной и глубокой переработки

нефти и газа» специальности 240403 «Химическая технология

природных энергоносителей и углеродных материалов»

# Издательство ТПУ

Томск 2007

УДК  662.62

ББК  6П7.43

Определение выхода продуктов полукоксования. Топливо твердое.

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Химическая технология первичной и глубокой переработки нефти и газа» специальности 240403 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».     Томск: изд. ТПУ, 2007г. – 14с.

Составитель: В.С.Архипов

Рецензент: профессор, д.т.н. В.В.Коробочкин

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры химической технологии топлива

« 8 »  февраля    2007 г.

Заведующий кафедрой ХТТ,

профессор, доктор техн.наук                                                                            А.В.Кравцов

1. Общие сведения

Пиролиз – нагревание углей в инертной атмосфере – является основным технологическим процессом их переработки и осуществляется в двух вариантах – полукоксование (нагревание до 500-600 ºС) и коксование (нагревание до 900-1000 ºС). Основными продуктами пиролиза являются газ, смола и твердый остаток, полукокс или кокс, в зависимости от конечной температуры. Часть углей обладает способностью переходить в пластическое состояние в интервале температур 350-500 ºС, а при дальнейшем нагревании образуется спекшийся твердый остаток.

В настоящее время существует мнение, базирующееся на теоретических представлениях Дж. Ларсена, П. Гивена, Д. Бодцека, А. Марцека и  др., что уголь состоит из молекулярной (подвижной) и надмолекулярной (неподвижной) фаз – матрицы угля. Первая фаза представляет собой устойчивые образования, объединенные силами химических связей и является носителем химических свойств угля; вторая – агрегат молекул, объдиненных физическими силами, служит носителями физических свойств топлива. Обе эти части, как и свойства, которые они в основном определяют, тесно взаимосвязаны.

Масс-спектрометрический анализ показал, что средняя молекулярная масса органических блоков в угле составляет 5000 у.е. (200 – 6000 у.е.)

Ряд авторов предлагает записать эмпирические формулы витринита каменного спекающегося угля марки Г на основе определения элементарного состава различных фракций витринита.

Многочисленные данные об особенностях структурных параметров позволяют описать пространственные модели строения углей различной степени химической зрелости. Заслуживает внимания модель, предложенная Ц. Спиро и П. Дж. Коски (рис.1). Она характеризует строение органических веществ углей трех стадий зрелости: низкой (1), средней (2) и высокой (3).

Рис.1 – Химические структуры углей низкой (I), средней (П), и высокой (Ш)

степеней углефикации

Массовая доля, %                                            ׀                           ׀׀                         ׀׀׀

Сdaf                                                                       74,8                      82,5                     96,2

Hdaf                                                                                                     5,7                        5,6                       2,1

Ndaf                                                                    1,7                        1,9                       0,8

Odaf                                                                                                     13,8                      5,5                       0,9

Sdaf                                                                                                      3,9                        4,4                       0

fa углерода (Сар/Собщ)                                      0,6                        0,8                       1,0

fa водорода (Нар/Нобщ)                                     0,3                         0,4                       0,9

Кислород в составе, %

ОН                                                                     5,9                         2,2                      0

СООН                                                               5,9                         0                          0

Эфирных групп                                               1,0                         1,1                       0

Карбонильных групп                                      1,0                         1,1                       0

Гетероциклов                                                   0                            1,1                       0,9

Сера в составе, %

Тиола                                                                 2,0                         0                         0

Тиофена                                                             2,0                         2,2                      0

Тиоэфира                                                           0                            0                         0

Влага, %                                                            8,3                         0                         0

Модель структуры углей малой степени зрелости включает два карбоксилат-иона, способных образовать координационную связь с переходным металлом. С ним связаны коодинационно молекулы воды. Группы ОН образуют водородную связь также с молекулами воды, поэтому внутренняя влага составляет около 8 %. Они имеют молекулярно-пористую структуру, в микропоры которой проникают молекулы малых размеров. В их макромолекуле нет предпочтительной ориентации, поэтому такой уголь изотропен во всех направлениях, сильно окислен, не спекается и имеет низкую теплоту сгорания.

В пространственной структуре углей средней стадии зрелости ароматические (ариловые) плоскости перекрываются ассоциациями алифатических, алициклических и нафтеновых групп размером от 200 до 500 нм. Это соответствует более плотной анизотропной структуре.

Модель угля высокой химической зрелости (антрациты) имеют высокоупорядоченную структуру ароматических решеток с локальными графитовыми областями. В ней практически нет гетероатомов. Термически стойкие поперечные ковалентные связи обусловливают трудность графитации, которая может быть достигнута лишь при температурах >2000 °С. Высокая степень упорядоченности углерода углей этого типа препятствует их переходу в пластическое состояние при термической обработке.

Изучение пиролиза углей при нагревании их в тонком слое в инертной атмосфере показало, что процессы, происходящие при нагревании, существенно различаются у углей разных стадий метаморфизма. При нагревании газовых углей до 250 °С потеря массы составляет 1,5%, у углей средней стадии метаморфизма не превышает 1% и обусловлена десорбцией низкомолекулярных органических соединений. У малометаморфизованного длиннопламенного угля потеря массы достигает 4%, что указывает на протекание термической деструкции. Процесс деструкции значительно увеличивается при температурах выше 300 °С и достигает максимума для длиннопламенного угля при 380°С, для газового при 400 °С, для жирного при 420 °С, а коксового при 500 °С. Выход смолистых продуктов резко увеличивается после 350 °С и достигает максимального значения у газовых углей. У более метаморфизованных углей выход смолы уменьшается, а температура максимума ее выделения сдвигается в высокотемпературную область.

При нагревании углей выделяется значительное количество воды, причем наблюдаются два температурных максимума ее выделения. Первый совпадает с температурой начала разложения, а второй имеет место при температуре выше 500 °С. У длиннопламенного угля эти максимумы отмечаются при 250 и 500 °С, а для газового характерен широкий максимум в интервале 350-550 °С с локальными максимумами при 320 и 500 °С. У более метаморфизованных углей выделение воды начинается при более высоких температурах и происходит в интервале 420-650 °С с максимумом при 550 °С. Различная термическая стойкость углей обусловлена уменьшением содержания кислорода и изменением характера связей кислорода и водорода в процессе метаморфизма.

Для лучшего понимания сущности химических превращений органической массы твердых горючих ископаемых при термической деструкции, а также для выявления особенностей молекулярной структуры и свойств их веществ чрезвычайно важно знать, при какой минимальной температуре начинается процесс образования летучих веществ.

Начало термической деструкции различных горючих ископаемых характеризуется примерно такими температурами:

Торф                                                                    менее 100 °С

Бурый уголь                                                                   160 °С

Каменные угли

длиннопламенный                                      170 °С

газовый                                                         210 °С

жирный                                                        260 °С

коксовый                                                      300 °С

тощий                                                            320 °С

антрацит                                                       380 °С

Таблица 1

Распределения основных элементов ОМУ в продуктах полукоксования

| Виды горючих ископаемых | Перешло при полукоксовании в смолу и газ, % к содержанию данного элемента в угле |
| --- | --- |
|  | С | Н | N | О |
| Бурые угли | 17-22 | 61-64 | 68-83 | 57-86 |
| Малоуглефицированные каменные угли | 18-25 | 40-65 | 15-32 | 48-90 |

Можно сказать, что наиболее «подвижными» элементами в углях являются кислород и водород, интенсивность выделения которых уменьшается с ростом степени их метаморфизма.

В таблице 2 приведены данные по выходу продуктов полукоксования из топлив различной степени углефикации.

Таблица 2

Выход продуктов полукоксования для различных горючих ископаемых

| Каустобиолиты | Выход, % (масс.) на сухое вещество |
| --- | --- |
|  | полукокс | смола | влага | Газ |
| Торф | 34-61 | 8-20 | 14-26 | 16-30 |
| Бурый уголь: |  |  |  |  |
| землистый | 55-62 | 10-16 | 7-9 | 18-21 |
| плотный | 71-76 | 6-14 | 3-13 | 6-20 |
| Каменные угли: | 73-91 | 2-16 | 1-8 | 6-10 |
| Балахшит | 10,3 | 66 | 8,4 | 15,3 |
| Богхеды | 25-40 | 45-70 | 1,5-5,5 | 9-12 |
| Сланцы: |  |  |  |  |
| Эстонский | 15 | 66 | 5 | 14 |
| Гдовский | 25 | 62 | 5 | 9 |
| Кашпирский | 36 | 41 | 11 | 12 |

Вполне очевидно, что по мере увеличения углефицированности топлива можно отметить тенденцию к повышению выхода полукокса и снижению выделения жидких продуктов и газа.

Аронов и Нестеренко полагают, что из ряда топлив, имеющих одинаковый уровень потери массы до температуры 550 °С, наибольший выход смолы полукоксования соответствует более высокому значению показателя состава органической массы  топлива

С+Н  .

О

Генетические различия топлив в значительной мере обусловливают разнообразие в составе жидких и газообразных продуктов.

Так содержание фенолов в первичных смолах из торфа  и бурых углей всегда меньше (9,7 – 16,0%), чем в первичных смолах малометаморфизированных каменных углей марки Д (28,8 – 35,2%) и марки Г (18,7 – 23%). С увеличением степени метаморфизма каменных углей содержание фенолов в смоле уменьшается до 5 – 7%.

В составе первичных смол в ряду гуммитов – от торфа до более метаморфизированных каменных углей – установлено относительное увеличение содержания ароматических углеводородов (например, для угля марки Д – 45,6; 50,6 – для марки Г) и уменьшение содержания непредельных углеводородов жирного ряда (соответственно с 25,4 до 18,5%) и суммы гидроароматических и предельных углеводородов жирного ряда (соответственно с 29,0 до 25,5%).

Что касается роли отдельных петрографических макрокомпонентов каменных углей в образовании фенолов, то можно привести следующие данные.

Таблица 3

Содержание фенолов в первичной смоле

| Уголь и микрокомпоненты | Содержание фенолов в первичной смоле, % |
| --- | --- |
| Уголь марки Г (средняя проба) | 18,7 – 23,0 |
| Витринит | 20,9 – 30,9 |
| Фюзенит | Следы |
| Лейптинит | 23,1 |

В таблице приведены данные о выходе отдельных фракций при переработке первичной смолы, имея ее в виду как возможный источник получения моторных топлив.

Таблица 4

Состав смол, полученных при полукоксовании различных углей

| Наименование топлив | Выход фракций, % от смолы |
| --- | --- |
|  | смоляной бензин до 150 °С | легкое масло 170-230 °С | среднее масло (керосин) 230-150 °С | тяжелое масло 300-350 °С | Пек > 350 °С и потери |
| Бурые угли: |  |  |  |  |  |
| Подмосковные | 5,9-18,8 | 15,7-22,0 | 18,2-25,5 | 18,2-31,6 | 14,3-31,6 |
| Украинские | 4,0-8,6 | 6,1-16,5 | 12,0-22,5 | 28,0-44,2 | 27,3-31,8 |
| Каменные угли: |  |  |  |  |  |
| Д | 9,4 | 7,6 | 31,7 | 21,2 | 30,9 |
| Г | 9,2 | 7,2 | 29,9 | 21,8 | 31,7 |
| Ж | 8,4 | 3,9 | 18,7 | 26,6 | 42,4 |

Из данных этой таблицы следует, что разные твердые горючие ископаемые образуют первичные смолы с различным содержанием легко кипящих фракций, количество которых заметно снижается по мере углефикации и метаморфизма.

И, напротив, энергетическая, да и технологическая ценность первичных газообразных продуктов в этом ряду существенно возрастает (табл. 5).

Таблица 5

Состав газа, полученного при полукоксовании различных топлив

| Компоненты газа | Торф | Бурые угли | Каменные угли |
| --- | --- | --- | --- |
| СО2 + Н2S | 50-55 | 10-20 | 1-7 |
| СО | 17-18 | 5-15 | 1-6 |
| СmHn | 3-4 | 1-2 | 3-5 |
| О2 | - | 0,1-3,0 | 0,1-0,8 |
| Н2 | 3-4 | 10-30 | 10-20 |
| СnH2n+2 | 10-12 | 10-25 | 55-70 |
| N2 | 6-7 | 10-30 | 3-10 |
| Qм ккал/м3 | 2300-2400 | 3500-4500 | 6500-8000 |

Конечная температура полукоксования оказывает существенное влияние на выход продуктов процесса. Как видно из данных табл. 6, ее повышение при переработке торфа с 350 до 600 °С приводит к снижению выхода полукокса с 76,3 до 41,3 %, и в то же время более чем в 2 – 3 раза увеличивается выделение смолы, воды и почти в 8 раз повышается выход газа.

Таблица 6

Влияние температуры на выход продуктов полукоксования торфа, % масс

| Продукты | 350 °С | 400 °С | 450 °С | 600 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смола | 6,82 | 17,45 | 20,8 | 21,1 |
| Пирогенетическая вода | 8,07 | 14,00 | 15,86 | 17,00 |
| Газ* | 13,60 | 52,30 | 70,90 | 106,00 |
| Полукокс | 76,30 | 54,00 | 46,35 | 41,30 |

* Выход в м3 на 1000 кг.

Влияние конечной температуры достаточно четко прослеживается при рассмотрении данных по составу смолы (рис.2).

Рис. 2 Выход смолы и ее компонентов при различных

температурных условиях полукоксования

Ее повышение с 400 до 480 – 500 °С при полукоксовании каменных углей сопровождается увеличением выхода ароматических и предельных углеводородов, фенолов, непредельных соединений.

Также заметно влияние этого фактора и на состав первичного газа из каменных углей.

Таблица 7

Состав газа полукоксования при различных конечных температурах процесса

| Конечная температура, °С | СО2+Н2С | СО | CmHn | CnH2n+2 | H2 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 420 °С | 15,4 | 8,4 | 9,6 | 33,6 | 10,4 | 5,6 |
| 500 °С | 6,2 | 6,2 | 4,6 | 40,3 | 24,8 | 5,7 |
| 550 °С | 510 | 5,2 | 2,2 | 41,4 | 34,3 | 6,2 |

Повышение температуры с 420 до 550 °С сопровождается значительным снижением содержания балластных составляющих СО2 + Н2S, увеличением доли предельных углеводородов и водорода.

2. Определение выхода продуктов полукоксования.

Медленный метод. ГОСТ 3168 – 93 (ИСО 647 - 74)

2.1. Сущность метода

Пробу топлива нагревают в алюминиевой реторте до температуры 520 °С в течение 80мин. Продукты разложения поступают в приемник, охлаждаемый водой; смола и вода конденсируются, а газообразные вещества выделяются в атмосферу. Полукокс, остающийся в реторте, взвешивают. Приемник взвешивают вместе с продуктами конденсации. Массу воды в приемнике определяют объемным методом отгонкой с толуолом, массу смолы вычисляют по разности.

Общая масса воды в приемнике складывается из влаги, содержащейся в пробе, и пирогенетической воды, образующейся при разложении топлива. Отдельно определяют массовую долю влаги в топливе весовым методом, что позволяет рассчитать выход пирогенетической воды.

Выход газа в процентах (плюс ошибки) получают вычитанием из 100% суммы выхода полукокса, смолы и пирогенетической воды в процентах.

Результаты анализа представляют в расчете на аналитическое и сухое состояние топлива.

2.2. Аппаратура и реактивы

Установка для полукоксования  состоит из алюминиевой реторты емкостью 80мл, двух нагревателей для подогрева дна и корпуса реторты, а также колбы-приемника объемом 250мл. Реторта снабжена пришлифованной крышкой и имеет газоотводное отверстие и карман для термопары. Колба-приемник присоединяется к реторте через переходник и стальную трубку, пропущенную через резиновую пробку. Для отвода неконденсирующихся газов предусмотрена отводная стальная трубка, пропущенная через пробку в колбе-приемнике. Для охлаждения колбы-приемника во время проведения анализа служит емкость с водой, в которую погружена полностью колба-приемник. Нагрев дна реторты осуществляется с помощью электроплитки мощностью 0,6 кВт. Корпус реторты обогревается съемным нагревателем. Скорость подъема температуры в реторте регулируется с помощью регулятора напряжения (ЛАТР), присоединенного к съемному нагревателю. Для измерения температуры используется термопара «хромель-алюмель» в комплекте с измерительным прибором – потенциометром КСП-4.

2.3. Проведение анализа

Перед проведением полукоксования необходимо убедиться в герметичности реторты. Для этого реторту, закрытую крышкой, опускают в воду крышкой вниз и с помощью груши нагнетают воздух в реторту. Если из-под крышки нет выделения пузырьков воздуха, реторта достаточно герметична. В случае выделения пузырьков, производят пришлифовывание крышки с помощью шлифовального порошка М28. Для этого на контактную поверхность крышки посыпают порошок, смачивают водой и вращательными движениями пришлифовывают поверхность крышки и реторты, добиваясь герметичности. Для надежности соединения смазывают поверхность крышки в ее верхней части смесью графита с вазелином. Проверяют также плотность соединений газовыводящих трубок с колбой-приемником и выходным штуцером реторты. Для плотности резьбового соединения применяют термостойкую волокнистую подмотку (асбест, стеклоткань). Проверяют исправность нагревателей, ЛАТРа, потенциометра.

Образец угля высушивают до воздушно-сухого состояния и измельчают под сито   1 мм, при этом не более 50% пробы должно проходить под сито 0,2мм.

Взвешивают в стеклянном стакане емкостью 100 мл подготовленную навеску угля объемом 40-45 мл, что соответствует весу 22-23 г с точностью до 0,05 г. Взвешивают пустую колбу-приемник. Загружают навеску в реторту и соединяют с колбой-приемником так, чтобы конец газоотводной трубки был на 2 см ниже горловины. Проверяют собранную установку в холодном состоянии на положение колбы-приемника в охлаждающей емкости. Необходимо, чтобы объем воды в емкости был достаточен для полного погружения колбы-приемника. Температура охлаждающей воды должна быть не выше 18 °С.

Реторту с навеской топлива и присоединенной колбой-приемником устанавливают на подставку вблизи нагревателей. Вкючают оба нагревателя. Электроплитка включена на полную мощность, а на съемный нагреватель подается напряжение 90 В (по указателю ЛАТРа). Термопара установлена в чехле так, чтобы ее спай находился на половине высоты съемного нагревателя.  Температура предварительного разогрева 300 °С должна быть достигнута за 30 мин. При необходимости напряжение на ЛАТРе может быть повышено до 120 В.

При достижении температуры в рабочем объеме нагревателей  300 °С устанавливают по возможности быстро реторту на электроплитку и надевают на нее съемный нагреватель. Момент установки реторты в рабочее положение считают за начало нагрева. В течение 10 мин. Температура реторты должна быть поднята до 220 °С и далее должна повышаться согласно графику подъема температуры по ГОСТ 3168-66.

График подъема температуры реторты

| Время нагрева, Мин | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура реторты, °С | 220 | 260 | 310 | 340 | 380 | 410 | 440 | 460 | 480 | 495 | 505 | 515 | 520 | 520 | 520 |
|  | ± 15 | ±10 | ± 5 |
| Напряжение На ЛАТРе, В | 90-120 | 50-90 | 70-80 |

Газоотводная трубка на входе в колбу-приемник разогревается до температуры

100 °С. Рекомендуется периодически смачивать ее водой во избежание нарушения плотности соединения с колбой-приемником.

Во время нагрева происходит термическое разложение угля, сопровождаемое выделением парогазовых продуктов. При этом в колбе-приемнике наблюдается каплепадение из газоотводной трубки при температуре выше 250-300 °С. Обильное газовыделение наблюдается в интервале 450-500 °С.

После окончания нагрева согласно графику отключаются нагреватели, вынимают чехол с термопарой и убирают съемный нагреватель. С помощью съемника ставят реторту с колбой-приемником на термостойкую подставку и осторожно отсоединяют колбу-приемник. Остатки смолы на выходе отводной трубки аккуратно снимают металлической пластинкой и переносят в колбу-приемник. Досуха вытирают колбу-приемник и взвешивают. По разнице массы колбы-приемника с конденсатом и без него определяют массу конденсата, полученного при полукоксовании. Реторту охлаждают при закрытом отводном отверстии. После охлаждения высыпают полукокс в стаканчик и взвешивают.

Содержание воды в конденсате определяют методом Дина и Старка (метод дистилляции). Сущность метода заключается в отгонке воды из конденсата в среде толуола. Для этого заливают в колбу-приемник 100 мл толуола технического по ГОСТ 14710-78. Во избежание бурного вскипания в колбу вносят четыре кусочка пемзы. Затем собирают прибор для отгонки, состоящий из колбы-приемника, насадки Дина и Старта с водяным холодильником. После сборки прибора и включения холодильника нагревают содержимое колбы до кипения (110 °С), нагрев проводят при повышенной мощности нагревателя (режим 3), после начала кипения снижают мощность нагрева (режим 2). Пары толуола вместе с парами воды, попадая в холодильник, конденсируются и стекают в приемную часть насадки Дина и Старка. Вода, как более тяжелая жидкость, стекает на дно, а избыток толуола вновь стекает в колбу. Рекомендуется скорость выкипания поддерживать по каплепадению конденсата 2-5 капель в секунду. Кипячение прекращают, когда объем воды в ловушке перестает увеличиваться и верхний слой толуола станет совершенно прозрачным. Время перегонки составляет 30-60 мин. Остатки воды на стенках трубки холодильника переносят палочкой в ловушку. Массу воды в ловушке определяют по градуировке ловушки.

2.4. Выражение результатов

В результате испытания получают следующие величины:

в – навеска воздушно-сухого топлива, г;

е – вес полукокса, г;

а – вес конденсата в колбе-приемнике, г;

d –вес воды в ловушке Дина и Старка, г.

Дополнительно определяют в отдельных навесках топлива содержание влаги Wа  и золы Аа, %. По этим данным рассчитывают выход смолы Таsk, выход пирогенетической воды Wask, выход полукокса (SK)a, выход газа σаsk, в % на аналитическое топливо (воздушно-сухое).

Таsk = К – Wак ;

Wask = Wak –Wa;

σаsk = 100 – │Таsk + Wak + (SK)a│.

где К – выход конденсата (смолы и общая влага при полукоксовании), %;

Wak - выход общей влаги при полукоксовании, %;

Wa – влажность топлива, %;

(SК)a – выход полукокса, %.

При пересчете результатов на абсолютно-сухое вещество топлива вводят поправку на влажность

100

(SK)d = (SK)a •  ———— , % на абсолютно сухое вещество.

100 - Wa

2.5. Точность метода

Сходимость

Расхождение результатов двух определений, проведенных в разное время в одной и той же лаборатории одним лаборантом с применением одной и той же аппаратуры на представительных навесках, взятых из одной и той же пробы, не должно превышать значений, указанных в табл. 8.

Таблица 8

| Вид продукта (на сухое состояние) | Максимально допустимое расхождение между результатами, %, абс. |
| --- | --- |
|  | Сходимость | Воспроизводимость |
| Смола | 0,5 | 0,7 |
| Пирогенетическая вода | 0,4 | 0,8 |
| Полукокс | 0,7 | 1,0 |

Воспроизводимость

Расхождение результатов двух определений, выполненных в двух разных лабораториях на навесках, взятых из одной  и той же лабораторной пробы, не должно превышать значений, указанных в табл. 8.

Если расхождение между результатами двух определений превышает значения, приведенные в табл. 8 проводят третье определение. За результат анализа принимают среднее арифметическое двух наиболее близких результатов в пределах допускаемых  расхождений.

Если результат третьего определения находится в пределах допускаемых расхождений по отношению к каждому из двух предыдущих результатов, то за результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех определений.

Выход продуктов полукоксования (сводная таблица)

| Образец | Wа, % | Взвешивание угля, г | Взвешивание конденсата, г | Выход смолы, Таsk, % | Выход пир.воды, Wask, % | Взвешивание полукокса, г | Газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стакан | Стакан с углем | Навеска угля, в, г | Колба | Колба с конденсатом | Конденсат, а, г | Вода (отгон) | Смола |  |  | Стакан | Стакан с полукоксом | Полукокс, е, г | Выход полукокса, (SK)а, % | Вес газа, г | Выход газа, % |

Список литературы

1.    Межгосударственный стандарт. Топливо твердое минеральное. Методы определения

выхода продуктов полукоксования. – Минск: Изд-во стандартов, 1995. – 17 с.

2.    Аропов С.Г., Нестеренко Л.Л. Химия твердых горючих ископаемых. – Харьков:

Изд-тво Харьковского университета, 1960. – 372 с.

3.    Камнева А.И., Платонов В.В. Теоретические основы химической технологии горючих

ископаемых, - М.: Химия, 1990. – 288 с.

4.    Русьянова Н.Д. Углехимия. – М: Наука, 2003. – 316 с.

5.    Школлер М.Б. Полукоксование каменных и бурых углей. – Новокузнецк: Н-кузнецкий

полиграфкомбинат. – 232 .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫХОДА ПРОДУКТОВ ПОЛУКОКСОВАНИЯ.

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ

Методические указания по выполнению лабораторных работ

по курсу «Химическая технология первичной и глубокой переработки

нефти и газа» специальности 240403 «Химическая технология

природных энергоносителей и углеродных материалов»

Составитель        Архипов Виктор Сергеевич

Подписано к печати                                          2007 г.

Формат 60 х 84 / 16. Бумага осфетная.

Плоская печать. Усл. печ. л. 1,8 Уч. изд. Л. 1,63

Тираж        экз.   Заказ  N            Цена свободная.

Издательство ТПУ. 634004. Томск, пр. Ленина, 30