УТВЕРЖДАЮ:
Декан Физико-технического факультета

__________________ В.И. Бойко

«_______»_____________ 2009 г.

ЛабораторнЫЙ  ПРАКТИКУМ

“Иследование кристаллической структуры метод лауэ”

по дисциплине
 «Физика твердого тела»

для студентов специальности 140302 (072700),

«Физика атомного ядра и частиц»

ТОМСК 2009

предисловие

1. Лабораторный практикум рассмотрен на заседании обеспечивающей кафедры Прикладной физики «_____»___________2009 г.

протокол №              , одобрен и рекомендован к регистрации.

Лабораторный практикум СОГЛАСОВАН с факультетом, СООТВЕТСТВУЕТ действующему плану.

2. Разработчик

ассистент кафедры ПФ,

к.ф.-м.н.									А.В. Вуколов

3. Рецензент канд. техн. наук, доцент ФТФ ТПУ                      Ю.М.Степанов

4. Заведующий обеспечивающей и выпускающей

кафедрой Прикладной физики,

профессор, д.ф.-м.н.							А.П. Потылицын

5. Лабораторный практикум рассмотрен методической комиссией ФТФ                             2008г., одобрен и рекомендован к регистрации.

Председатель методической комиссии ФТФ			В.Д. Каратаев

Регистрация №             от                                    2009 г.

Документ:

Дата разработки

____________________________________________________________________________________________

УДК

Ключевые слова: лабораторный практикум, физика твердого тела, дифракия, метод, кристалл, пленка, рентген, рентгеновская установка.

## СОДЕРЖАНИЕ:

| № п/п | Оглавление | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель работы | 4 |
| 2 | Оборудование | 4 |
| 3 | Темы для изучения | 4 |
| 4 | Краткая теория | 4 |
| 5 | Порядок выполнения работы | 7 |
| 6 7 | Контрольные вопросы Литература | 8 9 |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Цель работы.

Исследование структуры монокристалла LiF методом Лауэ.

Оборудование.

Рентгеновская установка, 35 кВ

Рентгеновская трубка с Мо анодом

Закрепленный монокристалл LiF

Штангенциркуль

Держатель для пленки

Рентгеновская пленка.

Темы для изучения.

Кристаллическая решетка, кристаллические системы, кристаллические классы, решетка Бравэ, обратная решетка, индексы Миллера, структурный фактор, атомный форм-фактор, уравнение Брэгга.

Краткая теория.

Лауэграмма – рентгеновский снимок дифракционной картины - получается при облучении монокристалла немонохроматическим рентгеновским излучением. С помощью лауэграмм определяют симметрию кристалла и кристаллографические ориентации для простых структур. Симметрия в расположении дифракционных максимумов (рефлексов) на картине отражает симметрию кристаллической решетки. На рисунке 1 представлена лауэграмма монокристалла с гранецентрированной кубической кристаллической решеткой, на которой видно, что картина рефлексов имеет ось симметрии четвертого порядка, следовательно, направление падения первоначального луча (перпендикулярно картинке) совпадает с осью симметрии четвертого порядка кристаллической решетки (направление 100). Интенсивность рефлексов зависит от кристаллографических характеристик и от спектрального распределения интенсивности рентгеновских лучей.

Условие максимума интерференции лучей, рассеянных на кристаллической структуре определяется уравнением Брэгга:

2d⋅sinϑ=n⋅λ,		                              (1)

где d- расстояние между кристаллографическими плоскостями,

ϑ- брэгговский угол (угол скольжения),

λ- длина волны,

n- порядок дифракции.

Расстояние между кристаллографическими плоскостями с индексами Миллера (hkl) связано с постоянной кубической решетки a следующим соотношением:

d(hkl)=ah2+k2+l2		                                (2)

Рис. 1. Лауэграмма монокристалла с ГЦК решеткой

Если L - расстояние  между рефлексом и центром дифракционной картины и D – расстояние между образцом и рентгеновской пленкой, то брэгговский угол определяется следующей формулой (см. рисунок 2):

ϑexp=12⋅arctgLD,L=y2+z2	,                                 (3)

гдеy и z– координаты относительно центра картины.

Рис. 2. Ход лучей при дифракции на кристалле

Если рентгеновский луч падает по направлению [hkl] на плоскость (hkl) (см. рисунок 3), то угол  падения α можно определить из скалярного произведения падающего вектора и вектора нормали к плоскости.

cosα=hh+kk+ll(h2+k2+l2)⋅((h)2+(k)2+(l)2)                                (4)

Угол скольжения: ϑ=900−α.

Рис. 3. Взаимное расположение векторов и кристаллографической плоскости

Для направления [hkl]=100 из тригонометрических соотношений и (4) можно получить:

sinϑ=hh2+k2+l2	                            	    (5)

Выполнение работы.

На рисунке 4 показана установка для изучения метода Лауэ.

Задание. Получение лауэграммы и определение индексов Миллера отражающих кристаллографических плоскостей.

- Поместите трубку с диафрагмой диаметром 1 мм на выходе рентгеновских лучей из рентгеновской трубки в рабочую область. Поместите кристалл LiF (ГЦК решетка) в оправе в специальный держатель для получения лауэграммы, разместите держатель на трубку с диафрагмой. Проверьте, чтобы закругленная поверхность кристалла при этом была обращена к источнику рентгеновского излучения.

Рис. 4. Экспериментальная установка для изучения метода Лауэ

Установите рентгеновскую пленку в рамку для пленки правильной стороной на расстоянии 1,5 – 2 см от кристалла. Измерьте это расстояние D как можно точнее. Плоскость пленки должна быть параллельна поверхности кристалла и перпендикулярна направлению первичного рентгеновского луча. При такой геометрии эксперимента направление падающего рентгеновского луча совпадает с кристаллографическим направлением 100.

- Включите установку. Установите следующие рабочие параметры: UA=35кВ, IA=1мА, время экспозиции 60 минут. Проведите эксперимент. Выключите установку. Проявите пленку. Для улучшения видимости слабых рефлексов рекомендуется повторить эксперимент с временем экспозиции 120 минут.

- Пронумеруйте различные рефлексы, как показано на рисунке 5. Удобно перед началом измерений аккуратно увеличить картинку. Для каждого пронумерованного рефлекса определите его координаты, вычислите значение L и ϑexp по формуле (3). Заполните таблицу.

Рис. 5. Анализ лауэграммы

- Определите для каждого рефлекса тройку чисел hkl. Для этого, перебирая различные комбинации неотрицательных целых чисел, начиная с наименьших, вычисляйте ϑcal по формуле (5). Если для определенной тройки чисел выполнится условие:

ϑexp=ϑcal,

значит правильная комбинация чисел найдена, запишите ее в таблицу. По формулам (2) и (1) вычислите значения d и λ (постоянная решетки  для LiF - a=402,8 рм).

| Номер рефлекса | y, мм | x, мм | L, мм | ϑexp, град. | hkl | ϑcal, град. | d, пм | λ, пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы.

- Назовите типы кристаллических решеток. Охарактеризуйте их.

- Назовите типы кристаллических систем. Охарактеризуйте их.

- Как определяются индексы Миллера для кристаллографической плоскости?

- Запишите уравнение Брэгга. Дайте пояснения.

- В чем заключается метод Лауэ?

Литература

- Киттель Ч. Введение в физику твердого тела, Москва «Наука», 1989.

- Блейкмор Дж. Физика твердого тела, Москва, «Мир», 1988.

- Павлов П.В., Хохлов А.Ф., Физика твердого тела, Москва, ВШ. 2000.

- Уэрт Ч., Томсон Р. Физика твердого тела, М:. Мир. 1969.