УТВЕРЖДАЮ:
Декан Физико-технического факультета

__________________ В.И. Бойко

«_______»_____________ 2009 г.

ЛабораторнЫЙ  ПРАКТИКУМ

“Иследование кристаллической структуры метод лауэ”

по дисциплине
 «Физика твердого тела»

для студентов специальности 140302 (072700),

«Физика атомного ядра и частиц»

ТОМСК 2009

предисловие

1. Лабораторный практикум рассмотрен на заседании обеспечивающей кафедры Прикладной физики «_____»___________2009 г.

протокол №              , одобрен и рекомендован к регистрации.

Лабораторный практикум СОГЛАСОВАН с факультетом, СООТВЕТСТВУЕТ действующему плану.

2. Разработчик

ассистент кафедры ПФ,

к.ф.-м.н.									А.В. Вуколов

3. Рецензент канд. техн. наук, доцент ФТФ ТПУ                      Ю.М.Степанов

4. Заведующий обеспечивающей и выпускающей

кафедрой Прикладной физики,

профессор, д.ф.-м.н.							А.П. Потылицын

5. Лабораторный практикум рассмотрен методической комиссией ФТФ                             2008г., одобрен и рекомендован к регистрации.

Председатель методической комиссии ФТФ			В.Д. Каратаев

Регистрация №             от                                    2009 г.

Документ:

Дата разработки

____________________________________________________________________________________________

УДК

Ключевые слова: лабораторный практикум, физика твердого тела, дифракия, метод, кристалл, пленка, рентген, рентгеновская установка.

## СОДЕРЖАНИЕ:

| № п/п | Оглавление | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель работы | 4 |
| 2 | Оборудование | 4 |
| 3 | Темы для изучения | 4 |
| 4 | Краткая теория | 4 |
| 5 | Порядок выполнения работы | 7 |
| 6 7 | Контрольные вопросы Литература | 8 9 |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Цель работы.

Исследование структуры монокристалла LiF методом Лауэ.

Оборудование.

Рентгеновская установка, 35 кВ

Рентгеновская трубка с Мо анодом

Закрепленный монокристалл LiF

Штангенциркуль

Держатель для пленки

Рентгеновская пленка.

Темы для изучения.

Кристаллическая решетка, кристаллические системы, кристаллические классы, решетка Бравэ, обратная решетка, индексы Миллера, структурный фактор, атомный форм-фактор, уравнение Брэгга.

Краткая теория.

Лауэграмма – рентгеновский снимок дифракционной картины - получается при облучении монокристалла немонохроматическим рентгеновским излучением. С помощью лауэграмм определяют симметрию кристалла и кристаллографические ориентации для простых структур. Симметрия в расположении дифракционных максимумов (рефлексов) на картине отражает симметрию кристаллической решетки. На рисунке 1 представлена лауэграмма монокристалла с гранецентрированной кубической кристаллической решеткой, на которой видно, что картина рефлексов имеет ось симметрии четвертого порядка, следовательно, направление падения первоначального луча (перпендикулярно картинке) совпадает с осью симметрии четвертого порядка кристаллической решетки (направление ). Интенсивность рефлексов зависит от кристаллографических характеристик и от спектрального распределения интенсивности рентгеновских лучей.

Условие максимума интерференции лучей, рассеянных на кристаллической структуре определяется уравнением Брэгга:

,		                              (1)

где - расстояние между кристаллографическими плоскостями,

- брэгговский угол (угол скольжения),

- длина волны,

- порядок дифракции.

Расстояние между кристаллографическими плоскостями с индексами Миллера  связано с постоянной кубической решетки  следующим соотношением:

(2)

Рис. 1. Лауэграмма монокристалла с ГЦК решеткой

Если  - расстояние  между рефлексом и центром дифракционной картины и  – расстояние между образцом и рентгеновской пленкой, то брэгговский угол определяется следующей формулой (см. рисунок 2):

,                                 (3)

где и – координаты относительно центра картины.

Рис. 2. Ход лучей при дифракции на кристалле

Если рентгеновский луч падает по направлению [] на плоскость  (см. рисунок 3), то угол  падения  можно определить из скалярного произведения падающего вектора и вектора нормали к плоскости.

(4)

Угол скольжения: .

Рис. 3. Взаимное расположение векторов и кристаллографической плоскости

Для направления [] из тригонометрических соотношений и (4) можно получить:

(5)

Выполнение работы.

На рисунке 4 показана установка для изучения метода Лауэ.

Задание. Получение лауэграммы и определение индексов Миллера отражающих кристаллографических плоскостей.

- Поместите трубку с диафрагмой диаметром 1 мм на выходе рентгеновских лучей из рентгеновской трубки в рабочую область. Поместите кристалл LiF (ГЦК решетка) в оправе в специальный держатель для получения лауэграммы, разместите держатель на трубку с диафрагмой. Проверьте, чтобы закругленная поверхность кристалла при этом была обращена к источнику рентгеновского излучения.

Рис. 4. Экспериментальная установка для изучения метода Лауэ

Установите рентгеновскую пленку в рамку для пленки правильной стороной на расстоянии 1,5 – 2 см от кристалла. Измерьте это расстояние  как можно точнее. Плоскость пленки должна быть параллельна поверхности кристалла и перпендикулярна направлению первичного рентгеновского луча. При такой геометрии эксперимента направление падающего рентгеновского луча совпадает с кристаллографическим направлением .

- Включите установку. Установите следующие рабочие параметры: кВ, мА, время экспозиции 60 минут. Проведите эксперимент. Выключите установку. Проявите пленку. Для улучшения видимости слабых рефлексов рекомендуется повторить эксперимент с временем экспозиции 120 минут.

- Пронумеруйте различные рефлексы, как показано на рисунке 5. Удобно перед началом измерений аккуратно увеличить картинку. Для каждого пронумерованного рефлекса определите его координаты, вычислите значение  и  по формуле (3). Заполните таблицу.

Рис. 5. Анализ лауэграммы

- Определите для каждого рефлекса тройку чисел . Для этого, перебирая различные комбинации неотрицательных целых чисел, начиная с наименьших, вычисляйте  по формуле (5). Если для определенной тройки чисел выполнится условие:

,

значит правильная комбинация чисел найдена, запишите ее в таблицу. По формулам (2) и (1) вычислите значения  и  (постоянная решетки  для LiF -  рм).

| Номер рефлекса | , мм | , мм | , мм | , град. |  | , град. | , пм | , пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы.

- Назовите типы кристаллических решеток. Охарактеризуйте их.

- Назовите типы кристаллических систем. Охарактеризуйте их.

- Как определяются индексы Миллера для кристаллографической плоскости?

- Запишите уравнение Брэгга. Дайте пояснения.

- В чем заключается метод Лауэ?

Литература

- Киттель Ч. Введение в физику твердого тела, Москва «Наука», 1989.

- Блейкмор Дж. Физика твердого тела, Москва, «Мир», 1988.

- Павлов П.В., Хохлов А.Ф., Физика твердого тела, Москва, ВШ. 2000.

- Уэрт Ч., Томсон Р. Физика твердого тела, М:. Мир. 1969.