Поливинилдифениламин – новый стабилизатор полимерных материалов

Область применения: Поливинилдифениламин (ПВДФА) - термо- и фотостабилизатор полипропилена (ПП), полиэтилена (ПЭ), полиизобутилена (ПИБ); может использоваться для производства окрашенных марок полиолефинов; для полной или частичной замены импортных стабилизаторов фенольного типа, например, Ирганокса-1010 (фирма Ciba-Geigy) или отечественных на основе ароматических аминов (диафен-НН, диафен-ФП). Рекомендуется использовать ПВДФА для создания полимерных композиций, предназначенных для работы в жестких условиях и агрессивных средах (оболочки кабелей для нефтепогружных насосов).

Отличительные преимущества: ПВДФА относится к классу малотоксичных олигомерных стабилизаторов. Хорошая совместимость с исходным полимером, комплексность действия (термо- и фотостабилизация), отсутствие эффекта выпотевания из полимерной композиции, низкая способность к экстракции ПВДФА из полимера при контакте с растворителями и агрессивными жидкостями обеспечивают высокую стабильность полимерных композиций и длительный срок их эксплуатации в жестких условиях (результаты испытаний приведены в Приложении – табл. 13). Одностадийный, технологически простой способ получения ПВДФА, гарантирует более низкую себестоимость производства ПВДФА, по сравнению с другими аминными стабилизаторами класса диафена (на 3040% по сравнению с диафеном ФП).

Получение: ПВДФА получается конденсацией дифениламина с ацетальдегидом (паральдегидом) в кислой среде. Технология производства ПВДФА включает в себя следующие стадии: синтез ПВДФА; высаживание олигомера; выделение ПВДФА; сушка; ректификация фильтрата.

Характеристика: Поливинилдифениламин (ПВДФА) ТУ 6-09-40-2502-87 – неслеживающийся аморфный порошок розоватого цвета, температура размягчения – 100120 оС, молекулярная масса – 12001500 ед., степень олигомеризации ~ 78, содержание основного вещества – не менее 98,0%, влажность – 1,3%, зольность – 0,2, насыпная плотность – 0,4 г/см3, хорошо растворяется в кетонах, ограниченно – в спиртах, не растворяется в предельных и хлорированных углеводородах, воде.

ПВДФА, в отличие от аминных стабилизаторов, относиться к 4 классу малотоксичных и малоопасных соединений, не обладает раздражающим действием на слизистые оболочки и кожу, не имеет мутагенного действия, ОБУВ – 10 мг/м3

Уровень разработки:

Совместно с работниками завода «Полипропилен», завода «Полиэтилен» ООО «Томскнефтехим», НИКИ разработаны полимерные композиции полипропилена, полиэтилена, смеси полипропилена с полиизобутиленом, содержащие ПВДФА в качестве стабилизатора, устойчивые к термоокислительной деструкции и термоокислительному и фотоокислительному старению, обладающие хорошими физико-механическими свойствами, которые сохраняются в процессе переработке и эксплуатации. На технологическом оборудовании завода «Полипропилен» ООО «Томскнефтехим», выпущена опытная партия полипропилена марки 21030-16 черн. 901 в количестве 40 тонн. Переработка опытной партии полипропилена на ПО «Химволокно» г. Барнаул в нить полипропиленовую фибриллированную не выявила отклонений в процессе переработки и физико-механическим показателям нити (имеется справка и заключение ПО "Химволокно" г. Барнаул).

В аккредитованной лаборатории медико-биологических проблем при Кемеровском мединституте определен ОБУВ ПВДФА – 10 мг/м3. (имеется заключение).

Защита интеллектуальной собственности: А.с. 1047919 СССР – на способ получения ПВДФА; А.с. 1481241 СССР – на полимерную композицию.

Лицензирование и сертификация: Лицензирование и сертификация до настоящего времени не проводилась.

Предложения по сотрудничеству: Совместное проведение доработки до организации промышленного производства ПВДФА и применения его при производстве полимерных композиций на основе полипропилена и полиэтилена.

Организация: Томский политехнический университет, 634034, г. Томск, пр. Ленина, 30.

Бочкарев Валерий Владимирович, доцент кафедры технологии органических веществ и полимерных материалов ТПУ, тел. (3822) 563584, E-mail: walery_w_b@mail.ru.

## Приложение

Таблица 1

Состав и свойства композиций на основе ПП

| № п/п | Состав композиций, мас. % |  |  |  | Температу-ра начала разложенияоС | Термоокис-лительное старение при 150 оС, час | Изменение ПТР за 5 экструзий, г/10 мин | Снижение предела текучести через 240 час при 80 оС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПП | Стеарат кальция | Стабилизаторы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ирганокс-1010 | ПВДФА |  |  |  |  |
| 1 | 99,6 | 0,2 | - | 0,2 | 254 | 650 | 5,1 | 13,3 |
| 2 | 99,5 | 0,2 | - | 0,3 | 254 | 650 | 5,0 | 27,1 |
| 3 | 99,4 | 0,2 | - | 0,4 | 251 | 650 | 3,4 | 19,0 |
| 4 | 99,8 | 0,2 | - | - | 180 | 9 | 18,0 | - |
| 5 | 99,6 | 0,2 | 0,2 | - | 247 | 800 | 5,3 | 54,1 |

Таблица 2

Состав и свойства композиций на основе смеси ПП с ПИБ

| № п/п | Состав композиций, мас. ч. |  |  |  |  | ПТР, г/10 мин | Изменение прочности до разрыва после выдержки в пластовой жидкости 168 ч. при 95оС, % | Изменение относительного удлинения после выдержки в пластовой жидкости 168 ч. при 95оС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПП | ПИБ | Стеарат кальция | Стабилизаторы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ирганокс-1010 | ПВДФА |  |  |  |
| 1 | 90 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 1,72 | 24,5 | 46,5 |
| 2 | 90 | 10 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,73 | 13,5 | 14,3 |
| 3 | 90 | 10 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 1,71 | 14,3 | 13,5 |
| 4 | 90 | 10 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 1,65 | 22,1 | 38,8 |
| 5 | 90 | 10 | 0,2 | 0,1 | - | 1,66 | 39,1 | 39,1 |

Таблица 3

Состав и свойства композиций на основе ПЭ

| № п/п | Состав композиций, мас. % |  |  |  | ПТР г/10 мин |  | Предел текучести при растя-жении, Па |  | Прочность при разрыве, Па |  | Температу-ра хруп-кости после 500 часов облучения, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭ | Технич. углерод | Стабилизаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПВДФА | Диафен НН |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | а | б | а | б | а | б |  |
| 1 | 97,9 | 2,0 | - | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 88 | 125 | 110 | 144 | -70 |
| 2 | 97,9 | 2,0 | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | 89 | 126 | 103 | 166 | -70 |
| 3 | 97,9 | 2,0 | 0,15 | - | 0,2 | 0,2 | 88 | 123 | 104 | 161 | -70 |
| 4 | 97,9 | 2,0 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | 93 | 122 | 115 | 169 | -70 |

а – до вальцевания; б – после вальцевания в течение 8 часов при температуре валков: наружнего – 160 оС; заднего 150155 оС.