КАТАЛИЗАТОР И ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА ДИФЕНИЛАМИНА ИЗ АНИЛИНА

Сущность разработки: Термодинамический анализ процессов конденсации анилина в дифениламин в газовой фазе и в гетерофазной системе газ-жидкость показал, что наиболее выгодно вести процесс при низких температурах. Сопоставление расчетных термодинамических данных с данными реального промышленного процесса (ПО "Азот", г. Кемерово) позволяют сделать заключение, что промышленный процесс лимитируется не термодинамическими факторами, а, прежде всего кинетикой процесса. Выход дифениламина в промышленных условиях на пропущенный анилин при 340оС и 20 ата составляет 16%, т.е. ~ 45% от термодинамически возможного.

По оригинальной методике были получены гетерогенные катализаторы на основе -Al2O3, модифицированные борной и фосфорной кислотами. Синтезированные катализаторы были испытаны на активность в процессе получения дифениламина из анилина. Аппаратурное оформление и условия проведения процесса были подобраны таким образом, чтобы реализовался гетерофазный процесс: гетерогенный катализатор-жидкость-газ. Выход продукта на загруженный анилин, при использовании катализатора модифицированного фосфорной кислотой, составил 32,8%; при использовании катализатора модифицированного борной кислотой - 25,5 %.

Отличительные преимущества: Выход дифениламина на загруженный анилин, при использовании модифицированных гетерогенных катализаторов в 1,5÷2 раза выше по сравнению с промышленным жидкофазным процессом под высоким давлением; отсутствует стадия отделения катализатора от реакционной массы; процесс проводится при атмосферном давлении. В отличие от газофазного гетерогеннокаталитического процесса не наблюдается закоксовывания катализатора.

Защита интеллектуальной собственности: На способ приготовления гетерогенных катализаторов и технологию процесса оформляется заявка на патент.

Лицензирование и сертификация: Лицензирование и сертификация до настоящего времени не проводилась.

Предложения по сотрудничеству: Совместное проведение лабораторных и опытно-промышленных исследований гетерогенных катализаторов синтеза дифениламина.

Организация: Томский политехнический университет, 634034, г. Томск, пр. Ленина, 30.

Бочкарев Валерий Владимирович, доцент кафедры технологии органических веществ и полимерных материалов ТПУ, тел. (3822) 563584, E-mail: walery_w_b@mail.ru.