ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

_____________________________________________________________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан ХТФ

_____________В.М. Погребенков

«______» _______________2008г.

К А Ф Е Д Р А    О Б Щ Е Й    Х И М И Ч Е С К О Й     Т Е Х Н О Л О Г И И

Ингибиторная защита металлов от коррозии

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» для студентов специальности 170500 «Машины и аппараты химических производств»

Томск 2008

УДК  620.197 (075.8)

Ингибиторная защита металлов от коррозии

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» для студентов специальности 170500 «Машины и аппараты химических производств»– Томск: Изд. ТПУ. 2008 – 8 с.

Составитель	к.х.н., доц. каф. ОХТ 	Ю. Н. Обливанцев

Рецензент к.т.н., доц. каф. ОХТ 		О. И. Налесник

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры общей химической технологии “____”_________ 2008г.

Зав. каф. ОХТ, д.т.н., проф.				В.В. Коробочкин

Цель работы:

Количественно оценить защитные свойства ингибиторов коррозии и исследовать механизм их действия  в различных коррозионных средах.

1. Рекомендации по методике выполнения работы

Защитные свойства ингибиторов рекомендуется оценивать весовым методом. Для испытаний использовать образцы в виде пластинок с возможно большим отношением площади поверхности к массе образца. Образцы должны быть полностью погружены в коррозионную среду, рекомендуемое соотношение между площадью образца и объемом раствора: 1 см2:10 мл.

Перед испытаниями образцы тщательно обезжирить органическими растворителями (ацетон, спирт, эфир) или натронной известью, протравить в ингибированной кислоте, промыть, высушить ацетоном или спиртом и взвесить с точностью не менее 0,1 мг. После обезжиривания все операции проводить пластмассовым пинцетом. Подготовленные образцы закрепить в держателе или подвесить на крючках из стекла или тефлона.

Согласно цели работы составить таблицу исходных данных и программу испытаний:

- цель испытаний;

- тип ингибитора, концентрация;

- коррозионная среда;

- материал образца;

- размеры образцов, площадь образцов, способ подготовки образцов, начальные и конечные веса образцов;

- режим испытаний (температура, продолжительность).

Для правильной оценки эффективности ингибиторной защиты необходимо выбирать длительность испытаний с учетом того, что в нейтральных растворах постоянная скорость коррозии стали, в отличие от кислых растворов, устанавливается в течении длительного времени.

По каждой программе испытаний ингибитора целесообразно испытывать не менее 5 образцов и проводить параллельные испытания в тех же условиях, но без ингибитора.

Подготовленные образцы помещают в испытательные установки и выдерживают определенное время при заданном режиме. При проведении испытаний целесообразно визуально сравнивать газовыделение на образцах в растворе с ингибитором и без него, а также наблюдать за процессом образования продуктов коррозии, распределением их по поверхности, шламообразованием.

Затем образцы вынимают, осматривают и удаляют образовавшиеся на них продукты коррозии. Способ очистки выбирается таким образом, чтобы основной металл оставался неповрежденным ни механически, ни химически. Полноту очистки рекомендуется контролировать микроскопически, а агрессивность способа по отношению к основному металлу необходимо определять, выполнив эту процедуру над образцом, не подвергавшемся коррозионным испытаниям.

Часто очистку выполняют мягкой щеткой с дальнейшей очисткой канцелярской резинкой. Можно снимать продукты коррозии химической и электрохимической обработкой в растворах с ингибитором. Рекомендуемые растворы приведены в приложении.

После удаления продуктов коррозии образцы промывают, просушивают, взвешивают.

Одновременно с весовыми исследованиями необходимо выполнить электрохимические исследования в ячейке для снятия поляризационных кривых. Нерабочую часть образцов необходимо изолировать материалом стойким в данной коррозионной среде. Рекомендуется снимать анодно-катодные поляризационные кривые в потенциостатических условиях, т.е. задавая потенциал и измеряя ток. Для этого можно использовать потенциостат или классическую компенсационную схему. Потенциал задается через каждые 0,030,05 В, ток замеряется после 2-5 минутной выдержки электрода при установленном значении потенциала. Подготовка образцов к работе аналогична, как и при весовых исследованиях.

2. Рекомендации по обработке и обсуждению результатов

2.1. Действие ингибитора оценивается величиной защитного эффекта ( z ) и коэффициентом защитного действия (  ).

2.2. В случае равномерной коррозии скорость коррозии рассчитывается как потеря массы на единицу площади в единицу времени (г/м2ч) или эквивалентная ей глубина проникновения (мм/год).

В отдельных случаях скорость коррозии может быть рассчитана по значению плотности тока коррозии, который может быть найден из поляризационных кривых построенных в полулогарифмических координатах (потенциал – логарифм плотности тока) экстраполяцией прямолинейных участков зависимости (E – ln jа) и (E – ln jк) к значению потенциала коррозии (Eкор).

В случае питтинговой коррозии потеря веса мала и оценка коррозионных разрушений проводится определением размеров, числа, формы, расположения очагов коррозии.

2.3. Для коррозионных испытаний ингибиторов рекомендуется всегда применять статистическую обработку результатов с использованием значения доверительной вероятности (фактор надежности) не более 90%.

2.4. Если поверхность после снятия продуктов коррозии осталась визуально без изменений, вероятно ингибитор обладает хорошим защитным действием.

2.5. При равномерной коррозии поверхность образца покрывается в зависимости от защитного действия ингибитора равномерным слоем плотных, рыхлых или осыпающихся продуктов.

2.6. Появление питтингов вблизи держателя показывает склонность металла к коррозии вследствие образования концентрационного элемента.

Появление питтингов на всей поверхности показывает, что коррозионная среда вызывает питтингообразование.

2.7. Механизм действия ингибитора оценивается по влиянию ингибитора на анодную и катодную поляризационные кривые.

2.8. При переносе результатов испытаний на условия эксплуатации необходимо учитывать, что:

- скорость коррозии в модельных растворах, приготовленных растворением солей в дистиллированной воде, обычно выше, чем в реальных системах близкого состава;

- одни ингибиторы эффективны в статических условиях, другие – в движущейся среде. Особенно заметно влияние потока при скорости 0–2 м/с за счет изменения аэрации поверхности металла. Поэтому результаты полученные при одних условиях испытания нельзя переносить на все условия эксплуатации.

- для различных ингибиторов сравнимы результаты, полученные только при одной и той же температуре, составе раствора, гидродинамики раствора.

2.9. По окончании работы необходимо сделать вывод о защитном действии ингибитора и оценит механизм его действия.

3. Варианты выполнения работы

3.1. – 3.3. Изучить защиту стали от коррозии с помощью обработки коррозионной среды, оценить эффективность данного метода, пояснить механизм защиты.

| Вариант | Материал | Коррозионная среда | Ингибитор |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Углеродистая сталь | Водопроводная вода | 1 г/л гидразина + 1мл/л 3% H2O2 |
| 3.2. | —׀׀— | —׀׀— | 0,5 г/л сульфита натрия |
| 3.3. | —׀׀— | 10% H2SO4 | Гидроокись натрия до нейтральной среды, индикатор фенолфталеин |

Испытания проводятся весовым методом и методом поляризационных кривых в растворах без ингибитора и с ним. Обработку растворов проводить непосредственно перед испытаниями. Время испытаний весовым методом брать по возможности большим.

3.4. Изучить защиту стали от атмосферной коррозии, исследовать действие ингибитора атмосферной коррозии, пояснить механизм защиты.

| Вариант | Материал | Коррозионная среда | Ингибитор |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Углеродистая сталь | Атмосфера | 1 г карбоната аммония + 1 г нитрита натрия |

Испытания весовым методом проводятся в двух эксикаторах с горячей водой. В одном эксикаторе в стеклянной чашке помещается ингибитор. Механизм действия ингибитора оценивается по поляризационным кривым снятым в дистиллированной воде с добавкой 5 г/л (NH 4 )2CO3 и 1 г/л NaNO2.

3.5. Исследовать селективность действия ингибиторов на коррозию различных материалов, определить эффективность данного ингибитора, оценить механизм действия.

| Вариант | Материал | Коррозионная среда | Ингибитор |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Медь | Водопроводная вода | 0,5% карбоната аммония + 0,1% нитрита натрия |
|  | Углеродистая сталь | —׀׀— |  |

Исследования выполнять весовым методом длительное время (24 ч.) и методом снятия поляризационных кривых.

3.6. – 3.10. Исследовать процесс ингибиторной защиты различных материалов различными ингибиторами. Определить эффективность защиты, оценить механизм действия ингибитора.

| Вариант | Материал | Коррозионная среда | Ингибитор |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Углеродистая сталь | 60–70% H2SO4 0,1% NaCl 0,05% NaCl 5% HNO3 1 г/л Na 2SO4 10 г/л Na2SO4 Водопроводная вода Водопроводная вода | 0,01–0,05% додециламин 2% нитрит натрия 0,2% нитрит натрия 0,5% тиомочевина 1,5 г/л хромат калия 5 г/л молибдат натрия 0,5% (NH4)2CO3 + 0,1% NaNO2 1,5% бензоат натрия + 0,1% NaNO2 |
| 3.7. | Нержавеющая сталь | 2,5% H2SO4 4% NaCl 2–5N HCl | (520)10–4% CuSO45H2O 0,8% NaOH 8–оксихинолин, 0,012% |
| 3.8. | Медь | 5% HNO3 Водопроводная вода | 0,5% тиомочевина 1,5% C6H5COONa + 0,1%NaNO2 |
| 3.9. | Алюминий | 10% HNO3 1% NaOH 3,5% NaCl 20–80% H3PO4 | 0,1% хлорат калия или натрия 3–4% перманганат калия 1% хромат натрия —׀׀— |
| 3.10. | Дюралюминий | 0,54HCl 0,01–0,1N NaOH | ванилин 0,2% гидрохинон 0,01 моль/л |

Литература

Основная:

1. Антропов Л.И., Макушкин Е.М., Панасенко В.Ф. Ингибиторы коррозии металлов. Киев: Техника, 1981. – 183 с.

2. Розенфельд И.Л. Ингибиторы коррозии. – М.: Химия, 1977. – 350 с.

3. Юхневич Р. и др. Техника борьбы с коррозией. Пер. с польск./ Под. ред. Сухотина А.М. – Л.: Химия, 1980. – 224 с.

4.Семёнова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В. Коррозия и защита

от коррозии. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 336 с.

Дополнительная:

1. Шлугер М.А.,  Ажогин Ф.Ф.,  Ефимов Е.А. Коррозия и защита металлов. – М.: Металлургия, 1981 – 216 c.

2. Томашов Н.Д. и др. Лабораторные работы по коррозии и защите металлов. – М.: Металлургия, 1971. – 280 с.

3 Кадек В.М., Кукус О.А.,  Пурин Б.А. Защита металлов от коррозии. – Рига: Авотс, 1981. –174 с.

4. Приложение

Приложение 1

Растворы для снятия продуктов коррозии с металлов.

| Металл | Состав раствора | Концентрация | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температура С | Время мин. | Катодная плотность тока. |
| Медь и медные сплавы | H2SO4 | 5% | 10-20 | 2–5 |  |
| Медь и медные сплавы | NaHSO4 | 10% | 20 | — |  |
| Алюминий и его сплавы | HNO3 | 5% | 15–20 | 2–5 |  |
| —׀׀— | HNO3 CrO3 | 5% 1% | 15–20 | до 120 |  |
| —׀׀— | H3PO4 CrO3 | 20% 8% | 20 | 15–30 |  |
| —׀׀— | H3PO4 CrO3 | 5% 2% | 60–85 | 10 |  |
| Цинк и его сплавы | NH4Cl | 10% | 70 | 2–5 |  |
| Сталь | H2SO4 с тиомочевиной | 5% | 80 | 3 | 20 |
| —׀׀— |  | 10% | 20 | 10–30 |  |
| —׀׀— | Моноцитрат аммония | 10% | — | — | 0,5 |
| —׀׀— | Лимонная кислота | насыщ. | 75 | — | 1,6 |
| —׀׀— | HCl с уротропином | не менее 5% |  | 1 |  |

Ингибиторная защита металлов от коррозии

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» для студентов специальности 170500 «Машины и аппараты химических производств»– Томск: Изд. ТПУ. 2008 – 7 с.

Составитель	к.х.н., доц. каф. ОХТ 		Ю.Н. Обливанцев

Подписано к печати          .08.

Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Печать RISO. Усл. печ. л.       . Уч.-изд. л.

Тираж		 экз. Заказ	 Цена свободная.

Издательство ТПУ. 634050, Томск, пр. Ленина 30.