Совмещенный ТГА/ДСК/ДТА анализатор SDT Q600

- Термогравиметрический анализ (ТГА)

Методом ТГА определяется целый ряд характеристик материала: cостав, влажность, содержание летучих компонентов, термическая и окислительная стабильность, кинетика разложения.

Из кривой ТГА следует, что образец CaC2O4·H2O устойчив в атмосфере азота до температуры 180ºС. При разложении выделяется 12,3% воды, 19,2% СО и 29,2% СО2. Наложенная кривая ДТА позволяет судить об экзо- или эндотермическом характере протекающих при разложении процессов.

- Дифференциальный термический анализ (ДТА) и

дифференциальная сканирующая колориметрия (ДСК).

Методами ДТА и ДСК определяются изменения энтальпии, термодинамические характеристики в процессе фазовых переходов и тепловые эффекты химических реакций,  теплоемкость,  чистота вещества.

На приведенном графике плавление металла начинается при температуре 928,5оС. Тепловой эффект реакции составляет 90,4 Дж/г.

Метод позволяет по разности температуры и  теплоты плавления относительно теоретической рассчитать чистоту исследуемого вещества в mol% или в масс%. На рисунке приведен результат расчета чистоты образца Ag: 99,8 mol% или 92,5 масс%.

- Синхронный термический анализ

Синхронный термический анализ - одновременное применение нескольких методов исследования одного образца: ТГА-ДТА, ДТА-ДСК, ТГА-ДТА-ДСК.

Синхронный анализ позволяет выявить тепловые эффекты и определить  характер  реакций, протекающих в образце при слабо изменяющемся или относительно монотонном снижении его веса при разложении, окислении, плавлении или кристаллизации.