Кафедра информационно-измерительной техники Институт неразрушающего контроля ТПУ,

634050, Poccия, г. Томск, пр. Ленина, 2-211, тел. (3822)418911, факс (3822)419252,

E-mail: algol54@yandex.ru

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СООСНОСТИ

СКС 10.02

Назначение

Система контроля СКС 10.02 является рабочим средством контроля соосности сварных соединений бурильных труб с приваренными замками в процессе их производства в соответствии с ГОСТ Р 51245-99, а также в процессе их эксплуатации.

Система контроля предназначена для использования на предприятиях, выпускающих бурильные трубы с приваренными замками, а также предприятиях-потребителях этой продукции.

В производственных условиях система контроля устанавливается на линии изготовления бурильных труб на участках сварки трением, температурного отпуска сварного соединения, технического контроля готовой продукции.

Технические характеристики

| Диапазон измеряемых значений параллельного отклонения от соосности …................................................. | 0…2 мм |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых значений углового отклонения от соосности …………………………………………………... | 0…10 мм/м |
| Максимальная база измерения углового отклонения от соосности …………………………………………………... | 350 мм |
| Допустимая погрешность измерения параллельного отклонения от соосности ..................................................... |  0.05 мм |
| Допустимая погрешность измерения углового отклонения от соосности .......................................................................... |  0.25 мм/м |
| Максимальная длина соединительного кабеля .…………. | 5 м |
| Наружный диаметр свариваемых заготовок …………….. | от 43 мм до 108 мм |
| Электропитание от промышленной сети переменного тока напряжением (220−33+22) В частотой (50±1) Гц. |  |
| Потребляемая мощность не более …………..……………. | 50 ВА |

Разработчики

Гольдштейн А.Е., Якимов Е.В., Уразбеков Е.И.,

тел. (3822)418911, факс (3822)419252, E-mail: algol54@yandex.ru