СЦЕНАРИЙ занятия

по учебной дисциплине «Теория сварочных процессов»

Тема ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«Исследование дугового разряда между угольными электродами»

Проблема

Проблема заключается в том, что студенты не умеют применять знания, полученные ими на фундаментальных предметах (“Физика”, “Химия”, “Электротехника”) в переносе на сварочные процессы

Цели занятия

1. Изучить строение и свойства мощного дугового разряда.

2. Исследовать влияние на дуговой разряд рода и полярности тока, магнитных полей и ферромагнитных масс.

Форма организации обучения

Индивидуальная: выполнение основных заданий лабораторной работы.

Коллективная: дискуссии между студентами и преподавателем в процессе решения поставленных творческих заданий в рамках лабораторной работы.

Материально техническая база

- Лаборатория, оснащенная оборудованием, необходимым для выполнения работы:

1. Сварочный пост постоянного и переменного тока.

2. Штатив для укрепления угольного электрода.

3. Проекционная линза.

4. Полупрозрачный экран.

5. Стальной брус.

6. Угольные электроды.

7. Угольная пластина.

- Проектор и экран для показа презентаций и учебных фильмов.

Дидактическое обеспечение

- задание по лабораторной работе

- методические пособия по выполнению лабораторной работы.

АНАЛИЗ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

- Группа студентов 4 курса, обучается по направлению «Оборудование и технология сварочного производства», в рамках учебной программы студентов для дисциплины «Теория сварочных процессов» предусмотрены следующие пререквизиты: «Физика», «Химия», «Электротехника».

- Студенты получили основные теоретические сведения о дуговом разряде на лекционном занятии.

- Входной контроль

ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

- Перед началом выполнения лабораторной работы озвучить цели и задачи занятия;

- Провести входной контроль

- Выдать задание группе студентов

- Выдать студентам методические пособия по выполнению лабораторной работы (Приложение )

- Отвечать на вопросы студентов возникающих при выполнении лабораторных работ.

- Организовать коллективное обсуждение при решении группового задания

- Проверить корректность выполнения студентами лабораторной работы, на основании требований к лабораторной работе  (Приложение 3)

ЗАДАЧИ СТУДЕНТОВ

- Выполнить все задания согласно методическому указанию

- проанализировать результаты различных опытов

- сопоставить теоретический материал с практическим материалом

- предоставить свои выводы о выполненной работе в текстовом виде к заключенной части отчета по лабораторной работе.

Результаты обучения

(Декомпозиция целей занятия)

Студенты будут знать:

- Строение дуги:

- Процессы, протекающие в отдельных участках сварочной дуги:

- Причины появления магнитного дутья и меры борьбы с ним.

Студенты будут уметь:

- рассчитать возрастание твердости стали при проплавлении ее угольной дугой на токе обратной полярности.

Средства обучения

- Учебные издания:

- Зернин Е. А. , Крампит М. А. Физико-химические и тепловые процессы при сварке [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Томск : Изд-во ТПУ, 2014 - 1 c. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

- Теория сварочных процессов / Под ред. В.В. Фролова. – М.: Высшая школа, 1988. – 559 с.

- Багрянский К.В., Добротина З.А., Хренов К.К. Теория сварочных процессов: Учебник / 2-е изд.перераб. – Киев: Высшая школа, 1976. – 424 с.

- Лабораторное оборудование:

- Сварочный пост постоянного и переменного тока.

- Штатив для укрепления угольного электрода.

- Проекционная линза.

- Полупрозрачный экран.

- Стальной брус.

- Угольные электроды.

- Угольная пластина.

- Контрольные вопросы (приложение 1)

Методы обучения

- Чтение информативных текстов (работа с методическими указаниями)

- Повествовательное изложение (изложение полученных результатов при работе с преподавателем, изложение группового ответа при решение проблемы поставленной на лабораторном занятии)

- Упражнения;

- Инструктаж;

- Репродуктивный диалог (ответы на вопросы в ходе выполнения лабораторной работы)

- Выполнение задач по алгоритму (выполнение заданий приведенных в методическом указании по предложенному алгоритму)

- Проблемное обучение (во время работы в группе, при обсуждении проблемы и поиске лучшего решения)

- Дискуссия, коллективное решение задачи (при групповом обсуждении поставленной задачи между членами группы, выбор лучшего решения из всех предложенных).

технологическая карта занятия

Содержание и ход занятия. Тайм – менеджмент

| Этап занятия | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Организация учебной деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный момент (20 мин.) | Строение и свойства мощного дугового разряда Влияние на дуговой разряд рода и полярности тока, магнитных полей и ферромагнитных масс Показ учебных видеофильмов Постановка целей и задач лабораторной работы | Восприятие информации | Фронтальная |
| Актуализация опорных знаний (15 мин.): | Проверка усвоения материала лекции. Ответы на вопросы. | Обсуждение, ответы на вопросы, дискуссии | Групповая (индивидуальная) |
| Самостоятельная работа (55 мин+5 мин перерыв) | Ответы на возникающие вопросы | Самостоятельная работа с учебно-методическим материалом, оформление отчетов по лабораторной работе | Индивидуальная |
| Проведение лабораторной работы (45 мин + 5 мин перерыв) | Инструктаж по выполнению лабораторной работы. Консультирование в процессе выполнения л.р., ответы на вопросы | Выполнение лабораторной работы согласно методическим указаниям Ответы на вопросы | Групповая (индивидуальная) |
| Подведение итога (20 мин) | Оценка результативности занятия. Обобщение. Выводы. | Представление студентами выполненной работы, Демонстрация результатов. Обсуждение результатов | Групповая (индивидуальная) |
| Защита лабораторной работы (25 мин) | Проверка усвоения материала | Ответы на вопросы | Индивидуальная |

Приложение 1

Контрольные вопросы

1. На какие области делится дуговой разряд?

2. Какие процессы протекают в отдельных участках сварочной дуги?

3. Что такое магнитное дутье?

4. Какова особенность дугового разряда как проводника электрического тока?

5. Как влияет собственное магнитное поле на дуговой разряд?

6. Почему сварочная дуга притягивается к ферромагнитной массе?

7. Каким образом можно объяснить резкое возрастание твердости стали при проплавлении ее угольной дугой на токе обратной полярности?

8. Меры борьбы с магнитным дутьем?