Резюме проекта,

выполняемого в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

итоговое

Номер Соглашения о предоставлении субсидии: 14.578.21.0042

Тема: Разработка технологии получения нанопористых материалов для анализа свойств газов в энергетике, химической промышленности и медицине

Приоритетное направление: Индустрия наносистем

Критическая технология: Технология получения и обработки функциональных наноматериалов

Период выполнения: 25 августа 2014 г. ( 31 декабря 2016 г.

Плановое финансирование: 77,94 млн руб.

Бюджетные средства: 53,94 млн руб.

Внебюджетные средства: 24 млн руб.

Получатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Индустриальный партнер: ООО «Специальные технологии».

Ключевые слова: нанопористые материалы, текстурные, кислотно-основные, зарядовые характеристики, газовые сенсоры, трансформация спектров газа

1 Цель проекта

В проекте решается проблема повышения чувствительности газоанализирующих устройств для диагностики заболеваний по выдыхаемому воздуху, для определения следовых количеств газов в энергетике, химической промышленности. Целью проекта является разработка новых высокоэффективных нанопористых материалов для газовых сенсоров с чувствительностью более 10-6 объемных концентраций исследуемого газа, что на порядок выше зарубежных аналогов.

2 Основные результаты проекта

На основании результатов теоретических исследований показано, что для достижения цели проекта наиболее эффективными являются материалы с нанопорами, имеющими максимальную кривизну и сферическую форму. Газ, находящийся в объеме нанопоры, будет поглощать излучение эффективнее, чем сорбированный на стенках. Полученные результаты согласуются с кинетической теорией газов. Спектр излучения газов в нанопоре представляет собой суперпозицию спектров, соответствующих газу с повышенной и пониженной плотностью. Полученные результаты являются новыми.

Разработана оригинальная методика золь-гель синтеза нанопористых материалов. Определены текстурные и кислотно-основные свойства нанопористых материалов, позволяющие обеспечить эффективную трансформацию спектров газов в нанопорах. Определены оптимальный температурный и временной интервалы получения нанопористых материалов.

Впервые установлена трансформация спектров газов в нанопористых материалов, полученных консолидацией первичных наноструктурных элементов Al2O3  и золь-гель методом. Наиболее эффективно в нанопорах происходит трансформация спектров аммиака и паров ацетона.

При выполнении работы впервые были проведены измерения размера пор нанопористых материалов по данным уширения спектральных линий газов в нанопорах в диапазоне 15(25 нм. Данный результат превышает мировой уровень: наименьший размер пор, определяемый с помощью лазерной спектроскопии по уширению спектров, не превышает 50 нм [Svensson T., Adolfsson E., Burresi M., Savo R., Xu C.T., Wiersma D.S., Svanberg S., , Appl. Phys. B 110 (2), 147–154 (2013)].

Разработан лабораторный регламент получения экспериментальных образцов нанопористых материалов. В соответствии с лабораторным регламентом изготовлены экспериментальные образцы и проведены их исследования. Установлено, что образцы нанопористых материалов обладают спектральными характеристиками, обеспечивающими чувствительность более 
10-6 объемных концентраций исследуемого газа поглощения модельных газов.

Установлено, что полученные экспериментальные образцы имеют стабильные спектральные характеристики и по составу, параметрам и техническим характеристикам соответствуют требованиям разработанного лабораторного регламента и технического задания.

Создана база данных спектров поглощения молекул в газовой фазе и в адсорбированных слоях в нанопористых аэрогелях SiO2/Al2O3 для шести типов молекулярных газов внутри пор аэрогелевой матрицы и для нескольких температурных режимов. Содержащиеся в базе данные позволяют определить окна прозрачности нанопористого материала и величину поглощаемой энергии оптического излучения молекулами, заполняющими нанопоры. База данных открыта для пополнения аналогичными записями спектров для других типов молекул и матриц. Выработаны рекомендации по применению полученных данных в разработке практических применений нанопористых структур для создания газочувствительных сенсоров.

Полученные результаты выполнены на высоком научно-техническом уровне, соответствуют техническому заданию и плану-графику исполнения обязательств.

3 Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки.

Изобретение, заявка № 2015153095 от 10.12.2015 г. «Способ получения нанопористого материала для чувствительных элементов газовых сенсоров и нанопористый материал, полученный данным способом», РФ.

База данных, заявка № 2016621624 от 07.12.2016 г. «Спектры поглощения молекул в газовой фазе и в адсорбированных слоях в нанопористых аэрогелях», РФ.

4 Назначение и область применения результатов проекта

Разрабатываемые нанопористые материалы предназначены для определения следовых количеств газов в энергетике, химической промышленности и медицине. Потенциальными потребителями результатов ПНИ являются компании, производящие газоаналитическое и медицинское оборудование. Применение нанопористых материалов позволит улучшить безопасность и контролируемость технологических процессов в промышленности, внедрить новые методы диагностики в медицине.

5 Эффекты внедрения результатов проекта

Анализ выдыхаемого воздуха позволит проводить комплексную диагностику состояния организма. Создание высокочувствительных газоанализаторов на основе нанопористых материалов имеет большое значение для снижения смертности и сохранения трудоспособности населения и экономии средств выделяемых на лечение больных.

6 Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Коммерциализация полученных результатов будет осуществляться Индустриальным партнером. С использованием разработанного нанопористого материала будут производиться газоанализаторы с чувствительностью более 10-6 объемных концентраций исследуемого газа, что позволит занять не менее 2 % российского рынка. Начало производства газоанализаторов с регистрирующим элементом на основе нанопористых материалов планируется осуществить в 2018 г. Планируемый суммарный объем продаж до 2022 г. — 155 млн руб.

7 Наличие соисполнителей

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, этап 1, ноябрь-декабрь 2014 г., этапы 2-3, январь-декабрь 2015 г., этапы 4-5, январь-декабрь 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики и атмосферы Сибирского отделения Российской академии наук, этап 1, ноябрь-декабрь 2014 г., этапы 2-3, январь-декабрь 2015 г., этапы 4-5, январь-декабрь 2016 г.

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет»

Проректор по НРиИ	А.Н. Дьяченко

Руководитель работ по проекту

Зав. кафедрой ФВТМ	С.Г. Псахье

М. П.