| Цемент | Удельная активность, Бк/кг |
| --- | --- |
| Марка материала | Страна происхождения | Класс | Аэфф | Ra-226 | Th-232 | K-40 |
| Белгородский цемент АО | Россия | Ι | 54,5 ± 7,0 | 21,4 ± 4,0 | 16,1 ± 2,4 | 142,4 ± 29,4 |
| Воскресенскцемент цементный завод Гигант, АО | Россия | Ι | 87,0 ± 13,3 | 36,0 ± 8,4 | 16,0 ± 2,1 | 354,5 ± 84,7 |
| Мальцевский портландцемент АО | Россия | Ι | 57,5 ± 10,0 | 24,5±15,2 | 13,8 ± 1,7 | 175,5 ± 57,3 |
| Ачинский глиноземный завод | Россия | Ι | 45,8 ± 1,5 | 25,7 ± 1,0 | 8,8 ± 0,6 | 100,2 ± 13,6 |
| Вольский цементный завод | Россия | Ι | 49,4 ± 1,1 | 19,8 ± 0,9 | 12,1 ± 1,3 | 162,1 ± 10,1 |
| Воскресенский цементный завод | Россия | Ι | 92,7 ± 13,3 | 40,3 ± 7,9 | 16,9 ± 3,3 | 356,1 ± 49,9 |
| Жигулевский цементный завод | Россия | Ι | 95,6 ± 0 | 51,6 ± 0 | 19,8 ± 0 | 212,8 ± 0 |
| Мордовцемент | Россия | Ι | 67,5 ± 1,9 | 36,2 ± 1,4 | 13,2 ± 1,3 | 165,2 ± 21,8 |
| Серебряковский цементный завод | Россия | Ι | 57,4 ± 7,2 | 27,6 ± 4,7 | 16,4 ± 1,7 | 97,8 ± 23,6 |
| Цементный завод г. Кривой Рог | Украина | Ι | 88,3 ± 1,7 | 43,9 ± 1,6 | 21,8 ± 0,6 | 187,0 ± 10,5 |