| Гранит | Удельная активность, Бк/кг |
| --- | --- |
| Марка материала | Страна происхождения | Класс | Аэфф | Ra-226 | Th-232 | K-40 |
| African Red | Турция | Ι | 355,3 ± 40,5 | 78,3 ± 19,3 | 123,1 ± 11,5 | 1371,4 ± 68,1 |
| Aksakay Dune | Турция | Ι | 360,8 ± 16,7 | 111,3 ± 1,9 | 114,6 ± 5,4 | 1169,5 ± 135,7 |
| Balmoral Red | Финляндия | ΙΙ | 633,3 ± 17,6 | 126,2 ± 9,9 | 288,7 ± 10,1 | 1516,4 ± 69,4 |
| Baltic Brown | Финляндия | Ι | 347,3 ± 31,6 | 84,0 ± 4,9 | 110,2 ± 15,9 | 1400 ± 109,7 |
| Bianco Sardo | Италия | Ι | 201,1 ± 8,1 | 29,4 ± 2,5 | 54,5 ± 5,2 | 1180,2 ± 52,1 |
| Coral Silk (Ivory Brown) | Индия | Ι | 162,9 ± 0 | 16,3 ± 0 | 41,1 ± 0 | 1096,5 ± 0 |
| Crystal Red | Индия | ΙΙ | 408,7 ± 19,5 | 46,3 ± 0,7 | 178,1 ± 13,8 | 1520,3 ± 9,9 |
| Forest Green | Индия | Ι | 239,5 ± 20,2 | 16,6 ± 0,6 | 88,1 ± 9,9 | 1264,2 ± 90,5 |
| Giallo Fiorito | Италия | Ι | 238,2 ± 8,0 | 16,5 ± 0,7 | 78,8 ± 1,6 | 1394,1 ± 62,0 |
| Giallo Topazio | Бразилия | Ι | 213,3 ± 8,0 | 21,6 ± 2,1 | 53,3 ± 2,0 | 1434,4 ± 67,7 |
| Golden | Иран | Ι | 323,2 ± 0 | 69,0 ± 0 | 99,3 ± 0 | 1471,5 ± 0 |
| Maron Cafe | Италия | ΙΙΙ | 994,5 ± 0 | 220,2 ± 0 | 478,8 ± 0 | 1786,4 ± 0 |
| Pine Green | Индия | Ι | 231,7 ± 6,9 | 18,5 ± 0,5 | 47,9 ± 3,6 | 1771,1 ± 30,8 |
| Porto Rosa | Испания | Ι | 291,3 ± 21,8 | 57,1 ± 1,8 | 82,6 ± 10,1 | 1483,5 ± 80,5 |
| Tiger Skin | Индия | Ι | 249,5 ± 9,5 | 40,5 ± 13,0 | 53,4 ± 3,7 | 1637,2 ± 14,5 |
| Балтийское меторождение граносиенит | Россия | Ι | 323,6 ± 23,5 | 31,1 ± 1,0 | 151,7 ± 17,0 | 1104,2 ± 25,0 |
| Сибирский | Россия | Ι | 165,8 ± 0 | 57,8 ± 0 | 29,8 ± 0 | 811,2 ± 0 |
| Токовский ГОК | Украина | ΙΙΙ | 796,1 ± 41,5 | 146,3 ± 28,2 | 406,5 ± 15,4 | 1379,2 ± 44,2 |
| Черная Салма, габбро | Россия | Ι | 150,9 ± 0 | 10,4 ± 0 | 9,3 ± 0 | 1511,5 ± 0 |
| Танский |  | ΙΙ | 552,3 ± 0 | 146,2 ± 0 | 218,9 ± 0 | 1430,2 ± 0 |