| Мрамор | Удельная активность, Бк/кг |
| --- | --- |
| Марка материала | Страна происхождения | Класс | Аэфф | Ra-226 | Th-232 | K-40 |
| Bianco Sivec | Италия | Ι | 17,9 ± 0 | 4,9 ± 0 | 3,2 ± 0 | 102,2 ± 0 |
| Breccia Pernice | Италия | Ι | 11,4 ± 0,7 | 6,5 ± 4,8 | 1,5 ± 1,2 | 34,6 ± 32,2 |
| Green Tinos | Греция | Ι | 4,1 ± 0,8 | 3,6 ± 0,9 | 0,2 ± 0,3 | 1,6 ± 0,7 |
| Hebron | Израиль | Ι | 7,5 ± 0,4 | 6,7 ± 0,4 | 0,4 ± 0,3 | 3,5 ± 1,8 |
| Marmar Jura | Германия | Ι | 3,9 ± 0 | 2,1 ± 0 | 0,5 ± 0 | 13,8 ± 0 |
| Nero Marquina | Италия | Ι | 33,1 ± 6,0 | 29,3 ± 5,7 | 1,0 ± 0,3 | 28,7 ± 8,4 |
| Oniciato Tirreno | Италия | Ι | 48,6 ± 6,9 | 47,0 ± 6,6 | 0,6 ± 0,4 | 11,0 ± 5,6 |
| Rosso Verona | Италия | Ι | 8,2 ± 0 | 0,7 ± 0 | 3,4 ± 0 | 35,7 ± 0 |
| Travertino Noce | Италия | Ι | 10,4 ± 0 | 3,7 ± 0 | 3,8 ± 0 | 19,0 ± 0 |
| Verde Guatemala | Индия | Ι | 3,3 ± 0 | 1,1 ± 0 | 1,6 ± 0 | 1,2 ± 0 |
| Volakas | Греция | Ι | 2,9 ± 0,3 | 2,7 ± 0,3 | 0,2 ± 0,3 | 0,3 ± 0,3 |
| Араратский травертин | Армения | Ι | 6,1 ± 0 | 5,7 ± 0 | 0,2 ± 0 | 1,8 ± 0 |
| Кибик-Березовское месторождение | Россия | Ι | 9,4 ± 0,6 | 9,0 ± 0,9 | 0,3 ± 0,4 | 1,0 ± 1,1 |
| Кибик-Кордон | Россия | Ι | 4,6 ± 0 | 2,9 ± 0 | 0,5 ± 0 | 12,4 ± 0 |
| Мраморское месторождение | Россия | Ι | 11,0 ± 10,3 | 10,3 ± 10,0 | 0,3 ± 0,4 | 3,0 ± 2,8 |
| Хазар | Турция | Ι | 39,6 ± 0 | 39,3 ± 0 | 0,0 ± 0 | 3,0 ± 0 |