| Прочие материалы | Удельная активность, Бк/кг |
| --- | --- |
| Марка материала | Страна происхождения | Класс | Аэфф | Ra-226 | Th-232 | K-40 |

Золошлаковые отходы

| ТЭЦ 22 | Россия | Ι | 210,5 ± 7,6 | 53,4 ± 1,3 | 65,9 ± 2,6 | 833,0 ± 61,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Известняк

| Крутовское месторожвение | Россия | Ι | 14,2 ± 3,0 | 13,1 ± 3,5 | 0,5 ± 0,4 | 6,0 ± 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Камень

| Roche De Valanges | Франция | Ι | 9,4 ± 0 | 8,0 ± 0 | 0,5 ± 0 | 7,4 ± 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Керамзит

| Бекерон АО | Россия | Ι | 146,9 ± 22 | 33,1 ± 7,1 | 40,7 ± 7,3 | 711,7 ± 80,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бескудниковский комбинат стройматериалов и конструкций | Россия 1 | Ι | 140,3 ± 8,2 | 28,7 ± 1,5 | 39,8 ± 3,5 | 700,7 ± 34,1 |
| Лосиноостровский завод стройматериалов и конструкций | Россия | Ι | 143,0 ± 7,6 | 34,4 ± 3,2 | 43,3 ± 2,4 | 610,6 ± 56,6 |

Кирпич

| Витебский кирпичный завод | Беларусь | Ι | 201,0 ± 7,4 | 44,0 ± 3,3 | 54,5 ± 2,2 | 1007,3 ± 39,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волоколамский кирпичный завод | Россия | Ι | 153,1 ± 0 | 33,8 ± 0 | 46,0 ± 0 | 693,9 ± 0 |
| ГИРО ФРЕР, облицовочный | Франция | Ι | 185,1 ± 0 | 42,3 ± 0 | 49,6 ± 0 | 915,7 ± 0 |
| Керамин ОАО, г.Минск | Беларусь | Ι | 173,6 ± 2,8 | 34,2 ± 0,4 | 44,8 ± 0,9 | 948,3 ± 19,5 |
| Обольский керамический завод | Беларусь | Ι | 218,7 ± 12 | 39,2 ± 6,8 | 60,2 ± 2,9 | 1183,1 ± 33,2 |
| Полоцкий керамический завод | Беларусь | Ι | 205,7 ± 3,9 | 43,7 ± 1,7 | 53,7 ± 2,4 | 1078,5 ± 30,1 |
| ПОИНТ П, огнеупорный | Франция | Ι | 349,6 ± 9,2 | 83,6 ± 3,1 | 140,6 ± 4,4 | 962,5 ± 15,4 |
| Строительная керамика, ЗАО | Россия | Ι | 140,1 ± 0 | 40,0 ± 0 | 53,3 ± 0 | 363,7 ± 0 |

Плитка керамическая

| DIMOLA |  | Ι | 218,9 ± 13 | 71,1 ± 2,0 | 52,8 ± 1,9 | 925,3 ± 152,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceramiche Ragno | Италия | Ι | 156,6 ± 2,5 | 37,1 ± 2,6 | 51,4 ± 0,7 | 620,3 ± 7,5 |
| CERABATI, Chenonceaux | Франция | Ι | 244,1 ± 0 | 112,6 ± 0 | 58,8 ± 0 | 640,9 ± 0 |
| CERABATI,Amerique | Франция | Ι | 267,3 ± 0 | 109,1 ± 0 | 67,1 ± 0 | 826,8 ± 0 |
| CERABATI,Granite Amerique, противоскользящая | Франция | Ι | 242,4 ± 0 | 94,6 ± 0 | 61,2 ± 0 | 795,3 ± 0 |
| Gruppo Ceramiche Ricchetti |  | Ι | 212,9 ± 6,4 | 79,9 ± 4,6 | 58,2 ± 2,2 | 667,8 ± 22,5 |
| top 10, плитка каменно-керамическая |  | Ι | 142,7 ± 4,4 | 39,4 ± 2,2 | 46,9 ± 1,5 | 494,1 ± 4,3 |
| top 15, плитка каменно-керамическая |  | Ι | 170,9 ± 4,0 | 64,6 ± 1,0 | 50,6 ± 0,5 | 470,4 ± 30,1 |
| top 20, плитка каменно-керамическая |  | Ι | 292,7 ± 8,3 | 171,3 ± 3,5 | 64,3 ± 5,0 | 438,0 ± 19,1 |

Проппант

| Norton Proppants (USA) | USA | Ι | 251,6 ± 0 | 103,2 ± 0 | 114,2 ± 0 | 0,0 ± 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БКО, Боровичи | Россия | Ι | 194,9 ± 0 | 75,0 ± 0 | 84,8 ± 0 | 114,1 ± 0 |

Стекловолокно

| Ивотстекло OAO |  | ΙΙΙ | 802,7 ± 0 | 639,4 ± 0 | 120,2 ± 0 | 70,0 ± 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fibre Technologia (Europe) LTD | Great Britain | ΙΙΙ | 1203,8 ± 0 | 862,1 ± 0 | 220,6 ± 0 | 620,2 ± 0 |
| Zhongyan Build.Mat.Corp | Китай | ΙΙΙ | 1113,0 ± 48 | 870,8 ± 32 | 141,7 ± 8,9 | 665,2 ± 60,3 |
| ПО "Стекловолокно" Полоцк | Беларусь | Ι | 5,1 ± 0 | 3,4 ± 0 | 0,7 ± 0 | 9,1 ± 0 |

Шлакобетон

| завод Энергомаш г.Химки | Россия | Ι | 64,3 ± 0 | 15,4 ± 0 | 14,3 ± 0 | 354,6 ± 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |