| Щебень | Удельная активность, Бк/кг |
| --- | --- |
| Марка материала | Страна происхождения | Класс | Аэфф | Ra-226 | Th-232 | K-40 |
| Александровский карьер | Украина | ΙΙ | 596,2 ± 9,8 | 42,8 ± 0,9 | 327,0 ± 5,9 | 1470,2 ± 41,9 |
| Выборгское КУ |  | ΙΙ | 379 ± 27 | 84,1 ± 9,8 | 124,9 ± 16,6 | 1542,9 ± 89,2 |
| Гавриловский щебенный завод |  | Ι | 340 ± 109 | 130 ± 86 | 85,7 ± 18,2 | 1147,7 ± 145,6 |
| Гранит ПО (Макашевичи) | Беларусь | Ι | 115,9 ± 4,6 | 22,6 ± 2,6 | 24,1 ± 2,6 | 726,7 ± 50,1 |
| Гранит-Кузнечное,АО | Россия | Ι | 265 ± 61,4 | 52,0 ± 21,4 | 80,7 ± 32,8 | 1267,8 ± 186,9 |
| Деревянка, Прионежское КУ, м-ние Голодайгора |  | Ι | 1 301,8 ± 12 | 23,9 ± 2,4 | 141,6 ± 7,0 | 1087,1 ± 36,3 |
| Игнатопольское КУ |  | Ι | 277,4 ± 21 | 56,1 ± 7,3 | 79,0 ± 7,5 | 1388,4 ± 64,7 |
| Коростень | Украина | Ι | 256 ± 22,4 | 47,5 ± 7,5 | 69,2 ± 8,9 | 1388,4 ± 109,1 |
| Малинский камнедробильный завод |  | Ι | 227,0 ± 9,4 | 30,19 ± 1,5 | 59,9 ± 5,4 | 1398,4 ± 66,6 |
| Медвежьегорский щебеночный завод | Россия | Ι | 349 ± 21,6 | 84,0 ± 19,6 | 119,2 ± 9,1 | 1284,7 ± 33,6 |
| Нижнетагильское КУ |  | Ι | 325 ± 12,5 | 72,2 ± 6,1 | 119,4 ± 4,9 | 1137,7 ± 61,5 |
| Норинский щебенный завод |  | Ι | 333,0 ± 6,4 | 59,9 ± 3,4 | 106,6 ± 4,3 | 1570,4 ± 34,7 |
| Овручский щебенный завод | Украина | Ι | 315 ± 10,6 | 57,7 ± 5,6 | 100,4 ± 4,2 | 1479,9 ± 61,6 |
| Павловскгранит ОАО | Россия | Ι | 228 ± 20,2 | 36,6 ± 7,8 | 67,7 ± 9,2 | 1210,0 ± 68,9 |
| Питкяранское КУ |  | Ι | 281 ± 48,8 | 68,3 ± 17,4 | 84,6 ± 20,7 | 1195,4 ± 155,8 |
| Полонное |  | Ι | 234 ± 20,3 | 54,7 ± 7,0 | 60,3 ± 6,3 | 1182,0 ± 101,4 |
| Сортавальский дробильно-сортировочный завод, ОАО |  | Ι | 327 ± 34,9 | 27,7 ± 7,8 | 138,4 ± 22,3 | 1389,9 ± 104,9 |
| Сортавальский щебенный завод |  | Ι | 308,8 ± 8,5 | 21,1 ± 2,1 | 138,7 ± 4,1 | 1246,9 ± 12,0 |
| Щорсовское КУ, Коростень | Украина | Ι | 286,5 ± 3,9 | 58,3 ± 1,6 | 82,6 ± 2,8 | 1412,1 ± 60,7 |